КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ им. Н. ИСАНОВА

Диссертационный совет Д. 01.15.505

На правах рукописи

УДК 539.3/.4

Лужанская Татьяна Александровна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СКОЛЬЖЕНИЯ И РАЗРЫХЛЕНИЯ

Специальность 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Бишкек-2015

Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина.

Научный руководитель:	доктор физико-математических наук,

профессор Рычков Борис Александрович

Официальные оппоненты:	доктор технических наук,

профессор Абдылдаев Эркинбек Кыянович

доктор физико-математических наук,

профессор Назарова Лариса Алексеевна

Ведущая организация: 	Институт гидродинамики

им. М.А.  Лаврентьева СО РАН

Россия, 630090, г. Новосибирск,

пр. Лаврентьева, 15.

Защита состоится «29» мая 2015 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д. 01.15.505 при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова и Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 66. Ауд. 1/314.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (720044, г. Бишкек, пр. Мира, 66) и Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и  архитектуры им. Н. Исанова (720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б).

Автореферат разослан  «       »   апреля 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.ф.-м.н.                		    		             Б.Т. Мекенбаев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Данная работа посвящена развитию концепции скольжения в теории пластичности.

Основной прочностной характеристикой материала принято сопротивление сдвигу (локальному скольжению) в соответствии с механизмом пластической деформации поликристаллических тел.

Соответствующее проявление этой характеристики применительно к пластичным материалам продемонстрировано на примере экспериментального исследования ортогонального эффекта Баушингера.

Синтез концепции скольжения и явления разрыхления материала позволил смоделировать деформационные и прочностные свойства так называемых полухрупких материалов, таких как горные породы.

Задача паспортизации горных пород имеет существенное значение. Естественны при этом попытки смоделировать закономерности деформационного поведения горных пород в форме разработки определяющих соотношений, пригодных для анализа процессов, происходящих при сложных напряженных состояниях. Поэтому систематизация и усовершенствование паспортов прочности горных пород, включая уточнение их упругих, деформационных и прочностных характеристик вплоть до пределов прочности при сложном напряженном состоянии является открытым вопросом, чем и обусловлена актуальность работы.

Связь темы диссертации с крупными научными программами, основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научными учреждениями.

Диссертационная работа была выполнена в рамках научно-исследовательской работы государственного контракта по заказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики: «КР-05. Оценка динамики состояния инженерных сооружений (плотин) в горных условиях и разработка методов моделирования механики конструкционных материалов» и «КР-04. Прочность и деформируемость горных пород при больших давлениях в условии глубоких выработок и высокогорья».

Целью данной работы является верификация модели скольжения применительно к некоторым пластичным и полухрупким материалам.

Задачи исследования:

– экспериментальное исследование деформационной анизотропии стали 40Х на примере ортогонального эффекта Баушингера;

– разработка модели перехода горных пород в предельное состояние как в области сжимающих, так и в области растягивающих напряжений;

– определение параметров деформационного упрочнения горных пород  на основе концепции скольжения и разрыхления.

Научная новизна определяется следующими результатами:

- Экспериментально доказано (на примере кручения с растяжением тонкостенных трубчатых образцов стали 40Х), что в соответствии с концепцией скольжения ортогональный эффект Баушингера в указанном случае нагружения возникает в результате проявления прямого эффекта Баушингера в направлениях действия главных напряжений при предварительном чистом кручении, когда при последующем после разгрузки нагружении растяжением в одном из этих направлений сжимающее напряжение сменяется на растягивающее напряжение.

- Разработан метод определения предела прочности горных пород при действии растягивающих напряжений, исходя из ограниченного количества опытных данных на сжатие.

- Предложены аналитические зависимости для составления паспорта прочности полухрупких материалов, таких как горные породы, на основе экспериментальных данных только одноосного сжатия (а также пористости) и установленных свойств огибающей предельных кругов напряжений Мора.

- Начальный участок диаграмм продольной упругой деформации некоторых горных пород, который носит нелинейный характер, предложено исключать путем переноса начала координат, положение которого однозначно определяется путем экстраполяции линейных участков продольной деформации при различных видах напряженных состояний вплоть до равных нулю напряжений.

Практическая значимость полученных результатов. Представленный в работе метод построения паспорта прочности горных пород позволяет провести количественную и качественную оценки поведения горных пород при различных видах напряженного состояния на основе ограниченного количества исходных экспериментальных данных.

Основные научные и практические результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс на кафедре «Механика» Кыргызско – Российского Славянского университета для обучения студентов при чтении лекций, в курсовом и дипломном проектированиях в курсах «Основы теории пластичности и ползучести» и «Экспериментальная механика деформируемого твердого тела».

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Экспериментально доказано, что ортогональный эффект Баушингера, в соответствии с концепцией скольжения, возникает в результате проявления прямого эффекта Баушингера. А именно: после чистого кручения и разгрузки тонкостенного трубчатого образца из стали марки 40Х при последующем растяжении в одном из бывших при кручении главном направлении напряжение меняет знак, что и приводит к эффекту Баушингера в этом направлении. А образец в результате при таком повторном нагружении пластически раскручивается.

2. Прочностные (упругие) характеристики горных пород определяются паспортом прочности, предложенный в работе метод построения которого требует знания экспериментальных данных на одноосное сжатие (включая значение угла среза, либо сведения о пористости горной породы) и установленных свойств огибающей предельных кругов Мора, что обеспечивает использование ограниченного количества исходных экспериментальных данных.

3. Предел прочности на растяжение предлагается в работе определять, используя только диаграмму одноосного сжатия (предел прочности на сжатие) и точку касания огибающей соответствующего круга Мора для конкретной горной породы.

4. В состояниях одноосного и трехосного сжатия свойственный некоторым горным породам начальный нелинейный участок диаграммы продольной деформации предложено исключать путем экстраполяции следующего за ним линейного участка, что доставляет новое начало координат для этой диаграммы, независимо от вида напряженного состояния.

5. Используя понятие сопротивления сдвигу, дана теоретическая интерпретация деформационного упрочнения различных по составу горных пород, деформация которых разделяется на три составляющие: упругую (определяемую обобщенным законом Гука для ортотропного материала), чисто пластическую (не вызывающую изменения объема и имеющую предлагаемую единую зависимость соответствующей максимальной деформации от максимального касательного напряжения, независимо от вида напряженного состояния) и деформацию разрыхления (связанную с чисто пластической деформацией коэффициентом разрыхления с установленной для него зависимостью от вида напряженного состояния).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах диссертационного исследования. А именно, в проведении экспериментального исследования над тонкостенными трубчатыми образцами из стали марки 40Х: окончательной подготовке испытуемых образцов, настройке оборудования, проведении эксперимента, обработке полученных результатов. Также вклад соискателя заключается в поиске методов решения поставленной Б.А. Рычковым задачи изучения поведения горных пород, в выполнении необходимого объема исследований, обработке и анализе полученных результатов, подготовке публикаций по теме диссертационного исследования.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были представлены  на: 1. Международная научно-техническая конференция «Современное состояние и перспективы развития машиностроения в КР» (29-30 мая, 2009, г. Бишкек). 2. Ежегодная 2-я конференция молодых ученых и студентов «Современные техника и технология в научных исследованиях» (28 апреля, 2010, г. Бишкек). 3. XI Всероссийская научно-техническая конференция и школа молодых ученых, аспирантов и студентов (14 мая, 2010, г. Воронеж). 4. Ежегодная 3-я конференция молодых ученых и студентов «Современные техника и технология в научных исследованиях» (27 апреля, 2011, г. Бишкек). 5. Международная научная конференция, посвященная памяти академика М.Я. Леонова «Современные проблемы механики сплошной среды» (14-15 сентября, 2012, г. Бишкек). 6. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы механики сплошных сред» (28-30 июня, 2012, г. Бишкек). 7. Ежегодная 6-я конференция молодых ученых и студентов «Современные техника и технология в научных исследованиях» (26-27 марта, 2014, г. Бишкек). 8. III Всероссийская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова (26-30 мая, 2014, г. Новосибирск). 9. Международная научная конференция «Актуальные проблемы механики и машиностроения» (19-20 июня, 2014, г. Алматы). 10. Международные научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов» (4-5 сентября, 2014, г. Москва). 11. Международная научно-техническая конференция «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития» (18-19 сентября, 2014, г. Бишкек). 12. XI Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов» (16-19 октября, 2014, г. Москва).

Также участвовала в научно-технических конференциях кафедры «Механика» Кыргызско - Российского Славянского университета.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме диссертации опубликовано 29 научных трудов: 20 статей, 9 тезисов конференций. В том числе 8 статей в рецензируемых ВАК журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и двух приложений. Объем работы – 148 стр., в том числе 79 рисунков, 46 таблиц. Список библиографических источников состоит из 129 наименований, включая 29 публикаций соискателя.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи работы, представлены научная новизна, практическая значимость полученных результатов и основные положения диссертации, выносимые на защиту.

В первой главе указаны возможности концепции скольжения при моделировании деформации и разрушения как пластичных, так и полухрупких тел. Описаны цели экспериментального исследования над тонкостенными трубчатыми образцами стали 40Х. Дан краткий обзор проведенных исследований поведения образцов горных пород при трехосном сжатии по схеме Кармана и способов построения паспорта прочности пород.

Во второй главе представлен анализ проведенного экспериментального исследования над трубчатыми образцами из стали марки 40Х с целью выявления природы ортогонального эффекта Баушингера.

Показано (рис. 1), что после предварительного закручивания (сплошная линия) такого образца за предел текучести и разгрузки при последующем растяжении (линия со звездочками) возникает эффект Баушингера, проявляющийся в следующем. В направлении сжимающего главного напряжения, имевшего место при кручении, происходит смена знака напряжения, что вызывает приращение пластической деформации, обратного знака по сравнению с наблюдаемой при чистом кручении. В результате образец пластически раскручивается. Этим экспериментом доказана возможность моделирования ортогонального эффекта Баушингера соответствующим представлением сопротивления сдвигу, которое было осуществлено в кандидатской диссертации Н.М. Комарцова.

Рис. 1. Кручение и повторное растяжение трубчатого образца.

Однако, ввиду неподдающейся классификации начальной анизотропии материала заготовок указанной стали, полный объем намеченного предварительно комплекса испытаний осуществить не удалось. Попытка отжига образцов с последующей нормализацией также не привела к успеху, что связано, по-видимому, с устойчивыми структурными изменениями, которые нельзя изменить термообработкой. Вследствие указанного, комплекс намеченных испытаний на произвольное сложное нагружение был отменен и дальнейшее исследование возможности использования сопротивления сдвигу как основной прочностной характеристики материала получило продолжение в области исследования механических характеристик горных пород, что нашло отражение в третьей главе диссертационной работы. А именно, была поставлена задача разобраться как с позиции концепции скольжения наиболее просто  и надежно можно описать деформационные и прочностные свойства горных пород при неравномерном трехосном сжатии. Решался вопрос установления предела прочности на растяжение по экспериментальным данным на сжатие.

Первая попытка использования концепции скольжения и разрыхления для составления паспорта прочности горных пород реализована в кандидатской диссертации Е.И. Кондратьевой. Дальнейшее развитие и обобщение последней работы представлено в настоящей работе.

Предложен метод определения предельных характеристик горных пород с использованием некоторых положений двух подходов: А.Н. Ставрогина и Т.Б. Дуйшеналиева – К.Т. Койчуманова, а также с применением понятия сопротивления сдвигу.

Известно, что в координатах нормального и касательного напряжений в площадке с заданной нормалью напряженное состояние представляется в виде  кругов Мора.

В данной работе выбрано представление связи между главными напряжениями σ1 и σ3, подобно представлению А.Н. Ставрогина в виде экспоненты, а для определения предела прочности на растяжение использовалось представление зависимости σ1(σ3) в виде гиперболы, подобно методу Т.Б. Дуйшеналиева – К.Т. Койчуманова.

Предельные круги Мора в координатах σ−τ (нормальное – касательное напряжения) представляются зависимостью:

σ1+σ32−σ2+τ2=σ1−σ322.

Это уравнение Т.Б. Дуйшеналиев и К.Т. Койчуманов предложили записывать в виде:

ϕ(σ,τ,σ1)=σ2+τ2−(σ1+σ3)σ+σ1σ3=0,	(1)

где параметром данного семейства является напряжение σ1.

Выражение (1) рассмотрено как уравнение второй степени относительно главных напряжений σ1 и σ3, судя по инвариантам которого заключено, что оно представляет собой уравнение гиперболы.

В каноническом виде уравнение гиперболы в пространстве главных напряжений имеет вид:

σ12+σ3−b2−σ12+σ3−a2=d (a, b, d – const),

которое Т.Б. Дуйшеналиеву и К.Т. Койчуманову удалось разрешить относительно σ3:

σ3=a+b2+d2σ12a−b2−d2+d24.	(2)

Согласно известной теореме, огибающая семейства вида (1) должна удовлетворять также уравнению:

ϕс(σ,τ,с)=0 (ϕс=∂ϕ∂с).

Решение этого уравнения совместно с уравнением (1) доставляет координаты огибающей:

σ=σ3+σ1σ3'1+σ3', τ=±σ1−σ31+σ3'σ3' σ3'=∂σ3∂σ1.

Таким образом, сделан вывод, что семейство предельных кругов в координатах нормального и касательного напряжений является в координатах главных напряжений семейством гипербол.

Замена параметров гиперболы

a+b2=A, d24=B2, d2a−b2−d2=Q

- приводит выражение (2) к следующему виду:

σ3=A+Qσ12+B2.

- Параметр Q исключен на основании свойства огибающей к выполаживанию т.е. огибающая при σ1→∞ стремится к линии параллельной оси σ, а касательное напряжение стремится к максимальному значению, что дает Q=1.

- Основным преимуществом зависимости σ3(σ1) в виде гиперболы является возможность определения предела прочности на растяжение по экспериментальным данным трехосного сжатия. В настоящей работе показано, что для достижения этой цели достаточно использовать в качестве исходных данных только предел прочности при одноосном сжатии и координаты огибающей к предельному кругу Мора на сжатие.

- Таким образом, выражение для определения предела прочности на растяжение представлено в виде:

σp=σcs1−1−(σ0τ0)4(σ0τ0)2,

где σcs – предел прочности при одноосном сжатии,

σ0 и τ0 – координаты точки касания огибающей круга Мора при одноосном сжатии.

Перейдем к рассмотрению условия прочности на основе концепции скольжения.

Уравнение кругов Мора было представлено также в отличном от (1) виде:

ϕ(σ,τ,с)=σ2+τ2−(1+c)σ1σ+cσ12=0,

где в качестве параметра данного семейства кругов фигурирует c=σ3σ1 – вид напряженного состояния.

При этом координаты огибающей:

σ=σ1(σ1+2c(σ1)с)(σ1+(1+c)(σ1)с), τ=(1−c)σ1(σ1+c(σ1)с)⋅(σ1)сσ1+(1+c)⋅(σ1)с (σ1)с=∂σ1∂c.

Считается, следуя Мору, что первоначальные локальные скольжения возникают на площадке, на которой касательное τν и нормальное σν напряжения связаны следующим соотношением

τν=S0−μσν,	(3)

где параметры S0 и μ считаются в общем случае функциями от вида напряженного состояния.

Правая часть выражения (3) представляет собой  сопротивление скольжению (сдвигу).

Нормальное и касательное напряжения в плоскости, повернутой на угол β относительно площадки действия максимального касательного напряжения определяются по формулам:

σβ=σ0+τmaxsin2β, τβ=τmaxcos2β,	(4)

σ0=12(σ1+σ3), τmax=12(σ1−σ3),	(5)

где σ0 – среднее напряжение,

τmax – максимальное касательное напряжение.

Согласно определению, сопротивление сдвигу (Sβ) выражается в данном контексте следующим образом:

Sβ=S0−μ(σ0+τmaxsin2β).

Из условия равенства сопротивления сдвигу касательному напряжению в момент скольжения, имеем

μ=tg2β0,

где β0 определяет направление первого скольжения.

Естественно считать, что при пропорциональном нагружении в площадках, отмечаемых углом β0, интенсивность скольжений с ростом уровня напряжений наибольшая и именно по этим площадкам происходит срез при разрушении образца.

Для определения параметра S0 необходимо рассмотреть как изменяются пределы прочности с изменением вида напряженного состояния при трехосном сжатии.

Проводя эксперименты над различными горными породами, Б.Г. Тарасовым было обнаружено, что при напряженном состоянии, когда среднее главное напряжение достигает значения максимального касательного напряжения, горная порода разрушается подобно пластичному материалу. Нетрудно показать, что это происходит при с=1/3. Тогда из соотношений (4) и (5) вытекает, что

σβ0τβ0=2.	(6)

При с отличных от 1/3 можно представить

σβ0τβ0=1+c+1−csin2β01−ccos2β0=kc.	(7)

Для параметра k введена интерполяционная формула

k=k(c)=1сп[ckn+(cп−c)k0],

где cп – напряженное состояние, при котором критерий Кулона-Мора переходит в критерий Треска;

kп=k|c=сп, k0=k|c=0, k0≤k≤kп.

Выражение для k при одноосном сжатии записано из рассмотрения круга Мора при том же напряженном состоянии

k0=1+cos2α00sin2α00 (α00=450−β00, α00=α0|c=0, β00=β0|c=0),

где α0 – угол среза, отсчитываемый от направления максимального главного напряжения.

Из соотношения (7) определен угол β0 при произвольном с:

sin2β0=−1+c+k1+k21−c2−1+c21−c1+k2.

Учитывая (4), (5) и (7), условие (3) представлено в следующем виде:

λ−с,	(8)

что представляет собой выражение для определения предела прочности горных пород (σ1s – предел прочности при произвольном напряженном состоянии для с≤сп).

Величина S0s, определена из сопоставления с экспериментальными данными и, подобно методу А.Н. Ставрогина выражения пределов прочности,  представлена в следующем виде:

S0s=S00seξc+ηc2,	(9)

S00s=12σcs(cos2β00+k0sin2β00).

Параметры ξ и η, можно определить из связи между главными напряжениями, которая выражается формулой (9) в совокупности с (8) при предельном виде напряженного состояния из условия постоянства максимального касательного напряжения (при c>cп):

ξ=R0−1+(sin2β0)c⋅(k−tg2β00)+kcsin2β00cos2β00+ksin2β00, η=−ξ2сп ,

где R0=R(0)=1/(σ0τ0)2, σ0τ0=(στ)|c=0;

(sin2β0)c=∂∂сsin2β0;

kc=∂∂ck=0 при c=cп.

Координаты точки касания огибающей круга на одноосное сжатие (σ0τ0) предложено определять по следующим двум методам.

Первый метод состоит в определении отношения σ0τ0 через известное значение угла среза. Из рассмотрения круга Мора при одноосном сжатии следует:

σ0τ0=1−cos2α00sin2α00.

С другой стороны, отношение σ0τ0 может быть представлено как функция от истинной пористости (Р) ряда горных пород:

σ0τ0=f(P),  f(P)=p+g⋅ln(P),

где p и g имеют определенные значения для конкретных горных пород.

Полагая отношение σβ0/τβ0=k1 постоянным (согласно (6), k1=2) при c∈[0; 13] можно с достаточно хорошим приближением к эксперименту вычислить угол среза; наилучшее приближение получено для талькохлорита: при c=0, α00=26,60 и при c=13, α0=450.

Отношение (7) достаточно близко описывает экспериментально наблюдаемую ориентацию плоскости среза не только талькохлорита, но и  известняка, известняка Д-6 и песчаника П-0. Эта группа материалов выделена в первую группу.

Выяснилось, что для большой группы пород, в отличие от первой, угол среза при c=0 и при указанном значении параметра k1 заметно завышается и предельное напряженное состояние наступает при сп≈14 (α0=450), т.е. переход от критерия Кулона-Мора к критерию Треска наступает при с<13. Такие материалы объединены во вторую группу (выбросоопасный и не опасный по выбросам песчаники; песчаники П-03, П-01, П-026, П-0, Д-8; кварцевый диорит Д-2 и диабаз), для которых было проверено другое возможное соотношение между нормальным и касательным напряжениями в плоскости среза.

Согласно (4) и (5) при с отличных от  1/4 обозначено:

σ0τβ0=1+c1−ccos2β0=k2,	 (10)

где k2=k|cп=14, k2=1,667− const.

Таким образом, условие (10) расширяет (по сравнению с условием (7)) диапазон изменения угла среза с изменением вида напряженного состояния.

Выражение для определения некоторых параметров и пределов прочности для второй группы материалов, учитывая соотношение (10) и вышеизложенную процедуру, представлено в следующем виде

σ1s=σ1s(c)=2S0scos2β0(1−c)(1+k2sin2β0cos2β0),	(11)

S00s=σcs(1+k0sin2β00cos2β00)2cos2β00 (k0=k2), cos2β0=(1+с)(1−c)k2,

ξ=R0−1−(1+k2ctg2β00⋅cos22β00)⋅(cos2β0)c−kсsin2β00cos22β00cos2β00(1+k2sin2β00cos2β00)], η=−ξ2сп,

где (cos2β0)c=∂∂ccos2β0.

Проанализировав экспериментальные значения пределов прочности мрамора I и мрамора II (выделенных в третью группу), стало понятным, что для описания деформационного упрочнения таких материалов единая экспоненциальная зависимость с постоянными коэффициентами не подходит. Трудность заключалась в том, что, начиная с напряженного состояния c≈14, значения пределов прочности резко возрастают. Тенденция такого изменения пределов прочности начинает проявляться при c=0,116, поэтому переход от одного вида напряженного состояния к другому предложено учитывать таким образом, что до напряженного состояния c=0,116 расчет производить согласно зависимости (8), а при бо́льших с  – согласно зависимостям (10) и (11), где введены следующие соотношения σ0/τβ0=k3 (k3=k3(c)=1сп−с[(сп−с)(k0−k)+(с−с)kп]; сп=0,4, с=0,116; k=tg2β, β=β0|c=0,116).

В четвертой главе рассмотрено деформирование пород в упругой области и за пределом упругости.

Предел упругости отождествлен с пределом текучести.

В данной работе горные породы предложено рассматривать как ортотропный материал.

Предел упругости при одноосном сжатии и тех напряженных состояниях, при которых определяются упругие константы, предложено определять с учетом допуска на остаточную осевую деформацию, которая находится путем разгрузки от соответствующей точки на диаграмме и проводится параллельно линии аппроксимации упругого участка диаграммы продольной деформации.

При произвольных напряженных состояниях пределы упругости предложено вычислять по аналогичным для пределов прочности зависимостям, через определенный, описанным выше способом, предел упругости при одноосном сжатии.

У некоторых материалов, таких как выбросоопасный и не опасный по выбросам песчаники, песчаник П-026 и песчаник Д-8 начальный участок диаграммы продольной деформации носит нелинейный характер, что связано с закрытием пор, имеющихся в таких материалах в исходном состоянии. Указанный нелинейный участок диаграммы деформации при напряженном состоянии одноосного сжатия и тех напряженных состояниях, при которых  определяются упругие константы материала предложено исключать путем переноса начала координат.

При этом (нелинейная) диаграмма поперечной деформации (наблюдаемая в опыте) заменяется линейной, исходящей из указанного нового начала координат и простирающаяся примерно до предела упругости. В результате этого расчетная разгрузка от достигаемого предела прочности доставляет физически достоверное значение коэффициента остаточной поперечной деформации.

За пределами упругости при трехосном сжатии неупругая деформация определяется с позиции концепции скольжения и разрыхления, а упругая - по закону Гука для ортотропного материала. Неупругая деформация разделена, в свою очередь, на две составляющие: чисто пластическую и деформацию разрыхления, которая пропорциональна чисто пластической. Для последней построена единая  зависимость от максимального касательного напряжения.

Пластическая деформация определена заданием сопротивления сдвигу, которое в рамках рассматриваемой теории для практического использования представлено в упрощенном виде:

S=τT1+ψΓ130=τmax,

где τT – значение максимального касательного напряжения на пределе упругости,

ψ – определяющая функция, которая находится при аппроксимации расчетными зависимостями экспериментальных диаграмм,

Γ130 – компонента плоскопластической деформации от скольжений (называемых основными) по площадке максимального касательного напряжения.

Компоненты деформации от основных скольжений связаны соотношениями:

Γ10=−Γ30, Γ130=2Γ10.

Единая диаграмма для чисто пластической деформации:

Γ10=12ψ[τmax−τT].

Связь между главными пластическими деформациями от основных (Γ10, Γ30) и дополнительных (Γ1∂, Γ3∂) скольжений представлена в виде:

Γ1∂=τ12τmaxqΓ10, Γ3∂=τ23τmaxqΓ30  (q – const).

В соответствии с гипотезой В.В. Новожилова о всестороннем разрыхлении, деформация разрыхления Γ1 пропорциональна чисто пластической деформации Γ1+:

Γ1=Γ3=−λΓ1+,

где λ – коэффициент разрыхления.

Компоненты неупругой деформации (Γ1, Γ2=Γ3) представлены в виде суммы чисто пластической деформации и деформации разрыхления. Коэффициент разрыхления, учитывая вышеизложенное, представлен в виде:

λ=Γ2+0,5Γ1Γ2−Γ1.

Учитывалось, что при напряженном состоянии (в зависимости от выделенных групп материалов) близком к предельному, разрыхление материала исчезает. При с>cп также полагается λ=0, т.е. при большом боковом давлении эффект дилатансии не рассматривается. Это связано, в основном, с недостатком имеющихся экспериментальных данных для таких значений с.

В пятой главе проведен анализ расчета по предлагаемым аналитическим соотношениям в сравнении с экспериментальными данными А.Н. Ставрогина для талькохлорита, песчаника, не опасного по выбросам и мрамора II (результаты для известняка, известняка Д-6, мрамора I, диабаза, выбросоопасного песчаника, песчаников П-0, Д-8, П-01, П-03, П-026 и кварцевого диорита Д-2 представлены в виде таблиц в приложениях 1 и 2), а также с экспериментальными данными K. Mogi для dunham dolomite, dunham dolomite (block 2), westerly granite, solnhofen limestone, yamaguchi marble, mizuho trachyte, manazuru andesite, inada granite, orikabe monzonite. Показано, что полученные в диссертационной работе теоретические результаты соответствуют экспериментальным данным, т.е. с единых позиций установлена связь между компонентами тензора напряжений и деформаций как в пределах, так и за пределами упругости.

В таблице показана экспериментально наблюдаемая ориентация плоскости среза в сравнении с расчетными значениями при различных напряженных состояниях для талькохлорита, песчаника, не опасного по выбросам и мрамора II. Также указаны расчетные (σр ) и экспериментальные (σр эксп) значения пределов прочности при растяжении.

Таблица - Сопоставление расчетных и экспериментальных значений углов среза и пределов прочности при растяжении

| Талькохлорит |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σр =125⋅9,81 МПа (σр эксп=130⋅9,81 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид напр. состояния (c) | 0 | 0,069 | 0,116 | 0,178 | 0,233 | 0,322 | 0,407 |
| α0, град. | 26,6 | 28,7 | 30,5 | 33,2 | 36,3 | 43,6 | - |
| α0эксп, град. | 27 | 26 | 31 | 30 | 36 | - | - |
| Песчаник, не опасный по выбросам |  |  |  |  |  |  |  |
| σр =96⋅9,81 МПа (σр эксп=94⋅9,81 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид напр. состояния (c) | 0 | 0,069 | 0,116 | 0,178 | 0,227 | - | - |
| α0, град. | 18,4 | 21,8 | 24,6 | 29,7 | 36,1 | - | - |
| α0эксп, град. | 20 | 27,5 | 32,5 | 34 | 43 | - | - |
| Мрамор II |  |  |  |  |  |  |  |
| σр =51⋅9,81 МПа (σр эксп=50⋅9,81 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид напр. состояния (c) | 0 | 0,069 | 0,116 | 0,178 | 0,232 | 0,321 | 0,408 |
| α0, град. | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | - |
| α0эксп, град. | 28 | 29 | 32,5 | 36 | 40 | 41,5 | 45 |

На рис. 2 и 3 представлены предельные круги Мора и огибающие к ним, построенные по расчетным значениям (сплошная линия) в сравнении с кругами Мора и огибающими, построенными по экспериментальным данным А.Н. Ставрогина (штриховая линия) для талькохлорита, песчаника, не опасного по выбросам и мрамора II: рис. 2 – предельные круги Мора для пределов прочности;  рис. 3 – предельные круги Мора для пределов упругости. Для талькохлорита, в отличие от других материалов, вместо зависимости (9) принято S0s=const. Этого оказалось достаточно для достижения соответствия экспериментальным данным.

а)

I метод

II метод

б)

I метод

II метод

в)

Рис. 2. Предельные круги Мора для пределов прочности и огибающие к ним для: а) талькохлорита; б) песчаника, не опасного по выбросам;

в) мрамора II.

а)

I метод

II метод

б)

I метод

II метод

в)

Рис. 3. Предельные круги Мора для пределов упругости и огибающие к ним для: а) талькохлорита; б) песчаника, не опасного по выбросам;

в) мрамора II.

Единые зависимости для чисто пластической деформации представлены следующим образом: для талькохлорита – Γ10=0,0035Δτ (Δτ=τmax−τT); для песчаника, не опасного по выбросам – Γ10=0,0031Δτ; для мрамора II – Γ10=(9⋅10−6Δτ+0,0032)Δτ.

Зависимости коэффициента разрыхления от вида напряженного состояния, при построении которых полагалось, что разрыхление материала при предельном напряженном состоянии отсутствует имеют вид: для талькохлорита (сп=13) – λ=−1,41с+0,47; для песчаника, не опасного по выбросам (сп=14) – λ=−1,6с+0,4; для мрамора II (сп=0,4) – λ=−1,25с+0,5.

ВЫВОДЫ

1. Проведено экспериментальное исследование над тонкостенными трубчатыми образцами марки стали 40Х с целью изучения ортогонального эффекта Баушингера на предмет проявления деформационной анизотропии материала. Показано, что после закручивания тонкостенного трубчатого образца за предел текучести и разгрузки, при последующем нагружении растяжением возникает (пластическая) раскрутка образца. Такое проявление деформационной анизотропии следует оценивать не только по величине вторичного предела текучести, но и по изменению предварительно накопленной пластической деформации.

2. Предложенные аналитические зависимости позволяют определить предел прочности горных пород при трехосном сжатии на основе экспериментальных данных предела прочности при одноосном сжатии с использованием либо значения угла среза при том же напряженном состоянии, либо значения пористости материла, а также установленных свойств огибающей предельных кругов Мора.

Имея для конкретной горной породы диаграмму одноосного сжатия, включая предел прочности на сжатие и ориентацию плоскости среза, можно с достаточной для практики точностью прогнозировать значение предела прочности на растяжение.

3. Предложен новый способ исключения нелинейного участка диаграмм деформации в упругой области, свойственного некоторым горным породам, положение которого однозначно определено впервые в данной работе.

Установлены единые соотношения связи между напряжениями и чисто пластическими деформациями при произвольном пропорциональном нагружении, а наблюдаемое явление дилатансии учтено через коэффициент разрыхления, определенным образом зависящим от вида напряженного состояния. В результате определена полная картина деформирования для рассмотренных материалов.

4. Предлагаемые аналитические соотношения в достаточной мере отражают поведение горных пород наблюдаемое в экспериментах  А.Н. Ставрогина и K. Mogi в условиях неравномерного трехосного сжатия.

Автор выражает глубокую признательность и благодарность научному руководителю – д.ф.-м.н., профессору Б.А. Рычкову за постановку задач исследования, консультации и постоянное внимание к настоящей работе.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

- Лужанская Т.А. Начальная и деформационная анизотропия пластического материала [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Известия КГТУ. – №15. – 2009.– С. 67-71.

- Лужанская Т.А. Кинематика пластической деформации при переходе от кручения к растяжению трубчатых образцов из стали 45 [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Тезисы докл. XVI Зимней школы по механике сплошных сред «Механика сплошных сред как основа современных технологиий». – Пермь, 2009. – С. 210.

- Лужанская Т.А. Эффект Баушингера при сложном нагружении [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Тезисы XI Всероссийской научно-технической конференции и школы молодых ученых, аспирантов и студентов. – Воронеж, 2010. – С. 86-87.

- Лужанская Т.А. Эффект Баушингера при сложном нагружении [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская // Тезисы докладов ежегодной конференции молодых ученых и студентов «Современные техника и технологии в научных исследованиях». – Бишкек, 2010. – С. 20-21.

- Лужанская Т.А. Эффект Баушингера при сложном нагружении [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Вестник Тамбовского Университета. – 2010. – Т. 15. – Вып. 3. – С. 853-855.

- Лужанская Т.А. О теоретическом и экспериментальном построении огибающей предельных кругов Мора [Текст] / В.М. Жигалкин, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков, О.М. Усольцева, П.А. Цой // ФТПРПИ. – 2010. – №6. – С. 25-36.

- Luzhanskaya T.A. Tracing of stress circle envelope based on the calculation and experiment data [Тext] / V.M. Zhigalkin, T.A. Luzhanskaya, B.A. Rychkov, O.M. Usol’tseva, P.A. Tsoi // Journal of Mining Science. – 2010. – Vol. 46 – №6. – P. 612-620.

- Лужанская Т.А. Ортогональный эффект Баушингера [Текст] / А.В. Волков, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Тезисы докладов ежегодной конференции молодых ученых и студентов «Современные техника и технологии в научных исследованиях». – Бишкек, 2011. – С. 29-31.

- Лужанская Т.А. Эффект Баушингера и сопутствующие явления [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Известия КГТУ. – 2011. – № 22. – С. 201-204.

- Лужанская Т.А. Аналитическое описание ортогонального эффекта [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Сборник материалов IV международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов». – М.: ИМЕТ РАН, 2011. – С. 901-903.

- Лужанская Т.А. Деформационная анизотропия при ортогональном эффекте Баушингера [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская, Б.А. Рычков // Тезисы докладов XYII Зимней школы по механике сплошных сред. – Пермь, 2011. – С. 168.

- Лужанская Т.А. К построению паспортов прочности горных пород [Текст] / Т.А. Лужанская // Тезисы докладов XXI Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках». – Пермь, 2012. – С. 110-112.

- Лужанская Т.А. Определение пределов прочности горных пород в состоянии трехосного сжатия по экспериментальным данным одноосного сжатия [Текст] / Т.А. Лужанская // Тезисы докладов Всероссийской конференции молодых ученых «Неравновесные процессы в сплошных средах». – Пермь, 2012. С. 49.

- Лужанская Т.А. Упругость и неупругость горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Сборник материалов научных чтений им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов». – М.: ИМЕТРАН, 2012. – С. 220-222.

- Лужанская Т.А. О пределах прочности горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская, О.М. Усольцева, М.К. Чыныбаев // Труды международной научной конференции, посв. памяти академика М.Я. Леонова «Современные проблемы механики сплошной среды». – Бишкек, 2012. – С. 318-322.

- Лужанская Т.А. Об одном методе конкретизации критерия прочности Кулона-Мора [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Современные проблемы механики сплошных сред. – Бишкек, 2012. – Вып. 16. – С. 228-232.

- Лужанская Т.А. О пределах упругости и прочности горных пород [Текст] / Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская // ВЕСТНИК ПНИПУ. МЕХАНИКА. – 2013. – №2. – С.110-121.

- Лужанская Т.А. Об одном методе определения пределов прочности горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Н.М. Комарцов, Т.А. Лужанская // ВЕСТНИК КРСУ. – 2013. – Т.13. – №7. – С. 55-59.

- Лужанская Т.А. Способ определения предельных характеристик горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Труды международной научной конференции «Рахматулинские - Ормонбековские чтения». – Бишкек, 2013. – №2. – С. 166-169.

- Лужанская Т.А. О деформации и разрушении горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Тезисы 2-й межд. конференции, посв. 20-и летию образования КРСУ им. Б.Н. Ельцина и 100-летию профессора Я.В. Быкова «Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений». – Бишкек, 2013. – С. 137.

- Лужанская Т.А. О деформации и разрушении горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Материалы 2-й межд. конференции, посв. 20-и летию образования КРСУ им. Б.Н. Ельцина и 100-летию профессора Я.В. Быкова «Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений». – Бишкек, 2013. – Т.2. – С. 163-166.

- Лужанская Т.А. Деформационное упрочнение горных пород [Текст] / Т.А. Лужанская // Материалы докладов 6-ой международной конференции молодых ученых и студентов «Современные техника и технологии в научных исследованиях». – Бишкек, 2014. – С. 59-62.

- Лужанская Т.А. К вопросу определения предельных характеристик горных пород [Текст] / Т.А. Лужанская // Сборник материалов XI Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов". – М.: ИМЕТРАН, 2014. – С. 143-145.

- Лужанская Т.А. О деформации и разрушении горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Сборник материалов III Всероссийской конференции «Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций». – Новосибирск, 2014. – С. 94-95.

- Лужанская Т.А. Моделирование диаграмм упрочнения горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // ВЕСТНИК КРСУ. – 2014. – Т.14. – №7. – С. 77-80.

- Лужанская Т.А. К предельным характеристиками горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Сборник материалов международных научных чтений им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов». – М.: ИМЕТРАН, 2014. – С. 252-254.

- Лужанская Т.А. О пределах прочности горных пород при сложном напряженном состоянии [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // Материалы IV международной научной конференции «Актуальные проблемы механики и машиностроения». – Алматы, 2014. – Т.2. – С. 197-202.

- Лужанская Т.А. Разработка модели перехода горных пород в предельное состояние [Текст] / Т.А. Лужанская // Материалы XXIII Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках». – Пермь, 2014. – С. 151-154.

- Лужанская Т.А. Аналитическое исследование предела прочности при растяжении горных пород [Текст] / Б.А. Рычков, Т.А. Лужанская // ИЗВЕСТИЯ КГТУ. – 2014. – № 32. – Часть 2. – С. 141-145.

Лужанская Татьяна Александровнанын 01.02.04 - катуу тетиктердин механикалык деформациясы адистиги боюнча «Сурулуу жана борпондоштуруу негизинде поликристалдык тетиктердин деформациялык бекемдештируу модели» темасындагы физика-математика илимдеринин кандидаты деген илимий даражасына ээ болуу учун иштеп чыгарылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги терминдер: кыймылга каршылык, тутук турудогу тетиктер, чою, буроо, Баушингердин эффекти, тоо тетиктери, бекемдуулук жана серпилдик чеги, сынуу бурчу, борпондук, жумшартуу, бир жана уч негиздик кысуу.

Сурулуу жана жумшартуу концепсиясынын негизинде диссертациялык жумушта ийкемдуу жана жарым откоруучу тетикердин деформациалык бекемдештируу маселеси каралат. Бул жерде негизги бекемдуулук бул кыймылга каршылык.

Тутук турундогу жука болотту 40Х буроо,чоюю сынагынан  пластикалык матреиладардын деформациялык бекемдешуу механизими аныкталган. Баушингердин ортогоналдык эффекти улгу катары алыган.

Жарым морт тоо тетиктердин бекемдуулук тизмесин тузуу учун аналитикалык козкарандылык сунушталган, эксперименталдык жол менен бир жактык кысуу (борпондук) жана Мордун аныкталган четки курчоо тегеректеринин чыналуу касиетери колдонулган.  Аныкталган тоо-тетиктин бир жактуу кысуу диаграммасы, бекемдуулук чеги жана сынуу бурчтарынын (борпондуулуктан коз каранды) колдонуп жетиштуу денгээлде  практика турундо чою бекемдуулугунун четин аныктоого болот.

Чыналуу жана пластикалык деформациянын ортосунда биржактуу  ара катыштык  байланыш аныкталган (тетиктин колому озгорууга учурабайт). Бул бир жактуу тендуу кысымдан алыган. Байкалган дилатансия корунушу борпон коэфиценти аркылуу эске алынган. Бул корунуш чыналууга козкаранды. Каралган материалдардын жыйынтыгында толук деформациялык корунуштун модели келип чыккан. Кармандын цилиндирдик тетиктердин схемасы боюнча  теория жана эксперименттин оротосундагы далкелуу  далилденген.

РЕЗЮМЕ

диссертации Лужанской Татьяны Александровны на тему: «Моделирование деформационного упрочнения поликристаллических тел на основе концепции скольжения и разрыхления» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела.

Ключевые слова: сопротивление сдвигу, трубчатые образцы, растяжение, кручение, эффект Баушингера, горные породы, предел упругости и прочности, угол среза, пористость, разрыхление, одноосное и трехосное сжатие.

В рамках концепции скольжения и разрыхления в диссертационной работе рассмотрены вопросы деформационного упрочнения пластичных и полухрупких материалов, когда в качестве основной прочностной характеристики принимается сопротивление сдвигу.

Испытаниями на кручение с растяжением тонкостенных трубчатых образцов стали 40Х выявлен механизм анизотропии деформационного упрочнения пластичного материала на примере так называемого ортогонального эффекта Баушингера

Предложены аналитические зависимости для составления паспорта прочности полухрупких материалов, таких как горные породы, на основе экспериментальных данных только одноосного сжатия (а также пористости) и установленных свойств огибающей предельных кругов напряжений Мора. Имея для конкретной горной породы диаграмму одноосного сжатия, а также предел прочности на сжатие и значения угла среза (зависящего от пористости), можно с достаточной для практики точностью прогнозировать значение предела прочности на растяжение.

Установлены единые соотношения связи между напряжениями и чисто пластическими деформациями (не вызывающими изменение объема тела) при произвольном пропорциональном нагружении, а наблюдаемое явление дилатансии учтено через коэффициент разрыхления, определенным образом зависящим от вида напряженного состояния. В результате для рассмотренных материалов смоделирована полная картина деформирования испытуемых по схеме Кармана цилиндрических образцов и достигнуто соответствие развиваемой теории эксперименту.

RESUME

of Tatiana Aleksandrovna Luzhanskaia’s dissertation on the theme: «Modeling of polycrystal solids’ deformation strengthening based on a sliding and a loosening conceptions» for seeking a candidate degree in physical and mathematical sciences according to speciality 01.02.04 – mechanics of deformable solid.

Key words: a shear resistance, tube specimens, strain, torsion, Baushinger’s effect, rock, elasticity and strength ultimates, a shear angle, a porosity, loosening, an uniaxial and triaxial compression.

In the dissertation were considered the problems of plastic and brittle materials’ deformation strengthening within the sliding conception when the shear resistance accepted as a main strengthening characteristic.

The mechanism of plastic material’s strain strengthening anisotropy (by example orthogonal Baushinger’s effect) was revealed using experiments on torsion and strain of thin-walled tube specimens.

The analytic dependences were suggested to form a certificate of strength of semi-brittle materials (such as rock), based on experimental data of the uniaxial compression (also the porosity) and determined  properties of the envelope of Morh’s limit circles. It’s possible to predict (with satisfactory accuracy for practice) an ultimate tensile strength when the uniaxial compression diagram, an ultimate compression strength and the shear angle are known.

In the dissertation there were determined unitary relations of the connection between strains and only plastic deformations (which not cause a volume changing) under any proportional load and dilatancy’s phenomenon was included using the loosening coefficient, which depends on the stress-state mode. As a result, for considered materials the entire view of cylindric rock specimens (tested by Karman’s scheme) deformation was determined and the correspondence between developed theory and experiment was obtained.

Лужанская Татьяна Александровна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СКОЛЬЖЕНИЯ И РАЗРЫХЛЕНИЯ

Автореферат диссертации

Комарцов Н.М. Анизотропия от скольжений при сложной деформации пластичных материалов [Текст]: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Н.М. Комарцов. – Бишкек, 2009. – 18 с.

Кондратьева Е.И. Уточнение прочностных и деформационных характеристик горных пород [Текст]: автореф. дис. … канд. физ.-мат.  наук: 01.02.04 / Е.И. Кондратьева. – Бишкек, 2008. – 19 с.

Ставрогин А.Н. Пластичность горных пород [Текст] / А.Н. Ставрогин, А.Г. Протосеня. – М.: Недра, 1979. – 301 с.

Дуйшеналиев Т.Б. Уравнение огибающей линии предельных кругов напряжений [Текст] / Т.Б. Дуйшеналиев, К.Т. Койчуманов. – Бишкек: Илим, 2006. – 130 с.

Тарасов Б.Г. Закономерности деформирования и разрушения горных пород при высоких давлениях [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.15.11 / Б.Г. Тарасов. – СПб., 1991. – 46 с.

Mogi K. Experimental Rock Mechanics [Text] / K. Mogi. – London:Taylor&Francis Group, 2007. – 361 р.

Отношение σ0τ0, входящее в выражение для определения параметра ξ, определено через известное значение угла среза при одноосном сжатии.

Отношение σ0τ0, входящее в выражение для определения параметра ξ, определено через известное значение пористости материала (Р).