МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К.01.10.411

## На правах рукописи

УДК 535.548.736+535.35+539.2+539.16.04

# Ташкулов Куштарбек Добурбекович

Фото- и термостимулированные ионные процессы распада радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах

Специальность 01.04.07  физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Ош  - 2011

Работа выполнена в научной лаборатории физики ионных кристаллов Ошского государственного университета

Научный руководитель:          - заслуженный деятель науки КР, доктор

физико-математических наук,

профессор  Арапов Б.А.

Официальные оппоненты: - доктор физико-математических наук,  профессор Макаров В.П.

- кандидат физико-математических наук,

доцент  Кадышев С.К.

Ведущая организация:   	   - Институт физико-технических  проблем и материаловедения

имени        академика Жээнбаева Ж.Ж.

Защита диссертации состоится «____» __________ 2011 г. в ____ч. на заседании Диссертационного Совета К.01.10.411 по присуждению ученых степеней  кандидата наук при Ошском государственном университете по адресу: 723500, г. Ош, ул. Ленина 331

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ошского государственного университета.

Автореферат разослан “_____”___________ 2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат  физико-математических наук,

доцент:                                                                                  Осконбаев М.Ч.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Радиационная физика щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК) в настоящее время охватывает большое число экспериментальных и теоретических исследований. Это связано с важной ролью изучения физики ЩГК на пути создания материалов с заданными свойствами и теории твердого тела.

Создание новых синтетических материалов для нужд электронной промышленности с применением достижений нано- и радиационной технологии  является одним из важных и перспективных направлений развития современной науки и технологии.

ЩГК широко применяются в технике в качестве оптических материалов с широкой областью  прозрачности, активных и пассивных сред, для перестраиваемых лазеров на центрах окраски, оптических запоминающих сред, материалов для сцинтилляторов и дозиметров и других.

Важные свойства твердотельных синтетических материалов определяются, в основном, присутствующими в них различными дефектами нано и атомарных  размеров. Поэтому исследование физических свойств различных собственных и примесных дефектов, индуцированных ионизирующим излучением в ионных кристаллах, установление их структуры и   механизмов их создания, преобразования и разрушения важны как для теории, так и   для их практического применения. Современное состояние развития нано- и радиационной технологии, применение их достижений при создании точечных дефектов различной природы в твердых телах и исследование их свойств позволяет надеяться на успешное решение некоторых проблем материаловедения.

Изучению оптических, электрических и др. свойств ЩГК посвящено достаточно большое количество   работ. Однако,  имеется еще немало вопросов, требующих своего. Наиболее сложной задачей является проблема выяснения механизмов распада и  взаимопревращения дефектов при фото- и термостимуляции.

Известно, что ЩГК среди широкого класса твердых тел обладают рядом оригинальных свойств. Например, энергия низкоэнергетических возбуждений (электронно-дырочные пары, экситоны и т.п.) в них сравнима с энергией связи ионов в нормальных узлах. Это обстоятельство является существенным для понимания фотостимулированных и термостимулированных процессов в ЩГК. Учет этих обстоятельств и соответствующих экспериментальных фактов   допускает протекание  ионного механизма активации термического разрушения электронных центров окраски. Работами  ошских физиков выяснены многие особенности ионного механизма термического распада центров окраски в ЩГК.

При установлении механизмов ионных, ионно-дырочных и ионно-электронных процессов существенную роль играет изучение механизмов создания, распада и взаимопревращения радиационных дефектов. В частности, в ЩГК при температурах выше комнатной образуются более сложные по структуре радиационные дефекты, которые определяют многие свойства твердых тел, имеющих важное прикладное значение.

Наряду с процессами дефектообразования актуальными вопросами радиационной физики твердого тела являются также отжиг и взаимопревращения радиационных дефектов. Многие свойства ЩГК определяются процессами фото- и термического отжига радиационных дефектов (выделение запасенной энергии, хранение, считывание и стирание запасенной энергии и т.д.). Процессы отжига радиационных дефектов в ЩГК изучены в работах Ч.Б. Лущика, Ф.Н. Заитова, Ю.Л. Луканцевера, А. Алыбакова, М.М. Кидибаева, Б.А. Арапова, В.Э. Зирапа и других. Однако кинетика процесса фото- и термического отжига радиационных дефектов, механизмы взаимопревращения дефектов, образование и роль промежуточных дефектов, являющиеся одними из актуальных вопросов физики кристаллов, к началу наших исследований детально не были изучены.

Связь с государственными программами. Работа по теме диссертации выполнялась в соответствии с планами научно- исследовательских работ Ошского государственного университета и по теме научно-исследовательского проекта № ОФГН 031 2004-2008, финансируемых ГАНИСом (гос. агент. науки и интеллек. собств.)  при правительстве и департаменте науки и инновационных технологий Министерства образования и науки КР.

Цель и задачи исследования:  Основной целью данной работы является установление кинетики и механизма  фото- и термостимулированных  ионных процессов распада и взаимопревращения наведенных радиационных дефектов в ЩГК. Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи.

- Применяя комплексную методику исследований, которая включает в себя оптический, люминесцентный и другие методы, позволяющие одновременно в одних и тех же объектах, в одних и тех же температурных интервалах определить оптические, люминесцентные и тепловые характеристики радиационных дефектов в ЩГК.

- Изучить механизмы образования и закономерности распада и взаимопревращения радиационно-наведенных дефектов при фото- и термическом воздействии на кристалл при температурах выше комнатных.

- Выделить и изучить оптические и люминесцентные характеристики радиационно-наведенных дефектов и выявить их роль  в процессе фото- и термического распада и преобразования радиационных дефектов в ЩГК.

- Развивая теорию ионного механизма активации распада радиационных дефектов, определить роль ионных квазичастиц в фото- и термостимулированном процессе распада и взаимопревращения радиационных дефектов в ЩГК.

- Провести экспериментальное и теоретическое исследование кинетики и механизмов создания и разрушения радиационных дефектов в ЩГК с целью разработки физической модели образования и распада дефектов при воздействии на  кристаллы лазерного излучения.

Объекты исследования: В качестве объектов исследования выбраны кристаллы NaCl, NaCl – Tl, NaCl – Ag,  KCl, KCl – Tl, KCl – Ag, KCl – SrCl2, KCl – CaCl2  выращенные методом Киропулоса.

Исследуемые кристаллы предварительно облучались   на рентгеновской установке УРС-55 (U=50 кв, i=18 мА) в течение 10 ÷ 60 мин., что обеспечивало создание центров окраски в пределах концентрации 1016÷1017см-3.

Лазерное облучение кристаллов проводилось  хлор-ксеноновым  лазером ЭЛИ-1 с энергией в импульсе 20-60 мДж при продолжительности импульса 20 нс и энергии фотонов 4,024 эВ и лазерным лучом с длиной волны 632,8 нм от лазерного источника ЛГ-75.

Научная новизна:

Научной новизной данной работы является:

- Установление структурно-чувствительного характера термического, фототермического и оптического распада радиационно-наведенных электронных и дырочных центров окраски в ЩГК.

- Установлено, что  облучение  ЩГК лазером с энергией 4,04 эВ создает такие же центры окраски, как и образованные в результате рентгеновского облучения.

- Установлены частичный распад электронных и дырочных центров окраски и частичное уменьшение интенсивности рекомбинационной люминесценции кристаллов при оптической стимуляции лазерным облучением с длиной волны 632,8 нм.

- Определено теоретическое соотношение, описывающее фототермический распад радиационно-наведенных центров окраски с   учетом структурно-чувствительного характера  распада центров окраски в ЩГК.

- Установлено, что начальным катализатором   процесса распада центров окраски являются катионные вакансии Vc−, образованные в результате термической и фототермической диссоциации радиационных дефектов.

- Впервые установлено, что   лазерное  воздействие на кристаллы стимулирует  процесс оптической  диссоциации дырочных V2-центров  на подвижные VF и H-дефекты и приводит к дальнейшему распаду электронных центров окраски в ЩГК.

- Впервые установлено происхождение многофотонных процессов стимуляции  ионных, ионно-дырочных и ионно-электронных процессов, приводящих к распаду дырочных и электронных центров окраски в ЩГК.

Практическая значимость полученных результатов:

Предложены критерии  поиска и разработки новых материалов с определенными физическими характеристиками, позволяющих применять их при создании приборов твердотельной электроники, для записи и хранения информации,  лазерных среды, светофильтров ближнего ИК-диапазона, рабочих веществ для изготовления линз, призм, пластинок, входящих в состав лазерных систем. 	Разработан новый  способа определения квантового выхода и излучения радиационно-наведенных термически нестабильных центров ( Кыргызпатент № 610 от 10.07.2002 г).

Основные положения, выносимые на защиту:

- Результаты  исследования процесса фото- и термостимулированного распада и   взаимопревращения радиационных дефектов в ЩГК и роли перемещающихся по решетке одиночных подвижных дефектов и их комплексов, приводящих к термическому, фототермическому и оптическому распаду радиационных дефектов в ЩГК.

- Результаты  исследования процесса структурно-чувствительного характера фото- и термического распада радиационных дефектов: зависимость от типа кристаллов, от наличия примесей типа Мc+ и Mc2+ и их концентрации и т.д.

- Кинетика многофотонного создания и разрушения радиационных дефектов на основе ионного механизма фотостимулированных процессов, приводящих к образованию и распаду дефектов в ЩГК.

- Результаты теоретических исследований  фото- и термостимулированного распада радиационных дефектов в ионных кристаллах с учетом  структурно-чувствительных параметров.

Личное участие автора в получении результатов.

Основные результаты диссертации получены лично автором. Теоретические исследования производились совместно с сотрудниками лаборатории, при этом личный вклад автора являлся определяющим и составлял выбор направления исследований. Постановка цели и задач исследования, обсуждение и интерпретации его результатов и формулировка выводов проведены совместно с научным руководителем.

Достоверность экспериментальных результатов  определяется применением апробированных физических  (оптических,  люминесцентных, электрических и т.д.) методов исследования и согласованием с теоретической оценкой, полученных параметров.

Апробация работы: Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались:

- на ежегодных научных семинарах межкафедральной научной лаборатории физики ионных кристаллов ОшГУ (1998 – 2010 гг.);

- на  Весенней сессии «Активизация творческих возможностей молодых ученых ВУЗов юга Кыргызстана» (Ош, 2002 г.);

- на Второй научной международной конференции по радиационной  физике (SCORHh – 2003, Каракол, 2003 г.);

- На международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы физики, математики и информатики», посвященной 60- летию д.ф.-м.н., проф. Б. Арапова (Ош, 2003 г.);

- На международной научно-практической конференции, посвященной году физики и 70-летию доцента Ш. Исмаилова (Ош, 2005 г.);

- На международной научной конференции, посвященной 60-летию

д. ф.- м. н., профессора Шаршеева К.Ш. «Образование через науку» (Каракол, 2010 г.);

  - На 3 Международной научной конференции, посвященной 70-летию академика НАН КР, д.ф.-м.н., профессора А.Ж. Жайнакова «Физика и физическое образование: достижения и перспективы развития» (Бишкек, 2011 г.).

Публикации: Основное содержание диссертации отражено в 15 научных работах, из них: 1 патент, 1 монография и 2 научные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях (Казахстан), 10 статей, 1 тезис, опубликованных в республиканских научных изданиях, рекомендованных НАК  КР. Из них три – единолично.

Объем  и структура  диссертации: Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.  Общий объем диссертации составляет 147 страниц, в том числе 124 страницы  основного текста, 16 таблиц, 46 рисунков  и списка  литературы, содержащего 135 наименований.

В первой главе, на основе литературных данных,  рассматриваются общие представления об ионных процессах в ЩГК, образование дефектов Шотки и Френкеля, а также фототермическая и термическая стабильность центров окраски и роль ионных процессов в механизме образования и взаимопревращения центров окраски в ЩГК.

Во второй главе приведены методики и результаты  экспериментального исследования фото- и термостимулированных процессов распада радиационных дефектов в ЩГК и особенностей фото- и термостимулированной люминесценции кристалла.

В третьей главе изложены методики экспериментального исследования и рассмотрены процессы создания и разрушения центров окраски в ЩГК при лазерном облучении. Рассмотрена кинетика распада электронных F- и дырочных V2- центров в исследованных кристаллах под действием лазерного излучения. Приведены экспериментальные результаты влияния двухвалентных примесей Ca и Sr на характер распада  радиационных F- и V2- центров KCl, а также показано влияние активатора Ag+ на характер обесцвечивания F-  E- и V2-центров в кристаллах KCl и NaCl. Рассмотрено возникновение рекомбинационной люминесценции при лазерном облучении и влияние двухвалентных примесей Mc2+ и активатора Mc+ на характер кинетики затухания рекомбинационной люминесценции кристалла.

В четвертой главе изложены рабочая гипотеза и теоретические представления об ионном механизме активации процесса фототермического разрушения центров окраски в ЩГК. Приводятся результаты расчета теоретических кривых процесса ФТО, интерпретации экспериментальных кривых ТО и ФТО, а также рассмотрены некоторые механизмы термического и фототермического распада и взаимопревращения радиационных дефектов в ЩГК.

В заключении приводятся основные выводы, сформулированные на основе полученных экспериментальных результатов и теоретических расчетов.

- О структурно-чувствительном характере  фото- и термического распада радиационно-наведенных дефектов в ЩГК.

Для определения влияния структурных факторов на термическую и фототермическую стабильность центров окраски нами были   применены комплексные люминесцентные, оптические и другие методы, разработанные  ошскими физиками. Термическая и фототермическая стабильность характеризовалась температурой Tm и Tm, соответствующей максимальной скорости термического и фототермического разрушения центров в ходе равномерного нагрева кристалла.

1.1. Фото- и термический  распад дефектов в кристаллах различного происхождения.

Нами было проведено исследование термической и фототермической стабильности F-центров в монокристаллах NaCl различного происхождения (см. рис.1).

Рис. 1. Фототермическое (ФТО) и термическое (ТО) разрушение F-центров в монокристаллах различного происхождения:

а) NaCl  Харьк.  ВНИИМ,  б) NaCl синт.,  в) NaCl ест. 1 Кривая ФТО,

1´ Зависимость -dnFλT/dТ от Т.

2 Кривая ТО, 2´ Зависимость- dnFT/dТ от Т.

Из рис. 1 (а,б,в) видно, что фототермическое и термическое разрушение кристаллов различного происхождения протекает в различных температурных интервалах и с различными скоростями, откуда следует, что фототермическая и термическая стабильность F-центров для различных кристаллов NaCl различна.

Из рис. 1 видно также, что для всех исследованных кристаллов процесс ТО начинается при температурах, когда процесс ФТО уже закончен. Видно, что разрушение фотовозбужденных F-центров происходит в более узком интервале температур и при более низких температурах, чем для невозбужденных F-центров.

Таблица 1

| Характеристики при ФТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр кристалла | Tк0K | Tm0K | ε1 (эВ) | P01 Град-1 | Инт. темп. | ε2 (эВ) | P02 Град-1 | Инт. темп. |
| NaCl ВНИИМ | 320 | - | 0,20 | 102 | 300-370 | - | - | - |
| NaCl синтет. | 355 | 355 | 0,35 | 3·105 | 320-410 | - | - | - |
| NaCl естест. | 350 | 300 | -0,15 | 1,6·10-3 | 310-360 | 0,30 | 2,5·102 | 380-440 |

Таблица 2

| Характеристики при ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр кристалла | Tm10K | ε1 (эВ) | P01 Град-1 | Инт. темп. | Tm20K | ε2 (эВ) | P02 Град-1 | Инт. темп. |
| NaCl ВНИИМ | - | 0,30 | 2·102 | 300-450 | 475 | 0,65 | 5,6·105 | 450-490 |
| NaCl синтет. | - | - | - | - | 450 | 0,65 | 1010 | 410-480 |
| NaCl естест. | 510 | 0,40 | 102 | 460-560 | 620 | 1,40 | 1,1·1010 | 590-640 |

Этот факт свидетельствует о том, что фотовозбужденные центры окраски обладают меньшей стабильностью по сравнению с невозбужденными.

Для исследованных кристаллов NaCl различного происхождения по кривым ТО и ФТО и их производным по температуре определены энергии активации ε,εпроцессов ФТО и ТО, а также значения предэкспоненциальных множителей Р0 и P0 (см. табл. 1 и табл.2). Из приведенных данных следует, что энергии активации процесса ФТО и ТО для одного и того же кристалла, а также величины Р0 и P0 значительно отличаются друг от друга.

1.2. Фото- и термический распад  центров окраски в ЩГК с различными видами и концентрациями примесей.

С целю обнаружения влияния примеси на стабильность возбужденных и невозбужденных центров окраски  нами исследовались кристаллы NaCl и KCl с примесями Tl , Ag, Ca. На рис. 2 приведено влияние концентрации примеси на фототермическую и термическую стабильность F-центров окраски для KCl неактивированного и KCl с примесью SrCl2 (от 0,01μ% до 0,2μ% в расплаве). Из рисунка видно, что интервал температур фототермического разрушения изменяется (3000-3800К) с изменением концентрации примеси.

Сравнение результатов термического обесцвечивания приводит к следующему: интервалы температур кривых ТО с увеличением концентрации примеси несколько сокращаются, а положения температур Тm, соответствующих максимальной скорости термического разрушения центров окраски, сдвигаются в более низкотемпературную область. Приведенные результаты свидетельствуют об уменьшении термической и фототермической стабильности F-центров с увеличением концентрации примеси Sr.

Установлено, что введение примесей Tl, Ag, Ca также  уменьшает термическую стабильность F-центров, и температуры спада (Tm) сдвинуты в более низкотемпературную область по сравнению температурой спада с (Tm ) для неактивированного кристалла.

Из сравнения энергий активаций ε, ε и предэкспоненциальных умножителей (Р0 и P0) термического и фототермического процесса видно, что они для различных кристаллов значительно отличаются друг от друга.

Рис. 2.  Фототермическое (ФТО) и термическое                     (ТО) разрушение    F-центров в монокристаллах KCI c различными концентрациями активатора:

а) KCI чистый,  б) KCI-Sr 0,01 м%, в) KCI-Sr    0,05 м%,

г) KCI-Sr 0,1 м%, д) KCI-Sr 0,2 м%,

1 кривая (ФТО)  nFλ(T), 1′  зависимость -dnFλdTот Т,

2 кривая ТО nFT(T), 2′ зависимость -dnFTdTот Т.

Результаты обработки кривых ФТО и ТО представлены в табл. 3 и табл.4 . Из таблиц  видно, что с увеличением концентрации Sr в кристаллической решетке КСl изменение параметров ε1, Ρ01, ε2,  Ρ02, для соответствующих температурных интервалов происходит немонотонно.

Анализ кинетики протекания процессов ФТО и ТО в исследованных образцах показал, что в этих кристаллах указанные процессы протекают по реакции первого порядка.

Таблица 3

| Характеристики при ФТО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр кристалла | TK0K | ε (эВ) | P01 Град-1 | Инт. темп. 0К | ε2 (эВ) | P02 Град-1 | Инт. темп. 0К |
| KCl Харьк. ВНИИМ | 312 | -0,10 | 5,6·10-1 | 310-340 | 0,30 | 7·102 | 350-380 |
| KCl- SrCl2 (0,01 μ%) | 318 | 0,05 | 6·10-3 | 310-340 | 0,25 | 3·102 | 340-370 |
| KCl- SrCl2 (0,05 μ%) | 322 | 0,20 | 102 | 320-350 | 0,65 | 2·107 | 360-380 |
| KCl- SrCl2 (0,1 μ%) | 324 | -0,10 | 3·10-3 | 310-330 | 0,35 | 103 | 340-370 |
| KCl- SrCl2 (0,2μ%) | 326 | -0,05 | 4·10-3 | 310-330 | 0,30 | 2·103 | 340-370 |

Таблица 4

| Характеристики при ТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр кристалла | Тm 0 К | ε (эВ) | P0 Град-1 | Инт. темп. 0К |
| KCl Харьк. ВНИИМ | 440 | 0,25 | 2,5·101 | 320-350 |
| KCl- SrCl2 (0,01 μ%) | 410 | 0,40 | 2,7·103 | 340-440 |
| KCl- SrCl2 (0,05μ% | 410 | 0,40 | 4,5·103 | 340-450 |
| KCl- SrCl2 (0,1 μ%) | 385 | 0,50 | 105 | 340-390 |
| KCl- SrCl2 (0,2μ%) | 375 | 0,65 | 1,3·107 | 340-380 |

  - 1.3. Фото- и термостимулированная люминесценция  наведенно– активаторных центров в NaCl – Ag.

Нами  исследованы фото- и термостимулированная люминесценция облученных кристаллов и квантовый выход свечения радиационно–наведенных  центров, имеющих большое прикладное значение. Это основано на том, что при нагревании облученного ЩГК происходят обратимые изменения, т. е. кристалл возвращается в исходное состояние.

Для определения расположения ионов активатора, ответственных за поглощение и свечение, и их связи с дефектами кристаллической решетки, перспективным является исследование природы центров люминесценции в возбужденных и невозбужденных кристаллах.

Наблюдения за этими изменениями велись по спектрам оптического поглощения, свечения и по спектрам возбуждения люминесценции.

Полосы активаторного поглощения в NaCI-Ag расположены у длинноволнового края собственного поглощения кристалла и имеют три максимума. Первые два максимума у NaCI-Ag приписываются поглощению изолированных ионов серебра (центры I), а третий  спаренным ионам серебра (центры II). Как известно, центры II образованы ионами серебра, расположенными вблизи каких-то нарушений кристаллической решетки. Центры I имеет коротковолновое излучение с максимумом при 248 нм, а центры II  более длинноволновое излучение с максимумом при 400 нм.

На рис. 3 приведены спектры свечения и возбуждения центров I и II в NaCI-Ag, до (кр. 1-4) и после (кр. 1’-4’) рентгенизации кристалла. Из этих данных видно, что рентгенизация кристалла приводит к уменьшению интенсивности излучения как центров I, так и центров II типа. Непосредственно после рентгенизации у NaCI-Ag имеется свечение с максимумом около 585 нм.

Интересные изменения возникают в спектрах свечения и возбуждения после нагревания кристалла с последующим охлаждением. Нагревание NaCI-Ag до 500 К приводит к исчезновению свечения 585 нм и к одновременному появлению сильного устойчивого свечения с максимумом λm=540нм. Для более детального изучения этого явления был измерен спектр свечения рентгенизированного и прогретого до 550 К кристалла NaCI-Ag, затем был снят спектр возбуждения этого свечения. Максимум этого свечения находится около 310 нм, который совпадает с максимумом С-полосы поглощения.

Рис. 3.  Спектральные характеристики центров I и центров II NaCl – Ag, полученные до и после (штрих) рентгеновского облучения: 1, 1' – спектры возбуждения для λСВ =248 нм; 2, 2' – спектры возбуждения для λСВ =400 нм; 3, 3' – спектры свечения при λВОЗБ =220 нм; 4, 4' – спектры свечения при λВОЗБ =230 нм.

Так как облучение преобразуют часть ионных центров в наведенные, то после облучения мы наблюдаем уменьшение ионной полосы возбуждения и появление новой, наведенной полосы. Это подтверждается и характером спектра свечения, полученного при возбуждении кристалла светом из области поглощения центров II (λm=228 нм), в котором, кроме чисто ионной полосы свечения при 400 нм, появляется наведенная полоса около 540 нм, что может свидетельствовать о существании передачи энергии возбуждения от ионных центров к наведенным.

Исследование термостимулированной люминесценции (ТСЛ)

облученных кристаллов имеет большое прикладное значение. Это основано на том, что в твердых телах происходят обратимые изменения, при нагревании  кристалл возвращается в исходное состояние.

Изучение кривых ТСЛ кристалла NaCl-Ag (0,1 моль%) показало, что в интервале температур от 280К до 500К кривые ТСЛ имеют несколько ярко выраженных пиков (297К, 332К, 367К). При увеличении дозы облучения кривые ТСЛ сильно усложняются, появляется несколько новых максимумов ТСЛ (390К, 420К) и перераспределяются интенсивности термопиков.

Особо следует обратить внимание на пик  при 297К, так как, в отличие от других пиков ТСЛ, этот пик находится отдельно, и интенсивность пика растет по определенной закономерности с увеличением дозы облучения,  что позволяет хранить дозиметрическую информацию достаточно долго, и удовлетворяет ряду условий, предъявляемых к излучениям, применяемым в дозиметрических излучениях, а кристалл может оказаться пригодным для использования в качестве дозиметрического материала.

II. Экспериментальное исследование образования и распада центров окраски в ЩГК при лазерном облучении.

При фотовозбуждении центров лазерным изучением, длина волны которого находится вне области максимума спектра поглощения центров, также происходит возбуждение и фототермический распад центров. Возникновение внутрицентровой и рекомбинационной люминесценции, определение  механизма фотораспада и взаимопревращения радиационных центров при лазерном облучении имеют важное прикладное значение.

Нами   исследованы процессы фотообесцвечивания электронных и дырочных  центров окраски в кристаллах КСI и NаСI под действием лазерного излучения. Для экспериментального исследования создания и  фотообесцвечивания лазерном облучением радиационно-наведенных центров собрана специальная установка, блок-схема которой приведена на рис. 4.

Источником лазерных излучение являлись хлор-ксеноновый лазер ЭЛИ-1 и ЛГ-75 с лучом с длиной волны 632,8 нм. Лазерный луч через фильтр Ф1 попадал на исследуемый кристалл  1. Измеряющий свет выделялся с помощью монохроматора и пропускался через исследуемый кристалл, затем попадал на фотокатод фотоэлектронного умножителя. Фотоэлектрический сигнал усиливался усилителем постоянного тока УПТ и регистрировался автоматическим потенциометром.

Рис. 4. К-криост,  1- исследуемый кристалл,

Рис. 4. К– криостат, 1- исследуемый кристалл,

Ф1, Ф2 , Ф3 – светофильтры;

ЛГ – 75 или ЭЛИ-1 – источник лазерного луча, монохроматор от  СФ – 4, ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, УПТ – усилители постоянного тока,

РП – регистрирующий прибор,

ИВС – высоковольтный источник питания.

Свечение кристалла одновременно записывалось на другом канале установки. Свечение кристалла, пройдя через соответствующий светофильтр Ф3, попадало на фотокатод фотоэлектронного умножителя. Полученный сигнал поступал на линейный усилитель постоянного тока УПТ и регистрировался автоматическим потенциометром.

2.1. Создание и разрушение центров окраски в ЩГК лазерным облучением.

При  более высоких температурах процессы создания  стабильных дефектов сильно усложняются из-за миграции первичных продуктов радиолиза по кристаллу с частичными взаимными аннигиляциями и образованием агрегатных центров на примесях и дефектах структуры. Сказанное прямо относится и к дефектообразованию, и   распаду дефектов под действием  лазерного излучения.  Количественные  соотношения для этих процессов к настоящему времени недостаточно изучены .

Нами  были проведены экспериментальное исследование и теоретический расчет кинетики создания и разрушения центров окраски в ЩГК и проведена реконструкция по нему физической модели явления, происходящего при облучении лазером.

На  рис. 5 а и б приведены зависимости концентрации F-центров от времени  облучения  в чистых  KCl и NaCl. Они отличаются друг от друга по мощности облучения лазером.  Возрастающие кр. 1 соответствуют созданию F-центров, а спадающие  кр. 2  соответствует разрушению F-центров окраски. В обоих случаях концентрации ЦО приближаются к некоторому пределу, зависящему от интенсивности  излучения.

Рис. 5.   Зависимость концентрации F-центров для KCl (а) и NaCl (б) от времени облучения.

Как видно из этих данных, уменьшение мощности лазерного облучения приводит к уменьшению скорости образования и распада F-центров в KCl  и NaCl. Кривые, характеризующие образование и распад F-центров окраски, асимптотически приближаются к некоторому пределу. При облучении кристалла KCl  и NaCl лазерным излучением с длиной волны 632,8 нм процесс оптического распада F-центров происходит аналогичным путем, как при возбуждении ксенонового лазера с энергией фотонов 4,024 эВ.

Созданные лазерным излучением F-центры комплементарны  с V2-центром. Первичным актом оптического разрушения пары F- и V2-центров может являться оптическая деструкция (дестабилизация) V2-центра с образованием подвижного H- или I-центра, рекомбинирующего с F- или  - центром, соответственно. Косвенные подтверждения этому положению можно усмотреть в форме кривых разрушения F-центров.

Поскольку лазерное излучение поляризовано, а V2-центры являются сложными анизотропными образованиями, то можно ожидать, что более устойчивые из них однозначно связаны с определенной ориентацией по отношению к вектору поляризации. Рентгенизация создает эти центры с одинаковой вероятностью по всем возможным направлениям, а последующее лазерное облучение с большей эффективностью разрушает V2-центры определенных  ориентаций.

Определим  некоторую физическую модель  процессов, происходящих при лазерном дефектообразовании. Следствием искомой  модели должна быть кинетика, качественно совпадающая с   описанным выше экспериментом.

Согласно существующим  представлениям, энергия Q, поглощенная в кристалле,  с точностью  до коэффициента состоит из энергии Q\2hv  электронно-дырочных пар, т. е. акту двухфотонного поглощения соответствует образование одной пары – электрона и дырки. Их  последующая рекомбинация через экситонные состояния приводит в ЩГК к образованию F- и  V2-центров с выходом q.

Поглощенная в кристалле энергия Q создает за 1 сек. Q2hv электронно-дырочных пар, отнесенных к 1см2, это, по сказанному выше, это приводит к созданию ΔnF -центров:

ΔnF=qQ2hv=qα1lI022hv≡c1I02 ,     Q=Ι0-Ι(ℓ)=αℓΙ02                            (1)

где nF - концентрация центров, c1− произведение констант.

Если лазерное излучение не только создает, но и разрушает F− центры при однофотонных переходах, то для dnF можно написать:

dnF(I0,t)=c1I02dt−c2nF(I0,t)dt, 			                                          (2)

где c2− вероятность разрушения ЦО излучением.

Решение уравнения (2) при начальном условии nF(I0,0)=nFO представляет искомую зависимость nF от I0 и t:

nF(I0,t)=nFOe−c2I0t+c1c2−1(1−e−c2I0t).	                                                    (3)

При t→∞,        nF(I0,∞)=c1c2−1I0  ,	                                                    (4)

т.е. предельная концентрация ЦО пропорциональна интенсивности лазерной радиации и не зависит от начальных условий. Если до облучения в кристалле существовали ЦО более высокой концентрации, чем равновесная,  то облучение приведет к частичному его обесцвечиванию.

2.2. Влияние примеси и активатора и их  концентрации на  фототермический  распад электронных и дырочных центров окраски в KCl при лазерном облучении.

В ряде работ рассмотрены вопросы влияния примесей  Cd, Са, Sr на характер термического и фототермического распада центров окраски в ЩГК. Нами изучалось влияние примесей на характер оптического распада центров при облучении лазерным лучом.

На рис. 6 приведены экспериментальные данные лазерного обесцвечивания F- и V2-центров окраски при введении Sr и изменении их концентрации в кристаллах KCl.

Рис. 6.  Кривые обесцвечивания F- (а) и V2 (б) - центров KCl – SrCl2 при различной концентрации SrCl2: 1–чистый KCl, 2 – 0,05 моль %, 3 – 0,10 моль %.

Как видно из этих данных, введение Sr уменьшает оптическую стабильность F- и V2-центров окраски  (ср. крив. 1,2) а увеличение концентрации Sr приводит к дальнейшему усилению этого эффекта (ср. крив. 2,3).

Аналогичные результаты для  F- и V2-центров были получены и в случае  введения в KCl двухвалентной примеси Ca.

Таким образом, из полученных экспериментальных результатов можно сделать следующее заключение:

Лазерный луч с длиной волны λ=632,8 нм оптически разрушает электронные F-центры и дырочные V2-центры окраски в кристаллах KCl.

При введении двухвалентных примесей  Ca и Sr и увеличении их концентрации оптическая устойчивость и электронных, и дырочных центров окраски уменьшается.

На рис. 7 приведены кривые обесцвечивания F-центров окраски под действием лазерного излучения при различных концентрациях активатора Ag в кристаллах KCl – Ag. Как видно из этих данных, при увеличении концентрации активатора устойчивость центров окраски уменьшается, и скорость распада F- центров увеличивается.

Аналогичные результаты были получены и для Е-центров окраски в кристаллах KCl – Ag, и для F- и Е-центров в NaCl – Ag.

Рис. 7. Кривые обесцвечивания F-центров окраски KCl – Ag при различной концентрации Ag: 1 – 0,01 моль%, 2 – 0,05 моль% , 3 – 0,10 моль%, 4 – 0,50 моль%.

Таким образом, введение активатора Ag и увеличение его концентрации приводит к уменьшению оптической устойчивости F- и Е-

центров окраски в кристаллах KCl – Ag и NaCl – Ag.

2.3. Возникновение свечения радиационных дефектов  под действием  лазерного излучения.

Рассмотрим возникновение свечения рентгенизованного кристалла под действием лазерного излучения.

Характер затухания видимого и ультрафиолетового свечения зависит от введения в кристалл одновалентного активатора и двухвалентных примесей.

Рис. 8. Кривые лазерной вспышки ультрафиолетового (а) и видимого (б) свечения кристалла KCl–Ag при различной концентрации Ag: 1– 0,01моль%, 2–0,05моль%, 3–0,5моль%.

В кристаллах KCl–Ag вспышечное излучение возникает в двух спектральных областях (в ультрафиолетовой и видимой области спектра).

На рис. 8 приведены лазерные вспышки KCl–Ag в ультрафиолетовой (а) и видимой (б) области при различных концентрациях активатора. Как видно, с ростом концентрации Ag затухание  свечения до стационарного уровня происходит за более короткое время и  зависит от концентрации.

Из вышеизложенных данных следует, что в результате облучения кристалла лазерным излучением возникает свечение радиационно-наведенных центров окраски в спектральных областях видимого и ультрафиолетового излучения, то есть возникает электронная и дырочная рекомбинационная люминесценция.

III.  Ионный механизм отжига радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах.

Ионный механизм распада радиационных дефектов в ЩГК можно представить следующим образом. С центрами окраски могут взаимодействовать различные дефекты кристаллической решетки (напр., ионные вакансии, ионы примеси, а также их агрегаты), способные перемещаться по кристаллу. В результате взаимодействия таких подвижных дефектов с центрами окраски они распадаются или превращаются в другие дефекты. Эти вновь образующиеся дефекты могут быть термически нестабильными и становятся промежуточными. Подвижные дефекты могут быть также перехвачены другими типами дефектов, являющихся центрами захвата для подвижных дефектов. Если полагать, что концентрация ионных центров захвата N и подвижных ионных дефектов nv   в ходе релаксации существенно не изменяется, то можно получить теоретическую кривую процесса чисто термического разрушения центров в следующем виде:

−dndT=povβγ0nnvNexp−Qv+Qp−Q3кT,                         			       (5)

где Р0v  частота колебания ионов-разрушителей вблизи центров; Qv  энергия активации прыжкового движения ионных дефектов по решетке; Qз  энергия активации процесса захвата подвижного ионного дефекта на ионном центре захвата; Qp  энергия активации процесса взаимодействия ионного дефекта с центрами;  0 = oз/op  отношение предэкспоненциальных множителей, имеющих смысл сечения захвата подвижных ионных дефектов ионными центрами захвата oз  и сечения захвата этих ионов центрами op;   - скорость нагрева кристалла; n – концентрация  центров.

Интегрирование выражения (5) приводит к следующей формуле для теоретической кривой термообесцвечивания:

n=n0exp.(−povβnvNγ0T0Te−εкТdT).                                                                (6)

Аналогичное рассмотрение взаимодействия фотовозбужденных центров с подвижными ионами приводят к следующему кинетическому уравнению:

−dndt=povnvγ0N5⋅10−16N0cpτexp(−εкT)n.                                                     (7)

Здесь γ0=σоз/σор, где σор  сечение захвата ионного дефекта возбужденным центром; n – квазистационарная  концентрация возбужденных центров.

Интегрирование последней формулы дает следующую зависимость концентрации  центров от времени t:

n=t⋅noexp−povNγ0nv5⋅10−16N0cpτexp(−εкТ)t.                                       (8)

Теоретические кривые фотообесцвечивания, рассчитанные по формуле (8) при параметрах для различных концентраций подвижных ионных дефектов (nv) в интервале (107108) см-3, представлены на рис. 9. Кривая (1) фотообецвечивания при постоянной температуре (Т0 = 3000 К) соответствует, например, предельному случаю nv = 0, т. е. отсутствию в кристалле подвижных ионных дефектов, а кривые 2-5  различным концентрациям таких ионов. Видно, что с ростом концентрации ионов-разрушителей скорость фоторазрушения центров в определенном интервале времени релаксации заметно увеличивается.

Реализуемый в обычных условиях режим эксперимента (умеренно высокие температуры, сравнительно низкие интенсивности измеряющего света) соответствует таким состояниям кристалла, при которых лишь определенная (незначительная) часть центров окраски находится в фотовозбуждением состоянии, остальные  не возбуждены.

Рис. 9. Теоретические кривые фоторазрушения  центров окраски при  постоянной температуре.

pov=4⋅1012сек−1,   ε=−0,10эВ,    T0=3000K,   N=1010cм -3,  γ0=102,

 p=10-2,  N0=1016см -2сек -1,

1 – nv=0; nvγ0N=0;

2 - nv= 107см -3;  nvγ0N=10−5;             3 - nv= 4107см -3;  nvγ0N=4⋅10−5;

4 - nv= 108см -3;  nvγ0N=10−4;              5 - nv= 3108см -3;  nvγ0N=3⋅10−4;

Поэтому представляет интерес получить формулу, описывающую одновременное температурное разрушение фотовозбужденных и невозбужденных  центров окраски. Для этого сложим (6) и (8). Считая, что pov=pov,  получим

−dndT=povβnvγ0Nne−Qv+Qp−Q3kT1+σopσop5⋅10−16N0cpτe−Qp−QpkT.            (9)

Формула (9) является обобщением формул (5) и (7).  Последние, очевидно, вытекают из нее в частных случаях N0 = 0 (чисто термический режим) и N0 >>1 (фототермический режим).

Интегрирование (9) дает теоретическую кривую обесцвечивания при одновременном разрушении центров окраски в термическом и фототермическом  режиме в следующем виде:

n=n0exp(−povβnvγ0NT0Te−εkTdT)⋅[exp(−povβnvγ0N5⋅10−16N0cpτT0Te−εkTdT)],  (10)

где

На рис. 10 приведены теоретические кривые термообесцвечивания и фототермообесцвечивания, рассчитанные по формуле (10) для различных значений интенсивности возбуждающего света  N0. Как видно из этих данных, кривая 1 описывает процесс чисто термического, а кривая 5  чисто фототермического разрушения F-центров окраски; кривые 2-4 характеризуют комбинированный режим обесцвечивания, соответствующий сравнимым между собой значениям скоростей разрушения невозбужденных и фотовозбужденных  центров окраски.

Рис. 10. Теоретические кривые разрушения центров окраски. Параметры процесса: pov=4⋅1012сек−1;        pov=3⋅1012сек−1;       T0=3000K; b=0,30/сек.; e=0,75эВ;

e*= -0,10эВ; pt=10-2; nv=108см -3; N=1010см -3; g0=103; γ0=102.

При различных значениях N0:      1 – N0=0; 2 – N0 =1015см -2сек -1; 3 – N0=2×1015см -2сек -1; 4 – N0=3×1015 см -2сек -1; 5 – N0=1018 см -2сек -1.

На рис. 11 приведены экспериментальные кривые термообесцвечивания (1), термостимулированной  люминесценции (4), «чистого» фотообесцвечивания (2) и фототермообесцвечивания в комбинированном режиме (3). Сравнение экспериментальных кривых (1) и (2) для предельных случаев процесса релаксации с соответствующими теоретическими кривыми показывает, что на опыте наблюдаются две стадии разрушения центров, в то время как теоретические кривые являются «односпадными», т. е. более простыми.

Рис. 11. Экспериментальные релаксационные кривые NaCl – Ag: 1 – кривая термообесцвечивания F-центров, 2 и 3 – кривые фототерморазрушения F-центров в различных режимах фотовозбуждения  (N03 < N02 =1016см -2 сек -1), 4 – кривая термолюминесценции для свечения в спектральном интервале 310 ¸ 390 нм.

Применяя формулу (8) к каждому из двух температурных спадов кривой 1 рис. 11, мы оценили значения некоторых характеристик процесса. Энергии активации  процесса распада центров окраски и для первой,  и для  второй стадии процесса оказались, одинаковыми ε1=ε2=0,75эВ. Предэкспоненциальные  множители для первой стадии –  nvγ0N1=10−5,    а для второй  –  nvγ0N2=2⋅10−7.

Совпадение значений e1 и e2 позволяет заключить, что более вероятным является процесс разрушение F-центров окраски с различным ионным окружением одинаковыми по природе подвижными ионными дефектами во всем исследованном температурном интервале. Различие ионного окружения центров окраски, разрушающихся в первой и второй стадиях обесцвечивания, как видно из значений  nvγ0N  для этих стадий, может быть, в частности, сведено к различным концентрациям ионных подвижных дефектов nv и ионных центров захвата N вблизи соответствующих центров окраски. Прекращение обесцвечивания в каждой стадии при такой интерпретации результатов обусловлено полным расходом ионных подвижных дефектов, приводящих к распаду центров окраски в первой стадии.

По формуле (8) для первой стадии процесса фототермообесцвечивания кривой 2 рис. 11 было определено значение e* =  - 0,10 эв,  а также

(nvγ0N) = 1,3·10-4 .

В соответствии с литературными данными, а также используя результаты собственных измерений, мы полагали для вышеуказанного расчета характеристик релаксационных процессов, что N0 = 1018 см -2 сек -1,  p⋅τ=10−2,   p0v=3⋅1012сек−1,p0v=4⋅1012сек−1.

Сравнение полученных кривых с данными теоретического расчета (см. рис. 9) свидетельствует о том, что приближенное значение параметра процесса nvγ0N=10 -4  удовлетворительно согласуется с приведенным выше  значением  nvγ0N=1,З·10 -4,  полученным независимым путем при обработке кривых фототермообесцвечивания F-центров окраски в NaCl–Ag.

IV. О механизмах термического и фототермического распада центров окраски в ЩГК.

В релаксационных процессах, протекающих в ЩГК, облученных  рентгеновскими лучами, определенную роль играют ионные, ионно-дырочные и ионно-электронные процессы, протекающие в кристаллических решетках.

В работах ошских физиков было  установлено, что в кристаллах, активированных одновалентными активаторами Ag+, в термическом распаде центров окраски основную роль играют катионные вакансии Vc−, освобожденные в ходе термической релаксации от комплексного дефекта Aga−….., Vc−.

В дальнейшем  катионные вакансии  Vc−  увлекают дырки из дырочных Agc2+и  V2−-центров, образуя при этом подвижные дырочные VF- и  H- дефекты.

Во втором интервале температур (350-410К в KCl–Ag и 390-460К в NaCl–Ag) катионные вакансии в Vc− образуются в ходе термического распада бивакансий Vc− Va+. В дальнейшем эти Vc− увлекают дырки из дырочных (V2, V2Z, Agc2+)-центров, образуя VF - и НF-центры.

Последующая рекомбинация этих подвижных дефектов с электронными центрами окраски приводит и к термическому распаду, и к возникновению электронной рекомбинационной люминесценции в соответствующих интервалах температур.

В третьем интервале температур  распад радиационных дефектов (для KCl–Ag 410-500К и для NaCl–Ag 460-500К) происходит в результате термической диссоциации и дырочных V2 , Agc2+-центров на подвижные VF - и Н-дефекты.

Как известно, в ЩГК с двухвалентными примесями (М2+) релаксационные процессы в основном происходят в двух температурных интервалах. Например,  для KCl – Ca – 350 - 410К и 410 - 460К.

В первом температурном интервале катионные вакансии отщепляются от нейтрального комплекса М2+ Vc−, при этом образующиеся катионные вакансии Vc− увлекают дырки из дырочных V2  и V2Z-центров, образуя при этом VF - и Н-дефекты.

Во втором интервале температур происходит термическая диссоциация дырочных V2  и V2Z-центров в VF- и Н-дефекты. В дальнейшем происходит  излучательная рекомбинация этих дефектов с электронными центрами окраски.

Таким образом, в ЩГК, активированных одновалентными и двухвалентными примесями, релаксационные процессы, приводящие к термическому отжигу радиационно-наведенных электронных и дырочных центров окраски, происходят в результате  ионных, ионно-дырочных и ионно-электронных процессов, происходящих в ЩГК.

Причем электроны е-, дырочные дефекты ((Cl2−) и Н-центры), ионно-дырочные центры (VF - , НF-центры) и ионные дефекты (свободные Vc− и Va+) образуются в кристалле в ходе термический релаксации.

Рассмотрено происхождение релаксационных процессов  в ЩГК при фотостимуляции и фототермической стимуляции.  Как было установлено нами, релаксационные процессы при фототермической стимуляции также происходят в двух температурных интервалах.

Видимо, в ЩГК активированных одновалентными ионами Agc+, в результате фотостимуляции происходит отщеплении катионных вакансий Vc− от некоторых дефектов. В дальнейшем эти подвижные катионные вакансии  Vc− увлекают дырки из дырочных  центров, образуя при этом подвижные VF - и Н-дефекты. В дальнейшем эти подвижные дефекты приводят к фототермическому отжигу электронных центров окраски в ЩГК.

В кристаллах, облученных лазером,  видимо,  происходят многофотонные стимуляции, приводящие к деструкции дырочных  центров. Как было установлено нами,  первичным актом оптического разрушения F- и  V2-центров является оптическая деструкция V2-центра с образованием подвижных VF, H-дефектов, эти подвижные VF, H-центры в ходе релаксационных процессов  рекомбинируют с F-центром, приводя ЩГК к оптическому распаду.

Деструктивным фактором для V2-центра  являются  Vc−, образующиеся при отщеплении от сложных дефектов (в частности, Va+Vc−, Мc2+Vc−и т.д. ) в результате фото- и термостимуляции.  Образующиеся при этом подвижные VF- и H-дефекты могут взаимодействовать с электронными F-центрами и приводят их к термическому распаду.

F + VF → Va+Vc− + h ν.                                                              (11)

Замедление термического распада V2-центров может происходить вследствие уменьшения концентрации  Vc−. Такое представление о термическом распаде дырочных V2-центров позволяет объяснить влияние концентрации примеси Ca 2+  и Sr 2+ на термическую стабильность F  и V2 - центров в ЩГК. Действительно,  при введении двухвалентных примесей  М2+  в ЩГК  образуются нейтральные комплексы  М2+  Vc−, а это приводит к дополнительному образованию катионных вакансий  Vc−.  Вследствие этого в кристаллах с примесью Мc2+ концентрация Vc− больше, чем в  KCl. Увеличение концентрации Ca2+  и  Sr 2+   в кристаллах KCl – M2+ приводит также  к увеличению концентрации нейтральных комплексов  М2+  Vc−.   Соответственно, в ходе термической релаксации образуется больше  Vc−. Поэтому в ЩГК с большой концентрацией М2+  возрастает вероятность взаимодействия   Vc− с дырочными  V2 -центрами и увлечения  дырок из этих центров с образованием подвижных VF и H-центров.

Косвенные подтверждения этому положению можно усмотреть в форме кривых разрушений F-центров. Поскольку лазерное излучение поляризовано, а V2-центры являются сложными анизотропными образованиями, то можно ожидать, что более устойчивые из них однозначно связаны с определенной ориентацией по отношению к вектору поляризации. Рентгенизация создает эти центры с одинаковой вероятностью по всем возможным направлениям, а последующее лазерное облучение с большей эффективностью разрушает V2-центры определенных ориентаций. Введение двухвалентных примесей Sr2+ и Ca2+, создавая дополнительно катионные вакансии, приводит к уменьшению устойчивости V2-центров.     Этим можно объяснить и  наличие усиления разрушения  F-центров в кристаллах KCl с двухвалентными примесями по сравнению с чистым KCl.

Таким образом, из вышеизложенных данных следует, что в результате оптической стимуляции при облучении светом и лазерном облучении ЩГК, видимо, происходит многофотонная стимуляция ионных, ионно – дырочных и ионно – электронных процессов, приводящая к распаду электронных и дырочных центров окраски и возникновению дырочной и электронной рекомбинационной люминесценции.

Заключение

При облучении ЩГК радиационным излучением  в нем образуются радиационно-наведенные дефекты, определяющие многие люминесцентные, оптические, радиационные и другие свойства твердотельных кристаллов. При термической, фототермической, оптической стимуляции происходит распад радиационных дефектов. Определение механизма распада этих дефектов дает возможность управлять механизмом трансформации поглощенной энергии в твердом теле.

В данной работе исследована термическая, фототермическая и оптическая стимуляция ионных процессов, приводящая к образованию, распаду и взаимопревращению радиационно-наведенных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах, активированных одновалентными и двухвалентными примесями.

На основе проведенных исследований сделаны следующие выводы:

1. Установлено, что процессы термического, фототермического и оптического распада радиационно-наведенных центров окраски в исследованных ЩГК являются  структурно-чувствительными  характеристиками  кристалла. Характер распада центров определяется видами и концентрациями примесей и активатора и т.д. Определены величины, характеризующие процессы термического, фототермического и оптического распада центров окраски.

2. Установлено, что облучение ЩГК лазером с энергией 4,04 эВ приводит к созданию таких же центров окраски, как и в результате рентгеновского облучения. Концентрации созданных центров окраски при облучении лазером  асимптотически приближаются к некоторым пределам, зависящим от интенсивности излучения.

3. Установлено, что облучение рентгенизованных кристаллов лазером   с длиной волны 632,8 нм приводит к частичному обесцвечиванию радиационно-наведенных электронных и дырочных центров окраски и возникновению рекомбинационной люминесценции.

Увеличение   концентрации  примесей М2+ и активатора Aga+  приводит к уменьшению оптической устойчивости электронных и дырочных центров окраски   интенсивности рекомбинационной люминесценции.

4. На основе ионного механизма активации процесса термического и фототермического  распада центров окраски получены теоретические соотношения, описывающие фототермический распад центров окраски, учитывающие концентрацию подвижных ионных дефектов и ионных центров захвата, энергию активации движения подвижных ионных дефектов, энергии их взаимодействия с фотовозбужденными центрами окраски и  ионными центрами захвата.

5. Впервые установлено, что подвижными ионными дефектами, приводящими к термическому и фототермическому распаду радиационно-наведенных центров окраски, являются катионные вакансии, отщепленные от различных дефектов (напр.,  Aga−. Vc−, Vc−  Va+, М2+ Va+ и т.д.). Образованные катионные вакансии увлекают дырки из дырочных центров, образуя при этом подвижные дырочные VF- и H-центры. Взаимодействие этих подвижных дефектов с электронными центрами окраски приводит к их распаду и возникновению дырочной и электронной рекомбинационной люминесценции.

6. Впервые установлено, что при оптической стимуляции лазерным излучением происходят многофотонные процессы, приводящие к  диссоциации дырочных V2-центров на подвижные VF- и H-дефекты, которые приводят к дальнейшему распаду электронных центров окраски в ЩГК.

7. Впервые установлено, что при термической, фототермической и  оптической стимуляции лазерным излучением происходит протекание  ионных, ионно-дырочных и ионно-электронных процессов, приводящих к распаду дырочных и электронных центров окраски и возникновению дырочной и электронной рекомбинационной люминесценции кристаллов.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

Монография:

- Арапов, Б. Образование, распад и взаимопревращения примесно-радиационных центров в ионных кристаллах / [Б. Арапов, А. Усаров, М.Ж. Жанибеков, К. Ташкулов и др.]. – Ош.:  2007. – 114 с.

Научные статьи:

- Арапов, Б. Способ определения квантного выхода свечения наведенных центров в твердых телах / [Б. Арапов, Т. Арапов, К. Ташкулов и др.]. – Ош.: Вестник ОшГУ, Весенняя сессия «Активизация творческих возм. мол. учен. ВУЗов юга Кыргызстана», 2002. – С. 16-19.

- Ташкулов, К. Термолюминесцентные дозиметрические свойства кристалла NaCI-Ag [Текст]: / К. Ташкулов, К. Камалов, Б. Арапов. – Ош.: Вестник ОшГУ Сер. физ.-мат., наук посв. 10-летию ОшГУ и Межд. году гор., №5, 2002. – С. 231-235.

- Ташкулов, К. Лазерное фотообесцвечивание радиационно-наведенных центров в кристаллах KCl  и NaCl [Текст]: / К. Ташкулов, К. Камалов, Б. Арапов. Вестник ОшГУ Сер.физ.-мат.наук. №6,  2003. – С. 64-67.

- Ташкулов, К. Фототермическое обесцвечивание центров кристаллах KCl и NaCl при лазерном облучении [Текст]: / К. Ташкулов, К. Камалов, Б. Арапов. – Бишкек-Каракол.:  Радиац. физика труды межд. науч. конф. посв. памяти член-корр. НАН КР А.А. Алыбакову, 2003. – 72 с.

- Камалов, К. Влияние примесей на лазерное фотообесцвечивание центров окраски в ЩГК [Текст]: / К. Камалов, К. Ташкулов, Б. Арапов. – Бишкек-Каракол.: Радиац. физика. Труды межд. науч. конф. посв. памяти член-корр. НАН КР А.А. Алыбакову, 2003. – 73 с.

- Садырова, М. Фото- термостимулированная люминесценция наведенно-активаторных центров в NaCl – Ag [Текст]: / М. Садырова, К. Ташкулов. – Казахстан.: Науч. журнал «Поиск». Алматы №1. 2008. – С. 7-11.

- Ташкулов, К. Фотостимулированные процессы отжига радиационно-наведенных центров в щелочно-галоидных кристаллах [Текст] / К. Ташкулов.  –  Бишкек.: Респ. науч.-теор. журнал Наука и новые технологии №7, 2009. – С. 3-

- Ташкулов, К. Фототермостимулированные процессы обесцвечивания центров окраски в NaCl – Ag [Текст] / К. Ташкулов. – Казахстан.: Науч. журнал «Поиск». №1. Алматы, 2010. – С. 28-33.

- Ташкулов, К. Создание и разрушение центров окраски в ЩГК лазерным излучением [Текст] / К.  Ташкулов. – Бишкек.:Респ. науч-теор. журнал Наука и новые технологии №3,  2010. – С. 17-20.

- Арапов, Б. Ионный механизм отжига радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах [Текст]: / Б. Арапов, К. Ташкулов, Т.Б. Арапов. Вестник Ыссык-Кульского у-та, Матер. межд. науч.конф., посв. 60-летию доктора ф.-м.,н. профессора, Шаршеева К. Ш. “Образование через науку”. №27, 2010. – С. 93-98.

- Арапов, Б. Фототермостимулированные ионные процессы обесцвечивания центров окраски в NaCl – Ag и KCl – Ag [Текст]: / Б. Арапов, К. Ташкулов, Т.Б. Арапов. Вестник Ыссык-Кульского у-та, Матер. межд. науч. конф., посв. 60-летию доктора ф.-м.,н. профессора, Шаршеева К. Ш. “Образование через науку”. №27, 2010. – С. 99-103.

- Арапов, Б. Кинетика, механизм многофотонного создания и разрушения центров окраски в ЩГК [Текст]: / Б. Арапов, К. Ташкулов, Т.Б. Арапов. Вестник Ыссык-Кульского ун-та, Матер. межд. науч. конф., посв. 60-летию доктора ф.-м.,н. профессора, Шаршеева К. Ш. “Образование через науку”. №27, 2010. – С. 103-108.

- Ташкулов, К. О температуре инверсии отжига радиационных дефектов в ЩГК [Текст]: / К. Ташкулов, Т.Б. Арапов. Бишкек.: 3-Межд. научн. конф. посв. 70-летию академика НАН КР Аманбека Жайнаковича Жайнакова  2011. – 60 с.

Патент:

- Арапов, Б. Способ изменения квантного выхода излучения [Текст]: / Б. Арапов, Т. Арапов, К. Ташкулов, К. Камалов. Патентное изобретение. Кыргызпатент №610 31.10.2003.

Резюме

диссертации Ташкулова Куштарбека Добурбековича на тему:

«Фото- и термостимулированные ионные процессы распада радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах»

на соискание ученой степени кандидата физ. – мат. наук

Специальности 01.04.07–физика конденсированного состояния

Ключевые слова: Щелочно-галоидный кристалл, дефект, анионные и катионные вакансии, центр окраски, примеси, радиация, лазер, электрон, механизм распада, кинетика распада, фотостимуляция, термостимуляция, люминесценция, ионные, ионно-дырочные и ионно-электронные процессы.

Объект исследования: Выращенные методом Киропулоса кристаллы NaCl, NaCl – Tl, NaCl–Ag, NaCl – AgNO3, NaCl–SrCl2, NaCl–CaCl2, KCl, KCl – Tl, KCl–Ag, KCl–SrCl2, KCl–CaCl2 и образующиеся в них радиационно-наведенные дефекты, центры окраски и их фото- и термолюминесценции.

Цель работы: Определение кинетики и механизма фото- и термостимулированных   ионных процессов   распада и взаимопревращения радиационных дефектов в ЩГК.

В диссертации экспериментальным путем изучен структурно- чувствительный характер фото- и термостимулированных ионных процессов, приводящих к распаду и взаимопревращению радиационных дефектов в ЩГК.

На основе полученных экспериментальных результатов и теоретических расчетов определена роль термической, фототермической и оптической стимуляции ионных, ионно-дырочных и ионно-электронных процессов, приводящих к распаду и взаимопревращению радиационно-наведенных центров окраски в ЩГК.

Ташкулов Куштарбек Добурбековичтин

«Жегич галоиддик кристаллдардагы жарык жана термостимулдашкан иондук процесстердеги радиациялык дефектердин ажыроосу» деген темадагы 01.04.07–конденсацияланган абалдын физикасы адистиги боюнча физика – математика илимдеринин кандидиты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин

РезюмеСИ

Өзөктүү сөздөр: жегич галоиддик кристалл, дефект, аниондук  жана катиондук боштук, түстөнүү борбору, кошулма, радиация, лазер, электрон, бөлүнүү механизми, термостимуляция, фотостимуляция, люминесценция, иондук, ион- көзөнөктүк  жана ион-электрондук процесстер.

Изилдөө объектиси: Киропулос методу менен өстүрүлгөн NaCl, NaCl – Tl, NaCl-Ag, NaCl – AgNO3, NaCl–SrCl2, NaCl–CaCl2, KCl, KCl – Tl, KCl–Ag, KCl–SrCl2, KCl–CaCl2  кристаллдары  жана ал кристалдардагы радиациялык дефекттер, түстөнүү борборлору жана алардын фото- жана термолюминесценциясы.

Иштин максаты: Жегич галоиддик кристаллдардагы радиациялык дефекттердин бөлүнүү жана бири-бирине айлануусундагы фото- жана термостимулдаштырылган иондук процесстердин кинетикасын жана механизмин  аныктоо.

Диссертацияда жегич галоиддик кристалдарындагы радиациялык дефекттердин бөлүнүү жана бири- бирине айлануусундагы фото-  жана термостимулдаштырылган иондук процесстер кристаллдын структура-сезгичтик мүнөзү эксперименталдык жол менен изилденген.

Алынган эксперименталдык жыйынтыктардын жана  теориялык эсептөөлөрдүн негизинде фото- жана термостимулдаштырган иондук, иондук-көзөнөктүк жана ион-электрондук процесстердин кристаллдардагы радиациялык түстөнүү борборлорунун  бөлүнүүсүндөгү жана бири-бирине айлануусундагы ролу аныкталган.

summAry

of the  research dissertation of Kushtarbek Doburbekovich Tashkulov

Topic: “Photo and thermo-stimulated ion processes of radiation-induced defect disintegration in alkali halide crystals”.

Speciality: 01.04.07 – Physics of condensed condensed state.

Key words: Alkali halide crystal, defect, anion and cation vacancies, centre of colouring, admixtures, radiation, laser, electron, disintegration mechanism, disintegration kinetics, photostimulation, thermostimulation,   ion fluorescence,  ion-whole and ion-electronic processes.

The research object:  Crystals NaCl – Tl, NaCl–Ag, NaCl–AgNO3, NaCl–SrCl2, NaCl–CaCl2, KCl, KCl–Tl, KCl–Ag, KCl–SrCl2, KCl–CaCl2, that are grown by the help of Kiropulos method, and  radiation-induced defects, centres of colouring and their photo- and thermo-stimulations.

The research objective: Definition of kinetics and mechanism of photo- and thermo stimulated ion processes of disintegration and transmutation of radiation-induced defects in alkali halide crystals.

Based on experiments the dissertation analyses the structural and sensitive character of photo- and thermo stimulations that bring to disintegration and transmutation of radiation-induced defects in alkali halide crystals.

According to experimental results got and the theoretical calculations the role of thermal, photo-thermal and optical stimulation of ion, ion-whole and ion-electronic processes that bring to disintegration and transmutation of radiation-induced defects in alkali halide crystals has been defined.

# Ташкулов Куштарбек Добурбекович

Фото- и термостимулированные ионные процессы распада радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах.

Специальность 01.04.07–физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук.

Подписано в печать    ____________ 2011 г.

Формат бумаги  _______. Тираж _________

Город Ош. Ул.    _____________