МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К.01.10.411

## На правах рукописи

УДК 539.2+548.73+539.16(043.3)

# Кошуев Абдижамил Жумаевич

Динамика автолокализации и распада собственных и околопримесных электронных возбуждений в CsBr и KBr

01.04.07- физика конденсированного состояния

### АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук

Ош - 2011

Работа выполнена в  Ошском государственном университете и              Кызыл-Кийском гуманитарно-педагогическом   институте Баткенского государственного  университета

Научный руководитель:  -  доктор физико-математических наук, профессор  Миталип Муратович Тайиров

Официальные оппоненты: - член-корр. НАН КР, доктор физико-математических наук,  профессор          Мустафа Мусаевич Кидибаев;

-кандидат физико-математических наук, доцент Жолдошбай Эгембердиевич Эгембердиев

Ведущая организация: - Кыргызско-Российский (Славянский) университет им. Б.Н. Ельцина (г. Бишкек)

Защита диссертации состоится 10 июня 2011г. в 14.00 ч. на заседании Диссертационного Совета К.01.10.411 по присуждению ученых степеней  кандидата наук при Ошском государственном университете по адресу:

714000, г. Ош, Ленина, 331

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ошского государственного университета.

Автореферат разослан   “4”  мая    2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного Совета,

кандидат  физико-математических наук,

доцент:                                                                                  Осконбаев М.Ч.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.	В современной физике твердого тела одной из наиболее актуальных проблем является исследование структуры и механизмов создания различных радиационных дефектов с целью получения материалов с заданными свойствами, как устойчивых  к воздействию радиации материалов для ядерной  энергетики, так и чувствительных к воздействию радиации материалов для активных запоминающих сред.

Исследование радиационных повреждений в кристаллических телах, в том числе в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК), издавна является одним из важных разделов физики твердого тела. Хотя ЩГК изучаются уже давно и  накоплен значительный экспериментальный материал, актуальность этих исследований не уменьшается,  т.к. бурно развивающаяся техника предъявляет все новые требования к материалам, находящимся в условиях воздействия радиации.

В ЩГК осуществляется низкоэнергетический механизм создания пары френкелевских дефектов при безызлучательном распаде анионного экситона. Детальному исследованию процессов распада различных электронных возбуждений (ЭВ) на анионные и катионные френкелевские дефекты  и их структуры в ЩГК, имеющих гранецентрированную и объёмноцентрированную кубическую (ГЦК и ОЦК) решетку посвящены многие работы. Анализ результатов этих работ, свидетельствуют, о необходимости дальнейшего проведения исследования процессов распада электронных возбуждений  в ЩГК с разной кристаллической структурой. С целью выяснения специфических особенностей ЭВ и радиационных дефектов, а также для установления роли пространственной структуры (симметрии) решетки кристалла при распаде экситонов непосредственно в регулярной решетке с образованием анионных френкелевских дефектов и около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с разделением катионных френкелевских дефектов (КФД) были выбраны  кристаллы CsBr с ОЦК решеткой и  KBr, KBr-Li с ГЦК решеткой. В связи с этим определение кристаллографических и энергетических критериев создания КФД в щелочно-галоидных кристаллах  является одной из актуальных задач современной физики твердого тела.

Целью диссертационной работы является исследование механизмов образования анионных френкелевских дефектов (АФД) и создания КФД в чистых (CsBr, KBr) и активированных кристаллах  (KBr-Na,  KBr-Li) в интервале температур (4,2300 К).

Основной задачей исследования является изучение распада экситонов по надбарьерному и подбарьерному механизмам при образовании АФД, а также установление особенностей распада экситонов около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с созданием КФД.

Научная новизна определяется результатами исследования экситонных надбарьерных и подбарьерных механизмов образования АФД  в широком интервале температур (4,2300 К) в ЩГК и их  доказательством высокой эффективности образования  АФД в экситонной  области и в области разделенных электронов и дырок и обнаружением в кристаллах CsBr и KBr-Li при 4,2 К непосредственного распада экситонов около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с созданием  КФД.

# Практическая ценность. Полученные результаты об экситонных (надбарьерном и подбарьерном) и электронно-дырочных механизмах создания АФД и КФД могут быть использованы при физических исследованиях причин и следствий образования радиационных дефектов в твердых телах разных классов, позволяющих   оценить возможности ослабления радиационной неустойчивости твердых тел и научно выработать рекомендации по созданию радиационно-стойких материалов.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

- Обнаружение реализации двух экситонных механизмов создания F,H-пар, т.е. надбарьерный и подбарьерный механизмы создания АФД. При надбарьерном механизме создание АФД связано с распадом молекулярноавтолокализованных экситонов (МАЛЭ), а при подбарьерном механизме - с распадом атомарно- автолокализованных экситонов (ААЛЭ).

- Экспериментальное доказательство непосредственного распада экситонов около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с образованием  катионных френкелевских дефектов в CsBr  и   KBr-Li.

- Измерение спектров создания КФД и определение кристаллографического и энергетического критериев образования междоузельных катионов-гомологов  возникающих после различных воздействий на ЩГК.

- Обнаружение влияния катионных примесей-гомологов малого радиуса на эффективность образования долгоживущих АФД в  KBr-Na и KBr-Li  при 4,2 К и 77 К, уменьшая и увеличивая, соответсвенно. Установление при  4,2 К различия  эффективностей создания АФД, которое при распаде околопримесных экситонов низкое, чем  при  распаде экситонов в регулярной решетке.

Публикации по работе. На основании результатов исследований опубликована 21 печатная работа:13 статей, в том числе 2 статьи в журнале «Вестник КРСУ», 3- в «Вестнике ОшГУ», 1- в «Вестнике ФерГУ», 1- в «Халк таълими», 1- в «Известиях вузов» и других изданиях и сборниках материалов конференций, 8 тезисов докладов, в том числе 3 статьи опубликованы единолично.

Вклад автора. Основные экспериментальные результаты получены автором лично. Часть интерпретации экспериментальных результатов осуществлена совместно с научным руководителем, 
профессором  М.М.Тайировым.

Достоверность экспериментальных результатов определяется с применением апробированных физических (оптических, люминесцентных, электрических и т.д.) методов исследования и согласованием с теоретической оценкой (энергетических параметров).

### Апробация работы. Основные результаты по теме диссертации были  доложены и обсуждены на следующих конференциях, совещаниях и семинарах:

### I региональной конференции по радиационной физике твердого тела (Самарканд,1991); Международной научно-практической конференции по аналитическим и экспериментальным методам математической физики и проблемам их преподавания (Ош, 1994);              IV международной конференции “Радиационные гетерогенные процессы” (Кемерево, 1995); VIII и IX международных конференциях по радиационной физике и химии неорганических материалов (Томск, 1993, 1996); Международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы естественных и гуманитарных наук”, посвященной 60-летию академика Б.Мурзубраимова (Ош, 2000); Республиканской научно-теоретической конференции, посвященной годовщине БатГУ (Кызыл-Кия, 2001); Международной конференции “Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы”, посвященная  50-летию КГПУ им. И.Арабаева (Бишкек, 2002); Международной научно-теоретической конференции “Актуальные проблемы физики, математики и информатики”, посвященной  60-летию профессора Б. Арапова (Ош, 2003); Второй международной научной конференции по радиационной физике (SCORPh-2003, KaraKol, 2003); Международной научно-теоретической конференции (Ташкент, 2006); а также научно-теоретических конференциях учёных ОшГУ и БатГУ (Ош, Кызыл-Кия, Баткен,          1993-2010).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников. Общий объем диссертации 159 страниц, в том числе 94 страниц основного текста, 5 таблиц, 41 рисунок и список использованных источников, содержащий   167 наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении кратко излагается состояние проблемы, обосновывается актуальность темы, формулируется цель исследования и основные научные положения, а также описываются научная новизна и научно-практическая ценность работы.

В I главе дается краткий обзор основных экспериментальных и теоретических исследований собственных электронных возбуждений и френкелевских дефектов в ЩГК и описывается состояние проблемы по теме диссертации.

Уделено внимание динамической теории кристаллических решеток, которая  является одной из наиболее важных глав современной теории твердого тела - её основные представления были развиты более полувека назад. Тем не менее, именно в этой области на примере ЩГК было выполнено значительное число важных исследований, существенно уточняющих и развивающих наши знания о нанопроцессах в твердых  телах.

Рассмотрены процессы создания АФД и КФД в ЩГК, связанных с безызлучательной аннигиляцией электронных возбуждений.

Во II главе описаны объекты исследования, а также экспериментальная установка.

Использованная высокочувствительная экспериментальная установка позволяла измерить абсорбционные и люминесцентные характеристики исследуемых  кристаллов.

Для экспериментальных исследований были применены люминесцентные эквиваленты абсорбционных методик исследования дефектов. Люминесцентные аналоги абсорбционного метода обладают чувствительностью, в 104106 раз высокой, чем у стандартных абсорбционных методик. Именно это позволило нам измерить для ЩГК спектры создания АФД (F,H- и  ,I-пар) и КФД (Lii+-центров) вакуумно-ультрафиолетовой (ВУФ-) радиацией.

Объектами нашего исследования служили гранецентрированные кубические кристаллы KBr и объемноцентрированные кубические кристаллы CsBr. Также были использованы монокристаллы с катионными примесями-гомологами (Li+, Na+).

Очистка и выращивание кристаллов KBr, использованных нами в качестве объектов исследования,  проводились в  институте физики Тартуского университета Эстонии по разработанной ими специальной  методике, которая позволяло уменьшить содержание основных примесных ионов до уровня  10-610-8 молярных долей (м.д.)

Кристаллы CsBr  были выращены из сырья, предварительно очищенного специальными химическими методами в                           Санкт-Петербургском технологическом институте. Затем по разработанной в институте физики  Тартуского университета методике   проводилась дополнительная очистка сырья сорокократной зонной плавкой, после чего оно помещалось в кварцевый контейнер, в которой проходило дегазацию в вакууме, в специально выработанном режиме и запаивалась.

Монокристаллы  KBr-Na и KBr-Li выращивались также по методу Стокбаргера с добавлением в  KBr соли NaBr и LiBr, соответственно. Соли NaBr также были очищены методом зонной плавки, а исходное сырье соли LiBr очищалось перекристаллизацией из раствора. В кристалле содержание примесных ионов  Na+  составляло 10-3 м.д., а  концентрация примесных ионов Li+ в  KBr - 10-4 м.д.

В III главе изложены результаты эксперимента,  полученные по исследованию особенностей собственных электронных возбуждений и создания френкелевских дефектов в кристалле CsBr.

Кристаллы CsBr представляют собой редкую систему, в которой явления миграции свободных экситонов, люминесценции автолокализованных экситонов, а также распада экситонов на нейтральные и заряженные френкелевские дефекты дают удобную возможность сопоставления полученных результатов исследований.

На рис.1 приведена зависимость числа создаваемых фотонами    7,0 эВ F,H-пар и α,I-пар от числа падающих на 1 см2 фотонов. В широком интервале доз число  F,H-пар и α,I-пар возрастает линейно с дозой. Даже при дозах, соответствующих созданию 1014 экситонов в      1 см3, не видно инкубационного периода с S-образной зависимостью числа F,H-пар и α,I-пар от времени облучения.

При малых и средних дозах облучения F,Н- и α,I-пары создаются преимущественно в результате прямых распадов экситонов, когда для создания френкелевской пары нужен только один экситон, а вторичные взаимодействия с чужими электронами, дырками и экситонами не требуются. При больших дозах облучения, когда число F,H- и  α,I-пар сублинейно зависит от дозы облучения, становятся возможными вторичные процессы взаимодействия экситонов с продуктами их распада. Эти процессы проявляются не только в сублинейной зависимости создания дефектов от дозы, но и в значительном ослаблении свечения экситонов из-за взаимодействия экситонов с радиационными дефектами.

Изучение радиационных дефектов в режиме изолированных пар представляется перспективным для выделения первичных пространственных эффектов в радиационных явлениях твердого тела. Единственным ограничивающим фактором здесь является фон дорадиационных дефектов, который следует всячески снижать до уровня значительно более низкого, чем возможный разлет компонентов френкелевских пар.

Рис.1. Зависимость числа Н-центров (1,2,4) и   α-центров (3) от дозы облучения, измеренные по светосуммам, излучаемым при пиках ТСЛ 11 (1) или 9,5 К (4), а также по   светосумме вспышки люминесценции АЛЭ 3,5 эВ (2), стимулируемой в  Н-полосе поглощения  (2,8 эВ)  или  по   интенсивности                   α-люминесценции (3,0эВ), возбуждаемой фотонами 6,05 эВ (3). Отношение интенсивностей пиков ТСЛ при 11 и             18 К (5). Кристалл CsBr предварительно облучался фотонами  7,0 эВ (1,2,3,5) или 6,85 эВ (4).        Т= 4,2 К.

Используемый режим облучения кристаллов с хорошим приближением можно считать режимом изолированных  пар. Для этих целей особенно удобными объектами оказались кристаллы СsBr. В отличие от кристаллов KCl и KBr в кристаллах СsBr Н-центры становятся подвижными при температурах Т8 К, а I-центры начинают двигаться только при тем-пературе Т20 К. Это позволяет сближать Н- и F-центры нагревом кристалла, не раз-рушая при этом I- и -центры.

В СsBr Н-пикам ТСЛ   соответствуют    пики    ТСЛ   при     температуре 11 и 18 К, а I-пикам ТСЛ при 24 К. Мы изучили зависимости числа Н-центров и -центров от дозы облучения и отношения интенсивностей пиков ТСЛ при 11 и 18 К после облучения разным числом фотонов 7,0 эВ, создающих только экситоны (рис.1). Как следует из эксперимента, изменение числа  F,Н-пар в 103 раз  при   увеличении  дозы  облучения   от ~5·1010 до 1013 фотонсм-2 практически не  изменяет   соотношение   числа   F,Н-пар с малым (пик 11 К) и большим (пик   18 К) расстояниями в парах (см.рис.1).

Таким образом, реализована нами возможность исследования радиационных дефектов в ЩГК в режиме изолированных друг от друга пар френкелевских дефектов при малых дозах ВУФ-облучения в области экситонной полосы поглощения ЩГК, имеющего большие коэффициенты поглощения при 4,2 К  (до 106 см-1).

Реализация режима изолированных пар френкелевских дефектов позволила резко ослабить многие вторичные процессы, и дала возможность изучить различные механизмы образования, взаимопревращения и отжигов пар френкелевских дефектов.

Как следует из рис.2, при  4,2 К F,H-пары создаются во всей области экситонного поглощения. Максимумам в спектрах отражения (поглощения) соответствуют минимумы в спектре создания F,H-пар. Этот эффект связан в значительной мере с различием глубин проникновения в кристалл создающих F,H-пары фотонов.

В приведенном на рис.2 спектре создания F,H-пар экситонами можно выделить две основные области: область   6,8-6,9 эВ в длинноволновой части экситонной полосы поглощения, связанной, вероятно, с  3р2-состояниями атомарного экситона и область   6,9-7,2 эВ, где создаются экситоны в разных состояниях (sp5 c n=1,2 и dp5 c n=1).

Рис.2. Спектры отражения (1), создания F,H-пap для                    8·1010 фотон·см-2 (2), α,I -пар для             1012 фотон·см-2 (3) кристалла CsBr при 4,2 К.

Отсюда следует, что спектр создания F,H-пар, показывает об осуществлении двух экситонных и электронно - дырочных  механизмов создания F,H-пар. В области 6,8-6,9 эВ осуществляется подбарьерный экситонный механизм. В области h>6,92 эВ осуществляется надбарьерный экситонный механизм. В спектре отражения кристалла, указанные две области разделяются в области 6,92 эВ, которая связана с автолокализационным барьером.

На рис.3 схематически иллюстрированы  особенности двух экситонных (см.рис.3а,б) и одного электронно-дырочного (е-е+-) механизмов (см.рис.3в) создания   F,H-пар в CsBr.

Четкое различие подбарьерного (рис.3а) и надбарьерного (рис.3б) экситонных механизмов проявляется в различной термической стабильности возникающих F,H-пар. Для надбарьерного механизма (фотоны  7,0 эВ) характерно появление трех пиков ТСЛ, связанных с отжигом   F,H-пар при 11, 14 и 18 К. Для подбарьерного механизма (фотоны   6,85 эВ), кроме этих трех пиков, четко выражен интенсивный пик ТСЛ 9,5 К.

На основе литературных данных и результатов исследований следует, что надбарьерный экситонный механизм связан с распадом МАЛЭ типа (Br2−)aa+e- из  “F,H-подобного” состояния, в результате которого происходит ориентированное по [100] смещение молекулы Br2− из двух анионных узлов в один с образованием ориентированных по [100] F,H-пар (см.рис.3б), последующая фотостимулированная   рекомбинация которых ведет к возникновению поляризованной люминесценции. Подбарьерный экситон-ный механизм также связан с туннельным образованием МАЛЭ и их ориентированным по [100] распадом на близкие F,H-центры. Кроме того, при подбарьерном механизме происходить создание ААЛЭ, часть которых распадается на F- и H-центры в результате выброса дырочного компонента ААЛЭ ((атома (Bro)) междоузлия с последующим присоединением Brio к любому из ближайших ионов галоида (см.рис.3а). Для него характерно отсутствие преимущественной ориентации возникающих F,H-пар по направлению [100].

Рис.3. Схема создания

F,H-пар в СsВr  при осуществлении экситонных {подбарьерного (а)  и надбарьерного (б)} и электронно-дырочных (в) механизмов.

В CsBr несомненно осуществляется е-е+-механизм создания      F,H-пар, который также связан с распадом МАЛЭ, но из                  “Vk+e--состояния”  (рис.3в). е-е+-механизм создания стабильных           F,H-пар при 4,2 К,  по крайней мере, в несколько раз менее эффективен, чем экситонные механизмы. При рекомбинации электронов с релаксированными автолокализованными дырками при  4,2 К возникают в основном нестабильные короткоживущие F,H-пары. Лишь при высоких температурах становится возможной термическая диссоциация близких  F,H-пар и в случае наличия ловушек для              Н-центров возникают стабильные F,H-пары.

В CsBr отжиг α-люминесценции происходит в области    20-30 К, он связан с термостимулированным движением междоузельных ионов галоида. В области 20-22 К отжигаются ближайшие α,I-пары, в области 23-30 К - некоррелированные   α,I-пары. Особый интерес представляет возрастание числа α,I-пар при нагреве в области 8-19 К, где осуществляется термостимулированное движение междоузельных атомов галоида и происходит рекомбинация близких F,H-пар (пики 9,5 и 11 К) и некоррелированная рекомбинация H-центров (12-19 К). Для надбарьерного экситонного механизма в области отжига F,H-пар число α,I-пар удваивается. Для подбарьерного экситонного механизма в области отжига F,H-пар число α,I-пар возрастает в несколько раз, причем в этом случае отчетливо видно превращение близких (коррелированных) F,H-пар в коррелированные α,I-пары. По ТСЛ возникновение α,I-пар мы наблюдали даже при самых малых дозах облучения. Такое поведение характерно для туннельной перезарядки близких F,H-пар, когда электрон F-центра туннельно переходит к               Н-центру.

Туннельная  перезарядка  F,Н-пар  возможна  в  CsBr   благодаря  тому,  что  в  этой  системе  EF,H>Еα,I. Сопоставление  энергии  возбуждения   F-центра  (1,95  эВ)  и   энергии  фотонов  туннельной  люминесценции  (2,3 эВ)  в  парах  F*,Н   показывает,  что  энергетический   уровень  Н-центра  в  СsBr  лежит  примерно  на        0,3  эВ  ниже, чем  основной  уровень F-центра.  Поэтому  туннельная  перезарядка  в  F,Н-паре  осуществляется,  вероятнее  всего,  безызлучательно.  Туннельная  перезарядка  возбужденных F-центров  и  Н-центров  осуществляется  в  CsBr  с  излучением   2,3  эВ.

Из  сопоставления (кр.2 и 3)   рис.2 следует,  что  спектры  создания  F,Н-пар  и α,I-пар  в  CsBr  не совпадают.  Это  несовпадение  показывает,  что  рождение  α,I-центров  вряд  ли  полностью  сводится  к  туннельной  перезарядке  близких  F,Н-пар. По-видимому,  возможен  также  механизм  прямого  распада  некоторых  состояний автолокализованного экситона (АЛЭ)  на заряженные  френкелевские  дефекты. К  прямому  распаду  АЛЭ  на  α,I-пары  может,  в  частности, привести  безызлучательная  аннигиляция  МАЛЭ.

В IV главе изложены результаты экспериментального исследования особенностей собственных электронных возбуждений и создания френкелевских дефектов в кристалле KBr, KBr-Na и KBr-Li.

Для выяснения роли экситонов и электронно-дырочных пар в процессе создания френкелевских дефектов в высокотемпературной области, нами были измерены спектры создания   a,I-пар в KBr-Na  при 4,2 и 77 К, т.к. из катионно-гомологических примесей малого радиуса (напр.: Na+, Li+) ионы Na+ в KBr являются самыми эффективными ловушками  не только для электронных возбуждений (свечение с максимумом 2,8 эВ), а также для междоузельных атомов и ионов галоида.

Введение в KBr примеси  Na+ при 4,2 К привело к уменьшению эффективности образования a,I-пар по всему спектру, т.е. наблюдается эффект подавления дефектообразования кристаллов при введении примесей или увеличении дефектности решетки. Повышение температуры кристалла  KBr-Na до 77 К также привело к дальнейшему уменьшению эффек-тивности создания a,I-пар примерно на порядок в экситон-ной области и в 1,5-2 раза в области межзонных переходов, т.е. a,I-пары при 77 К в обеих областях спектра создаются с одинаковой эффективностью (см.рис.4а, кр.2).

Рис.4. а) Спектр поглощения (1) рассчитанного в КВr при    77 К. (Tomiki и др.) Спектры создания   α,I-пар (2) и возбуждения пиков ТСЛ в интервале  температур 100÷130 К (3)  кристалла KBr-Na (10-3 м.д.)  при  77 К.

б) Спектры отражения (1) и возбуждения s-свечений {4,42 эВ} (2) и p-свечений  {2,28 эВ} (3)  МАЛЭ кристалла КВr при 77 К.

При повышении температуры  кристалла KBr-Na от 4,2 К до 77 К эффективность образования анионных нейтральных френ-келевских дефектов уменьшается и создаются HA-центры с одинаковой эффективностью в экситонной области и области межзонных переходов (см.рис.4а, кр.3). Уменьшение эффективности образования АФД при 77 К связано с термостимулированным движением подвижной части АФД, т.е. междоузельных атомов и ионов галоида, которые схлопываются с комплементарными вакансионными дефектами. При этом остаются те дефекты, которые локализуются около примесных ионов Na+.

При повышении температуры  KBr до 77 К интенсивность s- и              p-свечений МАЛЭ тушатся более чем на порядок. Несмотря на это, интенсивность этих свечений остаются на измеримом уровне (см. рис.4б, кр.2,3). Из спектров возбуждения видно,  что создание p- или “F,Н-подобных” состояний МАЛЭ при 77 К охватывает в одинаковой степени  экситонную область и области межзонных переходов, а s- или “VК+e--ные” состояния МАЛЭ возбуждаются только в области межзонных переходов. Из анализа наших исследований следует, что при 77 К в KBr-Na нейтральные и заряженные АФД создаются с одинаковой эффективностью в экситонной области и в области межзонных переходов.

Традиционно используемые для изучения АФД оптические методы почти неприменимы для изучения КФД. Поэтому одна из основных идей настоящей работы заключалась в разработке методических  приемов  для регистрации примесных КФД в ЩГК (например, в KBr). Возможности  создания междоузельных примесных ионов щелочного металла в галоидах калия характерно только для иона Li+ из двух катионно-гомологических примесей малого ионного радиуса (Li+, Na+). Поэтому в качестве катионного примеса-гомолога в KBr были использованы ионы Li+.

Свечение с максимумом  2,65 эВ в KBr-Li при 77 К приписано рекомбинации электронов с локализованными около ионов Li+ дырками {VКA(Li+)-центрами}, т.е. излучению локализованных окололитевых экситонов.

Из спектров отражения и возбуждения свечения, локализованных около лития экситонов (2,75 эВ) и новой полосы излучения (4,85 эВ), приведенных на рис.5, следует, что эти  полосы люминесценции в     KBr-Li возбуждаются в основном в области длинноволновой части экситонной полосы поглощения     (6,5-6,75 эВ). В этой области спектра коэффициент поглощения изменяется от c=0,5 до 5 см-1, т.е. поглощение фотонов происходит по всему объему кристалла. Следовательно, примесные ионы Li+ и новые дефекты, ответственные за полосы излучения  4,85 эВ, в  KBr-Li распределены по всему объему кристалла.

Одноосное сжатие кристаллов должно увеличить деформационное напряжение по всему объему кристалла, где должно повысить вероятность выхода примесных ионов  Li+  из катионных узлов решетки и уменьшить число ионов Li+  в узлах решетки.

В спектре деформированного при 300 К и измеренного при 4,2 К кристалла KBr-Li должно наблюдаться ослабление интенсивности свечения  2,75  эВ и относительное усиление интенсивности свечения  4,85 эВ при возбуждении в длинноволновом хвосте собственной полосы поглощения. Эксперимент полностью подтвердил наше предположение (рис.5 кр.2,3 и 4,5). Антибатное поведение полос излучения 2,75 и     4,85 эВ свидетельствует о том, что новыми дефектами являются междоузельные ионы Lii+   или vc−.

Таким образом, при механическом воздействии на кристаллы          KBr-Li возникают междоузельные ионы Lii+ и vc−. Междоузельные ионы Lii+ являются, как ионы Li+, ловушками для электронных возбуждений.

В KBr радиус “щели” в тетраэдрическую пустоту и радиус самой тетраэдрической пустоты имеют сравнимую величину с ионным радиусом Li+. Также следует отметить, что ионный радиус Li+ (0,9Ǻ) почти в два раза меньше, чем ионный радиус  К+(1,52Ǻ). Такое соотношение ионных радиусов K+, Li+, радиусов “щели” и тетраэдрической пустоты в этих кристаллах, по нашему мнению, создает благоприятное условие для образования междоузельных ионов Lii+. Поэтому основным кристаллографическим критерием образования междоузельных ионов катионов-гомологов путем радиационного и механического воздействия ЩГК является выполнение следующего неравенства rcn<rx<rt (rt-радиус тетраэдрической пустоты, rx-радиус “щели” в направлении в тетраэдрическую пустоту, rcn-ионный радиус примесного катиона). Из литературных данных известно, что это условие не выполняется на примере кристаллов NaCl-Li. Поэтому,  в кристалле NaCl-Li, нами не обнаружены дополнительные полосы излучения, характерные для междоузельных ионов лития Lii+.

Как уже отмечалось выше, в KBr-Li полосы излучения с максимумами 4,85 и 2,75 эВ возбуждаются в основном в длинноволновой части собственной полосы поглощения. Рассмотрим изменение интенсивностей полос излучения с максимумами 4,85 и        2,75 эВ при облучении KBr-Li фотонами в максимуме спектра возбуждения полос излучений с максимумами 4,85 эВ.

Из дозовой зависимости следует, что для кристалла KBr-Li,  интервал изменения интенсивности полосы излучения состоит из двух областей. В первой области происходят антибатное изменение интенсивностей полос излучения, т.е. уменьшение интенсивности свечения 2,75 эВ, и увеличение интенсивности свечения 4,85 эВ. Такое антибатное изменение интенсивностей полос излучения при облучении кристаллов означает, по нашему мнению, во-первых, уменьшение концентрации примесных ионов Li+  в узлах кристаллической решетки, во-вторых, образование Lii+-центров. Отсюда следует, что локализованные около примесных ионов Li+   экситоны кроме излучательной аннигиляции (свечение с максимумом 2,75 эВ), распадаются на катионные френкелевские дефекты с образованием       Lii+-центров  (свечение  с  максимумом 4,85 эВ) и vc−.

При дальнейшем увеличении дозы облучения происходит уменьшение интенсивностей обеих полос излучения. Такое сложное изменение интенсивностей полос свечения, по-видимому,  возможно с некоторыми конкурирующими процессами, т.е. кроме процесса образования Lii+-центров существует, по-видимому, процесс, который уменьшает концентрацию образования   Lii+-центров.

Из вышесказанного следует, что междоузельные примесные      Lii+-центры являются, как и примесные ионы Li+, ловушками для междоузельных атомов и ионов галоида.

Из измеренного спектра создания Lii+-центров в KBr-Li при 4,2 К, приведенного на рис.5(кр.6), следует, что междоузельные примесные катионы создаются в основном в области 6,5-6,7 эВ. В спектре поглощения KBr даже при 26 К собственное погло-щение в области 6,5-6,7 эВ меньше  10 см-1, а поглощение реальных кристаллов с содер-жанием примесей до 10-5 м.д.  является уже примесным. Для    KBr-Li мы наблюдали возникновение Lii+  при создании ВУФ-радиацией электронных возбуждений, локализованных около ионов Li+   в узлах  кристаллической решетки (см. рис.5 кр.6).

Рис.5. Спектры отражения (1) возбуждения свечения 4,85 эВ (2,3) и 2,75 эВ (4,5) до (2,4) и после деформации (3,5) при 300 К кристалла КВr-Li (10-4 м.д.). Тизм=4,2 К. Спектр создания Lii+-центров в КВr-Li (10-4 м.д.) при 4,2 К (6).

В чистых гранецентриро-ванных кубических кристаллах автолокализованные экситоны ориентированы по направлениям [110], имея структуру X2−e-. Эффективность распада таких автолокализованных экситонов в чистых ЩГК на КФД при температуре 4,2 К очень низка. С повышением температуры эффективность распада автолокализованных экситонов на КФД увеличивается. Это объяснено для 4,2 К низкой эффективностью передачи импульса при распаде автолокализованных экситонов к ионам катиона основного вещества и малой вероятностью атермического разделения междоузельных атомов и ионов щелочного металла от вакансии, так как междоузельный катион не создает высокоподвижной  краудионной конфигурации.

Ситуация изменяется, если рассмотреть безызлучательный распад окололитевых ЭВ в KBr-Li. Известно, что в легированных литием гранецентрированных ЩГК автолокализованные дырки VkA-центры и междоузельные атомы галоида НА-центры ориентированы под значительным углом к направлению [110], что характерно для ориентации Vk- и Н-центров в этих кристаллах. Следовательно, для локализованных около ионов лития экситонов их дырочная молекулярная компонента Br2− будет ориентирована не по [110], а под углом к этому направлению (см.рис.6). Это должно способствовать передаче импульса при безызлу-чательном распаде окололитевого экситона к катионам. Ионизацион-ный потенциал свободных атомов Lio  (5,39 эВ) значительно больше, чем у атомов Ko (4,34 эВ). Поэтому электронная компонента окололите-вого экситона будет сильнее связана с ионом лития, чем с другими катионами, что будет способствовать передаче импульса именно иону лития. Для достаточно долгой концентрации колебательной энер-гии на примесном ионе лития благоприятно и то обстоятельство, что колебания легких ионов лития в матрице KBr имеют частоту больше предельной частоты колебаний матрицы, т.е. носят локальный характер. Это в энергетическом плане тоже создает благоприятные условия для создания катионных примесных дефектов. Наконец, экстремально малый размер Li+  (ионный радиус почти вдвое меньше, чем у катиона К+) сопоставим с размером тетраэдрической пустоты в упаковке ионов брома в KBr. Это значительно облегчает перевод лития в междоузлие и его миграцию по кристаллической решетке при безызлучательном распаде окололитевого экситона.

Рис.6.   Модель   распада   анионных   экситонов   на катионные френкелевские дефекты в KBr-Li.

Таким образом, описанный эффект создания междоузельных ионов Lii+ в кристаллах KBr-Li при безызлучательном распаде околопримесного электронного возбуждения является одним из единичных случаев яркого проявления  рождения КФД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе проведены исследования процессов излучательного и безызлучательного распада собственных и околопримесных электронных возбуждений в кристаллах CsBr, KBr, KBr-Na и KBr-Li. При изучении процессов распада электронных возбуждений на анионные и катионные френкелевские дефекты в ЩГК были использованы высокочувствительные люминесцентные методики в интервале температур (4,2300 К) и спектра (2,010,0 эВ).

В результате комплексного исследования спектров отражения и поглощения кристаллов, спектров собственной и примесной люминесценции, спектров её возбуждения,  создания и отжига созданных х-лучами и ВУФ-радиацией различных доз френкелевских дефектов, сопровождаемого термостимулированной люминесценцией, нами сделаны следующие основные

ВЫВОДЫ:

- Состояние свободных и молекулярноавтолаколизованных экситонов при 4,2 К в кристаллах CsBr и KBr разделены  активационным барьером q. Экспериментальное проявление барьера наблюдается как в спектрах отражения, так и в температурных зависимостях интенсивности свечения молекулярноавтолокализованных экситонов.

- Показано, что в CsBr при 4,2 К реализуются два экситонных механизма создания F,H-пар, т.е. надбарьерный и подбарьерный. При надбарьерном механизме создание нейтральных френкелевских дефектов связано с распадом молекулярноавтолокализованных экситонов, при подбарьерном - с распадом атомарноавтолокализованных экситонов.

- Доказано, что в CsBr и KBr при 4,2 К эффективность образования заряженных френкелевских дефектов в экситонной области  в десятки раз больше, чем в области создания  разделенных электронов и дырок. Основным  процессом создания ,I-пар в CsBr и KBr является туннельная перезарядка F,H-пар.

- Установлено, что в KBr-Na и KBr-Li катионные примеси-гомологи малого радиуса при облучении ВУФ-радиацией и  рентгеновскими лучами кристалла при 4,2 К и 77 К ведут себя одинаково, уменьшая и увеличивая эффективность образования долгоживущих АФД, соответственно. Эффективность создания АФД при распаде околопримесных экситонов при 4,2 К намного ниже, чем эффективность создания F,H- и ,I-пар при распаде экситонов в регулярной решетке.

- Показано осуществление непосредственного распада экситонов около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с рождением катионных френкелевских дефектов в CsBr и  KBr-Li и измерен при 4,2 К в KBr-Li спектр создания катионных френкелевских дефектов.

- Определен кристаллографический и энергетический критерии образования междоузельных примесных ионов катионов-гомологов при механическом и радиационном воздействия на ЩГК. Предложена модель распада окололитиевых анионных экситонов с рождением примесных катионных френкелевских дефектов.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

- Тайиров, М.М. Влияние ионов лития на люминесценции и процессы создания френкелевских дефектов в галоидах калия и натрия [Текст] / М.М.Тайиров, Е.A. Васильченко, З.А. Жумабеков, А.Ж. Кошуев //Матер. докл. VI международная конф. “Радиационные гетерогенные процессы”, Кемерово, 1995,               -С.61-62.

- Васильченко, Е.А. Особенности распадов околопримесных электронных возбуждений в ЩГК с анионными и катионными гомологическими примесями [Текст] / Е.А. Васильченко, М.М. Тайиров, З.А. Жумабеков, А.Ж. Кошуев   //Материалы докл. IX  международ. конферен. по радиационной физике и химии неорганических материалов (РФХ-9), Томск, 1996, -C.72-73.

- Тайиров, М.М. Распад  околопримесных электронных возбуждений в ЩГК с катионными примесями-гомологами [Текст] / М.М. Тайиров, К.С. Кадыров, А.Ж. Кошуев //Труды межд. научной конф. посвящ.   50-летию ОшГУ и 60-летию академика Б.М. Мурзубраимова “Соврем. проблемы химии и химической технологии. Актуальные вопросы естественных и гуманитарных наук”, Вестник ОшГУ, №3, 2001, -C.281-286.

- Кадыров, К.С. Электронные возбуждения и радиационные создания френкелевских дефектов в NaF [Текст] / К.С. Кадыров, А.Ж. Кошуев, М.М.  Тайиров //Матер. международ. конфер. “Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы” посвящен. 50-летию КГПУ им. И.Арабаева, т.1, 2002, -С.182-187.

- Кошуев, А.Ж. Распад  околопримесных электронных возбуждений в ЩГК с анионными примесями-гомологами [Текст] / А.Ж. Кошуев, М.М. Тайиров // Вестник ОшГУ, №5, посвящ. 10-летию ОшГУ и международ. году гор. Ош, 2002, -С.226-230.

- Кошуев, А.Ж. Особенности надбарьерных и подбарьерных механизмов  распада электронных возбуждении в CsBr [Текст] /  А.Ж. Кошуев, М.М. Тайиров //Труды международной научной конференции (SCORPh-2003), Бишкек-Каракол, 2003, -С.76-77.

- Тайиров, М.М. Условие реализации режима изолированных пар френкелевских дефектов при изучении механизмов образования дефектов в ЩГК [Текст] / М.М. Тайиров, А.Ж.  Кошуев // “Вестник Кыргызско-Российского (Славянского) университета”, т.3, №5, Бишкек, 2003, -С.45-47.

- Тайиров, М.М. Надбарьерный и подбарьерный механизмы автолокализации и распада собственных электронных возбуждений в CsBr [Текст] / М.М. Тайиров, А.Ж.  Кошуев //Вестник ОшГУ, Ош, №6, 2003, -С.88-98.

- Тайиров, М.М. Радиационное создание френкелевских дефектов в ЩГК: распад околопримесных электронных возбуждений в ЩГК с рождением катионных френкелевских дефектов при 4,2 К [Текст] / М.М. Тайиров, А.Ж.  Кошуев //Вестник БатГУ, Ош,  №2, 2004,       -С.5-14.

- Кошуев, А.Ж. Механизмы автолокализации и распада свободных экситонов в кристалле CsBr [Текст] / А.Ж.  Кошуев //Вестник Кыргызско-Российского (Славянского) университета, т.6, №5, Бишкек,  2006,   -С.44-49.

- Кошуев, А.Ж. Особенности  распада  экситонов околоанионных вакансий в CsBr [Текст] /А.Ж.  Кошуев, М.М. Тайиров //Научный вестник ФерГУ,  №4, Фергана (Узбекистан), 2006, -С.9-12.

- Кошуев, А.Ж. Экспериментальное проявление разных  механизмов создания нейтральных френкелевских дефектов в CsBr [Текст] / А.Ж.  Кошуев //Халк таълими, Ташкент  (Узбекистан), №1, 2007,   -С.150-153.

- Кошуев, А.Ж. Автолокализация и распад собственных  и околопримесных электронных возбуждений в кристаллах CsBr и KBr [Текст] / А.Ж.  Кошуев //Известия вузов, Бишкек,  №9, 2008,   -С.23-28.

РЕЗЮМЕ

диссертации Кошуева Абдижамила Жумаевича на тему:

«Динамика автолокализации и распада собственных и околопримесных электронных возбуждений в кристаллах

CsBr и KBr»

на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук

(Специальность: 01.04.07 - физика конденсированного состояния)

Ключевые слова: анион, атом, вакансии, дефекты, катион, механизмы, центры, фотон, щелочно-галоидные кристаллы, электронные возбуждения, экситон.

Обьект исследования:  гранецентрированные кубические кристаллы KBr и объемноцентрированные кубические кристаллы CsBr, а также монокристаллы с катионными примесями-гомологами (Li+, Na+). Содержание основных примесей в исследованных кристаллах CsBr и KBr,  составляло    10-610-7 молярных долей.

Цель работы: Исследование механизмов образования анионных френкелевских дефектов, механизмов создания катионных френкелевских дефектов в щелочно-галоидных кристаллах (CsBr и  KBr-Li) в интервале температур (4,2300 К).

В диссертации изложены результаты экспериментальных исследований особенностей, процессов  распада экситонов около анионных вакансий и катионных примесей-гомологов малого радиуса с образованием анионных и катионных френкелевских дефектов в CsBr  и   KBr-Li.

Исследованы спектры создания катионных френкелевских дефектов, а также рассмотрены структурные критерии образования междоузельных катионов-гомологов при различных воздействиях на щелочно-галоидные кристаллы.

Обнаружены особенности  действия катионных примесей гомологов малого радиуса при облучении ВУФ-радиацией и х-лучами в KBr-Na и KBr-Li  при 4,2 К и 77 К, приводящие к уменьшению (при    4,2 К) и увеличению (при 77 К) эффективности образования долгоживущих анионных френкелевских дефектов.

«CsBr жана  KBr кристалдарында ъзд\к жана кошулмалар кошулушкан электрондук д\\л\г\\лърд\н ъз алдынча кармалуу жана ажыроо динамикасы» темасы боюнча                                Кошуев Абдижамил Жумаевичтин диссертациясына

РЕЗЮМЕ

физ.-мат. илимдеринин кандидаты окумуштуулук  даражасын изденип алуу \ч\н

(Адистиги: 01.04.07- конденсацияланган абалдардын физикасы)

Ъзък създър: анион, атом, борборлор, боштук, дефектилер, жегич-галоиддик кристалл, катион, механизмдер, фотон, электрондук д\\л\г\\лър, экситон.

Изилдъъ обьектиси: KBr капталга борборлоштурулган кубтук кристаллдары жана CsBr кълъмгъ борборлоштурулган кубтук кристаллдары, ошондой эле (Li+,Na+)   катиондук кошулмасы-гомологогу бар монокристаллдар пайдаланылган. Изилденген  CsBr жана  KBr кристаллдарында негизги кошулмалардын ълчъм\                  10-610-7 молярдык ълчъмд\ т\зът.

Иштин максаты: Жегич-галоиддик кристаллдарда (CsBr и KBr-Li) температуранын 4,2300 К чейинки  интервалында аниондук френкелдик дефектердин пайда болуу механизмдерин жана  ошондой эле катиондук френкелдик дефектерин пайда кылуу механизмдерин изилдъъ.

Диссертацияда CsBr  жана   KBr-Li кристаллдарында катиондук-гомологдук кошулмаларга жана аниондук боштуктарга коёушулаш экситондордун аниондук жана катиондук френкелдик дефектерге т\здън-т\з ажыроо процесси  эксперименталдык т\рдъ изилденди.

Катиондук френкелдик дефектердин  пайда болуусунун спектрлери изилденди, ошондой эле катиондук кошулмалардын

иондорунун жана атомдорунун т\й\ндър аралык абалга ът\п калышынын структуралык критерийлери аныкталды.

Х-нурлары жана вакуумдук-ультрафиолеттик нурлары менен KBr-Na жана KBr-Li  кристаллдарын 4,2 К  жана 77 К  нурдантканда чакан катиондук гомологдук кошулмалар узак жашоочу аниондук френкелдик дефектердин пайда кылуу эффективд\\л\г\н\н  бирдей жогорулашы (77 К)  жана азайышы (4,2 К) аныкталды.

REZUME

Koshuev Abdijamil Jumaevich

The dynamics of auto location and decay of proper and near impurity electronic excitation in crystals CsBr and KBr

For receiving a scientific degree of candidate of physics-mathematic science

(Specialty: 01.04.07 – physics of condensed state)

Key words: anion, atom, vacancy, defects, cation, mechanisms, centers, photon, alkali-halids crystals, electronic excitations, exciton.

Object of investigation: face-centered cubic crystals KBr and volume-centered cubic crystals CsBr, and also monocrystals with cation impurity-homologes   (Li+, Na+). The content of basic impurities in investigated crystals CsBr and KBr, was  10-610-7 of molar part.

Aim of research: The investigation of mechanisms of creation anion frenkels defects, mechanisms of creation cation frenkel defects in alkali-halids crystals (CsBr and KBr-Li) in the intervals of the temperature              (4,2-300 K).

In the dissertation the results of experimental investigation features, decay processes of excitons near anion vacancy and cation impurity-homologes of small radius with the creation of anion and cation frenkel defects in CsBr and KBr-Li 	 were delt with.

The spectra of creation of cation frenkels defects were investigated, and also the structural criteria of creation of interstitial cation-homologes were also delt with, which are formed under different influences on alkali-halids crystals.

The features of actions of cation impurity-homologes of  small radius under VUF- radiation and x-rays in KBr-Na and KBr-Li at 4,2 and 77 K were found, bringing to reduction ( at 4,2 K)  and increasing ( at 77 K)  the efficiency of creation of long-living anion frenkel  defects.

# Кошуев Абдижамил Жумаевич

Динамика автолокализации и распада собственных и околопримесных электронных возбуждений в CsBr и KBr

01.04.07- физика конденсированного состояния

### АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук

Подписано в печать 04.05.2011 г.

Формат бумаги 60х84 1/16   1,5 п.л. Тираж 100

Заказ №012

Город Ош, Ул. Курманжан датка 236