# ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

# И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ НАН КР и КРСУ им. Б.ЕЛЬЦИНА

Диссертационный совет Д.01.14.002

На правах рукописи

УДК 537.527

Сапаралиева Алтынай Надырбековна

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО

ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ АНОДА

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Бишкек 2015

# Работа выполнена в Институте физико-технических проблем и материаловедения им. Ж.Жеенбаева НАН КР

| Научный руководитель: | д.ф.-м.н. Урусова Толкун Эсеновна |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | д.ф.-м.н., профессор Десятков Геннадий Александрович к.ф.-м.н., доцент Токтогонов Самат Алмазбекович |
| Ведущая организация: | филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» в г. Душанбе |

# Защита состоится 28 мая 2015г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д.01.14.002 при Институте физико-технических проблем и материаловедения им. Ж.Жеенбаева НАН КР и КРСУ им. Б.Н. Ельцина по адресу: 720071, г. Бишкек, пр. Чуй, 265а, Институт физико-технических проблем и материаловедения НАН КР,

# тел.: 39-20-35

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.

Автореферат разослан   «21»  апреля 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

д.т.н., профессор                                                                                                                               Алымкулов С.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Электрическая дуга широко используется в технологических процессах напыления материалов, плавления, резки и сварки металлов (Быховский Д.Г., Фарнасов Г.А.). Методика экспериментального исследования процессов плавления и резки металлов связана с большими трудностями ( Рыкалин Н.Н., Ерохин А.А.). В этой связи информацию о протекающих процессах можно получить на основе математического моделирования и численного эксперимента.

Сварка, резка и плавление металлов электрической дугой представляют собой сложный комплекс нестационарных тепловых, динамических и электромагнитных процессов. Математическое моделирование указанных процессов основано на численном решении нелинейных дифференциальных уравнений и требует мощных вычислительных средства.

К настоящему времени развиты стационарные одно- и двухмерные модели дуги в приближении локального термодинамического равновесия плазмы (Урюков Б.А., Энгельшт В.С. Жайнаков А.Ж.) и частичного локального термодинамического равновесия (ЧЛТР) плазмы (Пфендер Е., Лелевкин В.М.). Выполнены исследования дуги в турбулентном потоке (Слободянюк В.С.), предложена стационарная модель дуги в нерегулярных областях, содержащих в себе твердую и жидкую фазу электродов и дуговую плазму (Урусова Т.Э). 	Развита нестационарная одномерная модель импульсной сильноточной дуги (Гурович В.Ц., Десятков Г.А.). Возрастают исследования в рамках нестационарной двухмерной (Lowke J., Haidar J.) и трехмерной модели дуги (Васильев Е.Н., Baeva M.). Вместе с тем, численных исследований процессов нагрева и плавления анода электрической дугой на основе нестационарной двухмерной математической ЧЛТР модели недостаточно. Вышесказанное обусловливает актуальность темы исследования.

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами Института физико-технических проблем и материаловедения НАН КР. Работа выполнялась в соответствии с планом научных работ Института физико-технических проблем и материаловедения НАН КР в рамках проекта «Математическое моделирование коаксиальных электрических дуг и численное исследование взаимодействия потоков плазмы с обрабатываемым изделием» (№ гос. регистрации 0003746).

Цель и задачи исследования: развитие двухмерной  нестационарной математической модели электрической дуги в приближении ЧЛТР плазмы с учетом плавления обрабатываемого изделия (анода). Проведение численных исследований процессов тепло- массообмена в расплаве сварочной ванны.

Поставленная цель достигалась решением следующих задач:

- формулировка двухмерной нестационарной математической модели  нагрева и плавления анода электрической дугой в нерегулярных областях в условиях частичного локального термодинамического равновесия плазмы;

- реализация компьютерной программы для проведения расчетов;

- верификация математической модели и компьютерной программы расчета;

- проведение численного исследования нестационарных процессов нагрева и плавления обрабатываемого изделия (анода) электрической дугой

Научная новизна результатов заключается в следующем:

- в приближении частичного локального термодинамического равновесия плазмы развита математическая модель нестационарного нагрева и плавления обрабатываемого изделия (анода) сварочной дугой.

- в рассмотренном диапазоне внешних параметров дуги показано, что основными факторами, формирующим гидродинамику расплава анода, является вязкое взаимодействие «плазма – расплав» и отрицательно направленная сила Марангони. Несмотря на то, что оба фактора противодействуют друг другу, при этом обеспечивается наибольшие радиус и глубина плавления обрабатываемого изделия;

- выявлено, что в случае отрицательно направленной силы Марангони течение расплава до выхода на стационарный режим имеет различное направление. В начальный период времени около t < 0,4 с механизм вязкого взаимодействия «плазма – расплав» формирует циркуляционное течение в виде тороидального вихря правовинтового направления вращения. С момента времени t > 0,4 с на периферии сварочной ванны формируется тороидальной вихрь левовинтового направления вращения, который с момента примерно t > 0,7 с охватывает всю область сварочной ванны;

- установлено, что воздействие электромагнитных сил формирует в сварочной ванне систему тороидальных вихрей с различным направлением вращения: наряду с основным вихрем левовинтового направления вращения наблюдается малый вихрь с правовинтовым направлением вращения.

Достоверность результатов, полученных в диссертации, обеспечивается использованием корректной математической моделью физических процессов и проверенным математическим аппаратом численного решения дифференциальных уравнений тепломассопереноса.

Достоверность результатов подтверждается хорошим совпадением с экспериментом, а также с результатами расчетов других исследователей.

Практическая значимость полученных результатов. Предложенная  нестационарная двухмерная математическая модель электрической дуги в приближении ЧЛТР плазмы позволяет проводить моделирование процессов нагрева и плавления анода на качественно новом уровне.

Результаты могут найти применение в выборе оптимальных режимов работы, а также при разработке новых конструкций электродуговых аппаратов и технологических процессов.

Результаты исследований могут быть рекомендованы в учебном процессе преподавания дисциплин по теме «Нестационарные математические модели низкотемпературной плазмы».

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- двухмерная нестационарная математическая модель электрической дуги в рамках ЧЛТР плазмы в нерегулярной области, включая дуговую плазму и электроды;

- в рассмотренном диапазоне внешних параметров дуги гидродинамика расплава формируется главным образом в результате вязкого взаимодействия «плазма – расплав» и отрицательно направленной силой Марангони.

- до выхода на стационарный режим отрицательно направленная сила Марангони формирует течение расплава различным направлением течения:

в начальный период времени около t < 0,4 с механизм вязкого взаимодействия плазма–расплав формирует циркуляционное течение в виде тороидального вихря правовинтового направления вращения;

с момента времени t > 0,4 с на периферии сварочной ванны формируется вихрь левовинтового направления вращения, который развивается и примерно с момента времени t > 0,7 с охватывает всю область сварочной ванны анода;

- воздействие электромагнитных сил формирует в сварочной ванне систему тороидальных вихрей с различным направлением вращения. Наряду с основным вихрем левовинтового направления вращения наблюдается малый тороидальный вихрь с правовинтовым направлением вращения.

Личный вклад соискателя. Представленные в диссертации результаты являются итогом самостоятельных исследований автора.

Личный вклад соискателя заключается в выборе путей и способов достижения цели работы, выполнении исследований, анализе результатов исследований, подведении итогов и формулировке выводов, написании и опубликовании научных статей.

В определении цели работы и обсуждении результатов участвовал научный руководитель д.ф.-м.н. Урусова Т.Э. В обсуждении полученных результатов также принимал участие д.ф.-м.н., профессор Урусов Р.М.

Апробация результатов диссертации. Представленные в диссертации результаты докладывались на международных конференциях:

–  «Рахматулинские чтения», Бишкек, 2011;

– «Информационные технологии и математической моделирование», Бишкек, 2011.

– «Рахматулинские – Ормонбековские чтения», Бишкек, 2013 г.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Результаты выполненной научной работы были опубликованы в виде 10 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, а также трудах международных конференций.

Структура и объем диссертации. Работа содержит в себе введение, три главы, выводы, а также перечень цитируемых литературных источников. Работа содержит 117 страниц текста, 46 рисунков, 5 таблиц и 82 библиографических источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность исследования, дана формулировка цели и задачи исследования, показана научная новизна, практическая значимость результатов. Приведены положения, выносимые на защиту.

В первой главе представлена формулировка двухмерной нестационарной математической модели электрической дуги в нерегулярных областях, которые содержат в себе твердую фазу электродов, жидкую фазу расплава анода и плазму электрической дуги. Для осесимметричных задач в цилиндрической системе координат r, z,  уравнения запишем в следующем виде (Меккер Г., Брагинский С.И., Андерсен Дж.Э., Урюков Б.А.):

уравнение неразрывности для газа электронов:

∂Ne∂t+div(NeUе) =R,                                                                                        (1)

уравнение неразрывности для газа тяжелых частиц (атомов и ионов):

∂ρ∂t+div(U) = 0,                                                                                                (2)

уравнения движения газа для компонент v, u соответственно:

∂ρv∂t+div[(Na+Ni)mUv] =  – P/r + div(grad v) +sr – 0 jz H ,                     (3)

∂ρu∂t+div[(Na+Ni)mUu] =  – P/z + div(grad u) + sz + 0 jr H  + (–)g,   (4)

уравнение энергии газа электронов:

∂∂t(32kTe+Ui)Ne+div[(52kTe+Ui)NeUе] = div(egradTe)+j2/ – –B(Te –T),     (5)

уравнение энергии газа тяжелых частиц (атомов и ионов):

∂∂t32kT(Ni+Na) +div[52kT(Ni+Na)U)]=div(gradT)+B(Te –T),                          (6)

закон Ома:                        E = j/,                                                                     (7)

уравнения Максвелла:   div H = 0, rot E = – 0 ∂H∂t,  rot H = j,                     (8)

закон Дальтона:                P/kT = Ni + Na + NeTe/T.                                         (9)

где ,  плотность дуговой плазмы и окружающего холодного газа, , e  коэффициент теплопроводности газа тяжелых частиц и электронного газа,          коэффициент вязкости,   коэффициент электропроводности плазмы,         интенсивность излучения, Ne, Ni, Na  концентрация электронов, ионов и  атомов, Ui  энергия ионизации газа, k  постоянная Больцмана, R= (Ki Ne Na  Kr Ne2 Ni)  скорость генерации электронов, Кi  константа ударной ионизации, Kr  константа трехчастичной рекомбинации, B  коэффициент энергообмена между электронами и тяжелыми частицами, mе, m – масса электрона и атома плазмообразующего газа, g  ускорение свободного падения, qe  заряд электрона, 0  магнитная постоянная, Т, Te  температура тяжелых частиц и электронов, Р  давление, sz, sr  дополнительные к div(gradu), div(gradv) вязкие слагаемые, E, Н  напряженность электрического и магнитного поля дуги, H  азимутальная компонента H, j  плотность электрического тока,     Ud = j/( qeNe)  скорость дрейфа электронов, Ut  =  (Dе/Te)gradTe  скорость термодиффузии электронов, Ua  =  (Dе/Ne)gradNe скорость амбиполярной диффузии электронов, Dе  коэффициент амбиполярной диффузии,                   Uе = U+Ud+Ut+Ua суммарная скорость электронов.

В модели используется скалярная функция электрического тока (r,z), которая автоматически удовлетворяет закону сохранения тока div j = 0. Связь  с электромагнитными величинами имеет вид: /z =  jrr, /r= jzr, H = /r.

При записи уравнений (19) согласно оценкам (Меккер Г., Андерсен Дж.Э., Жуков М.Ф, Урюков Б.А.) принято, что дуговая плазма является квазинейтральной, однократно ионизованной, течение является ламинарным, дозвуковым, излучение объемное, силы Кулона, кинетическая энергия потока плазмы и вязкая диссипация энергии несущественны, плотность индуци-рованного тока и эффект Холла незначительны.

Приэлектродные процессы не рассматриваются, для определения параметров дуги вблизи электродов привлекаются опытные данные. Теплофизические свойства и коэффициенты переноса плазмы аргона атмосферного давления определяются согласно известным формулам и уравнениям.

Модель расчета теплового состояния электродов. Область катода. Расчет температуры Т неплавящегося катода проводится на основе решения нестационарного уравнения теплопроводности, которое имеет вид:

ρc∂T∂t = div( grad Т) +j2/                                        (10)

где c – удельная теплоемкость. Расчет температуры на площади катодной привязки дуги проводится с учетом нагрева катода потоком ионов ji, охлаждением катода за счет тока эмиссии электронов jе, а также охлаждением поверхности катода за счет излучения.

Область анода. Теплоперенос рассчитывается из нестационарного уравнения для энтальпии среды h:

∂ρh∂t+div(Uh) = div(λcgrad h) +j2/                          (11)

Для расчета значения энтальпии непосредственно на площади привязки дуги на аноде, уравнение (11) дополняется тремя слагаемыми: нагрев анода за счет энергии нейтрализации потока электронов jφа, энергией электронов, представляющих ток дуги 2,5kTej/qe, и за счет охлаждения анодной поверхности излучением согласно закону Стефана-Больцмана εаkST4.

Связь энтальпии и температуры определяется известным соотношением:

hsol = csolT, 	hliq = cliq(T – Tmelt) + csolTmelt + Lm                 (12)

где индексы «sol» и «liq» обозначают соответственно твердую и жидкую фазу материала анода, Tmelt – температура плавления, Lm – скрытая теплота плавления материала анода. В модели полагается, что поверхность расплава не деформируется набегающим потоком плазмы и является плоской.

Теплофизические свойства и коэффициенты переноса вольфрамового катода и анода из нержавеющей стали марки SUS 304 взяты по данным работ Lowke J., Hu J., Tsai H.

Методика постановки граничных и начальных условий. Исходная система нестационарных дифференциальных уравнений электрической дуги представляет собой уравнения эллиптического типа по пространственным координатам r и z, и параболического типа по временнóй координате t. Граничные условия для неизвестных функций задаются по всему прямоугольному контуру, который охватывает расчетную область, и в начальный момент при t = 0. Рассмотрим постановку граничных и начальных условий на примере открытой электрической дуги (рис.1).

Рис.1. Схема расчетной области ABCD, содержащая столб дуги, катод «–» и анод «+», включая расплав (светлая область анода).

Для расчета характеристик в нерегулярной расчетной области, которая включает в себя дуговую плазму и электроды с криволи-нейными границами, используется известный в вычислительной гидродинамике метод фиктивных областей (Смагулов Ш., Орунханов М.К., Данаев Н.Т.). Указанный метод адаптирован и применен для расчета электрической дуги в рамках двухмерной стационарной модели (Урусова Т.Э.).

Катод представляет неплавящийся стержень радиуса Rс с углом заточки  конусной вершины, анод «+» представляет собой диск  радиусом R и толщиной la. На внешних границах расчетной области B1С и СD задаются условия, которые соответствуют условию гладкого сопряжения рассчитываемых неизвестных переменных с внешней окружающей средой.

На токоведущих поверхностях электродов BВ1 (катод) и AD (анод) течение электрического тока перпендикулярно к поверхностям. Значение радиуса привязки дуги на катоде rc определяется по данным эксперимента.

В отсутствие экспериментальных данных rc задается так, чтобы расчетное значение плотности тока вблизи вершины катода было близким к опытным данным. Согласно экспериментам (Дандарон Г.-Н.Б., Пустогаров А.В. и др.) плотность электрического тока у вершины вольфрамового катода в атмосфере аргона составляет около j ≈ 5·107 А/м2. На границе В1СD значение функции тока  задается из условия протекания полного тока:  = I/2. Радиус rа анодной привязки дуги вычисляется в процессе расчета. За пределами анодного пятна для функции тока задается значение  = I/2. Температура Tе и концентрация Nе электрон-ного газа на внешних границах BС, СD, DА задается равной Tе = Tеmin = 3 кК,  Nе = Nеmin = 1017 м–3, что соответствует холодному не ионизованному газу. 	Температура Т на поверхности катода BВ1 и величина энтальпии на поверхности анода AD задаются равными T = T0 и h = h0. Значение h0 соответствует энтальпии при температуре T0 = 300 К. Давление на границах BВ1 и AD задается равным относительному значению P = P0 = 1 Па.

На оси дуги АB для рассчитываемых переменных задается условие ограниченности или условие осевой симметрии. В таблице 2 представлены используемые в работе граничные условия. При формировании начальных условий полагается, что между электродами уже существует токопроводящая зона с температурой T = 9 кК в форме цилиндра радиусом rc с неподвижным газом. Температура катода и анода задается равной T0 = 300 К.

Таблица 2. Граничные условия.

|  |  | Te | Ne | T; h | P | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB1 | /z=0 | Tеmin | Nеmin | T0 | P0 | 0 |
| B1C | I/2 | Tеmin | Nеmin | /z=0 | P0 | /z=0 |
| CD | I/2 | Tеmin | Nеmin | /r=0 | P0 | /r=0 |
| AD | /z =0 | Tеmin | Nеmin | h0 | P0 | 0 |
| AB | 0 | /r=0 | /r=0 | /r=0 | /r = 0 | u/r = 0; v=0 |

В главе 2 приведена методика численного решения нестационарных уравнений электрической дуги. Система исходных дифференциальных уравне-ний (1–11) записывается в виде обобщенного уравнения (Патанкар С.):

∂αρΦ∂t+ (∂βρvΦ∂r+∂βρuΦ∂z) =∂∂r(γ∂Φ∂r)+∂∂z(γ∂Φ∂z)+ δ              (13)

здесь Ф  одна из неизвестных функций: , Te, Nе, Т, u, v, h; коэффициенты , , , δ имеют конкретный вид для каждой их неизвестной функции Ф. 	Вычисление скорости и давления проводится по алгоритму SIMPLE’R (Патанкар С.). Конечно-разностная аппроксимация обобщенного дифферен-циального уравнения (13) проводится методом контрольного объема (Самарский А.А., Роуч П., Патанкар С.).

Расчетная область ABCD (см. выше рис.1) покрывается прямолинейной ортогональной сеткой с узловыми точками P, E, W, S, N (рис.2).

Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки.

Проинтегрировав уравнение дифференциальное (13) по контрольному объему (пунктир на рис. 2) и временному интервалу от t до t + t, получим разностный аналог этого уравнения:

аPФP = аN ФN +аS ФS + аE ФE +аW ФW +   (14)

где аР, аN, аS, аE, аW, Г – соответствующие коэффициенты. Алгебраическое уравнение (14) является неявным разностным аналогом дифференциального уравнения (13) в центральном сеточном узле P. Оно связывает между собой значения функции Ф в центральном узле P для момента времени t + t  со значением функции Ф в близлежащих соседних узлах E, W, S, N для момента времени t + t и предыдущего момента времени t.

Решение разностного аналога (14) проводится итерационным методом Зейделя–Гаусса с применением нижней релаксации. 	Итерации на временном шаге заканчиваются при выполнении условия max | (Фр   Фр – 1)/ Фр – 1 | < , где Фр значение переменной на итерации с номером , Фр – 1  значение переменной на предыдущем шаге итерации с номером 1,  104  106.

В главе 3 рассмотрено влияние на формирование гидродинамики расплава анода и теплообмен таких физических факторов, как вязкое взаимодействие потока электродуговой плазмы с расплавом анода, сил поверхностного натяжения (эффект Марангони), электромагнитных сил и гравитационной конвекции.

С целью верификации математической модели и алгоритма вычислений выполнены расчеты с внешними параметрами задачи согласно условиям эксперимента Tanaka M., Lowke J. Рассчитывается открытая дуга при силе тока I = 150 А и межэлектродном расстоянии L = 5 мм в аргоне при атмосферном давлении. Катод представляет собой неплавящийся стержень из  вольфрама, имеющий  радиус Rс = 1,6 мм и заточенный под конус с углом заточки  = 600 (см. рис. 1). Радиус катодной привязки rc = 0,6 мм дуги задается по результатам эксперимента. Анод представляет собой охлаждаемый стальной диск толщиной la = 10 мм и радиусом R = 25 мм.

Расчеты выполнены для материала анода из нержавеющей стали марки SUS 304 для малой (40 ppm) и большой (220 ppm) концентрацией серы.

Сеточный и временнóй шаг конечно-разностной задачи приняты равными  = 0,1 мм и τ = 10–4 с соответственно.

Для расплава стали с малой (40 ppm) концентрацией серы температурный градиент коэффициента поверхностного натяжения расплава отрицательный Г/Т = – 4,48·10–4 Н/(м·К).

На поверхности расплава его температура уменьшается в радиальном направлении и градиент температуры на поверхности расплава тоже отрицательный Т/r < 0. Тогда сила Марангони FMr = (Г/Т)·(Т/r), которая действует на единицу площади расплава анода в радиальном направлении, будет положительной и способствует движению расплава в направлении от центральной приосевой области на периферию сварочной ванны (рис.3а).

Для расплава стали с высокой (220 ppm) концентрацией серы температурный градиент коэффициента поверхностного натяжения расплава имеет положительное значение ∂Г/∂Т = 2,08·10–4 Н/(м·К). Тогда сила Марангони будет иметь отрицательное значение, и способствовать течению расплава в отрицательном по r направлении – от периферии к приосевой области сварочной ванны (рис.3б).

Рис.3. Условная схема температурного градиента коэффициента поверхностного натяжения ∂Г/∂Т расплава и направления силы Марангони FMr для малой (а) и большой (б) концентрации серы (Tanaka M., Lowke J.).

К моменту времени t = 20 мс расчетные характеристики столба дуги  практически вышли на стационарный режим  и показаны на рис.4.

Анод из стали с малой концентрацией серы (сила МарангониFMr > 0). Рассчитывается процесс нагрева и плавления анода из стали с малой (40 ppm) концентрацией серы. 	В этом случае, как отмечалось выше, сила Марангони способствует движению расплава в направлении от оси на периферию сварочной ванны. На рис.5 показаны временные зависимости на интервале времени t = 0 – 20 c глубины lmelt и радиуса rmelt сварочной ванны. Видно, что размеры сварочной ванны возрастают в основном первые  5 секунд. На интервале t = 5 – 20 c размеры ванны меняются не значительно. После t > 20 c расчетные характеристики практически не изменяются. Время плавления анода t  20 c, существенно превышает время t  20 мc выхода характеристик столба дуги на стационарный режим.

Картина течения расплава анода в моменты времени t =1, 5 и 20 c показана на рис.6. Высокотемпературный поток дуговой плазмы натекает на поверхность анода (см. рис.4д) и меняет направление движения.

Рис.4. Поле течения электрического тока I (а), осевые распределения избыточного давления Р (б), аксиальной скорости u (в), поле температуры Т (г) и линии равного расхода G (д) газа в столбе дуги после выхода на стационарный режим, t = 20 мc.

Рис.5. Временные зависимости на интервале t = 0 – 20 c: а – глубины lmelt,

б – радиуса rmelt сварочной ванны, малая концентрация серы 40 ppm.

Рис.6. Эволюция течения (векторное поле скорости V) расплава анода в моменты времени t =1, 5 и 20 c. Малая концентрация серы 40 ppm, FMr > 0.

Непосредственно у поверхности сварочной ванны анода поток  плазмы движется в радиальном направлении и вследствие вязкого взаимодействия приводит верхние слои расплава в движение в радиальном направлении. Кроме этого, дополнительное воздействие силы Марангони на верхние слои расплава способствует движению расплава от приосевой области на периферию. Из рис.6 видно, что течение расплава имеет циркуляционный характер в виде тороидального вихря, центр которого расположен на периферии ванны. Тороидальный вихрь имеет правовинтовое (по часовой стрелке) направление вращения. С течением времени увеличиваются размеры сварочной ванны и размеры вихря.

Таким образом, от начала плавления анода до выхода на стационарный режим, во всем объеме сварочной ванне наблюдается преимущественно правовинтовое направление вращения расплава.

В результате подобной картины течения расплава и конвективного механизма теплопереноса, наибольшая глубина плавления  lmelt = 1,5 мм достигается не только в приосевой области, а также на периферии сварочной ванны, радиус которой составил  rmelt = 7 мм к моменту времени t = 20 с. Наибольшая скорость составляет vliq ≈ 37 см/с и реализуется на поверхности сварочной ванны на расстоянии r ≈ 6 мм от оси симметрии.

На рис.7 показано поле температуры Т расплава в момент времени t = 20 c. Там же приведен экспериментальный образец макрошлифа анода.

Рис.7. Поле температуры Т расплава анода в момент времени t = 20 c.

Малая концентрация серы 40 ppm, FMr > 0.

Сравнение результата расчета с экспериментом показывает в целом удовлетворительное согласие по размерам и геометрической форме сварочной ванны анода. Обращает на себя внимание несколько необычная геометрическая форма сварочной ванны – с максимальной глубиной не только на оси, но также на периферии ванны. Вследствие конвективного переноса тепла из приосевой области сварочной ванны на периферию, максимальная температура в центре сварочной ванны сравнительно низкая и составляет Тmax = 2140 К. Этот результат свидетельствует о том, что в данном случае механизм конвективного теплопереноса в сварочной ванне является доминирующим по сравнению с механизмом кондуктивной теплопередачи.

Анод из стали с большой концентрацией серы (FMr < 0). На поверхности расплава анода с большим (220 ppm) содержанием серы имеет место отрицательный градиент температуры, поэтому сила Марангони FMr будет способствовать течению расплава в отрицательном по r направлении и будет препятствовать течению, обусловленному вязким взаимодействием «плазма – расплав». Временная эволюция характера течения расплава анода на интервале времени t = 0,4 – 0,6 c показана на рис.8.

Вследствие вязкого взаимодействия поток плазмы приводит верхние слои расплава в движение в положительном радиальном направлении. При этом в сварочной ванне анода реализуется циркуляционное течение расплава в виде тороидального вихря правовинтового направления вращения.

Начиная с момента времени t > 0,4 с характер течения качественно меняется. В результате воздействия силы Марангони FMr < 0 на периферии сварочной ванны при r > 1 мм к моменту времени  t  0,45 с формируется тороидальной вихрь левовинтового направления вращения (см. рис.8).

Рис.8. Эволюция течения расплава анода на интервале времени

t = 0,4 – 0,6 c,  большая концентрация серы 220 ppm, FMr < 0.

На интервале времени t   0,4 – 0,7 с этот вихрь развивается и начиная с момента времени t > 0,7 с охватывает всю область сварочной ванны. В дальнейшем наблюдается увеличение размеров вихря до достижения стационарного режима течения к моменту времени t = 20 с (рис.9).

Таким образом, в случае отрицательно направленной силы Марангони результирующая картина течения расплава анода представляет собой тороидальный вихрь, который имеет левовинтовое направление вращения. Такой характер течения способствует конвективному переносу тепла в аксиальном направлении вглубь ванны из верхних горячих слоев расплава.

Рис.9. Эволюция течения расплава в различные моменты времени t. Большая концентрация серы 220 ppm, FMr < 0.

Наибольшая глубина плавления  равна lmelt = 5,1 мм в приосевой области сварочной ванны, радиус сварочной ванны составляет rmelt = 4,9 мм. Размеры сварочной ванны возрастают в основном первые  5 секунд плавления, далее до t  20 c размеры ванны меняются не значительно. На рис.10. приведено поле температуры Т расплава сварочной ванны анода в момент t = 20 c и экспериментальный образец (Tanaka M., Lowke J.) макрошлифа анода. 	Сравнение показывает в целом удовлетворительное согласие результатов расчета и эксперимента по размерам (ширина/глубина) и по геометрической форме сварочной ванны. Также проведено сравнение расчетных данных настоящей работы с результатами расчета Tanaka M., Lowke J. в рамках ЛТР модели дуговой плазмы. Наблюдается удовлетворительное согласие результатов по размерам и геометрической форме сварочной ванны анода.

Рис.10. Поле температуры Т расплава в момент t = 20 c.

Большая концентрация серы 220 ppm, FMr < 0.

Влияние отдельных физических факторов на процессы тепло-массообмена в расплаве сварочной ванны. Что бы оценить вклад какого-либо фактора, были проведены численные расчеты при «отключенных» в компьютерной программе расчета других факторах, которые оказывают влияние на гидродинамику расплава. Численный расчет нагрева и плавления анода проведен для временного интервала t = 0 – 20 с, внешние регулируемые параметры задачи остаются неизменными и были указаны выше.

Вязкое взаимодействие потока дуговой плазмы с поверхностью расплава. В этом случае полагаются равными нулю электромагнитные силы, гравитационная конвекция и конвекция Марангони. Анализ показывает, что характер протекающих процессов в расплаве металла качественно аналогичен варианту с учетом всех факторов при малой концентрация серы 40 ppm и положительно направленной силе Марангони FMr > 0 (см. рис.6, 7),  а количественные различия не превышают 30 %.

Влияние силы Марангони рассматривается на двух примерах: для положительного направления FMr > 0 (малая концентрация серы 40 ppm) и для отрицательного направления силы Марангони FMr < 0 (большая концентрация серы 220 ppm). Для малой концентрацией серы сила Марангони имеет положительное направление и ее влияние на гидродинамику расплава близко к влиянию фактора вязкого взаимодействия потока плазмы с расплавом, который был рассмотрен ранее (см. выше рис.6, 7).

В этом случае реализуется циркуляционное течение расплава в виде тороидального вихря, который имеет левовинтовое направление вращения, аналогично тому, как показано на рис.9. Для варианта с большой концентрацией серы в материале анода действие силы Марангони направлено в отрицательном радиальном направлении и характер протекающих процессов тепло-массообмена в сварочной ванне существенно изменяется.

Влияние электромагнитных сил. Взаимодействие протекающего через анод электрического тока с собственным магнитным полем порождает электромагнитные силы, направление воздействия показано на рис.11.

Рис.11. Центральный фрагмент векторного поля

электромагнитных сил Fmag в расплаве сварочной ванны анода.

В верхних слоях сварочной ванны радиальная составляющая электромагнитных сил достигает наибольших значений и обусловливает движение поверхностных слоев расплава от периферии ванны к оси и затем движение расплава в аксиальном направлении. Достигая дна сварочной ванны, расплав движется в противоположном направлении вдоль боковой стенки ванны. В результате в сварочной ванне формируется циркуляционное течение в виде основного тороидального вихря с левовинтовым направлением вращения (рис.12). На периферии ванны при r  3,5 мм на глубине около 0,5 мм наблюдается малый вторичный тороидальный вихрь, также имеющий левовинтовое направление вращения. В приосевой области наблюдается малый тороидальный вихрь с правовинтовым направлением вращения.

Число Пекле Pe ≈ 1, т.е. конвективный и кондуктивный теплоперенос в расплаве примерно одинаковый. Как следствие, реализуется высокая, около Т ≈ 2,9 кК, температура расплава на поверхности ванны.

Влияние гравитационной конвекции. Анализ результатов расчетов показал, что влияние гравитационной конвекции на гидродинамику расплава (рис.13) и теплоперенос весьма незначительно. Это объясняется очень слабой зависимостью плотности расплава жидкого металла от температуры расплава.

Рис.12. Векторное поле скорости V расплава анода, обусловленное воздействием только электромагнитных сил. Наблюдается три тороидальных вихря, центры вихрей обозначены цифрами 1, 2, 3.

Рис.13. Векторное поле скорости V расплава

анода, обусловленное  гравитационной конвекцией.

Так, различие значений плотности расплава при наибольшей и наименьшей температуре не превышает одного процента. Во всем объеме сварочной ванны наблюдается тороидальный вихрь с правовинтовым направлением вращения и весьма низкой скоростью около 0,5 см/с.

В таблице 3. приведены схематичная характерная форма ванны и основное направление циркуляции расплава, а также расчетные параметры  сварочной ванны при воздействии различных факторов. Анализ показывает, что протекающие процессы тепло- массообмена в расплаве сварочной ванны в зависимости от фактора воздействия могут существенно различаться друг от друга как качественно, так и количественно.

Таблица 3. Расчетные параметры расплава и сварочной ванны анода при воздействии различных факторов.

| Фактор | Характерная форма сварочной ванны и основное направление циркуляции расплава | Тmax К | Vmax см/с | Gmax г/с | lmelt мм | rmelt мм | Pe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкое трение плазма - расплав |  | 2145 | 27 | 13 | 1,4 | 6,7 | > 1 |
| Сила Марангони FMr > 0 |  | 2325 | 37 | 19 | 1,8 | 6,9 | > 1 |
| Сила Марангони FMr < 0 |  | 2370 | 34 | 5 | 6,6 | 4,7 | > 1 |
| Электро- магнитные силы |  | 2910 | 5 | 3,5 | 5,3 | 4,9 |  1 |
| Гравитационная конвекция |  | 3000 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 5,5 | <<1 |
| Все факторы FMr > 0 FMr < 0 |  | 2150 2730 | 41 17 | 22 7,2 | 1,6 5,1 | 7,0 4,9 | > 1 > 1 |

ВЫВОДЫ

Основные результаты диссертационной работы можно сформулировать следующим образом.

1. В приближении частичного локального термодинамического равновесия плазмы развита математическая модель нестационарного нагрева и плавления обрабатываемого изделия (анода) сварочной дугой.

Выполнено тестирование нестационарной математической модели сопряженного теплообмена электрической дуги с анодом путем сравнения результатов расчета с известными экспериментальными данными и расчетными данными других авторов. Сравнение результатов показывает в целом удовлетворительное согласие.

2. Проведены численные исследования процессов тепло- массообмена в расплаве сварочной ванны. В рассмотренном диапазоне внешних параметров дуги показано, что основными факторами, формирующим гидродинамику расплава анода, является вязкое взаимодействие «плазма – расплав» и отрицательно направленная сила Марангони. Несмотря на то, что оба фактора противодействуют друг другу, при этом обеспечивается наибольшие радиус и глубина плавления обрабатываемого изделия.

3. Время плавления анода составляет около t = 20 с и существенно превышает время t  20 мc выхода характеристик столба электрической дуги на стационарный режим горения. Размеры сварочной ванны возрастают в основном первые  5 секунд плавления анода, далее до t  20 c размеры ванны меняются не значительно.

4. Выявлено, что в случае отрицательно направленной силы Марангони течение расплава до выхода на стационарный режим имеет различное направление. В начальный период времени около t < 0,4 с механизм вязкого взаимодействия «плазма – расплав» формирует циркуляционное течение в виде тороидального вихря правовинтового направления вращения.

Начиная с момента времени t > 0,4 с происходит существенная перестройка характера течения, и на периферии сварочной ванны формируется тороидальной вихрь левовинтового направления вращения, который с момента примерно t > 0,7 с охватывает всю область сварочной ванны анода;

5. Установлено, что воздействие электромагнитных сил формирует в сварочной ванне систему тороидальных вихрей с различным направлением вращения: наряду с основным вихрем левовинтового направления вращения наблюдается малый вихрь с правовинтовым направлением вращения. 	Влияние гравитационной конвекции на гидродинамику расплава анода весьма незначительно вследствие очень слабой зависимости плотности расплава жидкого металла от температуры.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Сапаралиева, А.Н. Численный расчет теплового состояния анода сильноточной электрической дуги [Текст] / Р.М. Урусов, А.Н. Сапаралиева // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. – Бишкек. 2005. – С.61– 64.

2. Saparalieva, A.N. The Estimation Of The Efficiency Of The Work Piece Heated By The Electric Arc On The Coaxial Cathodes [Text] / A.J. Jainakov,   R.M. Urusov, A.N.  Saparalieva // Известия ВУЗов, 2007. Издание  Томского Госуд.универ. – С.229–231.

3. Сапаралиева, А.Н. Влияние межэлектродного расстояния на характеристики коаксиальных электрических дуг [Текст] / Р.М. Урусов, А.Н. Сапаралиева // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. – Бишкек. 2009. – С.111–115.

4. Сапаралиева, А.Н. Нестационарная двухмерная математическая модель сопряженного теплообмена дуговой плазмы и обрабатываемого изделия [Текст] / Т.Э. Урусова, А.Н. Сапаралиева // Труды Международной научной конференции «Рахматулинские чтения». – Бишкек 2011. – С.116 – 120.

5. Сапаралиева, А.Н. Численный расчет нестационарного нагрева и плавления анода электрической дугой [Текст] / Т.Э. Урусова, А.Н. Сапаралиева // Труды Международной научной конференции «Информационные технологии и математической моделирование». Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек. №24. 2011. – С.446 – 450.

6. Сапаралиева, А.Н. Численное исследование нестационарного тепло-массообмена в сварочной ванне анода электрической дуги [Текст] / Т.Э. Урусова, Р.М. Урусов, А.Н. Сапаралиева // Научный журнал Физика. – Бишкек. № 2. 2012. – С.92 – 98.

7.Сапаралиева, А.Н. Численное исследование влияния электромагнитных сил и гравитационной конвекции на формирование гидродинамики расплава анода электрической дуги. [Текст] / А.Н. Сапаралиева // Материалы Республиканской научно-практической конференции Современные технологии в электроэнергетике. – Душанбе. 2012. – С.113 – 119.

8. Сапаралиева, А.Н. Верификация нестационарной математической модели сопряженного теплообмена электрической дуги с анодом [Текст] / Т.Э. Урусова, Р.М. Урусов, А.Н. Сапаралиева // Труды Международной научной конференции «Рахматулинские-Ормонбековские чтения». – Бишкек. №2.(3) 2013. – С.114 – 116.

9. Сапаралиева, А.Н. Численный расчет течения расплава в сварочной ванне анода электрической дуги с отрицательно направленной силой Марангони [Текст] /  А.Н. Сапаралиева // Научный журнал «Физика». – Бишкек. №3. 2013. – С.68 –73.

10. Сапаралиева, А.Н. Численное исследование влияния поверхностного натяжения расплава на теплообмен и гидродинамику течения в сварочной ванне анода электрической дуги [Текст] / А.Н. Сапаралиева // Научный журнал «Физика». – Бишкек. №3.  2013. – С.74-80.

Сапаралиева Алтынай Надырбекованын «Аннодун эришинин жана  стационардык эмес электр жаасынын ысышынын  сандык изилдөө» – деген темада 01.04.14 - теориялык жылуулук  техника  жана  жылуулук  физикасы адистиги боюнча физика-математика илимдеринин  кандидатына талап кылынган диссертациянын

РЕЗЮМЕСИ

Ачкыч сөздөр: электрдик жаа, математикалык моделдөө, эки өлчөмдүү стационардык эмес модель, аноддун эриши.

Изилденүүчү обьекттер: турактуу токтогу жогорку тактыктагы электрдик жаасы, аноддук эрүү жана ысытуунун стационардык эмес процесстери.

Иштин максаты: электрдик жаа плазманын термикалык жана иондошкон тен салмактуулук абалынан чыгып кетишин эске алуу менен, бир калыпта болбогон тармактардагы электр жаасынын эки өлчөмдүү стационардык эмес математикалык моделин өнүктүрүү.

Изилдөө ыкмалары: математикалык моделдештирүү. Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңычылдыгы.

Алынган  жыйынтыктар жана алардын жаңылыктары:

- плазманын кээ бир локалдуу термодинамикалык тең салмактуулугунун жакындашы менен стационардык эмес жылытуунун математикалык модели жана ширеткич жаа аркылуу иштетилип жаткан буюмдун ( аноддун) эриши өнүгөт.

- аноддун эришинде гидродинамиканы  жаратуучу негизги фактор бул «плазма – эритме» экөөсүнүн өз ара тыгыз таасир берүүсү жана Марангонинин терс багыттагы күчү болуп санала тургандыгы жаанын ички параметрлеринин каралган диагнозунда  көрүнүп турат.

- Марангонин күчү терс багыттуу болгон учурда, эритменин агымы стационардык режимге чейин ар кандай багыттарга ээ боло тургандыгы ачык болду. Баштапкы мезгилде убактысы t<0,4с убактысынан  баштап ширетүү ваннасынын  перифрийинде сол канаттуу  айлануу багытындагы тороидиалдык куюн жаралат, ал убакыттын болжол менен t>0,7c учурунан баштап ширетүү ваннасынын бардык тармагын өзүнө камтып алат.

Колдонуу аймагы:  Алынган  жыйынтыктар иштин оптималдуу режиминде  колдонууга мүмкүндүк берет, мында башка ширетүү технологияларында жана жаңы түзүлүштөгү электр жаа аппараттарын иштеп чыгууда колдонулат. Жыйынтыктар атайын  окутуу тартибиндеги процессинде «Стационардык эмес электр жаанын математикалык моделдери» - деген темада колдонууга болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Сапаралиевой Алтынай Надырбековны на тему: «Численное исследование нестационарного электродугового нагрева и плавления анода» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника.

Ключевые слова: электрическая дуга, математическое моделирование, двухмерная нестационарная модель, плавление анода.

Объект исследования: сильноточная электрическая дуга постоянного тока, нестационарные процессы нагрева и плавления анода.

Цель работы: развитие двухмерной нестационарной математической модели электрической дуги в нерегулярных областях с учетом отклонения электродуговой плазмы от состояния термического и ионизационного равновесия. Численное исследование процессов нагрева и плавления анода.

Методы исследования: математическое моделирование.

Полученные результаты и их новизна:

- в приближении частичного локального термодинамического равновесия плазмы развита математическая модель нестационарного нагрева и плавления обрабатываемого изделия (анода) сварочной дугой.

- в рассмотренном диапазоне внешних параметров дуги показано, что основными факторами, формирующим гидродинамику расплава анода, является вязкое взаимодействие «плазма – расплав» и отрицательно направленная сила Марангони.

- выявлено, что в случае отрицательно направленной силы Марангони течение расплава до выхода на стационарный режим имеет различное направление. В начальный период времени около t < 0,4 с механизм вязкого взаимодействия «плазма – расплав» формирует циркуляционное течение в виде тороидального вихря правовинтового направления вращения. С момента времени t > 0,4 с на периферии сварочной ванны формируется тороидальной вихрь левовинтового направления вращения, который с момента времени примерно t > 0,7 с охватывает всю область сварочной ванны;

- установлено, что воздействие электромагнитных сил формирует в сварочной ванне систему тороидальных вихрей с различным направлением вращения: наряду с основным вихрем левовинтового направления вращения наблюдается малый вихрь с правовинтовым направлением вращения.

Область применения: Результаты могут найти применение в выборе оптимальных режимов работы, а также при разработке новых конструкций электродуговых аппаратов и сварочных технологиях. Результаты могут использоваться в процессе преподавания специальных учебных дисциплин на тему «Математические модели нестационарных электрических дуг».

SUMMARY

dissertation Saparalieva Altynay Nadyrbekovny on "Numerical study of unsteady arc heating and melting of the anode" for the scientific degree of the

candidate of physical and mathematical sciences, specialty 01.04.14 –Thermophysics and theoretical the heating engineer.

Keywords: arc, mathematical modeling, two-dimensional non-stationary model, the melting of the anode.

Object of research: high-current electric arc DC, transient processes of heating and melting of the anode.

Objective: development of non-stationary two-dimensional mathematical model of the electric arc in irregular domains, taking into account the deviation of the electric arc plasma thermal and ionization equilibrium. Numerical study of the processes of heating and melting of the anode.

Methods: mathematical modeling.

Results and novelty:

- Approximation of partial local thermodynamic equilibrium plasma is developed mathematical model of unsteady heating and melting of the workpiece (anode) of the welding arc.

- In the considered range of the external parameters of the arc shows that the main factors shaping the hydrodynamics of the melt anode is viscous interaction "plasma - melt" and the negative direction of the Marangoni force.

- Found that in the case of the negative direction of the Marangoni force during melt before reaching the stationary state has a different direction. In the initial period of time of about t <0,4 with viscous interaction mechanism "plasma - melt" forms of recirculating flow in the form of a right-handed toroidal vortex rotation direction. From the moment of time t> 0,4 with the periphery of the weld pool formed by the toroidal vortex is left-handed direction of rotation, which, since about t> 0,7 to cover the entire area of the weld pool;

- Found that the effect of electromagnetic forces in the weld pool forms the system of toroidal vortices with different rotation directions: along with the main left-handed direction of rotation of the vortex is observed small vortex with a right-handed direction of rotation.

Scope: The results can be used in selecting the optimal operating conditions, as well as the development of new designs of electric machines and welding technologies. The results can be used in teaching special education courses on "Mathematical models of transient electric arcs."

Формат: 60×84 1/16. Офсетная бумага.

Объем: 1,75 п.л.  Тираж: 100 экз.

______________________________________

Типография «Maxprint»

Адрес: 720045, г. Бишкек, ул. Ялтинская 114

Тел.: (0312) 36-92-50

e-mail: maxprint@mail.ru