НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.02.09.401

- На правах рукописи

- УДК:546.78:546.77:66.066(043.3)

- ШАРИПОВА ГУЛЖАН КЕРИМБЕКОВНА

- КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА С  ПОЛУЧЕНИЕМ ОКСИДА МОЛИБДЕНА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ВОЛЬФРАМ

- 02.00.01 – «неорганическая химия»

- Автореферат

- диссертации на соискание ученой степени

- кандидата химических наук

- Бишкек – 2011

Работа выполнена в лаборатории    химии и  технологии сурьмы и редких металлов Института химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

Научный руководитель:                       член-корреспондент НАН КР,

доктор химических наук,

профессор Усубакунов М. У.

Официальные оппоненты:                    доктор химических наук,

профессор Камалов Ж.К.

кандидат химических наук,

доцент Турсуналиева К.С.

Ведущая организация: Инженерный факультет, кафедра  химической инженерии  Кыргызско – Турецкого университета  «Манас».

Защита состоится «21» октября 2011 года  в 10:30 часов на заседании межведомственного диссертационного совета Д.02.09.401 при Институте химии и химической технологии НАН Кыргызской Республики (соучредители: Ошский государственный университет и Ошский Технологический университет МОН Кыргызской Республики) по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 267.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке НАН Кыргызской Республики по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй,

265- а.

Автореферат разослан «     »                         2011 г.

Ученый секретарь

межведомственного диссертационного

совета, кандидат химических наук,

старший научный сотрудник                                                 Ахматова Ж.Т.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. При добыче и переработке полиметаллических руд большое количество молибдена и вольфрама накапливается в отходах производства. Хорошо известно значение этих металлов, однако выделение их в чистом виде является очень трудной задачей.

В литературе есть сведения о том, что при переработке полиметаллических руд молибден и вольфрам отделяются от других цветных металлов в виде сложно разделяемой смеси (А.Н. Зеликман, 1973). Поэтому актуальной становится проблема нахождения путей разделения молибдена и вольфрама после отделения их в виде смеси из полиметаллических руд.

Для решения этих сложных задач были использованы различия в растворимости оксида молибдена и вольфрама в растворах оксикислот и их солях, а также в многоатомных спиртах  на этой основе разработан метод количественного разделения молибдена от вольфрама.

Связь темы диссертации с научными программами, основными научно-исследовательскими работами. Данные исследования выполнялись в соответствии с планами НИР Института химии и химической технологии НАН КР «Разработка технических способов переработки металлических руд, минерального и органического сырья Кыргызской Республики с целью создания новых материалов» (№ государственной регистрации 0003939 за 2006-2010гг).  Подпроект «Разработка физико-химических основ получения чистых оксидов молибдена, сурьмы и мышьяка с использованием растворов многоатомных спиртов и солей лимонной кислоты в качестве растворителей».

Цель– разработка метода количественного разделения молибдена от вольфрама на основе изучения растворимости оксида молибдена и вольфрама в растворах оксикислот, таких как винная и лимонная кислота, и их аммонийных и натриевых солях, а также в многоатомных спиртах с последующим получением чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам.

Задачи  исследования:

1.Изучить растворимость оксидов молибдена и вольфрама в растворах оксикислот - винной и лимонной,  их аммонийных и натриевых солях, а также в растворах многоатомных спиртов.

2. Выяснить химизм образования новых соединений.

3. Синтезировать новые соединения молибдена и вольфрама с оксикислотами, установить их состав.

4.Основываясь на различии в растворимости, разработать метод количественного разделения молибдена от вольфрама с последующим получением чистого оксида молибдена.

Научная новизна. Впервые определена растворимость оксидов молибдена и вольфрама в оксикислотах и их аммонийных и натриевых солях разной концентрации, а также в многоатомных спиртах. При этом установлено, что оксид молибдена растворяется лучше, чем оксид вольфрама в указанных растворителях.

С повышением температуры растворимость оксида молибдена резко увеличивается. Это различие дает основание предполагать  возможность количественного их разделения с последующим получением чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам.

Практическая значимость полученных результатов. Основываясь на различиях в растворимости оксидов молибдена и вольфрама в оксикислотах,  впервые синтезированы новые соединения молибдена и вольфрама. Полученные соединения отличаются друг от друга не только по составу, но и по другим физико-химическим свойствам, что позволило произвести количественное  разделение молибдена от вольфрама.

Основные  положения диссертации, выносимые на защиту:

- Результаты растворимости оксидов молибдена и вольфрама в растворах оксикислот,  их аммонийных и натриевых солях, а также в многоатомных спиртах.

- Предполагаемый химизм образования соединений оксида молибдена  с оксикислотами и их солями.

- Определение условий образования соединений оксида молибдена  с различными оксикислотами и  солями.

- Нахождение путей применения соединений оксидов молибдена и вольфрама с оксикислотами для решения практических задач.

Личный вклад соискателя. Автором собран и проанализирован обширный литературный материал по химии и методам разделения металлов, а также определенны области их применения.

Данные, включенные в диссертацию, получены при непосредственном участии автора, определившего цели и направления данного исследования и обобщившего основные выводы.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложены на заседании молодых ученых  Института химии и химической технологии.

Опубликованность результатов. По результатам диссертационной работы опубликовано 7 научных статей, из них 1- за рубежом, 3- единоличные.

Структура и обьем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,  обзора литературы и двух экспериментальных глав, выводов и приложения. Список цитируемой литературы включает 100 наименований. Диссертационная работа изложена на 105 страницах компьютерного текста, содержит 15 таблиц и 8 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении изложены актуальность исследуемой проблемы, выбор объекта исследования, задачи работы и защищаемые положения.

В первой главе приведен обзор литературы по свойствам молибдена и вольфрама в различных соединениях, указаны пути их использования. В связи с отсутствием сведений о растворимости молибдена и вольфрама в оксикислотах и их солях было проведено изучение их растворимости в этих растворах.

Во второй главе приведены данные по  растворимости оксидов молибдена и вольфрама в растворах оксикислот, их аммонийных и натриевых солях, а также в многоатомных спиртах.

Концентрация используемых кислот составляла 10, 20 и 30%, а температура, при которой велось определение растворимости была 25 и 950С. Определение растворимости проводилось по следующей методике: В заранее приготовленные растворы оксикислот  вводили избыток оксидов молибдена или вольфрама. Если растворение велось при 250С,  то сразу же запускалась механическая мешалка, и растворение шло в течение 3-х часов. Если растворение велось при 950С,  то раствор оксикислоты заранее помещали  на водяную баню, нагретую до 950С, и через некоторое время  туда вводили избыток оксидов молибдена или вольфрама, а затем запускали мешалку и проводили  определение растворимости в течение 3-х часов. Затем раствор отфильтровывали под вакуумом и в растворе определяли содержание молибдена и вольфрама весовым методом.

Для этого брали 5 мл раствора, помещали их во взвешенные  тигли и упаривали раствор. Остаток сушили и прокаливали при температуре 5500С. Получаемые оксиды молибдена и вольфрама затем пересчитывали на металлический молибден и  вольфрам.

Таким образом, нами была определена  растворимость  оксидов молибдена и вольфрама в растворах оксикислот, в частности, винной и лимонной при 250С, а также при  950С (Таблица 1-4)

Таблица 1 - Растворимость оксида молибдена в растворах лимонной и винной кислоты при 25°С

| Наименование растворителей | Концентрация растворителей % | растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимонная кислота Винная кислота | 10,20,30 10,20,30 | 10,60; 17,8; 22,4 14,53; 14,66; 15,17 | 2,4; 2; 2 2; 1,6; 1,6 | 1,7; 1,8; 1,8 2 ; 1,5; 1,5 |

Таблица 2 - Растворимость оксида молибдена в растворах лимонной и винной кислоты при 95°С.

| Наименование растворимости | Концентрация растворителей % | Растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимонная кислота Винная кислота | 10,20,30 10,20,30 | 34,8; 38,80; 42,0 18,22; 25,47; 26,67 | 2,7; 2,4; 2,4 2,1; 6,1; 6 | 1,6; 1,4; 1,3 1.9; 1,5; 1,5 |

Таблица 3 - Растворимость оксида вольфрама в растворе винной кислоты при 250С

| Наименование растворителя | Концентрация растворителя,% | Растворимость оксида вольфрама на в пересчете на металл | рН | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до растворения | после растворения |
| Винная кислота | 10, 20, 30 | 0,12; 0,17; 0,19 | 2; 1,8; 1,6 | 2; 1,7; 1,4 |

Таблица 4 - Растворимость оксида вольфрама в растворах лимонной и винной кислоты при 95°С

| Наименование растворителя | Концентрация растворителя,% | Растворимость оксида вольфрама на в пересчете на металл, г/л. | рН | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до растворения | после растворения |
| Лимонная кислота Винная кислота | 10. 20. 30 10. 20. 30. | 0,5; 0,51; 0,71 1,69; 2,53; 2,90 | 2; 1,6; 1,6 2; 1,8; 1,5 | 1,3; 1,3; 1,3 1,6; 1,8; 1,5 |

Как видно из этих данных,  растворимость оксида молибдена сравнительно больше в винной кислоте, чем в лимонной. Также установлено, что оксид молибдена в растворах оксикислот растворяется сравнительно больше, чем оксид вольфрама.

Эти различия в растворимости оксидов молибдена и вольфрама легли в основу  использования  их при  разделении этих металлов.

Кроме того, интересно отметить, что при этом происходит заметное изменение  рН  после растворения, особенно в случае оксида молибдена. В это же время изменения рН среды после растворения оксида вольфрама не наблюдается. Снижение рН среды в случае оксида молибдена можно объяснить  образованием растворимого комплексного соединения, обладающего  кислотными свойствами.

Таблица 5 - Растворимость оксида молибдена в аммонии виннокислом и калий-натрий виннокислом при 250С.

| Наименование растворителей | Концентрация растворителей,% | Растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний виннокислый Калий-натрий виннокислый | 10,20,30 10,20,30 | 52,54; 93,74; 103,51 57,69; 116,36; 189,07 | 7,2; 7,2;7,2 9,4; 9,4; 9,4 | 3,2; 3,7; 3,4 3,8; 4; 4,2 |

Таблица 6 - Растворимость оксида молибдена в аммонии  виннокислом, и калий-натрий виннокислом при 950С

| Наименование растворителей | Концентрации растворителей % | Растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний виннокислый Калий-натрий виннокислый | 10,20,30 10,20,30 | 86,5; 143,3; 146,1 94; 158,9; 194,9 | 7,2; 7,2; 7,2 9,4; 9,4; 9,4 | 3,2; 3,7; 3,7 1,2; 1,5; 1,4 |

Таблица 7 - Растворимость оксида вольфрама в аммонии виннокислом и калий-натрий виннокислом при 250С.

| Наименование растворителей | Концентрация растворителей % | Растворимость оксида вольфрама в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний виннокислый Калий-натрий виннокислый | 10,20,30 10,20,30 | 1,44; 2,89; 7,02 38,3; 78,1; 131,7 | 7,2; 7,2; 7,2 9,4; 9,4; 9,4 | 6,7; 7; 7,1 6,4;7,2; 7,8 |

Таблица 8 - Растворимость оксида вольфрама в аммонии виннокислом и калий-натрий виннокислом при 950С.

| Наименование растворителей | Концентрация растворителей % | Растворимость оксида вольфрама в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний виннокислый Калий-натрий виннокислый | 10,20,30 10,20,30 | 22,9; 26,9; 30,4. 78,5; 135,2; 176,2 | 7,2; 7,2; 7,2 9,4; 9,4; 9,4 | 6,7; 7; 7,1 6,4; 7,24 7,8 |

При этом было установлено, что оксид молибдена гораздо больше растворяется в калий - натриевых солях винной кислоты, чем в аммонийных, а  растворимость оксида вольфрама незначительно увеличивается  в растворах солей винной кислоты.

Учитывая высокую растворимость оксида молибдена в аммонийных солях винной кислоты, была определена растворимость оксида молибдена в одно-, двух- и трех замещенных  солях аммония и натрия лимонной кислоты  (Таблица 9-12).

Таблица 9 - Растворимость оксида молибдена в солях лимонной кислоты при 250С

| Наименование растворителей | Концентра ция раствори телей, % | Растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний лимоннокислый однозамещенный Аммоний лимоннокислый двухзамещенный Аммоний лимоннокислый трехзамещенный Натрий лимоннокислый однозамещенный Натрий лимоннокислый двухзамещенный Натрий лимоннокислый трехзамещенный | 10,20,30 10, 20,30 10, 20,30 10, 20,30 10,20,30 10,20,30 | 12,65; 18,9; 25,08 27,55; 59,9; 61,31 53,42; 121,9;123,3 59,8;141,6;147,5 75,89;150,3; 177,4 122,3;188,3; 249,8 | 4; 4; 4,2 5,4; 5,4; 5,4 5,6; 5,5; 5,8 8; 8,7; 8 8; 8,5; 8,4 8,8; 8,4; 8,6 | 5,4; 5,4; 5,4 5,6; 5,4; 5,8 6,4; 6,2; 6,4 5,2; 5,4; 5,6 4,7; 5,4; 5,7 4,7; 5,4; 5,7 |

Таблица 10 - Растворимость оксида молибдена в солях лимонной кислоты при 950С

| Наименование растворителей | Концент рация раствори телей, % | Растворимость оксида молибдена в пересчете на металл, г/л. | рН до растворения | рН после растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний лимоннокислый однозамещенный Аммоний лимоннокислый двухзамещенный Аммоний лимоннокислый трехзамещенный Натрий лимоннокислый однозамещенный Натрий лимоннокислый двухзамещенный Натрий лимоннокислый трехзамещенный | 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 10,20,30 | 34,8; 38,8; 42,0 63,0; 89,7; 108 96,6; 176,0; 257,7 128,6; 258,0; 296. 130,1; 260,0; 334,3 141,8; 240,9; 397,3 | 3,7; 3,7; 3,8 5,4; 5,4; 5,4 5,0; 6,0; 6,6 8,0; 8,0; 7,6 8; 8,5; 8,4 8,8; 8,4; 8,6 | 3,2; 3,1; 3,2 5,4; 5,4; 5,4 4,0; 4,4; 5,6 4,4; 5,4; 5,8 1,6; 2,8; 2,8 1,6; 2,8; 2,8 |

Таблица 11 - Растворимость оксида вольфрама в аммонийных и натриевых  солях лимонной кислоты при 25°С

| Наименование растворителя | Концентрация растворителя, % | Растворимость WО3 в пересчете на металл, г/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рН до растворения | рН после растворения |  |
| Аммоний лимоннокислый однозамещенный Аммоний лимоннокислый двухзамещенный Аммоний лимоннокислый трехзамещенный Натрий лимоннокислый однозамещенный Натрий лимоннокислый трехзамещенный | 10. 20. 30 10.20. 30 10.20.30 10,20,30 10,20,30 | 0,52; 0,66; 0,69 0,60; 0,88;1,03 2,36; 3,22; 7,9 44,0; 82,7; 122,3 52,5; 98,3; 150,5 | 4,0; 3,84 3,8 4,6; 4,5; 4,5 5,8; 5,4; 5,4 8,0; 8,0; 8,2 7,8; 9,8; 9,8 | 4,0; 3,8; 3,8 4,6; 4,5; 4,5 5,8; 5,4; 5,4 7,0; 6,8; 7,3 7,2; 7,2; 7,2 |  |

Таблица 12 - Растворимость оксида вольфрама в аммонийных солях лимонной кислоты    при 95°С

| Наименование растворителя | Концентрация растворителей, % | Растворимость WО3в пересчете на металл, г/л. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рН до растворения | рН после растворения |
| Аммоний лимоннокислый однозамещенный Аммоний лимоннокислый двухзамещенный Аммоний лимоннокислый трехзамещенный натрий лимоннокислый однозамещенный Натрий лимоннокислый трехзамещенный | 10. 20. 30 10. 20. 30 10. 20. 30 10,20,30 10,20,30 | 1,11; 2,01; 3,28 2,83; 6,32; 9,46 24,2; 28,3; 29,8 82,2;136,3;189,9 89,3; 178; 258 | 4,2; 4,2; 4,0 5,4; 5,2; 5,2 5,2; 6,0; 5,4 8,0; 8,2; 8,2 9,6; 9,8; 9,8 | 3,9; 3,9; 4,2 5,0; 5,2; 5,2 5,2; 5,7; 4,8 4,8; 6,8; 6,5 6,2; 6,6; 7,0 |

Установлено, что растворимость оксида молибдена при 25 и 950С в растворах аммония лимоннокислого растворяется гораздо больше, чем оксида вольфрама.Также установлено, что с увеличением замещенности аммонийных групп растворимость оксида молибдена постепенно увеличивается. Эти же закономерности сохраняются и при использовании лимоннокислого натрия.

Резкое увеличение растворимости оксида вольфрама наблюдается при растворении в натриевых солях лимонной кислоты.

Методика определения растворимости оксидов молибдена и вольфрама в растворах многоатомных спиртов такая же, как описано выше. Результаты  растворимости оксида молибдена в растворе многоатомных спиртов приведены в таблице 13.

Таблица 13  - Растворимость оксида молибдена в многоатомных спиртах при 950С, г/л.

| Концентрация спирта, % | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Маннит Дульцит Сорбит | 26,3 46,5 31,35 | 81,56 61,8 41,25 | 90,28 70 50,9 |

Установлено, что оксид молибдена мало растворим в спиртах, а оксид вольфрама практически в них не растворяется. Это и легло в основу разработки метода количественного разделения молибдена и вольфрама.

В третьей главе приведены результаты взаимодействия оксида молибдена

с растворами оксикислот при температурах 250 и 950С.  При этом наблюдается выделение осадка, состав которого соответствует новому составу молибдена и вольфрама с указанными растворителями.

Для синтеза указанных солей были приготовлены 20 и 30%-ные растворы аммонийных солей лимонной кислоты. Затем к готовому раствору добавляли избыток оксида молибдена. После чего раствор с оксидом молибдена помещали в предварительно нагретую до 95˚С водяную баню и запускали мешалку. Растворение  шло в течение 3 часов. После этого раствор быстро отфильтровывали и несколько раз промывали холодной дистиллированной водой и оставляли фильтрат при комнатной температуре. Из раствора выпало кристаллическое вещество, которое затем отмывали и сушили в сушильном шкафу при температуре 105-110˚С до постоянного веса. Высушенный осадок подвергали химическому анализу известными аналитическими методами на содержание молибдена, в виде оксида весовым методом, кроме того молибден определялся и объемным методом. На основании полученных данных было рассчитано содержание молибдена в соединении. Лимонная кислота определялась бихроматным методом, а водород и углерод определяли элементным анализом, количество азота определяли по методу Къельдаля, содержание воды находилось по разности.

На основании полученных данных рассчитывался состав анализируемого соединения.

Методика синтеза для всех аммонийных солей лимонной кислоты, как одно, так и двух и трех – замещенных, одинакова.

Поведение оксида вольфрама резко отличается от оксида молибдена. Потому мы не пытались синтезировать соединение вольфрама. Кроме того, оксид вольфрама в растворах аммонийных солей лимонной кислоты очень мало растворим. Установлено, что оксид вольфрама очень хорошо растворим в растворах лимоннокислого натрия. Чтобы синтезировать соединения вольфрама, нам необходимо найти методику определения, как вольфрама, так и натрия в данном соединении.

В настоящее время нет достаточно точной методики  определения вольфрама. Тогда наличие натрия можно расчитать по разности. При прокаливании выделенное соединение остается в остатке, в состав которого входят и вольфрам и натрий.

Таблица 14 - Результаты химического анализа соединений молибдена с оксикислотами их солями

| Наименование соединения | МоО3 | Н2О | NH4 | Na | Н | О | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH4[C6H6O7MoO3]·H2O Рассчитано % Найдено % (NH4)2[C6H5O7MoO3]·H2O Рассчитано % Найдено % (NH4)3[C6H4O7MoO3]·H2O Рассчитано % Найдено % (Na)3[C6H4O7МоО3 ]·2H2O Рассчитано % Найдено % | 38,6 37,9 37,2 37,8 34,1 34,9 33 34,8 | 4,8 4,5 4,05 4,66 8,5 7,9 8,2 8 | 4,7 5,1 9,0 8,9 12,2 11,9 – – | – – – – – – 15,8 15 | 3,5 3,6 3,8 3,7 4,0 4,1 1,6 1,5 | 28,7 29 26,8 26,4 23 23,1 24,9 24,4 | 19,4 19 18,0 18,5 17, 17 16,5 16,3 |

Для подтверждения индивидуальности состава полученных соединений был проведен термический анализ. Термоаналитические исследования соединений выполнялись на приборе STA 409 PC Luxx производства NETZSCH при температуре от 50 до 10000С. Нагрев вели со скоростью 50С в мин. Навески исследуемых образцов составляли 18-30мг. Записывались кривые дифференциально-термического анализа (ДТА) и кривые термогравиметрии (ТГ).

При исследовании термической устойчивости, сравнивая потерю массы от общего количества, и наблюдая температурные экстремумы нами было установлено, что при образовании соединений оксида молибдена с аммонийными и натриевыми солями лимонной кислоты имеют место  несколько термических эффектов. Первый эндоэффект сопровождается дегидратацией, при температуре 50-2500С, второй связан с разложением органической части при температуре 250-2800С,  третий экзоэффект обьясняется горением продуктов распада при температуре 380-4500С и последний - это температура плавления оксида молибдена при 780-7960С с натриевыми солями, выше 5500С происходит образование молибдата натрия.

Рис.1.Дериватограмма соединения           Рис.2.Дериватограмма соединения                             NH4 C6H5O7MoO3 ·H2O                                                  (NH4 )2C6H4O7MoO3·H2O

Рис.3. Дериватограмма соединения         Рис.4. Дериватограмма соединения

(NH4)3C6H3O7MoO3 ·2H2O                        Nа3 C6H3O7MoO3 ·2H2O

С целью изучения свойств новых соединений, а также определения характера связи в образованных соединениях нами было проведено ИК-спектроскопические исследование.

Метод ИК –спектроскопии дает возможность различать координационные и некоординационные карбоксильные группы, так как значения валентных колебаний С=О связи различаются очень сложно.

ИК- спектры соединений, полученных при взаимодействии оксида молибдена с лимоннокислым натрием и аммонием, записаны на ИК – Фурье спектрофотометре IR-200 Thermo Nicolek в интервале 4000-400 см-1 методом прессования проб с КВr.

В ИК-спектре соединения, полученного при взаимодействии трехзамещенного лимоннокислого натрия с оксидом молибдена (рис.5 спектр 3) представлены полосы поглощения vas С-О и vs С-О, при 1635 и 1397 см-1.

Разница в величинах составляет 238 см-1, что указывает на ковалентность связи, в интервале 1050-800см-1, где проявляется поглощение валентных колебании связи М-О, наблюдается новая полоса поглощения при 960см-1,  которую следует отнести к  М-О связи в МоО3, участвующем в образовании координационных связей.

В ИК-спектре соединения оксида молибдена с аммонийными солями лимонной кислоты характер поглощения изменяется в зависимости от степени замещения.

В спектре соединения однозамещенного аммония лимоннокислого с оксидом молибдена присутствует интенсивно узкая полоса, отвечающая колебаниям С=О связи при 1717см-1.

Асимметричные валентные колебания С-О связи наблюдаются при 1666см-1, а полоса поглощения симметричных валентных колебаний С-О связи проявляется двумя максимумами при 1432 и 1394см-1. Разность в величинах  составляет 272см-1 и имеет явно выраженный ковалентный характер и указывает на образование комплексного соединение. Образование такого соединения подтверждается появлением новой интенсивной сложной полосы  поглощения при 881см-1  которую можно отнести к М=О связи.

В спектре соединения оксида молибдена с двухзамещенным аммонием лимоннокислым  наблюдается резкое уменьшение интенсивности полосы поглощения  С=О связи. Поглощение асимметричных валентных колебаний     С-О связи наблюдается при 1638см-1 и 1587см-1, а также симметричных валентных колебаний при 1394см-1. По разности поглощения в 183 и 231см-1 имеет промежуточный ионный и ковалентный характер связи. По сравнению со спектром одна М-О связь при 881см-1, отнесенная к оксиду молибдена, исчезает и появляется дублетное поглощение с максимумами при 932 и 903см-1.

В спектре соединений оксида молибдена с трехзамещенным аммонием лимоннокислым  валентные колебания С=О связи представлены слабым выступом при 1714см-1, асимметричные валентные колебания С-О связи при 1632 и 1587см-1, а также симметричные валентные колебания смещаются к 1400,5см-1.

Таким образом, с увеличением замещенности аммонийных групп в лимонной кислоте ковалентность С-О связи уменьшается и увеличивается ионность связей. Увеличение степени замещенности аммонийных групп указывает на участие во взаимодействии оксида молибдена с солями лимонной кислоты.

Рис.5. ИК-спектры соединений: 1- лимонная кислота; 2- лимоннокислый натрий;

3- соединение лимоннокислого натрия с оксидом  молибдена.

Рис. 6. ИК-спектры соединений: 1- аммоний лимоннокислый однозамещенный.

2- аммоний лимоннокислый двухзамещенный; 3- аммоний лимоннокислый

трехзамещенный.

Рис.7. ИК-спектры соединений:

1- соединение  аммония лимоннокислого однозамещенного с МоО3.

2- соединение аммония лимоннокислого двухзамещенного с МоО3.

3- соединение аммония лимоннокислого трехзамещенного с МоО3

Таблица 15 - Характер С-О связей при взаимодействии производных лимонной кислоты  с оксидом молибдена.

| Наименование исходных продуктов и их соединений | Δ=Vas c-o Vs c-o,см-1 | Vas C-O, см-1 | Vs C-O, см-1 | V С=О, см-1 | V М=О, см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| натрий лимоннокислый |  | 1590,5 | 1438, 1394 |  | – |
| аммоний лимоннокислый однозамещенный | 225 | 1622 | 1397 | 1717 | – |
| аммоний лимоннокислый двухзамещенный | 200 | 1606 | 1357 | 1714 | – |
| аммоний лимоннокислый трехзамещенный | 209 | 1606 | 1357 | 1717 | – |
| Соединение оксида молибдена с натрием лимоннокислым | 239 | 1635 | 1337 |  |  |
| Соединение оксида молибдена с аммонием лимоннокислым однозамещенным | 228, 272,5 | 1666, 1666,5 | 1438, 1394 | 1717 | 810, 960 |
| Соединение оксида молибдена с аммонием лимоннокислым двухзамещенным | 193, 244 | 1587, 1636 | 1394, 1391 | 1638 | 1050, 800 |
| Соединение оксида молибдена с аммонием лимоннокислым трехзамещенным | 183,5, 231 | 1632, 1584 | 1400,5 | 1714 | 853, 990 |

Известно несколько методов, используемых для  разделения молибдена и  вольфрама. Однако все эти методы не дают четкого разделения этих тугоплавких   металлов. Очень трудно получить чистый оксид вольфрама, не содержащий  молибден, также как и наоборот, нельзя получить оксид молибдена, не содержащий вольфрам. Поэтому  разделение этих металлов считается очень сложной задачей. Вследствие чего перед нами была поставлена задача решения этой сложной проблемы более простым путем. Для   этого в начале была поставлена задача определения степени растворимости оксидов молибдена и вольфрама в оксикислотах различных концентраций и их аммонийных и натриевых  солях, а также в растворах многоатомных спиртов, таких как маннит, дульцит и сорбит.

Для определения растворимости оксидов молибдена и вольфрама в растворах оксикислот, были приготовлены 10, 20 и 30 %-ные растворы. Определение растворимости оксидов в указанных кислотах было осуществлено при температуре 25 и 950С при времени их растворения 3 часа. При определении растворимости оксидов молибдена и вольфрама в указанных растворителях были установлены следующие различия.

Установлено, что оксид молибдена хорошо растворяется во всех растворителях, а оксид  вольфрама ведет себя по-другому, а именно во всех растворителях, за исключением солей аммония и натрия, растворяется мало.

Интересно отметить, что в растворах многоатомных спиртов оксид молибдена растворяется, а оксид вольфрама практически в них не растворяется.

С целью получения дополнительных сведений была изучена растворимость оксидов молибдена и вольфрама в манните при их совместном присутствии, хотелось бы определить, каково взаимное влияние этих оксидов друг на друга. В  результате установлено, что оксид вольфрама в отличие от оксида молибдена совершенно не растворяется  в растворах маннита. Эти различия дают возможность получить оксид молибдена, не содержащий  вольфрам.

На основании полученных  данных нами  была разработана технология получения оксида молибдена, не содержащего  вольфрам.

Сущность технологии заключается  в следующем:

Берется определенное количество разделяемых оксидов молибдена и вольфрама и  растворяется в растворах маннита при 950 С  в течение 3 часов.  Затем раствор отфильтровывается от не растворившегося  осадка, количество которого составляет  1-2 % от общей массы  оксидов разделяемых элементов. Фильтрат оставляется при комнатной температуре на 15-20 часов.

Выпавший осадок отфильтровывается, 2-3 раза промывается холодной дистиллированной водой и сушится, после чего его прокаливают при температуре 450- 5000С в течение полутора часов. При этом получается совершенно чистый оксид молибдена. Содержание молибдена в полученном оксиде определяют известными аналитическими методами. Чистоту оксида молибдена на содержание  вольфрама проверяют спектральным методом. Данными  спектрального анализа установлено, что полученный  оксид молибдена совершенно не содержит вольфрам.

Таким образом, был получен оксид молибдена, не содержащий вольфрам.                    При растворении МоО3 в оксикислотах было установлено, что также происходит отделение оксида молибдена от оксида вольфрама, позволяющее в результате получить металлический молибден, имеющий большое практическое значение в различных отраслях промышленности. Чистота металлического молибдена, а также его соединений определяется, как правило, с помощью химического спектрального методом.

Принципиальная технологическая схема получения чистого оксида молибдена  показана на рис.8.

Растворение в многоатомных спиртах

Смесь оксидов

WO3   и   MoO3

фильтрование

Раствор оксида молибдена в многоатомных спиртах

Осадок, содержащий оксид вольфрама

Отстаивание

в течение суток

и образование

соединения

Соединение оксида молибдена

Прокаливание

Чистый  оксид молибдена

Рис. 8. Принципиальная технологическая схема

получения чистого оксида молибдена

Выводы

- Определена  растворимость оксидов молибдена и вольфрама в  растворах оксикислот, таких как винная и лимонная, их аммонийных и натриевых солях, а также в многоатомных спиртах – манните, дульците и сорбите при температуре 25 и 950С.

- Установлены различия в растворимости оксидов молибдена и вольфрама в указанных растворителях.

- Доказано, что оксид молибдена более растворим в оксикислотах и их солях по сравнению с оксидом вольфрама.

- Определено, что оксид молибдена растворим в многоатомном спирте – манните, а оксид вольфрама в этом спирте не растворим.

- Полученные результаты по растворимости оксидов молибдена  вольфрама стали основой для разработки метода получения чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам.

- Установлена возможность  выделения чистого оксида молибдена из природного минерального сырья с последующим получением из него металлического молибдена, необходимого в различных отраслях современной техники.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

  - Синтез и изучение свойств молибденоманнитовой кислоты

/ М.У. Усубакунов, С.А. Мамытова, Г.К. Шарипова и др. // Известия НАН

КР.– 2005. - №2.– С.76-78.

2.  Определение растворимости оксида молибдена в растворах аммонийных

солей кислот  / М.У Усубакунов, С.А. Мамытова, Г.К. Шарипова и др.

// Известия ВУЗов – 2006. - № 1-2. –С. 3-4.

3.  Метод извлечения  мышьяка из различных сурьмусодержащих материалов

/ М. У. Усубакунов, А.З. Укелеева, Г. К. Шарипова и др. // Известия НАН

КР. – 2008. - №2. – С. 38-40.

4   Определение растворимости оксида молибдена и вольфрама / Шарипова Г.К.

// Химический Журнал Казахстана –2009.- №1. – С. 179-182.

5.  Определение растворимости оксида молибдена и вольфрама в растворах

солей лимонной кислоты / Шарипова Г.К. //Наука и Новые Технологии

-2009.-   №3. – С. 36-38.

6.   М.У. Усубакунов, Г.К. Шарипова, В.Е. Жаворонков / Определение

характера С-О связей при взаимодействии трехокиси молибдена с

трехзамещенным  цитратом натрия методом инфракрасной спектроскопии

/ М.У. Усубакунов, Г.К. Шарипова, В.Е. Жаворонков // Известия ВУЗов

–2011. - №1. – С. 112-115.

- Синтез солей молибдена с лимоннокислым аммонием / Шарипова Г.К.

//Наука и Новые Технологии –2011. - №2. – С. 36-38.

Шарипова Гулжан Керимбековнанын   «Молибденден вольфрамды бёлщнщн негизинде вольфрамы жок таза молибдендин оксидин алуу» деген темадагы  02.00.01- органикалык эмес химия адистиги боюнча химия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына сунуш кылынган диссертациясына берилген

КОРУТУНДУСУ

Негизги сёздёр: эригичтик, молибдендин оксиди, вольфрамдын оксиди, оксикислоталар, бёлу, рН чёйрёсщнщн ёзгёрщшщ, пайда болгон бирикмелердин курамы жана тазалыгы.

Изилдёё обьектиси: молибденден вольфрамды бёлщнщн негизинде таза молибдендин оксидин алуу.

Иштин максаты: вольфрамы жок таза молибдендин оксидин алуунун жаны ыкмасын колдонууда, оксикислоталар алардын туздары, жана кёп атомдуу спирттерди эриткич катары колдонуу.

Изилдонун ыкмалары: химиялык анализ, ИК-спектроскопиялык анализ,  термогравиметриялык анализ.

Аппараттар: IR-200 Nhermo Nicolek ИК- Фурье спектрофотометри, STA 409 PC Luxx прибору.

Пайдалануу боюнча рекомендация: молибдендин оксидинин жана вольфрамдын оксидинин оксикислоталарда жана кёп атомдуу спирттерде эригичтигинин натыйжасында вольфрамы жок таза  молибдендин оксидин алуу мщмкщнчщлщгщ.

Колдонулуу облусу: жогорку температурада эруучу металлдарды жана алардын кошулмаларын алуу ёндщрщшщндё колдонулат.

Бул эмгекте молибдендин жана вольфрамдын оксидинин оксикислоталарда, алардын туздарындагы жана  кёп атомдуу спирттердеги эригичтиги берилген. Натыйжада молибдендин оксиди вольфрамдын оксидине салыштырмалуу берилген эриткичтерде жакшы эрийт. Бул ёзгёчёлщктщн натыйжасында вольфрамы жок таза молибдендин оксидин бёлщп алуунун жаны жолу иштелип чыккан.

Андан тышкары молибдендин оксидинин оксикислоталар менен болгон 4 жаны бирикме алынып, алардын составы аныкталган жана чындыка жакын химиялык реакциялардын жщрщщ жолдору такталган.

РЕЗЮМЕ

диссертации  Шариповой Гулжан Керимбековны на тему «Количественное разделение молибдена и вольфрама с последующим получением чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01-неорганическая химия

Ключевые слова: растворимость, оксид молибдена, оксид вольфрама, оксикислоты, разделение, изменение рН среды, состав образующегося соединения и чистота.

Объект исследования: смесь оксидов молибдена и вольфрама, их разделение, получение чистого оксида молибдена.

Цель работы: разработка нового метода разделения и получения чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам, с использованием в качестве растворителей оксикислот и их солей, а также многоатомных спиртов

Методы исследования: химический анализ, ИК-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, термогравиметрия.

Аппаратура: ИК - Фурье спектрофотометр IR-200 Nhermo Nicolek, прибор STA 409 PC Luxx

Рекомендации по использованию: различия в растворимости оксидов молибдена и вольфрама в оксикислотах дают возможность для получения чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам.

Область применения: при производстве чистых тугоплавких металлов и их соединений.

В работе приведены результаты растворимости оксидов молибдена и вольфрама в оксикислотах и их солях разной концентрации, а также в многоатомных спиртах. При этом установлено, что оксид молибдена лучше растворяется, чем оксид вольфрама. Это различие дает возможность количественного их разделения с последующим получением чистого оксида молибдена, не содержащего вольфрам. А также было выделено 4 соединения оксида молибдена с оксикислотами, определен состав и предложен наиболее вероятный химизм образования этих соединений.

RESUME

оf dissertation of Sharipova Gulzhan Kerimbekovna on the theme

“Quantitative separation of molybdenum and wolframium with the subsequent getting of pure wolframium free from molybdenum oxide”, submiffed for degree of candidate of chemical sciences, specialty 02.00.01- inorganic chemistry

Key words: Solubility, molybdenum oxide, wolframium oxide, oxoacids, separation, change of pH medium, composition of forming compound and purity.

Object of research: separation of molybdenum and wolframium with the subsequent getting of clear molybdenum oxide.

Aim of work: Solubility, molybdenum oxide, wolframium oxide, citric acid, tartaric acid, citrate of ammonium, citrate of sodium, development of new method of getting of pure wolframium free from molybdenum oxide with the use of oxoacids and their salts, and also polyatomic alcohols as solvent.

Methods of research: Сhemical analysis, infrared spectroscopy, X-ray structural analysis, thermogravimetry.

Equipments: Fourier-transform IR spectrophotometer IR-200 Nhermo Nicolek, instrument STA 409 PC Luxx.

Recommendations on using: Solubility differences of molybdenum oxide and wolframium oxide in oxogen acids permis to get pure wolframium free from molybdenum oxide.

Field of application: At production of pure hard – melting metals and their compounds.

The paper presents the results of the solubility of the oxides of molybdenum and tungsten in oxoacids and their salts of different concentrations as well as in polyatomic alcohols, it was established that molybdenum oxide   is better soluble than the oxide of tungsten.

This difference makes it possible to quantitative separation and subsequent production of pure molybdenum oxide, which does not contain tungsten.

Four compounds of molybdenum oxide with oxoacids   were isolated, the composition and   more probable chemical mechanism of thee compounds formation was offered.