НаЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кыргызко-Узбекский университет

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.02.09.401

На правах рукописи

УДК: 546.661:669.85:615.015.21(575.2) (043.3)

## Кожобекова Гулбарчын Муратовна

синергизм в процессах ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ЭКСТРАКЦИОННОЙ кОНВЕРСИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ из трудновскрываемых концентратов

Специальность 02.00.01 – неорганическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

# диссертации на соискание ученой степени

# кандидата химических наук

##### Бишкек 2010

Работа выполнена в Ошском государственном университете,  в Кыргызско-Узбекском университете и в Институте химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

# Научный руководитель: доктор химических наук

# Балбаев Муса Кубатович

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки РФ,

доктор химических наук, профессор

Трунин Александр Сергеевич;

кандидат химических наук, доцент

Бердиев Абдулла

Ведущая организация: Кыргызский Национальный университет

им. Ж. Баласагына

Защита диссертации состоится 2 июля 2010 года в 9 00 часов  на заседании межведомственного диссертационного совета Д.02.09.401 при Институте химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (соучредители: Ошский государственный университет, Ошский технологический университет Министерства образования и науки Кыргызской Республики), по адресу:720071, г.Бишкек, просп. Чуй, 267.

С диссертацией можно ознакомиться в центральной научной библиотеке НАН КР (г. Бишкек, просп. Чуй, 265-а)

Автореферат разослан 27 мая  2010 г.

#### Ученый секретарь

#### межведомственного диссертационного совета,

#### кандидат химических наук,

#### старший научный сотрудник 	           			Ахматова Ж.Т.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В период структурной перестройки рыночной экономики для обеспечения опережающего развития отраслей, определяющих научно-технический прогресс, таких как электротехническая промышленность, металлургия, энергетика и нанотехнология, требуется создание новых материалов с уникальными физическими и химическими свойствами на основе редкоземельных металлов (РЗМ). Для их создания и широкого использования необходимо решить вопросы расширения сырьевой базы РЗМ в стране, в первую очередь, иттриевой группы на основе создания новых экологически безопасных эффективных способов извлечения суммы РЗМ из их трудновскрываемых, но богатых содержанием целевых продуктов местного минерального сырья, является актуальной проблемой.

Наиболее перспективным для наращивания производства дефицитных РЗМ иттриевой группы является минеральное сырье Актюзского месторождения. Отличительной особенностью этого минерального сырья является высокое содержание трудновскрываемых концентратов иттропаризитов и иттросинхизитов в виде вкраплений в породах. Вследствие этого выделение РЗМ свободных от посторонних включений, является задачей чрезвычайно трудной.

Анализируя данные вскрытия концентратов руд, «окварцованные породы» типа «дорудный кварц» спеканием с содой и различными вариантами азотнокислого разложения, можно констатировать, что ни с одним из испытанных способов недостигнуто полное вскрытие редкоземельных минералов. Так, концентраты из руд типа «окварцованные породы» известным способом вскрываются только на половину. Вместе с тем существует более эффективный сернокислотный метод вскрытия, обладающий, однако, также некоторыми недостатками. Это обусловлено тем, что образующиеся при сульфатизации двойные и тройные сульфаты РЗМ, ввиду  их крайне плохой растворимости в воде полностью не переходят в раствор, и обеспечивает извлечение РЗМ в раствор лишь на 60-70% (Балбаев М.К., 2005). В связи с этим, научные исследования, направленные на поиски новых эффективных растворителей для одинарных, двойных и тройных сульфатов РЗМ с целью максимального извлечения их из концентратов, а также изыскание надежных путей экстракции имеют теоретическое и практическое значения.

В диссертационной работе описаны усовершенствованные методы извлечения РЗМ из трудновскрываемых концентратов, регенерации использованных реагентов, экстракционной конверсии двойных сульфатов РЗМ в нитратные растворы с применением высаливателей.

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР ОшГУ по теме: «Синергизм и регенерация азотнокислого амида при извлечении полиметаллов из трудновскрываемых концентратов»(договор ОшГУ с МОНи К КР, регистр. №35 от 02.01.05 г.), КУУ и ИХ и ХТ НАН КР.

Цель: разработка физико-химических основ, создания усовершенствованных способов максимального извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых концентратов, регенерация использованных реагентов и экстракционной конверсии РЗМ в виде их нитратов.

Задачи исследования:

синтез и идентификация типичных натриевых двойных сульфатов неодима, гольмия, тройного сульфата церия сульфатом кальция, установление состава, изучение растворимости в воде, в растворах карбамида, нитрата аммония, а также в растворах нитратаммонийно-карбамида.

изучение влияния природы, концентрации, температуры и рН среды на растворимость сульфата неодима, синтезированных двойных сульфатов неодима и гольмия и тройного сульфата церия в воде, в растворах карбамида, нитрата аммония и их эквимолярной смеси (ЭС) [(NH4NO3+CON2H4) или нитратаммонийно-карбамид].

разработка метода нитратаммонийно-карбамидного извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых концентратов типа «дорудный кварц» и  способа регенерации использованных реагентов.

исследование экстракционной конверсии двойных сульфатов РЗМ обработкой нитратами металлов II-III группы.

Положения, выносимые на защиту:

♦ Результаты экспериментальных исследований по созданию новых эффективных всаливателей (растворителей) для полного перевода плохорастворимых сложных сульфатов РЗМ в жидкую фазу, оптимальные условия выщелачивания с применением современных физико-химических методов.

♦ Факт повышения растворимости сложных сульфатов РЗМ в растворах ЭС, основанный на явлении синергизма и всаливающего свойства ЭС.

♦ Установление последовательности всаливающего действия растворителей на сложные сульфаты РЗМ: водная среда растворы нитрата аммония растворы карбамида растворы нитратаммонийно-карбамида.

♦  Результаты нитратаммонийно-карбамидного извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых концентратов типа «дорудный кварц», регенерации использованных реагентов и экстракционной конверсии двойных сульфатов РЗМ обработкой нитратами металлов II-III группы.

Научная новизна работы

 Синтезированы и идентифицированы двойные сульфаты неодима и гольмия и тройной сульфат церия.

 Впервые методом растворимости изучены равновесия в четырех  системах типа амид-соль-вода при 300С, в которых образование нового соединения обнаружено не было. Показано значительное всаливающее действие нитратаммонийно-карбамида по отношению к солям РЗМ.

 Установлены физико-химические закономерности растворимости сульфатов РЗМ в растворах ЭС, в растворах карбамида, азотнокислого аммония и в воде при различных температурах и рН среды. Обнаружено, что наибольшая растворимость двойных сульфатов неодима, гольмия и твердого раствора церия наблюдается в ЭС.

 Рекомендованы научно обоснованные комплексные решения практических задач – повышение степени извлечения РЗМ из трудновскрываемых концентратов, регенерация использованных реагентов и экстракционная конверсия двойных сульфатов РЗМ обработкой нитратами металлов II-III группы.

Практическая значимость работы. Разработанный нитратаммонийно-карбамидный способ может быть  использован на практике для повышения степени извлечения РЗМ из трудновскрываемых концентратов и для экстракционной конверсии двойных сульфатов РЗМ обработкой нитратами металлов II-III группы. Способ регенерации реагентов способствует решению проблемы их утилизации, открывает новые возможности для создания условий безотходного производства.

Личное участие автора. Данные, включенные в диссертацию, получены при непосредственном участии автора, определившего цели данной работы и направление исследования и обобщившего основные выводы.

Публикаций. По теме диссертации опубликовано 11 научных статей.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на: международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность и современные проблемы сохранения биоразнообразия», Кыргызского государственного педагогического университета им. И. Арабаева 2005г; на экспертном совете и НТС Департамента по науке МО и Н КР 2004-2007гг; на научно-практической конференции Ошского государственного университета 2008г;  на международной научно-практической конференции Ошского Кыргызско-Узбекского университета 2009г.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 127 страницах компьютерной верстки, состоит из введения, литературной и экспериментальной части, заключения, выводов, приложения, содержит 25 таблиц, 21 рисунков, цитируемая литература насчитывает 139 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, двух глав, обсуждение результатов, выводов, приложения и списка используемой литературы.

Во введении обоснована актуальность проблемы, цель и новизна работы, научное и практическое значение полученных результатов.

В главе I обобщено современное состояние литературных данных по минералогическим составам редкоземельного сырья, типов руд и способы их переработки, а также по физико-химическим свойствам амидов и их взаимодействию с солями РЗМ. Обнаружена немногочисленность научных публикаций в выбранной области. Показана недостаточность экспериментальных исследований по взаимодействию плохорастворимых в воде двойных и тройных сульфатов  РЗМ с реагентами, способные повышать их растворимость и скорость растворения, тем самым использовать это свойство при извлечении РЗМ.

В главе II описаны методика эксперимента, изложены результаты экспериментальных исследований азотнокислого карбамида с одинарными, двойными, тройными сульфатами церия, неодима и гольмия; физико-химические основы повышения степени извлечение и интенсификации процесса выщелачивания РЗМ. Это позволило созданию усовершенствованных способов извлечение и экстракционной конверсии РЗМ из трудновскрываемых концентратов основанные на синергетические свойства эквимолярной смеси (ЭС) карбамида с нитратом аммония и решению проблемы регенерации и утилизации использованных реагентов.

Методы исследования. Равновесия в гетерогенных тройных водных системах изучались методом растворимости, синтез - препаративным методом, растворимость определяли методом проточного растворения незакрепленных кристаллов, реакции разложения концентратов спеканием и методом качественного и количественного анализа. Состав и свойства исходных и новых соединений исследовались методами химического и рентгенофазового анализа, фотоколориметрии, дериватографии, рН метрии.

Известно, что при сульфатизации редкоземельного сырья наряду с нормальными сульфатами РЗМ образуются т.н. двойные и тройные сульфаты на основе изоморфно замещенного - полугидрата сульфата кальция. Последний в присутствии сульфата натрия образует твердый раствор с двойными сульфатами РЗМ, в виде которого связывается весь перешедший в осадок РЗМ, и частично или полностью кальций. Этим самым исключается возможность разделения РЗМ и кальция при выщелачивании водой.

С целью выяснения влияния азотнокислого карбамида на растворимость сложных сульфатов РЗМ, нами специально синтезированы и изучены натриевые двойные сульфаты неодима, гольмия и тройной сульфат церия на основе сульфата кальция. Полученные соединения были идентифицированы методами химического, дериватографического и рентгенофазового анализа. Данные химического анализа на содержание  компонентов двойных сульфатов РЗМ показывают, что составу соединений соответствуют формулы Na2SO4·Ln(SO4)2·2H2O (Ln=Nd и Ho) и Na2SO4·Ce2(SO4)·nCaSO4· 2,5H2O.

### Обнаруженные на дериватограммах термические эффекты изученных двойных сульфатов Nd, Ho и тройного сульфата Ce согласуются с литературными данными о температурах дегидратации, перекристаллизации и полиморфных превращениях безводных двойных сульфатов, о характере плавления и перехода их соответствующие в оксисульфаты.

Межплоскостные расстояния и интенсивности линий рентгенограмм, двойных сульфатов свидетельствуют об изоструктурности выделенных соединений и полностью согласуются с литературными данными. Сделан вывод об изоморфности тройного сульфата церия на основе сульфатов натрия и кальция как с двойными  натриевыми сульфатами РЗМ, так и с сульфатом кальция. Очевидность полученных результатов была объяснена близостью ионных радиусов церия и кальция.

Ранее, нами, в результате изучения взаимодействие сульфата церия с азотнокислым карбамидом в растворах была установлено, что в системе образование нового соединения не обнаружено. Показано, что присутствие азотнокислого карбамида оказывает значительное всаливающее по отношению к сульфату церия, и такое свойство более резко проявляется с уменьшением температуры.

В связи с этим, представляет  интерес изучение взаимодействия сульфата неодима и гольмия в качестве представителей элементов цериевой и иттриевой подгруппы в растворах  азотнокислого карбамида. В задачу исследования входят также выяснение влияния некоторых факторов, таких как растворимость, концентрационные пределы существования исходных и образующих твердых фаз, характер растворения их и других фаз при изотермических условиях.

Данные по изучению трехкомпонентных систем, состоящих из двойных сульфатов РЗМ, азотнокислого карбамида и воды в литературе отсутствуют. Тем не менее, они имеют принципиально важное научное значение, поскольку, позволяют не только проследить за происходящими физико-химическими процессами   в системах, но и выявить возможности повышения растворимости двойных сульфатов РЗМ в присутствии азотнокислого карбамида. В связи с этим нами впервые исследованы методом растворимости системы типа натриевые двойные сульфаты РЗМ – карбамид – вода при 300С (РЗМ - неодим и гольмий). Диаграммы растворимости систем однотипны и относятся к простому эвфоническому типу.

Следует отметить, что при добавлении двойной соли неодима к раствору азотнокислого карбамида наблюдается значительное повышение растворимости первого. Так, данное свойство двойного сульфата неодима в присутствии 15,74-16,90%-ного азотнокислого карбамида проявляется более чем 7 раз сильнее и соответствует значению 2,80-2,96%, так как в воде величина растворимости его составляет лишь 0,44%.

Изотерма растворимости системы с участием гольмия по характеру кривой аналогична предыдущему, всаливающее действие гидронитрата карбамида проявляется также, но, относительно меньше чем у неодима.

Следует отметить, что такое общее всаливающее действие азотнокислого карбамида на растворимость сернокислых солей РЗМ, основанное на явление гидротропности, может быть использовано для интенсификации процесса выщелачивания РЗМ из их трудновскрываемых концентратов.

Известно, что сульфаты РЗМ являются плохорастворимы в воде и обладают обратным температурным коэффициентом растворения.  Следовательно, экспериментальное подтверждение подобных аномальных свойств сульфатов РЗМ, в частности физико-химических их проявлений в растворах амидов при изучении взаимодействия между компонентами, а также всаливающей способности ЭС по отношению сульфатов РЗМ обуславливает теоретическую и практическую значимость выбранного объекта исследований.

В задачу исследования входит также выяснение влияния некоторых факторов, таких как природа растворителей, концентрация, температура, и рН среды на растворимость  изучаемой соли.

Согласно поставленной цели, нами была изучена  растворимость сульфата неодима в широком диапазоне  концентрации карбамида в ЭС - 5, 10, 20, 30, и 40% при 00, 200 и 300С и 1,5 рН (рис.1). Для получения  сравнительных данных  изучена дополнительно растворимость сульфата неодима в воде и в растворе карбамида.

Как и следовало ожидать,  растворы ЭС значительно повышают растворимость  сульфата неодима по сравнению с его растворимостью  в карбамиде и особенно в воде. Причем, наибольший эффект наблюдается в 30%-ном карбамида в ЭС. Так, например, если растворимость сульфата неодима в 30%-ном содержании карбамида в растворе ЭС при 200С достигает 212,2 г/л, то в чистом карбамиде она составляет 152,6 г/л, а в воде лишь 103,6 г/л.

### Рис.1.Зависимость растворимости сульфата неодима от концентрации карбамида и ЭС при различных температурах и 1,5 рН.  - в карбамиде;  - в растворе ЭС; 1,2,3-в ЭС, 11,21,31- в карбамиде при 00, 200 и 300С.

Все это указывает на более резкое увеличение растворимости неодима в растворах ЭС на 49 и 108,6 г/л, чем в карбамиде и в воде соответственно. Иначе, растворимость  неодима в ЭС выше 1,4 раза, чем в растворах чистого карбамида, и более чем в 2 раза, чем в воде. Такое же различие обнаружено и при других концентрациях  реагентов.

Мы видим также значительное увеличение  растворимости сульфата неодима с увеличением  концентрации чистого карбамида, и, особенно, в ЭС (рис.1). Например, если растворимость сульфата неодима в 5, 10, 20 и 30%-ном  растворе карбамида при 300С составляет  85,4, 94,8, 112,6 и 129,5 г/л, то в растворе ЭС она достигает 115,0, 142,6, 174,4 и 182,8 г/л, т.е, повышается на 29,6, 47,8, 61,8 и 53,3 г/л, чем  в растворах карбамида, соответственно. Кроме того, наблюдается значительная разница в растворимости  изученной  соли при одних и тех же значениях концентрации амидов. Отметим, что если растворимость сульфата неодима в 30%-ном  содержании карбамида в растворе нитратаммонийно-карбамида при 300С составляет 182,8 г/л, то для карбамида она равна 129,5  г/л, т.е. растворимость сульфата неодима в растворах ЭС на 53,3 г/л выше, чем у карбамида.

Изучение растворимости сульфата неодима в воде, в растворах карбамида и ЭС показало, что во всех случаях растворимость соли увеличивается  с понижением температуры.

И, наконец, характер  кривых,  полученный в результате  исследования зависимости  растворимости  от концентрации амидов  неодинаков, что, по-видимому, зависит от природы используемых реагентов. В частности, растворимость сульфата неодима в растворах карбамида постепенно  повышается, достигает  максимума в насыщенных растворах при заданной  температуре и имеет  прямолинейный  характер. Так, растворимость  соли в 10, 20, 30 и 40%-ных  растворах  карбамида при 200С равна 120,0, 136,4, 152,6 и 170,4 г/л  соответственно. В то же время, для нитратаммонийно-карбамида она имеет  заметный сгиб  в области  концентрации 25-35%. Дальнейшее  же увеличение концентрации приводит к уменьшению  растворимости  соли, что, вероятно, обусловлено вторичным превращением – образованием двойных  аммониевых  солей РЗМ  из-за насыщенности  растворов одноименными катионами натрия и аммония. Другая причина заключается, возможно, в росте концентрации аммония при постоянном содержании сульфата неодима.

Сопоставление результатов по растворимости сульфата неодима в воде, растворах карбамида и ЭС показывает, что наибольшая растворимость сульфата неодима  происходит в растворах  последнего. Это, по-видимому, объясняется  значительным синергетическим эффектом смесей этих веществ и всаливающим действием ЭС по отношению к сульфату неодима, а также склонностью карбамида к образованию легкорастворимых комплексов.

Для практических целей важно знать не только значение растворимости сульфатов РЗМ, но и величины рН среды обеспечивающей максимальный переход сульфатов в раствор.

В связи с этим, нами с целью установления оптимального значения рН, была изучена зависимость растворимости сульфата неодима в растворах ЭС от концентрации водородного иона, при котором происходит максимальный переход неодима в жидкую фазу. Равновесные концентрации водородных ионов в растворах ЭС  измерялись при 300С.

Результаты исследования показали, что наибольшее растворение сульфата неодима происходит в пределах 1-6 рН (рис.2). Причем, наблюдается незначительное уменьшение его растворимости в сторону увеличения рН среды. Так, с изменением концентрации водородных ионов от 1 до 7 растворимость сульфата неодима в присутствии ЭС незначительно уменьшается, в дальнейшем от 7 до ~ 8 она заметно снижается, а, начиная с 8 - резко падает, и процесс растворения практически завершается  уже к рН=9. При этом наилучший эффект наблюдается в 30%-ном содержании карбамида в нитратаммонийно-карбамида при рН=1-6. Например, если  растворимость изучаемой соли в 30%-ном содержании карбамида в ЭС при рН=2 (300С) соответствует 182,4 г/л, то при рН 8,3 и 8,7 она равна  86,8 и 2,12 г/л соответственно. Это указывает, что растворимость сульфата неодима  уменьшается на 95,6 и 180,28 г/л, т.е., более чем в 2 и 86 раз соответственно. Кроме того, можно заметить разницу в растворимости сульфата неодима в различных концентрациях ЭС. Так, растворимость в 5 и 30%-ном растворе гидронитрата карбамида при рН=3 составляет 114,4 и 182,0 г/л, т е. увеличивается на 67,6 г/л.

Таким образом, вариации концентрациями и кислотностью раствора ЭС позволяют подобрать условия для максимального извлечения неодима, и этот процесс может быть использован для интенсификации процесса выщелачивания  сульфатов РЗМ из трудновскрываемых концентратов.

Для практических целей важно знать значение растворимости не только сульфатов РЗМ, а также продолжительность этого процесса в воде, растворах карбамида и ЭС. Результаты исследований по данному вопросу широко обсуждено ранее.

Рис.2. Зависимость растворимости сульфата неодима от рН среды при различных концентрациях ЭС и температуре 300С. (5, 10, 20 и 30 - концентрации CON2H4, %).

На основании данных настоящего исследования с привлечением результатов исследований полученных ранее можно заключить, что ЭС значительно увеличивает и ускоряет растворимость сульфата неодима, особенно, при рН 1-6. Увеличение рН до 8 незначительно влияет на их растворимость. В дальнейшем происходит резкий спад растворимости вследствие интенсивного образования гидроксидов. Следовательно, оптимальными условиями для максимального перевода сульфата неодима раствор являются: в карбамиде – 2,5-3,5 рН,  и в растворах ЭС – 1-6 рН

Можно предположить, что в присутствии в водном растворе органического реагента, одноименного катиона – аммония, ионов РЗМ и нитрат – ионов ведет к изменению большого числа факторов, определяющих повышению растворимости сульфата неодима. Это активность воды, структура, диэлектрическая проницаемость раствора и образование легкорастворимых  в воде кислых солей РЗМ, а также не исключено наличие комплексообразования между компонентами в растворах.

Последний факт был подтвержден измерением ИК спектров растворов серной кислоты и сульфата церия другими авторами. Показано, что добавление в раствор серной кислоты и сульфата церия приводит к разрушению сетки водородных связей, существующих в сернокислых растворах. При больших концентрациях серной кислоты замечено образование Ce(HSO4)n+ ионов. С привлечением литературных данных по ионному состоянию серной кислоты в растворах высказано суждение, что появление частоты 590 см-1 свидетельствует о существовании в растворе HSO4-  – иона.

Механизм  последнего, вероятно, обусловлено за счет образовавшихся  «кислых ионов», что, в свою очередь, является центрами дальнейшего проявления химического сродства  вследствие  наличия  у них силового поля.

40

30

20

10

0     5   10       20        30        40        50       60

Концентрация, масс %

1

2

Растворимость, г/л

/л

3

В настоящем разделе приводятся результаты исследований направленных на выяснение возможностей использования ЭС в качестве эффективного растворителя для труднорастворимых двойных сульфатов неодима, гольмия, в качестве представителей элементов цериевой и иттриевой подгруппы в широком диапазоне концентрации растворов ЭС, азотнокислого аммония, карбамида при 00, 200 и 300С. Как и следовало ожидать, ЭС значительно повышает растворимость двойного сульфата неодима по сравнению с его растворимостью в растворах азотнокислого аммония, карбамида, и особенно в воде (рис.3). Причем, наибольший эффект обнаружен в 30%-ном растворе ЭС. Мы видим, что, если растворимость двойного сульфата неодима в 30%-ном растворе ЭС при 300С достигает 31,4 г/л, то при такой же концентрации азотнокислого аммония и карбамида растворимость повышается на 17,8 и 20,2 г/л соответственно, а в воде лишь 4,4 г/л.

Следовательно, растворимость неодима в ЭС увеличивается более чем 1,5, 1,7 и 7 раз, чем в растворах карбамида, нитрата аммония и в воде, соответственно. Такое же различие наблюдается и при других концентрациях реагентов.

Рис.3. Зависимость растворимости NaNd(SO4)2H2O от концентрации

амидов при 200С.  – CON2H4;

• – NH4NO3; □ – ЭС.

Следует подчеркнуть, что увеличение концентрации ЭС также оказывает значительное влияние на повышение растворимости двойного сульфата неодима по сравнению с его растворимостью в указанных растворителях. Так, если растворимость неодима в воде, в 5, 10 и 20%-ном ЭС (здесь и далее, концентрация ЭС - в расчете на чистый карбамид) при 200С составляет 5,93, 17,6, 23,7 и 30,3 г/л, то в 30%-ном ЭС она достигает 32,5 г/л соответственно. Иначе, величина растворимости двойной соли в ЭС увеличивается на 26,6, 14,9, 8,8 и 2,2 г/л  соответственно. Такая же картина обнаружена и в других значениях температуры.

Кроме того,  характер  кривых,  полученный в результате  исследования зависимости  растворимости  от концентрации амидов  неодинаков, что, по-видимому, зависит от природы  используемых реагентов.

В частности, растворимость двойного сульфата неодима в растворах карбамида постепенно  повышается, достигает  максимума в насыщенных растворах  при заданной  температуре и имеет линейную зависимости. В то же время для ЭС кривая растворимости имеет заметный сгиб  в области  концентрации 20-40%. Максимальное значение растворимости наблюдается в 30%-ном растворе ЭС. Дальнейшее  же увеличение содержание карбамида в ЭС приводит к постепенному уменьшению растворимости соли, что, по-видимому, обусловлено вторичным превращением – образованием двойных  аммониевых  солей РЗМ  из-за насыщенности  растворов одноименными катионами натрия и аммония. Причина, возможно в росте  концентрации аммония при постоянном содержании двойного сульфата неодима.

Отметим, что растворимость двойной соли неодима в 30%-ном растворе ЭС при 200С увеличивается до 31,4, а далее к 40%-ному раствору уменьшается на 1,1 г/л. Такой сгиб отмечается также при 00 и 300С.

Несколько иначе выглядит кривая растворимости двойного сульфата неодима в воде и водных растворах амидов при различных температурах. Растворимость двойного сульфата неодима в 5, 10 и 30%-ном нитрата аммония при 300С повышается на 9,8, 13,3 и 17,7% соответственно. Достигает  максимума в 30%-ном его содержании в ЭС – 17,8%. Дальнейшее же повышение концентрации приводит к понижению растворимости.

Изучение  растворимости двойного сульфата неодима в воде, в растворах азотнокислого аммония, карбамида и ЭС также показало, что во всех случаях растворимость двойной соли увеличивается с понижением температуры. Так, если растворимость  в 30%-ных  растворах  азотнокислого аммония, карбамида и ЭС при 300С составляет  17,2, 14,8 и 27,5 г/л, то при  200С – 19,5, 21,3 и 32,5 г/л, а при 00С – 20,5, 17,8 и 33,9 г/л соответственно. Иначе, величина растворимости повышается на 16,7, 19,1 и 6,4 г/л соответственно. Аналогичная картина наблюдается и у натриевого двойного сульфата гольмия.

Таким образом, на кривых «состав-свойства» наблюдается разница в растворимости неодима и гольмия как представителей элементов цериевой и иттриевой подгруппы. Причем, во всех случаях наибольший эффект отмечен в 30%-ном растворе независимо от природы растворителей и температурного фактора. Так, величина растворимости в растворах карбамида, нитрата аммония и ЭС при 200С составляет для  неодима - 21,3, 19,5 и 32,5 г/л, и для гольмия - 126,2, 135,5 и 166 г/л. Следовательно, разница в растворимости в пользу гольмия составляет 104,9, 116 и 133,5 г/л.

Обнаружено также значительное повышение растворимости двойных сульфатов РЗМ с увеличением концентрации реагентов - всаливателей. Например, если растворимость двойного сульфата неодима в 10, 20 и 30%-ных растворах ЭС при 00С повышается до 27,8, 33,9 и 35 г/л,  то для гольмия это значение имеет 150,4 171,8 и 179,2 г/л соответственно. Иначе, растворимость гольмия в ЭС выше в 5 раз, чем у неодима. Такое же различие наблюдается и при других температурах.

Продолжая исследование в данном направлении, нами изучена корреляция рН среды и всаливающей способности ЭС двойных сульфатов неодима и гольмия в 5, 10, 20, 30, и 40%-ных растворах ЭС при 00, 200 и 300С. Опыты проводились в условиях, имитирующих технологический процесс.

1

11

2

3

21

31

1      2      3      4      5      6      7      8      9    10

рН

Растворимость, г/л

200

150

100

50

Результаты исследования показали, что наибольшее растворение двойного сульфата неодима происходит в 30%-ном растворе ЭС в пределах 1-7 pH. Причем, в указанной области рН наблюдается незначительное уменьшение растворимости его в сторону увеличения pH, и составляет 3-4 г/л. Растворимость двойного сульфата неодима в 30%-ном растворе при 1 и 7 pH, и температуре 300С равна 31,5 и 28,3 г/л соответственно. В дальнейшем при pH=8,5, она уменьшается до 1,5 г/л, т. е., в более чем 20 раз. Такое свойство двойной соли выражено более заметно с увеличением концентрации ЭС.

Мы видим, что при одних и тех же значениях  рН растворы ЭС приводят к значительному повышению растворимости двойного сульфата неодима. Так, если растворимость в 10%-ном ЭС при рН=3 и 00С, равна 26,6 г/л, то в 30%-ном ЭС – при тех же условиях, увеличивается до 33,9 г/л., т.е., в более чем 1,2 раз.

Кроме того, можно заметить разницу в растворимости двойной  соли при различных температурах. Так, если растворимость двойного  сульфата неодима в 30%-ном ЭС при рН=2 и температуре 300С составляет 30,95 г/л, то при 00С она увеличивается до 34,45 г/л.

Следует отметить, что все кривые имеют сгибы в области 6,5-7,5 рН, а в дальнейшем к 9 рН резкий спад. Увеличение концентрации водородных ионов существенного влияния на повышение растворимости не оказывает и сохраняется те же высокие значения растворимости найденные при рН=1, с разницей в 3-4 г/л, максимальному значению растворения РЗМ отвечает широкий интервал рН=1-6.

Рис. 4. Зависимость растворимости двойного сульфата гольмия от рН среды при различных температурах и концентрациях ЭС: - 00С и - 00С; 1,1-30%-ный; 2,2-20%-ный; 3,3-10%-ный раствор

Все рассмотренные выше факты наблюдаются и в случае использования двойного сульфата гольмия (рис.4). Растворимость его в 10 и 30%-ных растворах ЭС при рН=7 и 300С составляет 116,8, 140,2 и 158,6 г/л соответственно, тогда как в тех же условиях, при рН=2 она увеличивается в более чем в один раз. Аналогично идет процесс и при 00С. Так, если растворимость двойного сульфата гольмия в 10%-ном карбамиде при рН=3 и температуре 300 и 00С составляет 119,6 и 149,6 г/л, то в 30%-ном растворе она достигает 161,4 и 178,2 г/л соответственно. Отсюда легко можно видеть повышение растворимости гольмия с понижением температуры, как это было с неодимом.  При этом разница в растворимости при 300 и 00С составляет 41,8 и 28,6 г/л. В отличие от неодима у двойного сульфата гольмия растворимость более заметно уменьшается в сторону низких значений кислотности раствора. Так, например, если растворимость двойной соли в 20%-ном растворе при  pH=1,0 и температуре 300С составляет  143,6 г/л,  то  эта величина при pH=8 и 8,5 отвечает 112,6 и 34,2 г/л. Иначе, растворимость уменьшается на 31  и  109,4 г/л  соответственно.

Мы видим, что все кривые имеют сгибы в области 6,5-7,5 рН, где величина растворимости двойного сульфата неодима практически равна   максимальному значению растворимости, что наблюдается при рН=1-7 (рис.4). Дальнейшее повышение рН приводит к резкому понижению растворимости, и завершается уже к 9 рН. Это тот случай, когда концентрация аммиачного раствора используемого для создания необходимого значения рН среды в растворах оказалась достаточной для полного осаждения РЗМ в виде гидроксидов. Столь высокое значение всаливающего свойства ЭС в кисло-нейтральной среде, вероятно, объясняется образованием кислых сульфатов РЗМ, и эти сульфаты, в свою очередь, из-за слабощелочной реакции карбамида присутствующего в составе ЭС повышают свою растворимость вследствие наличия кислотно-основного взаимодействия, особенно, при рН=1-5. Следовательно, выщелачивание с помощью нитратаммонийно-карбамида целесообразно проводить в интервале  рН=1-7.

Следует указать, что поведение тройных сульфатов в растворах амидов изучено мало, а сведения же растворимости твердых растворов РЗМ, в частности, для церия  отсутствуют. Выбор данного объекта подкрепляется еще тем, что, как показывают литература и результаты наших исследований, именно сульфаты элементов цериевой подгруппы относятся к труднорастворимым солям, чем иттриевой подгруппы и поэтому представляют практический интерес.

Рис. 5. Кривая растворимости тройного сульфата церия в воде, в растворах карбамида, азотнокислого аммония и ЭС при различных температурах:-CON2H4; -NH4NO3; -CON2H4+HNO3; 1-00C; 2-200C; 3-300C.

В связи с этим, нами изучены растворимость тройного сульфата церия в широком диапазоне концентрации растворов азотнокислого аммония, карбамида и ЭС при 00, 200 и 300С (рис. 5). В задачу настоящего исследования входят также выяснение влияния некоторых факторов: природы растворителей, влияния концентрации и рН среды на растворимости изучаемой соли.

Как и следовало ожидать, ЭС значительно повышает растворимость тройного сульфата церия относительно его растворимости в воде, растворах азотнокислого аммония и карбамида. Причем наибольший эффект наблюдается в 30%-ном растворе ЭС. Так, например, если растворимость тройного сульфата церия в 30%-ном растворе ЭС при 300С достигает 28,8 г/л, то в таких же растворах карбамида и азотнокислого аммония она равна 20,4 и 16,8 г/л, соответственно, а в воде лишь 5,5 г/л. Иначе, растворимость его в ЭС выше почти в 1,5 и 2 раза, чем в карбамиде и азотнокислого аммония, и в 5,2 раза, чем в воде. Такое же различие наблюдается и при других концентрациях реагентов.

Опыты показали, что растворимость тройной соли увеличивается во всех случаях с понижением температуры. Например, если растворимость в 20%-ных растворах карбамида, азотнокислого аммония и в их смеси при 300С составляет 16,2, 15,8 и 26,5 г/л, то при 00С - 19,4, 18,0 и 31,5 г/л, т.е. увеличивается на 3,2, 2,2 и 5,0 г/л соответственно. Увеличение концентрации ЭС выше 30% приводит постепенному уменьшению растворимости тройного сульфата церия, что, вероятно, обусловлено вторичным его превращением - образованием двойных и тройных аммониевых солей РЗМ из-за насыщенности растворов одноименными катионами - натрия и аммония.

Полученные результаты растворимости твердого раствора церия в воде, в растворах карбамида, азотнокислого аммония и ЭС дополняет данных полученных ранее. Следует отметить, что полученные нами кривые растворимости тройного сульфата церия в изученных растворителях указывают на идентичность их с геометрией растворимости его двойного сульфата и отличается лишь тем, что величина растворимости первого оказалась несколько ниже.

С целью установления оптимального значения рН, нами изучена растворимость тройного сульфата церия в растворах ЭС при различных значениях рН, при которых происходит максимальный переход в раствор.  Измерение рН растворов проводили при 300С.

Рис.6. Зависимость растворимости тройного сульфата церия в растворах ЭС от рН среды, г/л:   - 5%;   - 10%;   - 20%; ● - 30%.

Показано, что с изменением концентрации водородных ионов от 1 до 8 рН растворимость тройного сульфата церия в присутствии ЭС  уменьшается незначительно, в дальнейшем она резко падает, и процесс растворения завершается уже к рН=9 (рис.6). При этом наилучший эффект наблюдается в 30%-ном растворе нитратаммонийно-карбамида при рН=1 и достигает 34,6 г/л.

Так, растворимость тройной соли в 20%-ном растворе ЭС при рН 1 и 8 несколько понижается и составляет 28,2 и 21,4 г/л, при рН 8,5 и 9 происходит резкий спад - 10,6 и 0,10 г/л соответственно. Иначе, растворимость церия уменьшается на 17,6 и 20,3 г/л или уменьшается более чем в 2,6 и 214 раз  соответственно. Кроме того, можно заметить разницу в растворимости тройного сульфата церия в различных концентрациях ЭС. Так, растворимость в 5%-ном ЭС при рН=2 составляет 16,8 г/л, тогда как в 30%-ном растворе ЭС увеличивается более чем в 2 раза.

Сопоставление результатов исследований труднорастворимых  двойных сульфатов неодима и гольмия в зависимости от природы растворителей: в воде, растворах  нитрат аммония, карбамида  и ЭС, влияния концентрации и рН среды на растворимости показывает, что наибольшая растворимость происходит в растворах ЭС, что, по-видимому,  объясняется  значительным гидротропным свойством карбамида и синергетическим эффектом и  всаливающим действием ЭС по отношению к двойным сульфатам РЗМ, а также склонностью карбамида к образованию в растворах легкорастворимых комплексов.

Таким образом, результаты исследования дополняют данные, полученных ранее, и дают полное основание утверждать о возможности практического  использования растворов ЭС в качестве эффективного выщелачивающего реагента при извлечении суммы РЗМ из трудновскрываемых их концентратов.

Рис. 7. Зависимость извлечения суммы РЗМ от концентрации карбамида в ЭС, соотношения Т:Ж и времени выщелачивания 6ч.1– Т:Ж=1:5; 2 – 1:10; 3 – 1:15; 4 – 1:20.

Нитратаммонийно-карбамидное извлечение суммы редкоземельных металлов из концентратов. Для комплексного решения практических задач, на наш взгляд, переработку фторидных, иттропаризит-фторкарбонатных минералов РЗМ целесообразнее проводит с участием амидов, нитратов на основе натрия, аммония, кальция и органического реагента, поскольку эти органо-солевые компоненты после выделения РЗМ являются составной частью удобрений и легко утилизируются в их производстве.

Для решения этой задачи нами разработан и рекомендован карбамидный способ извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых фторидных и иттропаризит-фторкарбонатных концентратов типа «дорудный кварц». Физико-химической основой разработанного способа явился факт повышения растворимость и продолжительность растворения сложных сульфатов РЗМ в карбамиде, обусловленный его большой комплексообразующей способностью сернокислыми солями РЗМ и гидротропным свойством. Предложенный карбамидный способ обеспечивает до 90% извлечения суммы РЗМ и все же не обеспечивает полноту выделения ценных полиметаллов.

В связи с этим, с целью дальнейшего усовершенствования амидного способа, нами было опробовано разложение трудновскрываемых концентратов РЗМ серной кислотой с последующим нитратаммонийно-карбамидным выщелачиванием «редких земель» в раствор.

Для выяснения условий нитратаммонийно-карбамидного выщелачивания редкоземельного концентрата были изучены влияние концентрации растворов ЭС, соотношение Т:Ж и время выщелачивания Основой данного эксперимента, как было отмечено выше, факт повышения растворимости и скорости растворения  одинарных, двойных и тройных сульфатов РЗМ в растворе ЭС.

Опыты по изучению влияния азотнокислого аммония и ЭС на степень извлечения РЗМ из концентратов проводили с 540%-ными растворами карбамида в ЭС (рис. 7) и 570%-ными растворами азотнокислого аммония при Т:Ж=1:51:20 и времени выщелачивания 6ч при комнатной температуре (рис.8).

Мы видим, что если извлечение РЗМ в 5%-ном растворе ЭС составляет 92,20%, то в 30%-ном растворе повышается до 97,70%, т.е. извлечение повышается на 5,50%.

Опыты, проведенные на концентратах «кварц-хлорит-серицитовый» и «дорудный кварц», показали также, что природа концентратов не оказывает существенного влияния на степень извлечения РЗМ. Следует указать лишь на незначительное повышение извлечения при разбавлении и времени выщелачивания. Так, извлечение при Т:Ж=1:5 составляет 92,20% при Т:Ж=1:15 равно 97,70%. Аналогична зависимость извлечения от времени выщелачивания. Показано, что при этом степень извлечения РЗМ достигает 95,80-97,90%.

Рис.8. Зависимость извлечения суммы РЗМ от концентрации азотнокислого аммония, соотношения Т:Ж и времени выщелачивания 6 ч. 1– Т:Ж=1:5; 2 – 1:10; 3 – 1:15; 4 – 1:20.

На основе найденных оптимальных условий (концентрация карбамида в ЭС 20-30%, времени выщелачивания 3-4 ч, соотношение Т:Ж 1:15 и рН 1-6) была проведена укрупненно-лабораторная проверка по извлечению РЗМ из концентратов.

Таким образом, преимущество нитратаммонийно-карбамидного способа заключается, во-первых, в высокой степени извлечения РЗМ из трудновскрываемых концентратов руд типа «дорудный кварц», во-вторых, нет необходимости высушивания редкоземельного концентрата, и, в-третьих, выщелачивание проводится при комнатной температуре.

Сопоставление результатов растворимости концентратов в воде, в растворах карбамида, азотнокислого аммония, и в ЭС показывает, что наибольшее извлечение происходит в растворах нитратаммонийно-карбамида. Это, по-видимому, объясняется значительным синергетическим эффектом и всаливающим действием ЭС труднорастворимых в воде двойных сульфатов щелочных металлов и тройных   сульфатов РЗМ   на   основе    изоморфно   замещенного  кальция, а также склонностью карбамида к образованию легкорастворимых комплексов с сернокислыми солями РЗМ.

Следовательно, на основании полученных результатов теоретических и экспериментальных исследований, есть полное основание утверждать о возможности использования растворов ЭС для повышения извлечения суммы РЗМ из их трудновскрываемых концентратов.

Влияние нитратов аммония и кальция на экстракцию суммы РЗМ  с ТБФ. Экстракция РЗМ обычно осуществляется из нитратных растворов, и эффективность ее определяется многими факторами, в частности концентрацией азотной кислоты, РЗМ и других нитратов в исходной водной фазе, соотношением органической и водной фазы и других. В связи с этим,  решение таких задач, как нахождение оптимальных условий экстракции, выявление важнейших факторов влияющих на процесс экстракции в системе нитратный редкоземельный раствор – высаливатель – трибутилфосфат (ТБФ) представляет определенный практический интерес.

Приводятся результаты исследований по разработке методов выделения РЗМ из концентратов и полупродуктов, основанных на совмещении операций кислотного разложения и выщелачивания, а также конверсии труднорастворимых соединений РЗМ в одном процессе с жидкостной экстракцией, включая применение высаливателей. Такая комбинация методов уменьшает расход реагентов, сокращает число операций и позволяет получать водные растворы солей РЗМ, очищенные от нередкоземельных примесей, и использовать их для экстракционного разделения на индивидуальные оксиды.

В качестве высаливателей в раствор вводили Ca(NO3)2 и нитрат аммония NH4NO3. Экстрагент – ТБФ, подкисленный азотной кислотой до концентрации 0,1М для предупреждения образования нерасслаивающихся эмульсий.

Следует подчеркнуть, что сдвиг химического равновесия в сторону полного растворения труднорастворимого соединения РЗМ  осуществляются за счет химического взаимодействия в трехфазных системах типа труднорастворимое соединение РЗМ - водный раствор конвертирующего агента (высаливателя) – органический реагент.

Для эффективного проведения экстракции нужно соблюдать  условия, чтобы катионы конвертирующего агента должны связывать анионы в малорастворимое соединение, чем исходное соединение РЗМ, или образовать с анионами прочные комплексы в растворе. Он должен также одновременно служить высаливателем для увеличения коэффициента распределения D РЗМ между водной и органической фазами. Это необходимо, чтобы при одноступенчатой экстракции, в соответствии с формулой Кремсера: φ= (Dα –1)/[(Dα)n+1–1] достичь извлечения РЗМ в органическую фазу не менее 95%. (φ - неэкстрагированная часть вещества, α - соотношение органической и водной фаз, D - коэффициент распределения, n - число ступеней экстракции).

Для снижения потерь ТБФ, наиболее пригодных для экстракционного извлечения РЗМ, возникает необходимость разбавления экстрагента инертными разбавителями. При этом коэффициенты распределения D уменьшаются (рис.9), но использование 80%-ных  растворов  ТБФ,  конвертирующего  агента - высаливателя  концентрацией 4-8 г-экв/л (рис.10) и выбор оптимальных соотношений Т:Ж:О позволяет в большинстве случаев решить поставленную задачу.

Рис.9. Изотермы экстракции ∑ РЗМ растворами ТБФ в керосине (1,2) и коэффициенты распределения DLn (1I,2I). Высаливатель – 4г∙экв/л Ca(NO3)2: 1,1I – 80-й ТБФ, 2,2I – 50-й ТБФ.

Экстракционная конверсия двойных сульфатов РЗМ обработкой нитратами некоторых металлов II-III группы и аммония. По традиционной технологии двойные сульфаты подвергаются конверсии в карбонаты или гидрооксиды с последующим растворением их в азотной кислоте.

Известно также схема переработки РЗМ экстракцией синтетическими жирными кислотами из пульп двойных сульфатов. Количество переделов по этому способу уменьшается, однако расход на РЗМ щелочного агента и кислоты также выше стехиометрического.

Рис.10. Изотермы экстракции ∑ РЗМ 80-й ТБФ в керосине. 1-без высаливателя; 2-высаливатель 2 г∙экв/л NH4NO3; 3-высаливатель 4 г∙экв/л NH4NO3.

Нами были выполнены исследования в основном по расширению параметров конверсии, а также по экстракции из пульп (схема). Для этого были изучены синтезированные двойные сульфаты РЗМ. Навеску двойных сульфатов обрабатывали при перемешивании в течение 3 ч нитратными растворами различной концентрации при изменении соотношения фаз. Время обработки выбрано из условий его приемлемости для технологии. Температура обработки 2000С, так как двойные сульфаты обладают обратной температурной растворимостью. Конверсия проходит по реакции:

NaLn(SO4)2 + M(NO3)n→ Ln(NO3)3 +M(SO4)m + NaNO3.

Степень конверсию определяли по содержанию РЗМ в твердой и жидкой фазах. Отметим, что конверсия полностью проходит лишь с нитратом кальция в результате связывания сульфат иона кальцием в нерастворимый осадок. Растворимость РЗМ в присутствии нитратов аммония, магния, ≥1:10 примерно одинакова и наблюдается некоторое увеличение с повышением концентрации нитрат иона. При меньшем отношении фаз растворимость РЗМ меньше в растворах нитрата аммония.

Таким образом, конверсия двойных сульфатов РЗМ можно проводить нитратом кальция, однако вследствие его большого избытка необходимо применять оборотные растворы.

Как следует из уравнения реакции, в раствор переходит также нитрат натрия. Если РЗМ из раствора нитрата кальция можно извлечь просто экстракцией, то нитрат натрия отделить сложнее. Показано, что влияние натрия на конверсию начинает сказываться при концентрации более 0,3 моль/л.

Учитывая, что конвертирующий раствор вторично использовать нельзя, нами предпринята попытка о возможность отделения нитрата натрия кристаллизацией из насыщенных растворов, использую разницу в растворимости. В условиях многократного избытка нитрата  кальция обменная реакция происходит за 2-2,5 ч на 97,5-99%. Во всех случаях в осадке остается не менее 0,5% Ln2O3, изоморфно соосаждающихся с сульфатом кальция. Степень конверсии нитратом кальция выше, чем при карбонатной конверсии. Образующийся при конверсии осадок состоит из CaSO4·2H2O и фильтруется хорошо.

Схема. Переработка двойных сульфатов РЗМ из концентратов

Сдвиг равновесия реакции конверсии нитратными растворами может быть усилен за счет перевода РЗМ в органическую фазу, при совмещенной конверсии с экстракцией из пульп. Условия не отличались от описанного выше опыта, лишь в систему вводили экстрагент в количестве, достаточном для полного перевода РЗМ в органическую фазу за одну ступень. В качестве экстрагента применяли 80%-ный раствор ТБФ в инертном углеводородном разбавителе (додекана), разбавленный для улучшения расслаивания и уменьшения потерь экстрагента с осадком. Реакцию конверсии можно записать следующим образом:

NaLn(SO4)2 +M(NO3) n +ТБФо → [Ln(NO3)3·3ТБФ]o+ M(SO4)m+ NaNO3

Для конверсии, совмещенной с экстракцией РЗМ в органическую фазу, нами были выбраны и исследованы нитраты аммония, натрия, магния, кальция и алюминия исходя из их доступности и применимости в качестве высаливателей.

В присутствии нитрата аммония конверсия РЗМ в нитраты проходит лишь с большим избытком водного раствора и экстрагента. Конверсия с нитратом алюминия удовлетворительная, видимо, благодаря большему высаливающему эффекту и более прочным связям алюминия с сульфат-ионом. Конверсия проходит при большем избытке реагента, поэтому необходимо использование оборотных растворов. Уже вторичное использование растворов значительно снижает извлечение РЗМ.

Необходима разработка способов отделения натрия и сульфат-иона из раствора нитрата алюминия с учетом того, что, растворимость алюмонатриевых квасцов выше концентрации сульфата натрия, препятствующего конверсии; возможно отделение основных сульфатов алюминия с натрием термогидролизом.

Условия совмещение конверсии нитрата кальция с экстракцией выбирались из соображений хорошего расслаивания фаз и перевода всех РЗМ в органическую фазу за одну ступень. Конверсия в нитраты с переводом РЗМ в органическую фазу заканчивается через 2,5-3 ч. Осадок сульфата кальция хорошо отделяется от органической и водной фаз.

Таким образом, в работе предложен способ переработки двойных сульфатов обработкой нитратами некоторых металлов II-III группы и аммония, например, алюминия или кальция, с одновременным переводом РЗМ в экстракт (схема).

В случае применения нитрата алюминия необходима очистка раствора от накопившихся примесей натрия и сульфат-иона. Для конверсии можно использовать нитрат кальция, полученный в производстве минеральных удобрений. Получаемый экстракт содержит лишь примесь кальция. Поскольку образующийся сульфат кальция может служить добавкой в строительные материалы, а нитрат натрия как удобрение, предлагаемая технология близка безотходной.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что максимальная растворимость сложных сульфатов РЗМ наблюдается в растворах эквимолярной смеси (ЭС) нитрата аммония и карбамида. Этому факту дано объяснение с точки зрения синергетического эффекта, гидротропности и образования легкорастворимых координационных соединений.

2. Показано, что использованные растворители по растворяющей способности одинарных, двойных и тройных сульфатов РЗМ располагаются в следующей последовательности: вода  раствор нитрата аммония  раствор карбамида  эквимолярной раствор нитратаммонийно-карбамида.

3. Впервые обоснован и разработан нитратаммонийно-карбамидный способ извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых фторидных и иттропаризит-фторкарбонатных редкоземельных концентратов типа «дорудный кварц». Предложенный способ позволяет повысить степень извлечения суммы РЗМ до 96-98 %.

4. Выявлена возможность регенерации использованного карбамида из сернокислых растворов РЗМ с помощью азотной кислоты. Установлено, что при соблюдении разработанного режима можно достичь степени регенерации карбамида до 98-99%.

5. Совмещен в одну операцию процесс сернокислотного разложения, выщелачивания, а также конверсии труднорастворимых сульфатов РЗМ в их нитраты с жидкостной экстракцией применением высаливателей - нитраты алюминия, кальция и аммония. Такая комбинация методов уменьшает расход реагентов, сокращает число операций и позволяет получать очищенные растворы солей РЗМ для экстракционного разделения на индивидуальные оксиды.

6. Показано, что конверсия наиболее полно проходит лишь с нитратом кальция в результате связывания сульфат-иона кальцием в нерастворимый осадок. Поскольку образующийся сульфат кальция может служить добавкой в строительные материалы, а нитрат натрия как удобрение, предлагаемая технология близка безотходной.

Основные результаты исследований отражены в следующих работах:

1. Балбаев М.К., Кожобекова Г., Сулайманкулов К. Об эффективном способе извлечения полиметаллов из концентратов. // Вестник Кыргызского государственного педагогического университета им. И. Арабаева, - 2005, - №4, - С. 243-248.

2. Балбаев М.К., Кожобекова Г.М., Сулайманкулов К. К вопросу о повышении извлечения полиметаллов из их концентратов. // Вестник Кыргызскло государственного педагогического университета им. И. Арабаева, - 2005, - №4, - С. 239-243.

3. Балбаев М.К., Кожобекова Г. Синтез и физико-химическая характеристика индивидуальность натриевых  двойных сульфатов редкоземельных металлов // Вестник Ошского говударственного университета - 2005, - №3, - С. 47-49.

4. Балбаев М.К., Кожобекова Г.М., Сулайманкулов К. О некоторых результатах укрупненно-лабораторных опытов азотнокисло-амидного извлечения суммы РЗЭ из концентратов // Вестник Ошского говударственного университета - 2005, -  №3. - С. 50-52.

5. Кожобекова Г., Балбаев М.К., Сулайманкулов К. Растворимость твердого раствора церия  в воде, в растворах карбамида, нитрата аммония и их эквимолярной смеси при различных температурах и рН среды // Актуальные проблемы современной науки. Самара, - 2006. - Ч. 1. - С. 42-47.

6. Кожобекова Г., Балбаев М.К. Влияние нитратов  аммония и кальция на экстракцию суммы редкоземельных металлов с ТБФ. // Наука, образование, техника. Ош: Кыргызско-Узбекский университет, - 2008, - №1 (23), - С. 64-66.

7. Кожобекова Г.М. Экстракционная конверсия двойных сульфатов редкоземельных металлов // Наука и новые технологии, Бишкек, - 2008, - №1 - 2, - С. 29-32.

8. Кожобекова Г. М. О влиянии концентрации и рН среды на  растворимость сульфата неодима в  растворах нитратаммонийно-карбамида // Наука, образование, техника. Ош: Кыргызско-Узбекский университет, - №2 (29), - Ч. 1, - С. 172-174.

9. Кожобекова Г. М. О всаливающее способности нитратаммонийно-карбамидных растворов сульфата неодима и факторы, влияющие на процесс // Вестник Ошского государственного университета, - 2009, - №5, - С. 151-153.

10. Кожобекова Г.М. О корреляции между всаливающей способностью и рН среды нитратаммонийно-карбамида двойных сульфатов Nd и Ho // Актуальные проблемы современной науки. Самара, - 2009. - Ч. 1. - С. 39-44.

11. Балбаев М. К., Кожобекова Г. М. О гидротропным влиянии амидов на эффективность растворения двойных сульфатов неодима и гольмия при различных температурах // Наука и новые технологии, - Бишкек, - 2009, - №5, - С. 104-108.

Кожобекова Гулбарчын  Муратовнанын  «Сейрек жер металлдарын  анын кыйындык менен ажыроочу концентраттарынан бөлүп алуу жанаэкстракциялык конверсиалоо процесстериндеги синергизми»  деген  темадагы 02.00.01.–«органикалык эмес химия» адистиги боюнча практикалык маселелери химия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына сунуш кылынган диссертациясына берилди

КОРУТУНДУ

Негизги сөздөр: сейрек жер металлдары, кош сульфат, синтез, эригичтүүлүк, эквимолярдык аралашма, нитратаммонийлүү-карбамид, синергизм, ажыратып бөлүп алуу (извлечение), регенерация, экстракциялык конверсия.

Изилдөөнүн обьектиси: сейрек жер элементтеринин жөнөкөй, кош жана үчүлүк сульфаттары, сейрек жер металлдарынын концентраттары.

Иштин максаты: нитратаммонийлүү-карбамиддин эритмеге өткөрүмдүүлүк жана синергетикалык касиеттерине таянуу менен, сейрек жер металлдарынын жыйындысын алардын кыйындык менен ажыроочу «дорудный кварц» тибиндеги концентраттарынан максималдуу бөлүп алууда, өнүктүрүлгөн ыкмаларды жаратуудагы физико-химиялык негиздерин иштеп чыгуу жана колдонулган реагенттерди регенерациялоо, ошондой эле сейрек жер элементтерин алардын нитраттары түрүндө экстракциялык конверсиялоо.

Изилдөөнүн ыкмалары: химиялык жана рентгенофазалык анализ, эригичтүүлүк, дериватографиялык, рН метрикалык ыкмалар.

Жабдуулар: ДРОН-2 дифрактометри, Паулик-Паулик-Эрдей системасындагы дериватограф, рН метр, сейрек жер концентраттарын сульфатташтыруучу ири лабораториялык жабдык.

Бул иште натрийдин неодим жана гольмий менен болгон үчүлүк сульфаты синтезделген жана алардын физико-химиялык касиеттери изилденген.

Сууда начар эрүүчү сейрек жер металлдардын кош жана үчүлүк сульфаттарынын сууда, аммоний азоткычкылынын, карбамиддин, нитратаммонийлүү-карбамиддин ар кандай концентрацияларында, температурада жана рН чөйрөсүндөгү эригичтүүлүгүнүн негизги физико-химиялык закон ченемдүүлүгү тастыкталган.

Нитратаммонийлүү-карбамиддин синергизмине негизделген өтө кыйындык менен ажыроочу сейрек жер металлдарынын концентраттарынан аларды бөлүп алууну жогорулатуу, колдонулган реагенттерди регенерациялоо жана сейрек жер металлдардын кош сульфаттарын высаливательдерди колдонуп экстракциялык конверсиялоо менен нитрат эритмесине өткөрүү - практикалык маселелерине илимий негизделген комплекстик чечимдер сунушталган. Бул процессте күкүрт кислотасы менен ажыратуу жана алынган кош туздарды эритмеге өткөрүү  бир операцияда ишке ашат. Методдордун мындай комбинациясы реагенттердин чыгымын азайтат жана операциялардын санын кыскартат.

РЕЗЮМЕ

диссертации Кожобековой Гулбарчын Муратовны на тему: «Синергизм в процессах извлечения и экстракционной конверсии редкоземельных металлов из трудновскрываемых концентратов», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия.

Ключевые слова: редкоземельные металлы, двойные сульфаты, синтез, растворимость, эквимолярная смесь (ЭС), нитратаммонийно-карбамид, синергизм, выщелачивание, извлечение, регенерация, экстракционная конверсия.

Объект исследования: одинарные, двойные и тройные сульфаты РЗМ, трудновскрываемых концентратов РЗМ.

Цель работы: Целью явилась разработка физико-химических основ, создания усовершенствованных способов максимального извлечения суммы РЗМ из трудновскрываемых концентратов типа «дорудный кварц», базирующихся на всаливающем действии и синергетических свойствах нитратаммонийно-карбамида, регенерация использованных реагентов для многократного использования, а также экстракционной конверсии РЗМ в виде их нитратов. 	Методы исследования: методы химического и рентгенофазового анализа, метод растворимости, дериватографии и рН метрии.

Аппаратура: дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей, дифрактометр ДРОН-2, рН метр универсальный, установка для проведения сульфатизации редкоземельных концентратов.

В работе синтезированы натриевые двойные сульфаты неодима, гольмия и тройной сульфат церия на основе сульфата кальция и изучены их физико-химические свойства.

Установлены основные физико-химические закономерности растворимости двойных сульфатов РЗМ в растворах нитратаммонийно-карбамида (ЭС), карбамида, азотнокислого аммония и в воде при различных концентрациях, температурах и рН среды.

Рекомендованы научно обоснованные комплексные решения практических задач – повышение степени извлечения РЗМ из трудновскрываемых концентратов основанной на синергизме нитратаммонийно-карбамида, регенерация использованных реагентов и экстракционная конверсия двойных сульфатов РЗМ в нитратные растворы с применением высаливателей, где совмещен процесс сернокислотного разложения и выщелачивания в одну операцию. Такая комбинация методов уменьшает расход реагентов и сокращает число операций.

RESUME

of the thesis by Kojobekova Gulbarchin Muratovna on theme: “Synergism in the processes of extraction and extraction conversion of rare-earth metals from hardly revealed concentrates” presented for getting of scientific degree of candidate of chemical sciences on specialty 02.00.01 - inorganic chemistry

Key words: rare earth metals, double sulphates, synthesis, solubility, equimolar mixture, nitrate ammonium carbamide, synergism, leaching, extraction, regeneration, extraction conversion.

The object of research: single, double and triple sulphates of rare earth metals, hardly revealed rare earth metals concentrates.

The aim of the work: The aim is to work out the physicochemical bases of the creation of advanced methods of maximal extraction of rare earth metals sum from hardly revealed concentrates of “dorudniy quartz” type, which is based on absorbing effect and synergetic properties of nitrate ammonium carbamide, on regeneration of used reagents for multiple usages, also on extraction conversion of rare earth metals in the form of their nitrates.

The methods of research: chemical and X-ray phase analysis, solubility method, derivatography, pH metri.

The equipment: derivatograph of Paulic-Paulic-Erdei system, DRON-2 diffractometer, universal pH meter, installation for conducting of sulphatization of rare earth metals.

In the work the double sulphates of neodymium, holmium and triple sulphates of cerium unknown before have been synthesized.

The basic physicae-chemical dependencies of solubility of  double sulphates in nitrate ammonium carbamide solutions, in carbamide, in ammonium nitrate and in water under various concentrations, temperatures and pH medium have been established.

##### The scientifically grounded complex solutions of practical tasks – the increase of the level of rare earth metals extraction from hardly revealed concentrates based on synergism of nitrate ammonium carbamide, regeneration of used reagents and extraction conversion of rare earth metals double sulphates into nitrate solutions using the salting-out agents, where the process of sulphuric acid decomposition and leaching into one operation have been recommended. Such combination of methods lowers the consumption of reagents and reduces the number of operations.