НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.АДЫШЕВА

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.02.12.004

На правах рукописи

УДК 661.183.2:678.046.53 (575.2)(043.3)

КАМБАРОВА ГУЛЬНАРА БЕКСУЛТАНОВНА

АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛИ ИЗ ОРЕХОВОЙ СКОРЛУПЫ (JUGLANS REGIAL L), ИХ СОСТАВ И СВОЙСТВА

02.00.03 – органическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Бишкек – 2012

Работа выполнена в лаборатории биофизической химии Института       химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Научный руководитель:                   кандидат химических наук,

старший научный сотрудник

Сарымсаков Шайдылда

Официальные оппоненты:                доктор химических наук, профессор

Сарымзакова Роза Копбаевна

кандидат химических наук

Джаманбаева Зинакуль Ашикбаевна

Ведущая организация:                    АО “Институт химических наук

им. А.Б. Бектурова” (г. Алматы)

Защита диссертации состоится  “2”   июля 2012  года в 9.00 часов

на заседании межведомственного диссертационного совета Д. 02.12.004 при Институте химии и химической технологии НАН КР (соучредители: Ошский государственный университет и Ошский технологический университет им. А.Адышева МОиН КР) по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 267.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке НАН КР (г. Бишкек, проспект Чуй, 265а).

Автореферат разослан «28»  мая 2012  года.

Ученый секретарь межведомственного

диссертационного совета,

кандидат  химических наук,

старший научный сотрудник                                 Ахматова Ж.Т.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Активированные угли (АУ) являются совершенно необходимым средством в сохранении экологической обстановки окружающей среды – в очистке отходящих газов и промышленных водных стоков от вредных примесей, в рекуперации летучих органических растворителей, в подготовке чистой питьевой воды, улучшении качества пищевых продуктов, лекарственных средств, в адсорбции благородных металлов и т.д. [И.А.Тарковская, 1990]. В настоящее время с развитием промышленного производства и, в особенности химического, потребность в применении АУ неуклонно возрастает.

Для широкого применения АУ в отраслях промышленности, в медицинской и пищевой, требуются не только их высокие сорбционные характеристики – пористая структура с различными размерами пор, сопоставимыми с диаметром молекул сорбата, но и их низкая стоимость, минимальное содержание минеральных компонентов, в том числе растворимой золы, и почти полное отсутствие токсичных тяжелых металлов. В настоящее время АУ, отвечающие этим требованиям, изготавливаются из угля-сырца на основе древесины березы и скорлупы кокосового ореха [Н.В.Кельцев, 1984], которыми располагают не все страны.

В связи с вышеизложенным, работы по исследованию новых видов источников сырья для производства высококачественных АУ и разработка способов их получения являются актуальной задачей современности.

Цель работы – изыскание дешевого и широкодоступного сырья, обеспечивающего при пиролизе высокий выход карбонизата для производства АУ с высокой сорбционной активностью и низким содержанием минеральных веществ. Для достижения данной цели решались следующие задачи:

- изучение технического, химического и группового состава скорлупы грецкого ореха и установление ее пригодности в качестве сырья для производства АУ;

- исследование закономерностей изменения структуры органической массы ореховой скорлупы (ОС) при различных температурных режимах (200-800оС) и нахождение оптимальных параметров процесса пиролиза по выходу продуктов разложения (карбонизата, смол и газа);

- нахождение оптимальных параметров процесса активации карбонизатов из ОС водяным паром и получение АУ с высокой сорбционной активностью, не уступающей по всем показателям известным промышленным АУ типа БАУ-А и ОУ-А;

- исследование сорбционной активности АУ из ОС;

- изучение химического состава карбонизата, смол и газа, образующихся из ОС в процессе пиролиза при различных температурах;

- испытание смол в качестве инсектоакарицидного средства.

Научная новизна. Впервые изучен технический, химический и групповой состав ОС с позиций его пригодности в качестве сырья для производства АУ. Установлено, что ОС по всем химико-технологическим показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к сырью для производства АУ. Впервые в рамках классификационных структурно-химических параметров изучены исходная ОС и карбонизаты, образующиеся из нее.  Доказано, что процесс карбонизации ОС сопровождается образованием конденсированных ароматических структур. Это подтверждается структурно-химическими расчетами, данными ИК-спектроскопии и образованием многоосновных бензолкарбонвых кислот при окислении карбонизата. Активация карбонизата водяным паром при 800оС позволила получить АУ, по физико-химическим свойствам превосходящие известные промышленные марки АУ. Установлено, что процесс сорбции красителей АУ из ОС  подчиняется уравнению псевдо-первого порядка. Показано применение уравнений Лэнгмюра и Фрейндлиха для описания процессов сорбции красителей и тяжелых металлов. Полученные результаты указывают, что АУ из ОС могут успешно использоваться для удаления красителей и тяжелых металлов из промышленных сточных вод. Предложено рекомендовать ОС в качестве сырья для производства высококачественных АУ для пищевой, медицинской и других отраслей промышленности. Впервые установлено, что  смола из ОС, выход которой достигает  18% на сухую массу, характеризуется высоким  содержанием фенольных фракций (70%), что объясняется большим содержанием  лигнина (48%) в биомассе исходной ОС.

Практическая значимость работы. Найден практический путь использования ОС в качестве исходного сырья для производства АУ, по качественной характеристике превосходящих известные высококачественные промышленные марки АУ.

Высококачественный АУ из ОС, найдет практическое применение в различных отраслях промышленности и, в особенности, в пищевой и медицинской.

Смола из ОС с высоким содержанием фенолов (70%) найдет практическое применение как сырье для производства химических продуктов, для лечения некробактериоза, копытной гнили крупного рогатого скота и в приготовлении купочного раствора против чесотки овец, антиоксидантов.

Газ с теплотворной способностью 18,8 МДж/м3 найдет применение как источник тепловой энергии для осуществления процесса пиролиза ОС.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

- Результаты по химико-технологической характеристике ОС, как исходного сырья для производства АУ в сравнении с составом и свойствами древесины березы, из которой в настоящее время получают высококачественные углеродные адсорбенты.

- Впервые установленный факт высокого содержания лигнина (48,3%)  в составе биомассы ОС, что является существенным отличием ее структуры по сравнению с другими видами древесных материалов.

- Обоснование и возможность получения АУ из ОС орехового дерева - одного из важнейших национальных богатств Кыргызстана.

- Разработка оптимальных условий пиролиза ОС для образования высокообуглероженного, малозольного и малосернистого карбонизата и способов активации последнего с получением АУ, обладающего  высокой адсорбционной активностью.

- Установление зависимости влияния температуры пиролиза на химический состав и физические характеристики карбонизата из ОС.

-  Установленный факт о том, что процесс пиролиза ОС сопровождается образованием карбонизатов с конденсировано-ароматическими структурами, который подтвержден данными ИК-спектроскопии, структурно-химическими расчетами и образованием многоосновных ароматических бензолкарбоновых кислот при окислении карбонизатов.

- Изменение адсорбционной активности АУ от степени обгара карбонизата и продолжительности времени активации.

- Результаты исследований химического состава карбонизата, смолы и газа, образующихся в процессе пиролиза ОС.

- Установление факта  высокого содержания в смоле фенольных фракций (70%), что объясняется повышенным содержанием лигнина в составе ОС и расширяет области ее применения.

Личный вклад соискателя. Проведен анализ научной литературы о сырьевых источниках для получения АУ, об их физико-химических свойствах. Обоснована необходимость поиска новых дешевых, маломинерализованных источников сырья для получения АУ с высокой сорбционной активностью, низкой зольностью и сернистостью.

Разработан способ получения АУ из ОС. Основная часть экспериментальных работ выполнена автором. Результаты полученных экспериментальных данных обработаны, обсуждены и интерпретированы лично автором и оформлены  в виде диссертации с соответствующими выводами.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной работы были доложены на: Международной научной конференции «Современные технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения» (КТУ им. И. Раззакова, г. Бишкек, 2001 г.), Международной научно-практической конференции (КАУ им. К.И. Скрябина, г. Бишкек, 2003 г.), Международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность и современные проблемы сохранения биоразнообразия» (КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек, 2005 г.), конкурсе «Лучшая работа 2006 года» (ИХиХТ НАН КР, г. Бишкек, 2006 г.), Международной научной конференции «Химия и полная переработка биомассы леса» (г. Санкт-Петербург РФ, 2010 г).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных статей, 1 тезис доклада, получен 1 акт испытания.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора и экспериментальной части, включающей описание методов исследования, выбор исходного сырья, методов пиролиза ОС и активации карбонизатов, результаты исследований физико-химических свойств ОС и полученных продуктов разложения, изучение адсорбционных свойств полученного АУ, выводов, списка использованной научной литературы и приложения. Диссертация изложена на 149 страницах, содержит 26 таблиц и 19  рисунков, библиографию из 170 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложены актуальность поставленной проблемы, выбор объекта исследования, сформулированы цели и задачи исследования.

В литературном обзоре проведен анализ источников сырья, из которых получают АУ, способы их получения, физико-химические свойства и области применения.

В экспериментальной части приведены методы и результаты исследований.

Исследование химического состава ореховой скорлупы и продуктов разложения проводилось по общепринятым методикам [И.В. Авгушевич, 2008].   Пиролиз ОС проводили в реторте-реакторе при различных температурных режимах (200-800оС) без доступа воздуха. Анализ состава газа, образующегося в процессе пиролиза ОС, осуществляли на лабораторном газоанализаторе типа ВТИ-2. Активацию карбонизатов проводили в реакторе-активаторе водяным паром при температуре 800-850оС.

АУ, полученные после активации карбонизата из ореховой скорлупы, исследовали на адсорбционную способность по отношению к разным адсорбатам. Оценку осуществляли путем их тестирования методом «молекулярных щупов», заключающимся в измерении адсорбционной емкости исследуемых АУ по отношению к веществам с различным размером молекул. Исследование сорбции ионов тяжелых металлов определяли трилонометрическим методом. Адсорбцию по отношению к красителям – методом фотоколориметрии.

ИК-спектры исходной ОС, карбонизата и АУ регистрировались на инфракрасном спектрофотометре «Nicolet  Impact 420»  в области поглощения 4000-500 см -1. Использована методика прессования образцов в таблетки с бромидом калия.

Результаты исследования

При подборе исходного сырья для производства АУ большое значение придают их химическому составу, так как наличие в исходном сырье повышенного содержания золы снижает предельный адсорбционный объем пор в готовом продукте, а также сужает области их применения в связи с наличием вредных компонентов в минеральной составляющей АУ.

Объектом исследования выбрана скорлупа грецкого ореха. В Кыргызстане леса орехового дерева по занимаемой площади являются самыми крупными в мире. Поэтому комплексное использование биомассы дерева грецкого ореха со всеми содержащимися в нем частями имеет большое практическое значение.

Физико-химическая характеристика исходного сырья

Результаты исследования технического и элементного состава исходной ОС представлены в табл.1.

Таблица 1 - Химический состав ореховой скорлупы (ОС)  и древесины березы (ДБ)

| Сырье | Обозна-чение материала | Технический состав, мас.% |  |  | Элементный состав, мас.% на daf |  |  |  |  | Q, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wa | Ad | Vdaf | C | Н | N | S | O |  |
| Ореховая скорлупа | ОС | 7,93 | 1,30 | 77,58 | 51,17 | 6,37 | 0,47 | 0,08 | 41,91 | 20,79 |
| Древесина березы | ДБ | 7,95 | 1,26 | 77,91 | 49,61 | 6,32 | 1,12 | 0,09 | 42,76 | 20,10 |

Как видно из приведенных данных (табл.1), ОС как и ДБ, характеризуется низким содержанием золы (1,30%) и серы (0,08%). Процентное содержание углерода в ОС на 1,6% выше, чем в ДБ, которая характеризуется более высоким

содержанием кислорода и азота. Вследствие этого теплотворная способность ДБ ниже, чем ОС. Выход летучих веществ из ОС также высокий (77,58%), как и у ДБ. Наличие больших количеств летучих веществ в исходном материале способствует образованию разветвленной пористой структуры в термопродукте.

В работе изучен групповой химический состав ОС и определены выходы экстрагируемых веществ в различных растворителях (табл.2).

Таблица 2 - Групповой химический состав ОС и ДБ

| Образец | Групповой состав, % на сухую массу |  |  | Количество экстрагируемых веществ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целлюлоза | Лигнин | Гемицеллюлоза | в эфире | в этаноле | в бензоле | в воде |
| ОС | 30,47 | 48,28 | 21,25 | 0,34 | 0,53 | 0,17 | 2,27 |
| ДБ | 50,0 | 19,40 | 30,0 | 1,60 | 2,0 | - | 0,30 |

Из приведенных данных (табл.2) следует, что по групповому химическому составу в ОС и ДБ имеются отличия. Процентное содержание лигнина в биомассе ОС более высокое (48,28 %), чем в биомассе ДБ (19,40 %), а количество целлюлозы выше в ДБ - 50,0 %, против 30,47% - в ОС. Известно, что лигнин – органическое полимерное соединение ароматического характера, с относительно высоким содержанием углерода (65%), а в целлюлозе около 50%. Отложение лигнина  в клеточных стенках  растений приводит к тому, что растение с одревесневшими тканями становится менее гибким и приобретает большую жесткость. Ярким примером этому является биомасса ОС. По- видимому, более высокое содержание лигнина в составе ОС способствует приобретению им твердости за короткий летний период. Относительно высокий процент углерода в  ОС связан с повышенным присутствием лигнина в ее составе.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, и приведенных данных (табл.1-2) следует констатировать, что биомасса ОС по основным показателям (зола, сера, летучие вещества и элементный состав) находится в тех же пределах, что и в ДБ. Следовательно, вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству исходного сырья для получения активных углей.

Пиролиз ореховой скорлупы

Первой стадией термической обработки при получении АУ из древесных материалов является пиролиз исходного сырья с получением высокообуглероженного карбонизата (так называемого угля-сырца).

Пиролиз ОС проводили в реторте-реакторе в интервале температур от 200оС до 800оС с интервалом 100оС со скоростью нагрева 10оС/мин без доступа воздуха. Загрузка сырья на один опыт составляла от 20 до 100 г. В процессе

пиролиза улавливали, взвешивали и определяли выходы отдельных видов продуктов разложения. Состав продуктов разложения ОС и выход каждого вида продуктов в зависимости от температуры пиролиза приведен в табл. 3.

На количественный выход продуктов разложения при пиролизе и на их качество существенное влияние оказывает температура нагрева, как видно из приведенных данных (табл.3). При пиролизе ОС образуется четыре вида продуктов разложения – карбонизат (уголь-сырец), смола, пирогенетическая вода и газ.

С ростом температуры пиролиза наблюдается снижение выхода твердого остатка (карбонизата) и увеличение других продуктов разложения (смолы, газа и водного дистиллята). Образование водного дистиллята в основном заканчивается до 500оС, смолы до 600оС, а газа до 700оС.

При конечной температуре пиролиза 200оС основную часть продуктов разложения ОС составляют водный дистиллят и кислородсодержащие газы, что связано с удалением гигроскопической влаги и разложением кислородсодержащих функциональных групп из исходного материала. При этой температуре выход смолы составляет 1,5%, а газа около 4%, что является началом термического разложения составляющих компонентов ОС.

Таблица 3 – Выходы продуктов разложения ОС в зависимости от температуры пиролиза

| Температура пиролиза, оС | Выходы продуктов, масс.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карбонизат (твердый остаток) | Смола | Водный дистиллят | Газ + потери |
| Исходная ОС | 100 | - | - | - |
| 200 | 77,63 | 1,51 | 16,70 | 4,16 |
| 300 | 58,20 | 5,27 | 28,68 | 7,85 |
| 400 | 38,67 | 13,98 | 31,80 | 15,55 |
| 500 | 32,0 | 16,40 | 33,32 | 18,22 |
| 600 | 29,44 | 18,16 | 33,59 | 19,05 |
| 700 | 26,55 | 18,47 | 33,46 | 21,47 |
| 800 | 26,45 | 18,41 | 33,51 | 21,63 |

Процесс образования карбонизата из ОС при различных температурах пиролиза протекает аналогично этому процессу и для биомассы ДБ (рис.1) с той лишь разницей, что при всех значениях температуры наблюдаются более высокие выходы карбонизата из ОС.

Рис. 1. Выходы карбонизата из ОС и ДБ в зависимости от температуры пиролиза.

Например, при 300оС выход карбонизата из ОС составляет 58,2%, а из ДБ – 41,4%,  при 500оС - 32,0 % и 24,93 % соответственно. Эти показатели также являются следствием высокого содержания лигнина в ОС, разлагающегося  при более высокой температуре по сравнению с целлюлозой и гемицеллюлозой, содержание которых более высокое в ДБ.

Исследование физико-химических характеристик карбонизата из ОС

Из продуктов термического разложения ОС в процессе пиролиза наибольший интерес представляет твердый остаток (карбонизат), как сырье для получения АУ. Поэтому широко изучена физико-химическая характеристика карбонизатов из ОС, образованных при различной температуре пиролиза, которая представлена в табл.4.

Таблица 4 – Изменение химического состава твердого остатка из ОС с повышением температуры пиролиза

| Температура пиролиза, оС | Технический состав, % |  |  | Элементный состав, % на daf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wa | Ad | Vdaf | С | Н | N | S | O |
| исходный | 7,93 | 1,30 | 77,58 | 51,17 | 6,37 | 0,47 | 0,08 | 41,91 |
| 200 | 3,93 | 1,45 | 82,89 | 65,56 | 5,79 | 0,45 | 0,05 | 28,15 |
| 300 | 4,28 | 1,35 | 36,33 | 71,72 | 5,60 | 0,46 | 0,05 | 22,17 |
| 400 | 4,59 | 2,07 | 28,91 | 79,89 | 5,51 | 0,43 | 0,04 | 14,13 |
| 500 | 5,0 | 2,10 | 16,29 | 87,50 | 5,09 | 0,42 | 0,03 | 6,96 |
| 600 | 3,90 | 2,20 | 6,19 | 89,68 | 4,06 | 0,30 | 0,02 | 5,94 |
| 700 | 5,20 | 2,28 | 2,41 | 94,96 | 2,16 | 0,32 | 0,02 | 2,54 |
| 800 | 4,19 | 2,50 | 1,74 | 95,80 | 2,06 | 0,30 | 0.02 | 1,82 |

Из приведенных данных (табл.4) видно, что с ростом температуры процесса пиролиза изменяется химический состав карбонизатов. Так, процентное содержание углерода растет от 51,17% до 95,8%, а содержание водорода, азота, серы, кислорода и выходы летучих веществ снижаются. Содержание золы увеличивается, но в пределах допустимой нормы для АУ. Резко снижается содержание нежелательного элемента - серы с 0,08 до 0,02 %. При температуре 700оС и выше образуется высокообуглероженный карбонизат с низким содержанием летучих веществ, кислорода, серы и зольных компонентов. Карбонизат такого состава, кроме как исходное сырье для производства АУ, найдет применение во многих отраслях промышленности,

например, в качестве углеродных сорбентов, в качестве восстановителя при производстве технического кремния, различных металлических сплавов, как исходное сырье в производстве ацетилена, водорода, ароматических многоосновных кислот и др.

В процессе пиролиза из ОС образуется очень высокообуглероженный (95,8%) карбонизат. Углеродный материал с таким высоким процентом углерода представляет высококонденсированную ароматическую структуру.

В связи с этим представляет интерес рассмотреть особенности изменения структуры карбонизатов, образованных при различной температуре пиролиза, в рамках классификационных структурно-химических характеристик, основанных на значениях чисел атомов элементов и числа связей, приходящихся на 100 единиц массы органического вещества.

В табл.5 даются значения структурно-химических характеристик, определенных на основе данных элементного состава карбонизатов из ОС.

Таблица 5- Изменение структурно-химических показателей  карбонизатов из ОС с ростом температуры пиролиза

| Температура пиролиза,оС | Изменение структурных показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nат | nсв | δ | η | В |
| Исходная ОС | 13,29 | 14,38 | 2,19 | 3,12 | 9,73 |
| 200оС | 13,05 | 15,63 | 5,17 | 2,39 | 16,59 |
| 300оС | 13,00 | 16,14 | 6,29 | 2,17 | 19,53 |
| 400оС | 13,08 | 17,00 | 7,84 | 1,96 | 23,82 |
| 500оС | 12,85 | 17,61 | 9.53 | 1,76 | 24,86 |
| 600оС | 11,93 | 17,38 | 10,90 | 1,60 | 19,20 |
| 700оС | 10,25 | 17,09 | 13,68 | 1.29 | 12,20 |
| 800оС | 10,18 | 17.14 | 13,92 | 1,28 | 9,84 |
| АУ(из 500оС) | 10.35 | 17,00 | 13,30 | 1,33 | 9,89 |

Расчет структурно-химических показателей скорлупы ореха и полученных термопродуктов свидетельствует об увеличении степени ненасыщенности химической структуры органической массы ОС в процессе термообработки и преобразовании ее, судя по показателю δ, от структуры, подобной лигнину или содержащей углеводные и ароматические фрагменты, к системе подобной графиту, т.к. показатель δ принимает значение в интервале чисел от -12,5 у метана до 16,67  у графита.

В процессе пиролиза ОС до 500оС в структуре карбонизата увеличивается число химических связей за счет деструкции и  образования  свободных радикалов. Затем количество химических связей снижается, что говорит об образовании термодинамически устойчивых структур. Структурный параметр η также подтверждает, что в процессе пиролиза без доступа воздуха исходная проба ОС претерпевает существенные изменения, превращаясь в высокообуглероженный продукт. Параметр  η характеризует переход ее органической массы, содержащей в своем составе соединения различных классов, в конденсированную ароматическую упорядоченную структуру. Такие термопродукты  обладают хорошими сорбционными свойствами.

Влияние  температуры на выходы карбонизата, а также показатели качества полученного карбонизированного продукта приведены в табл. 6.

С увеличением температуры пиролиза выходы карбонизатов из ОС уменьшаются (табл.6). Начиная с температуры пиролиза 400оС, суммарный объем пор по воде (VE) увеличивается, затем при 600оС величины суммарной пористости уменьшаются. Это объясняется тем, что при температуре 400-500оС происходит увеличение количества макропор (Vма), т.е. при этой температуре

формируются крупные поры, а доля микропор становится  меньше, что

подтверждается определением предельного объема сорбционного пространства (WS). Найдено, что поверхность карбонизата из ОС обусловлена преимущественно макропорами.

Таблица 6 – Изменение физических  свойств карбонизатов в зависимости от конечной температуры пиролиза

| Условия пиролиза, ТоС | Выход карбонизата, % | Показатели качества карбонизата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y, г/см3 | VE, см3/г | WS, см3/г | Vма, см3/г |
| 200 | 76,63 | 0,439 | 0,309 | 0,014 | 0,295 |
| 300 | 58,20 | 0,420 | 0,279 | 0,017 | 0,262 |
| 400 | 38,67 | 0,304 | 0,715 | 0,024 | 0,691 |
| 500 | 32,00 | 0,295 | 0,758 | 0,026 | 0,732 |
| 600 | 29,40 | 0,336 | 0,661 | 0,029 | 0,632 |
| 700 | 26,56 | 0,335 | 0,529 | 0,021 | 0,508 |
| 800 | 26,45 | 0,363 | 0,590 | 0,021 | 0,569 |

Адсорбционные свойства карбонизата обусловлены их пористой структурой, поэтому определение пористости является первостепенной задачей для их характеристики (табл.7).

Таблица 7 -  Значения пористости карбонизатов, полученных из ОС при различных температурах

| Температура пиролиза, оС | Пористость карбонизатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ацетону, % | по бензолу, % | по воде, см3/г |
| 200 | 18,04 | 17,03 | 0,31 |
| 300 | 17,94 | 15,71 | 0,28 |
| 400 | 14,46 | 15,47 | 0,71 |
| 500 | 13,79 | 14,00 | 0,76 |
| 600 | 19,13 | 18,16 | 0,66 |
| 700 | - | - | 0,53 |
| 800 | 19,21 | 18,85 | 0,59 |

Определение пористости структуры карбонизатов из ОС по бензолу и ацетону показало, что в зависимости от температуры пиролиза пористость уменьшается до достижения температуры 500оС. При температуре 600оС пористость увеличивается и с дальнейшим ростом температуры остается практически постоянной.

Для определения возможности применения карбонизатов из ОС, полученных при различных температурах пиролиза (без проведения их активации), в качестве адсорбентов проведено исследование адсорбционной активности и их сравнение с промышленным активным углем марки БАУ-А. Значения адсорбционной активности по йоду от температуры пиролиза приведены на рис.2.

Рис.2. Зависимость адсорбционной активности по йоду карбонизатов из ОС от температуры пиролиза.

Установлено, что карбонизаты из ОС по адсорбционной способности и суммарному объему пор с ростом температуры пиролиза увеличиваются, но не достигают уровня активности промышленного АУ. Для улучшения адсорбционных свойств карбонизаты, полученные при различных температурах пиролиза, подвергали активации водяным паром при 820оС до различных степеней обгара.

Активация карбонизатов из ореховой скорлупы

Для улучшения адсорбционной активности карбонизат из ОС подвергался  активации при 820оС до различной степени обгара при различном времени выдержки исследуемого образца в реакционной зоне. В качестве активизирующего агента использовался водяной пар.

В первой серии опытов при получении образцов АУ из карбонизатов ОС, образованных при температуре пиролиза 400оС,  активация исследовалась при степени обгара от 20 до 70 % и времени выдержки 10-35 мин. При обработке опытных данных (табл.8) было установлено, что для получения из карбонизата 400оС активного угля типа БАУ-А требуется степень обгара карбонизата не менее 55 %.  При этой степени обгара адсорбционная активность по йоду достигает 60 %, т.е. соответствует по этому показателю АУ марки БАУ-А по каталогу на промышленные активные угли.

В последующих сериях опытов при обработке карбонизатов, полученных при температуре пиролиза 500 и 700оС, активация проводилась до степени обгара от 40 до 71 %.

Согласно данным табл.8 при активации карбонизатов 500 и 700оС практически все опытные образцы АУ при обгарах выше 50 % имеют адсорбционную активность по йоду свыше 60 % и, таким образом, соответствуют промышленным активным углям типа БАУ-А.

| Температура активации, оС | Продолжительность активации, мин | Выход АУ, г | Степень обгара, % | Зольность АУ,% | Адсорбционная активность по: |  |  | Показатели качества АУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Йоду, % | МГ, мг/г | Мелассе, мг/г | Υ, г/дм3 | VE, см3/г | WS, см3/г | Vма, см3/г |
| Карбонизат при 400оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исходный | - | 100 | - | 2,07 | 19,1 | 50 | - | 306 | 0,72 | 0,024 | 0,696 |
| 800 | 10 | 73,2 | 20 | 1,8 | 30,5 | 95 | 50 | - | 1,20 | 0,372 | 0,828 |
| 800 | 20 | 53,5 | 40 | 3,2 | 54,3 | 126 | 65 | 301 | 1,40 | 0,424 | 0,976 |
| 800 | 30 | 41,3 | 55 | 3,7 | 60,3 | 192 | 75 | 280 | 1,55 | 0,440 | 1,110 |
| 800 | 35 | 27,4 | 70 | 4,5 | 64,8 | 210 | 90 | 240 | 1,77 | 0,468 | 1,302 |
| Карбонизат при 500оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исходный | - | 100 | - | 2,10 | 25,4 | 50 | - | 295 | 0,76 | 0,026 | 0,794 |
| 800 | 30 | 39,2 | 55 | 4,5 | 64,5 | 120 | 70 | 286 | 1,44 | 0,430 | 1,01 |
| 800 | 35 | 31,4 | 65 | 4,9 | 80,2 | 210 | 100 | 240 | 1,68 | 0,476 | 1,204 |
| 800 | 40 | 24.0 | 71 | 5,7 | 82,8 | 230 | 105 | 239 | 1,78 | 0,482 | 1,298 |
| Карбонизат при 700оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исходный | - | 100 | - | 2,28 | 33,0 | 50 | - | 335 | 0,53 | 0,021 | 0,509 |
| 800 | 25 | 54,2 | 40 | 2,9 | 59,1 | 130 | 65 | 309 | 1,50 | 0,428 | 1,072 |
| 800 | 30 | 46,4 | 50 | 3,1 | 74,6 | 170 | 73 | 291 | 1,62 | 0,434 | 1,186 |
| 800 | 50 | 35,2 | 60 | 4,7 | 79,8 | 190 | 85 | 250 | 1,74 | 0,478 | 1,262 |

Таблица 8 - Изменение физической характеристики АУ из ОС в зависимости от продолжительности активации и степени обгара

Изучение процесса активации карбонизатов скорлупы ореха показало, что с увеличением степени обгара активных углей от 20 до 71 % происходит увеличение адсорбционной способности по йоду от 25 до 83 %, по метиленовому голубому от 95 до 230 мг/г, по мелассе от 50 до 105 мг/г.

Одним из основных показателей качества АУ является процентное содержание в нем золы, в том числе водорастворимой. Из приведенных данных табл.8 видно, что АУ из ОС при достижении адсорбционной активности по йоду (64,8%) имеет зольность 4,5%, т.е. ниже, чем БАУ-А (7%), а содержание водорастворимой золы составляет 1,4% (табл.9), что также ниже допустимой нормы промышленных АУ. Следовательно, АУ из ОС удовлетворяют требованиям к нему и по этим показателям.

Таблица 9 - Величина водорастворимой золы в образцах активных углей в зависимости от степени обгара

| Активный уголь, полученный из карбонизата, оС | Степень обгара, % | Водорастворимая зола, % |
| --- | --- | --- |
| 500 | 40 | 1,11 |
| 500 | 65 | 1,20 |
| 500 | 71 | 1,40 |

Таким образом, АУ из ОС по адсорбционной способности и другим показателям качества соответствуют промышленным АУ марки БАУ-А. Наиболее пригодными для их получения являются карбонизаты, которые образуются при более низкой степени обгара (50 %), что позволяет увеличить выход конечного продукта.

Адсорбционная способность АУ из ОС

Пригодность АУ для очистки газов и жидкостей от примесей дает анализ степени адсорбции и улавливания вредных веществ из водных растворов и газовых выбросов (хлор, бром, диоксид серы). В качестве тестовых веществ были использованы синтетические красители и хлор. Молекулы красителей имеют размеры, близкие к размерам молекул биологически активных веществ, являющихся объектами медицинских исследований, но молекулы красителей более стабильны и удобны в работе. К тому же выбор их в качестве тестовых веществ основан на сходстве размеров и структур их молекул с молекулами таких препаратов, как противоопухолевые лечебные средства  и снотворные, относящиеся к группе барбитуратов [В.Г.Николаев, 1979] .

Для оценки адсорбционной способности проведены исследования величины адсорбции по отношению к следующим красителям: метиленовому голубому (ММ=344), бромкрезоловому зеленому (ММ=540), индигокармину (ММ = 466). Концентрацию красителя определяли методом фотоколометрии.

Величину адсорбции определяли в статических условиях при комнатной температуре. Исследовали адсорбционную способность  исходной ОС, карбонизата, образовавшегося при 500оС и АУ после активирования водяным паром карбонизата при 820оС. Степень обгара при этом составила 50%. Результаты определения величины адсорбции красителей для различных видов сорбента представлены в табл. 10.

Таблица 10 - Зависимость величины адсорбции сорбатов для различных видов сорбента из ОС

| Краситель | ММ | Виды сорбентов из ОС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходная ОС |  | Карбонизат (500оС) |  | АУ из карбонизата |  |
|  |  | мг/г | % от исходного раствора | мг/г | % от исходного раствора | мг/г | % от исходного раствора |
| Метиленовый голубой | 344 | 4 | 10 | 5 | 20 | 18 | 70 |
| Бромкрезоловый зеленый | 540 | 12 | 48 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| Индигокармин | 466 | - | - | 6 | 24 | 6 | 24 |

Установлено, что термическое модифицирование ОС приводит к улучшению адсорбционной способности. Значительный рост величины адсорбции наблюдается для метиленового голубого. Адсорбционная способность исходной ОС и карбонизата к бромкрезоловому зеленому  выше, чем для остальных красителей, что, по-видимому, связано с присутствием макропор. Из всех красителей меньше всего адсорбируется индигокармин. Таким образом, увеличение адсорбционной способности после термообработки происходит за счет увеличения размера пор адсорбента.

Изучена возможность применения адсорбента из ореховой скорлупы для улавливания вредных газовых выбросов. Адсорбционную способность определяли по отношению к хлору. Результаты представлены в табл.11.

Из данных табл.11 видно, что карбонизат, образующийся при пиролизе ОС и АУ, полученный при дальнейшей активации, обладает высокой адсорбционной активностью по  отношению к газообразному хлору. Следовательно, эти продукты могут быть рекомендованы для очистки газовых выбросов от хлора.

Таблица 11 - Адсорбционная способность сорбента из ореховой скорлупы по отношению к хлору

|  | Адсорбция хлора сорбентами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходная ОС |  | Карбонизат 500оС |  | АУ |  |
|  | г/г | л/г | г/г | л/г | г/г | л/г |
|  | 0,45 | 0,14 | 1,15 | 0,36 | 1,72 | 0,54 |

Адсорбент, полученный из скорлупы грецкого ореха, обладает достаточной адсорбционной способностью по отношению к некоторым красителям и может найти применение для очистки сточных вод текстильных отраслей и возможно для решения задач детоксикации организма, так как молекулы красителей имеют размеры, близкие к размерам молекул биологических веществ, а также для улавливания вредных веществ из газовых выбросов.

Исследование кинетики сорбции красителей АУ из ОС

Проведено исследование кинетики сорбционного извлечения красителей (метиленового голубого и метилфиолетового) на АУ из ОС в зависимости от размера частицы адсорбента (0,25, 0,5, 1,0, 3,0 мм), рН раствора (от 3 до 12) и времени контакта (до 160 мин.).

Для выяснения механизма сорбции красителей на АУ из водных растворов при различных значениях рН среды и при 25оС была использована кинетическая модель псевдо-первого порядка Ленгмюра, которая может быть выражена следующим образом:

dgtdt=К1⋅(ge−gt)                                         (1),

где g t  и  g e – количество вещества, сорбируемое за время t и в равновесии;

К1 – константа скорости процесса сорбции.

Если графическая зависимость lg (ge – g t) от времени будет выражена прямой линией, следовательно, процесс сорбции подчиняется уравнению псевдо-первого порядка, что дает возможность вычислить константу скорости сорбции К1.

Влияние рН раствора на процесс сорбции. Величина рН водного раствора, в котором проводится сорбция – важный параметр управления процессом. Величина электростатических зарядов, переданных ионизированными молекулами красителя и функциональными группами на поверхность адсорбента, регулируется, прежде всего, рН средой.

Полученные результаты, представленные на рис.3, показывают, что количество красителя, сорбируемого единицей массы адсорбента, очень сильно зависит от рН раствора и молекулярной массы красителя. При рН=3 количество адсорбированного метиленового голубого равно 2,75 мг/г, а метилфиолетового – 0,01 мг/г. Разница в количестве сорбированных веществ может быть объяснена размерами молекул красителей, не соответствующих величине пор АУ, а также влиянием индукционного –I эффекта бензольных ядер. С повышением рН выше 6 скорость сорбции быстро увеличивается и при рН от 6 до 9,9 сорбционная способность возрастает от 10,2 до 28,5 мг/г для метиленового голубого и от 3,6 до 21,4 для метилфиолетового. При более высоких значениях рН количество адсорбируемых красителей не увеличивается.

Рис. 3. Зависимость количества сорбированного вещества на АУ от рН среды:1 – метиленовый голубой, 2 – метилфиолетовый

Кинетика сорбции. На рис. 4 показано влияние размера частиц АУ на сорбцию красителей за 160 мин. Размер частиц адсорбента оказывает обратно пропорциональный эффект, т.е., чем меньше размер частиц, тем больше адсорбционная способность АУ. Количество сорбированного красителя увеличивается со временем и достигает почти постоянного значения при достижении равновесия.

Рис. 4. Зависимость сорбции от времени для метиленового голубого (а) и метилфиолетового (б): 1 – крупность частиц 0,25 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 1,0 мм,4 – 3,0 мм.

В исследуемом диапазоне времени количество сорбированного метиленового голубого на АУ с крупностью частиц 3,0 мм составило 19,8%, для 1,0 мм – 28,39%, для 0,5 мм - 50% от максимально возможного, а с размером частиц 0,25 мм – почти 100%. Сорбция метилфиолетового была соответственно 12,44; 19,26; 28,0 и 50,40%.

Более высокая скорость сорбции в начальный период объясняется наличием большого числа свободных пор, доступных на начальной ступени, и большим концентрационным градиентом между адсорбатом и адсорбентом в растворе. Более мелкий размер частиц имеет большую адсорбционную поверхность, что и способствует более высокой скорости сорбции. Со временем концентрационный градиент снижается из-за связывания частиц красителя адсорбентом, что приводит к снижению скорости сорбции. Кроме того, на поверхности адсорбента не остается вакантных пор, и сорбция протекает уже в глубине частиц.

Линейный характер зависимости lg(ge-gt) от времени (рис.5) свидетельствует, что процесс сорбции метиленового голубого и метилфиолетового может быть описан кинетической моделью псевдо-первого порядка.

Рис. 5. Кинетика псевдо-первого уровня для сорбции метиленового голубого (а) и метилфиолетового (б): 1 – крупность частиц 0,25 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 1,0 мм; 4 – 3,0 мм

Вычисленные константы скорости К1 (мин -1) для уравнения псевдо-первого порядка представлены в табл.12.

Таблица 12 - Влияние крупности частиц АУ на константы скорости сорбции красителей

| Краситель | Крупность частиц, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
|  | Константа скорости, мин -1 |  |  |  |
| Метиленовый голубой | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,021 |
| Метилфиолетовый | 0,025 | 0,022 | 0,021 | 0,020 |

Показано, что кинетика сорбции красителей на адсорбенте из ореховой скорлупы удовлетворительно описывается уравнением псевдо-первого порядка, т.к. этот процесс из-за отсутствия функциональных групп не сопровождается хемосорбцией.

Процесс сорбции протекает в широком диапазоне рН, так за время контакта АУ из модельного раствора извлекается 94,6% метиленового голубого и 50,40% метилфиолетового от его первоначального количества, для АУ марки БАУ эта величина составляет около 70%. Все это подтверждает высокую селективность АУ из ОС и его хорошие кинетические свойства, что делает пригодным АУ для очистки различных промышленных сточных вод и для борьбы с отравлениями красящими веществами в медицине.

Сорбция ионов тяжелых металлов

Известно, что ионы тяжелых металлов являются одними из наиболее распространенных экотоксикантов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и организм человека [И.В. Шевелева, 2009].

Исследование сорбции ионов Со2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ проводили в статических условиях из растворов уксуснокислых солей металлов.

После установления сорбционного равновесия (96 ч) в растворе содержание металлов в фильтрате определяли трилонометрическим методом. Данные титрования использовали для расчетов сорбционной активности АУ из ОС по отношению к металлам.

Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства АУ из ОС, были получены изотермы сорбции ионов Сu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+ из водных растворов соответствующих солей (рис.6).

Рис.6. Изотерма адсорбции ионов Cu2+(1), Zn2+(2), Ni2+(3), Co2+(4).

Анализ приведенных на рис.6 изотерм адсорбции ионов Cu2+, Zn2+, Co2+, Ni2+ указывает на более высокую селективность АУ по отношению к ионам Cu2+, Zn2+ и Ni2+, а ионы Со2+ сорбируются незначительно. В целом достигаемые значения сорбционной активности хорошо согласуются с аналогичными показателями промышленных АУ.

По способности поглощаться исследованные катионы можно расположить в следующий ряд активности: Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ > Co2+.

Экспериментальные данные описываются уравнениями изотерм сорбции Лэнгмюра и Фрейндлиха и относятся к уравнениям первого порядка.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о возможности использования АУ из ОС для удаления тяжелых металлов при водоочистке, что открывает перспективу для их практического применения.

Изучение состава и свойств продуктов разложения процесса пиролиза ОС

При пиролизе, кроме карбонизата, образуются смола и газ.

В составе смолы, выход которой составляет до 20 % от сухой массы ореховой скорлупы установлено, что основная доля этой смолы (70 %) представлена фенолами (табл.13).

Таблица 13 - Групповой состав смолы из ореховой скорлупы, образующейся  при пиролизе 700оС

| Состав смолы, масс. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенолы | Карбоновые кислоты | Основания | Нейтральные вещества | Асфальтены | Парафины |
| 70,76 | 12,85 | 1,82 | 7,82 | 3,12 | 0,2 |

Смолу подвергали фракционной разгонке, в результате чего было получено 4 фракции с температурами кипения: 90оС, 98-100оС, 102-130ОС и вязкий остаток. Полученные фракции характеризуются содержанием ненасыщенных соединений, карбоновых кислот и фенолов.

Изучена токсичность обезвоженной смолы и водного конденсата. Результаты испытания острой токсичности показали, что максимальная переносимая доза для белых мышей составляет 3 мл/кг живой массы, его минимальная летальная доза ЛД16 равна 4,1 мл/кг, среднесмертельная - ЛД50 = 5,8 (7,9-4,6) мл/кг, а максимальная летальная доза ЛД84 = 8,2 мл/кг. Доза 9 мл/кг была для мышей абсолютно смертельной (ЛД100). По современной классификации токсичности лекарственных веществ смола из ОС относится к классу сильнодействующих соединений, что указывает на ее высокую биологическую активность.

Кроме того, смола была испытана как средство против паразитарных насекомых с положительным эффектом и может быть рекомендована в качестве акарицидного средства против эктопаразитов птиц и животных.

Выяснено, что смола  в разведении 1:3 дистиллированной водой проявляет высокую антигельминтную активность (ЭЭ=80%, ИЭ=89,9%) и может быть рекомендована для широкого производственного испытания при гельминтозах животных.

Состав газа. В процессе пиролиза ОС выход газа достигает до 21% на сухую массу исходного сырья. Состав газообразных продуктов до 300оС обогащен  оксидами углерода, что характерно для газов пиролиза растительного сырья, содержащего большое количество карбоксильных групп. В составе газа углеводороды и водород появляются при температуре выше 300оС и их содержание постоянно увеличивается. Одновременно повышается теплотворная способность газа. Если при температуре пиролиза 200оС теплотворная способность газа составляет 2,7 МДж/м3, то при температуре 800оС она повышается до 18,8 МДж/м3. Газы, образовавшиеся выше 500оС, являются высококалорийными. В их составе отсутствуют азот, сероводород и они могут использоваться в качестве топлива для обогрева реторты-пиролизатора, т.е. для осуществления самого процесса пиролиза или как котельное топливо. В связи с относительно высоким содержанием в составе  непредельных углеводородов (7%)  газ, образующийся в процессе пиролиза ОС, может найти применение в синтезе органических соединений.

ВЫВОДЫ

1. Впервые изучен химический состав ОС и установлено, что она по своим техническим показателям, элементному и групповому химическому составу вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству исходного сырья для получения АУ.

2. Впервые установлено существенное отличие структуры биомассы ОС от  других видов древесных материалов, основанное на высоком содержании лигнина (48,3%) в составе ее биомассы.

3. Разработаны оптимальные условия пиролиза ОС для образования высокообуглероженного, малозольного и малосернистого карбонизата. Расчет структурно-химических характеристик подтверждает, что в процессе пиролиза органическая масса ОС претерпевает существенные изменения, превращаясь в конденсированные ароматические структурные фрагменты.

4. Найдены оптимальные условия процесса активации карбонизатов из ОС водяным паром с получением АУ с высокой сорбционной активностью. Установлено, что наиболее пригодными для получения АУ являются карбонизаты, которые образуются при более низкой степени обгара (50-55%), что позволяет увеличить выход конечного продукта.

5. Показано, что сорбция красителей и ионов тяжелых металлов подчиняется уравнению первого порядка и описывается уравнениями Лэнгмюра и Фрейндлиха.

6. Впервые установлено, что смола из ОС, выход которой достигает 18% на сухую массу,  содержит до 70% фенольных фракций, что связано с большим содержанием лигнина (48%) в составе ОС. Смола такого состава может найти широкое применение в синтезе органических соединений.

7. Установлено, что смола, полученная при пиролизе ОС, обладает антигельминтной активностью и может быть рекомендована в качестве инсектоакарицидного средства.

8. Газы, выделяющиеся при пиролизе выше 500оС, являются высококалорийными, обладающими теплотворной способностью 18,8 МДж/м3. Эти газы могут найти применение как источник энергии для осуществления процесса пиролиза самой ОС, как котельное топливо, а также как химическое сырье, ввиду относительно высокого содержания в них непредельных углеводородов.

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Ореховая скорлупа – сырье для производства АУ и химических продуктов [Текст]/[Ш.Сарымсаков, Г.В.Козьмин, Р.П.Королева, Г.Б. Камбарова и др.]. -  Межд.науч.конф. «Современ. технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения». - Вестник КТУ. - Ч.3. – Бишкек, 2001. -  С. 88-93.

2. Камбарова Г.Б. Активация карбонизата из ореховой скорлупы [Текст]/ Г.Б. Камбарова// Сб.науч.тр.. - Илим. – Бишкек, 2003. - С. 101-109.

3. Получение активированного угля из местного растительного сырья [Текст]/ [Ш.Сарымсаков, Г.Л. Байзакова, К.А. Сартова, Г.Б. Камбарова и др.]. - Сб.науч.тр. КАУ им. К.И.Скрябина.- Вып. 2. - Ч.3. – Бишкек, 2003. - С. 148-154.

4. Камбарова Г.Б. Исследование химического состава различных частей орехового дерева и продуктов их пиролиза [Текст]/ Г.Б. Камбарова, Ш.Сарымсаков, К.А.Сартова// Вестник Института экологии и природопользования при КГУ им. И. Арабаева. - Сер.2. - Вып.4. – Бишкек, 2005. - С. 287-291.

5. Камбарова Г.Б. Получение АУ из скорлупы грецкого ореха [Текст]/ Г.Б. Камбарова, Ш.Сарымсаков // Химия твердого топлива. - №3. –  Москва, 2008. - С. 71-75.

6. Камбарова Г.Б. Адсорбционная способность сорбента, полученного из ореховой скорлупы (ОС) [Текст]/ Г.Б. Камбарова // Химический журнал Казахстана. - №1. – Алматы, 2009. - С. 32-35.

7. Камбарова Г.Б. Свойства твердых продуктов пиролиза ОС [Текст]/ Г.Б. Камбарова // Известия НАН КР. - №1. – Бишкек, 2010. - С. 89-93.

8. Камбарова Г.Б. Углеродные сорбенты из отдельных частей орехового дерева [Текст]/ Г.Б. Камбарова // Тезисы докл. Междунар.науч.конф. «Химия и полная переработка биомассы леса». - С-Петербург., 2010. - С. 44-45.

9. Камбарова Г.Б. Состав и свойства АУ, полученных из отходов орехового дерева [Текст]/ Г.Б. Камбарова // Наука и новые технологии. - №4. – Бишкек, 2011. - С.155-158.

Камбарова Гульнара Бексултановнанын

«Жаңгак  кабыктарынан (Juglans regial  L) алынган активдештирилген көмүрлөр, алардын составы жана касиеттери» деген темадагы 02.00.03- органикалык химия адистиги боюнча химия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына сунуш кылынган диссертациясынын

КОРУТУНДУСУ

Негизги сөздөр:  пиролиз, активдештирүү карбонизаттар, активдештирилген көмүр, касиеттери, адсорбциялык активдүүлүгү, кинетика.

Изилдөөнүн объектиси: жаңгак кабыгы, жаңгак кабыгынан алынган карбонизаттар (көмүрлөр), активдештирилген көмүр.

Иштин максаты: минералдык заттарды аз кармаган жана жогорку сорбциялык активдүүлүккө ээ болгон активдештирилген көмүрдү алуу үчүн көмүртектүү сырьену пиролиздөө жолу менен карбонизаттын жогорку чыгышын камсыз кылган баштапкы, оңой табылуучу сырьену издөө.

Изилдөөнүн ыкмалары: химиялык жана элементтик анализ, ИК – спектроскопия, суюктук жана кагаз хроматографиясы, структуралык химиялык эсептөөлөр.

Аппараттар: Nicolet Impact 420 спектрометри, КФК-2 фотоколориметри, ЭВ-74 тибиндеги рН-метри , ВТИ-2 газанализатору.

Бул иште ар түрдүү температуралык режимде (200-800оС) пиролиздөө жолу менен алынган жаңгак кабыктарынын жана карбонизаттардын химиялык составы жана касиеттери изилденген. Алынган карбонизаттарды  суу буусу менен прогрессирлөөчү активдештүрү жөлү аныкталган. Жаңгак кабыктарынан активдештирилген көмүрдү алуунун оптималдык ыкмасы изилденип табылган. Активдештирилген көмүрдүн адсорбциялык жөндөмдүүлүгү жана алардын оор металлдарга жана кээ бир боегуч заттарга карата адсорбциялык кинетикасы изилденген.

Колдонуу аймагы: химиялык, медициналык жана тамак аш өнөр жайы.

РЕЗЮМЕ

диссертации Камбаровой Гульнары Бексултановны на тему:

«Активированные угли из ореховой скорлупы (Juglans regial L), их    состав и свойства» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия

Ключевые слова: пиролиз, активация, карбонизаты, активированный уголь (АУ), свойства, адсорбционная активность, кинетика.

Объект исследования: ореховая скорлупа (ОС), карбонизаты из ОС, активированный уголь.

Цель работы: изыскание исходного и доступного сырья, обеспечивающего высокий выход карбонизата при пиролизе углеродного материала, для производства АУ с высокой сорбционной активностью и низким содержанием минеральных веществ.

Методы исследования: химический и элементный анализ, ИК-спектроскопия, жидкостная  и бумажная хроматография, структурно-химические расчеты.

Аппаратура: спектрометр Nicolet Impact 420, фотоколориметр КФК-2, рН-метр ЭВ-74, газоанализатор ВТИ-2.

В работе изучены химический состав и свойства ореховой скорлупы и карбонизатов, полученных в процессе пиролиза при различных температурных режимах (200-800оС). Изучена прогрессирующая активация карбонизатов водяным паром и найден оптимальный режим получения АУ из ОС. Исследована адсорбционная способность АУ и кинетика адсорбции по отношению к тяжелым металлам и некоторым красителям.

Область применения: химическая, пищевая и медицинская промышленность.

RESUME

of the dissertation of Kambarova Gulnara Beksultanovna on the theme

«Activated charcoal from nutshell (Juglans regial L), their composition and properties» presented for getting of the scientific degree of the candidate of chemical sciences on 02.00.03 – organic chemistry specialty.

Key words: pyrolysis, activation, carbonizat, activated charcoal, adsorption activity, kinetics.

Object of research: nutshells, carbonizats of NS, activated charcoal.

Purpose of work: the  search of initial and available raw materials providing a high yield carbonizate at pyrolysis of carbon materials, for manufacture of activated charcoal with high sorption activity and low content of mineral substances.

Methods of research: chemical and elemental analysis, IR-spectroscopy, liquid and paper chromatography, structural- chemical calculations.

Equipment: Nicollet Impact 420 spectrophotometer, KFK-2 photocolorimetr, EV-74 pH-meter, VTI-2 gas analyzer.

In the work chemical composition and properties of nutshell and carbonizate, synthesized in processes of pyrolysis in different temperature regimes (200-800oC), were studied. Progressive activation of carbonizates by water vapour  and optimal regimes of synthesis of AC from nutshells was studied. Adsorption ability of AC and kinetics adsorption in respect to heavy metals and some dyes were investigated.

Field of using: chemical, foodstuff and medical industry.