Национальная академия наук Кыргызской Республики

Институт машиноведения

Министерство образования Кыргызской Республики

Кыргызский государственный технический университет

им. И. Раззакова

На правах рукописи

УДК 621.793.7; 621. 715.2.

Каримов  Нусратулло  Каримович

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОЭПОКСИДНЫХ  АНТИФРИКЦИОННЫХ 
И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

05.02.08 - Технология машиностроения

Автореферат

диссертации на соискание ученой

степени доктора технических наук

Бишкек- 2014 г.

Работа выполнена в Таджикском  государственном педагогическом университете им. С.Айни

| Научный консультант: | доктор химических наук, профессор Ганиев Изатулло Наврузович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты | доктор технических наук, профессор Муслимов Аннас Поясович |
|  | доктор технических наук, профессор Тусупбеков Махабат Рымкулович |
|  | доктор технических наук, доцент Усупов Сабий Сейтказиевич |
| Ведущая организация | Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (г. Бишкек, пр-т Мира, 66) |

Защита состоится 16 мая 2014 г. в 14-00 на заседании диссертационного совета Д 05.13.010 при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики, по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения НАН КР, по адресу:720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР.

Ваши отзывы на автореферат в 2-х экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью организации, просим направлять в адрес диссертационного совета: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, а также по email: imash_kg@mail.ru.

Тел. (0312) 541149, Факс (0312) 562785.

Автореферат разослан  «__»   апреля  2014 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета. Д.05.13.010, к.т.н., с.н.с. |  | Квитко С.И. |
| --- | --- | --- |

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Современная техника и технология во всех сферах своего применения нуждается в разработке и получении новейших материалов, особенно композиционных, обладающих комплексом необходимых технологических и эксплуатационных свойств, при одновременном достижении экономической эффективности и доступности технологии. Благодаря ряду ценных свойств композиционные составы выделились в группу самостоятельных конструкционных материалов.

Композиционные эпоксидные составы, как и сплавы металлов, нередко обладают своеобразными свойствами: от более высокой конструкционной надежности до умеренной химической стойкости. Например, наполненные элементоэпоксидные составы (ЭЭС) и их покрытия, подобно легированным сталям на основе железа, обладают ценнейшими свойствами, которых нет у отвержденных чистых смол. Однако полимерные композиционные материалы более чувствительны по сравнению с металлическими сплавами к различным внешним воздействиям, таким как возбуждающие излучения, температура и свет, к агрессивным средам, радиации и др. Таким образом, главным отличием полимеров от металлов является большая динамичность, а также изменения химической структуры и морфологии.

Известно, что низкий коэффициент теплопроводности и старение отвержденных эпоксидных смол и покрытий на их основе без наполнителей ограничивает сферу использования их в качестве антифрикционных и антикоррозионных покрытий в узлах трения механизмов машин и оборудования. Решение этой задачи требует правильного подбора наполнителей, обладающих достаточной прочностью, хорошей смачиваемостью, теплопроводностью, реакционной способностью, высокой адгезией к металлам, низкой усадкой и коэффициентом трения, а также другими защитными свойствами.

Прочный наполнитель при условии его прочной связи со связующим будет упрочнять наполненную систему и позволит снизить величину деформации под нагрузкой и другие отрицательные явления. Введение мягкого и легкого скользящего наполнителя позволит снизить коэффициент трения и повысит износостойкость ЭЭС и их покрытия. Реакция-способность наполнителей (РСН) будет способствовать получению элементоэпоксидных покрытий (ЭЭП), обладающих высокой адгезией, сшитой гетерогенной структурой, противостоящей старению, с одновременным повышением влагостойкости, свето-и теплостойкости, а также других необходимых свойств.

Для установления корреляционной зависимости между физико- химическими, механическими, антифрикционными и защитными свойствами (ФХМАЗС) новых исследуемых материалов необходимо изучить их диэлектрические, защитные и адгезионные свойства, а также влагостойкость и климатическое старение, влияние ультразвука на гетерогенную структуру и другие свойства ЭЭС и покрытий на их основе.

На основании вышеизложенного, необходимо обосновать целенаправленные исследования по разработке физико-химических, механических, антифрикционных основ ЭЭС и их покрытий, способных защитить металлы от износа, старения, коррозионного разрушения и других явлений. Наряду с этим с применением единой научно-методологической основы обосновать и разработать физико-химические основы получения ЭЭС, применяемых в сфере производства деталей машин и оборудования, которое является научно-практической проблемой.

Цель диссертационной работы - развитие теории модифицирования композиционных  материалов  и  повышение  качества,  долговечности  элементоэпоксидных антифрикционных и  защитных  покрытий, разработка  технологических  основ повышения  качества ЭЭС, точности покрытия и долговечности  металлопластиковых деталей  машин, эксплуатируемых в различных  отраслях  производства при экстремальных условиях: повышенной запыленности, высоких температур и больших динамических нагрузках.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены задачи:

- анализ физико-химической природы исходных компонентов эпоксидно-диановых соединений и других ингредиентов;

- рентгеноструктурный анализ химического и минералорганического состава (МОС) исходных неорганических наполнителей (углистой глины, красной охры и формовочной глины), а также кератино-белковых соединений органических наполнителей (кровяной, костной и рогокопытной муки);

- изучение кинетики и механизма химических процессов при формировании наполненных ЭЭС и их покрытий;

- изучение взаимодействия реакция способных (РС) ингредиентов (пластификаторов, отвердителей и полифункциональных наполнителей), а также экзотермических процессов, влияющих на синтез элементоэпоксидных (ЭЭ) сополимеров;

- изучение усиливающего действия полиминералорганических наполнителей (ПМОН) на эпоксидно-диановые смолы и аминную группу отвердителей полиэтиленполиамин (ПЕПА);

- изучение механизма физико–механических, антифрикционных и защитных свойств ЭЭК сополимеров;

- изучение механизма и кинетики физико-химических процессов (ФХП) и их влияние на качество, когезионную и адгезионную прочность, старение ЭЭС и их покрытие;

- изучение факторов окружающей среды и их влияние на качество, водовлагостойкость и антикоррозионные свойства ЭЭ металл-полимерных покрытий (МПП);

- разработка технологического процесса и соответствующего оборудования, оснастки для восстановления либо изготовления точных металл - полимерных (МП) тонкослойных долговечных износостойких и элементоэпоксидных защитных покрытий (ЭЭЗП) для узлов трения хлопковых машин и оборудования.

- проведение опытно–эксплуатационных испытаний и внедрение в производство разработанных нами химически стойких долговечных антифрикционных ЭЭК сополимеров.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Способы получения инновационных полиминеральных и кератиносодержащих наполнителей, способных в корне изменить основные эксплуатационные качества и долговечность ЭЭП.

- Метод определения оптимальных параметров и режима термообработки (отверджения) ЭЭП.

- Технология получения качественных и долговечных, диэлектрических, теплостойких, адгезионных и защитных покрытий, получены результаты исследования их характеристик и область их применения.

4. Результаты исследования процесса износостойкости и старения ЭЭП на реальных деталях машин и оборудовании хлопковых машин либо не изменяются, либо изменяются незначительно.

5. Технология восстановления и изготовления размерных точных металлопластиковых деталей хлопковых машин и машиностроения.

6. Технологическая оснастка и литьевая машина ЛМК-2Э для изготовления либо восстановления деталей текстильных и хлопкоочистительных машин и гидротормозных систем автотранспорта.

Научная новизна работы заключается в:

- выборе многокомпонентных МОН, оказывающих усиливающее действие на композиционные ЭЭС и покрытия на их основе;

- разработке способа получения новых полиминеральных и кератиносодержащих наполнителей, способных в корне изменить физико-механические и эксплуатационные качества наполненных ЭЭП;

- установлении оптимальных параметров и режима термообработки (отверждения) ЭЭП;

- установлении усиливающего действия многокомпонентных МОН на основные свойства ЭЭС и покрытий на их основе;

- разработке диэлектрических, тепловых, адгезионных, защитных и антифрикционных характеристик для определения работоспособности ЭЭП на реальных деталях машин и оборудования;

- разработке аналитического метода исследования старения ЭЭП на реальных деталях машин в климатической зоне Таджикистана;

- разработке методики получения неорганических полидисперсных МОН путем отмачивания;

- разработке методики исследования работоспособности деталей, восстановленных ЭЭП, в реальных условиях эксплуатации или близких к ним;

- разработке новой технологии восстановления и изготовления размерных деталей машин в комплексе;

- разработке технологической оснастки и литьевой машины для восстановления деталей машин хлопкового назначения, деталей текстильных и хлопкоочистительных машин, деталей гидротормозных систем автотранспорта.

Практическая значимость работы заключается в:

- разработке и совершенствовании технологии восстановления и изготовления работоспособных и долговечных узлов трения и защитных покрытий без ущерба экологии и экономической зависимости потребителя;

- разработке упрочненных ЭЭС и их покрытий с заранее заданными свойствами и уникальными по своим физико- химическим, механическими и антифрикционным свойствам;

- разработке износостойких узлов трения и защитных покрытий, работающих при повышенной температуре в абразивной и во влажной среде, то есть в природно-климатических условиях (ПКУ) Республики Таджикистан;

- разработке и внедрении в производство технологического процесса нанесения ЭЭП и изготовления металл-полимерных деталей машин.

- изучении влияния процесса старения и адгезии на изменение физико-химических и антифрикционных (ФХА) свойств ЭЭС и их покрытия.

Личный вклад соискателя заключается в: развитии теории модифицирования композиционных материалов с целью повышения качества, точности и долговечности узлов трения  механизмов  и  машин  в  условиях  жаркого  климата  и  повышенной запыленности Республики Таджикистан; разработке методологии выбора многокомпонентных МОН, оказывающих усиливающее действие при создании композиционных ЭЭС и  их покрытий; разработке способа получения инновационных полиминеральных и кератиносодержащих наполнителей, способных в корне изменить основные  и эксплуатационные  свойства наполненных ЭЭП; разработке  метода  получения  неорганических  полидисперсных порошков  МОН  путем  отмучивания; разработке  метода  определения оптимального содержания  ингредиентов  и  режима  термообработки (отверждения) ЭЭП; разработке  метода  определения усиливающего действия многокомпонентных МОН на основные свойства ЭЭС и их  покрытий;  разработке диэлектрических, тепловых, адгезионных, защитных и антифрикционных характеристик для определения качества  и  долговечности  ЭЭП  реальных деталей   машин и оборудования;  разработке аналитического метода исследования старения ЭЭП на реальных деталях машин в экстремальной климатической зоне Республики Таджикистан; разработке методики исследования  долговечности деталей, изготовленных ЭЭП  в  условиях  эксплуатации или близких  к  ним; разработке инновационной  технологии  изготовления или  восстановления точных размерных металлопластиковых антифрикционных деталей  машин  без применения  механической  обработки;  разработке технологической оснастки и литьевой машины ЛМК-2Э для  изготовления деталей машин хлопкового назначения, деталей узлов  трения текстильных и хлопкоочистительных машин, деталей гидротормозных цилиндров  автомобилей  и  других  гидросистем.

Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на межвузовских научно-практических конференциях (г. Душанбе, 1975-2010 гг.),  всесоюзной научно-практической конференции (РСФР, Новокузнецк, 1986 г.), республиканской научно-практической конференции «Совершенствование профессионально-технологической подготовки молодежи» (г. Душанбе, Таджикский государственный педагогический университет (ТГПУ), 2001 г.), республиканской научно-практической конференции «Технология новейших конструкционных материалов и их применение в производстве» (г. Душанбе, ТГПУ, 2002 г.), международной научно-практической конференции «Достижения в области металлургии и машиностроения Республики Таджикистан» (г. Душанбе, Таджикский Технический университет (ТТУ), 2004 г.), республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы технологического обучения» (Душанбе, ТГПУ, 2005 г.), республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы технологического образования в высших учебных заведениях», (г. Душанбе, ТГПУ, 2009 г.), VI Нумановских чтениях, посвященных 90-летию академика И.У. Нуманова (г. Душанбе, 2009 г.), международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования в XXI в» (г. Душанбе, ТТУ, 2010 г.), Всероссийского совещания-семинара «Инженерно-физические проблемы новой техники» (г. Москва, 2012 г.).

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 46 печатных работ, в том числе 1 монография, 2 патента, 4 авторских свидетельства на изобретения.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, выводов и рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 161 наименование. Объем диссертационной работы составляет 254 страницы машинописного текста, включая 66 рисунков, 15 таблиц и приложения.

Основное содержание работы

Во введении обоснованы предпосылки и актуальность проводимых работ, дана общая характеристика, изложена научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе диссертации проведен анализ научных данных по разработке композиционных полимеров на основе эпоксидно-диановых соединений и реакция способных минералорганических наполнителей.

Анализ существующей литературы и патентно-лицензионных данных в области химии полимеров дает возможность раскрыть сущность ФХМАЗС, а также технологических и эксплуатационных факторов в исследуемых материалах. Проведенный анализ способствовал раскрытию процессов при разработке ЭЭС и их покрытий на основе, эпоксидно-диановых смол и составляющих их ингредиентов, таких как: пластификаторы, стабилизаторы, отвердители и особенно основообразующие многокомпонентные МОН.

Установлено, что при рациональном выборе ингредиентов и режимов термообработки с учетом кинетики процесса термообработки (отверждения) можно получить высококачественные ЭЭС и долговечные покрытия с желаемым эксплуатационным свойством. К таким материалам можно отнести разработанные нами ЭЭК, наполненные минералорганическими порошками (углистая, формовочная глины и красная охра - неорганического происхождения, а также кровяная, костная и рогокопытная мука - органического происхождения).

Для отверждения ЭЭС необходимое количество отвердителя можно определить по формуле:

g=MoMэ.гр⋅n⋅К,                                          (1)

где: g - количество отвердителя на 100 в.ч. эпоксидной смолы,  М0 - молекулярный вес отвердителя, Мэ.гр. - молекулярный вес эпоксидной группы, К - эпоксидное  число,%, n – количество активных атомов водорода, содержащихся в аминных группах отвердителя и наполнителя.

Определение оптимума (стехиометрического содержания) по формуле (1), предложенной С.И. Омельченко хорошо согласуется в случае отверждения эпоксидных смол кислотными отвердителями, содержащими ангидридные группы. Поэтому в случае расчета отвердителя аминной группы по формуле (1) необходимо для каждого отвердителя вводить поправочный коэффициент, что затрудняет проведения синтеза эпоксидных соединений. Так, Э.М. Гвирц и др. указывают, что для отверждения эпоксидной смолы ЭД-6 отвердителем ПЕПА его количество должно варьировать в пределах от 8 до 12 в.ч. на 100 в.ч. смолы в соответствии с реакцией по схеме:

│                                                                      │

ОН						     ОН			      (2)

Однако, Л.М. Давидчевский в исследовании влияния отвердителей и режимов отверждения рекомендует содержания ПЕПА для отверждения смолы ЭД-6 принимать равным 10,8 – 14,5 в.ч. и т.д. Так, анализируя табл.1, можно видеть, что состав эпоксидных групп в смолах резко колеблется. Например, эпоксидное число для смолы ЭД-6 варьируется в пределах от 14 до 18% и более, то есть количественное изменение эпоксидных групп составляет по отношению к нижнему значению примерно 29 %. Установлено, что введение в эпоксидную смолу органического наполнителя (кровяная, рогокопытная мука) оказывает отверждающее действие на эпоксидную смолу (ЭД- 20) и ПЕПА.

Следовательно, выбор оптимального количества отвердителя в значительной степени определяется химическим составом эпоксидной смолы, наличием в ней различных примесей, а также способностью наполнителя вступать в реакцию, как со смолой, так и с отвердителем и ряд других факторов. В связи с этим вопрос выбора оптимального содержания отвердителя остается открытым.

Добавляя в эпоксидные соединения минералорганические наполнители, можно получать композиции с качественными ФХМА и защитными свойствами долговечных покрытий.

Повышение механических свойств полимеров за счет введения в них наполнителей, особенно активных, было обнаружено группой исследователей в лаборатории, возглавляемой Г.А. Ребиндером. Эффект высокого наполнения состоит в том, что при переходе к высоконаполненным композициям (80-90 % наполнителя) происходит резкое увеличение термической стабильности и прочности материала.

Таблица 1 - Свойства эпоксидных соединений

| Свойства | Марки эпоксидных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭД-16 (ЭД-5) | ЭД-20 (ЭД-6) | ЭД-П | ЭД-Л | ЭД-35 | ЭД-40 | ЭД-41, ЭД-44 | ЭД-181 |
| Плотность | 1,2-1,3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Содержание эпоксидных групп, % | 18 | 15-20 (14-18) | 11-14 | 8-11 | 11-17 | 14-20 | 9-12 | 25-30 |
| Содержание летучих веществ не более, % | 2 | 1-2 | 1 | 1 | 6,35 | 8 | -- | -- |
| Вязкость на плавление, сек | 75 (при 25 0С) | 100 (при 50 0С) | __ | __ | __ | __ | __ | 80 (при 20 0С) |
| Вязкость с от-вердителем через 2 ч после смешивания при 1000 С, не более сек | 10 | 20 | 35 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| Молекулярная масса | 370-450 | 450-600 | 600-750 | 750-1000 | -- | 650 | 100 | 240 |

Примечание: изменение к ГОСТу 1087-84 устанавливает более жесткие ограничения на контролируемые параметры, в первую очередь характеристик, отвечающих за экологическую токсичность: массовая доля иона хлора (по ГОСТ 10587-84) не более 0,009%; массовая доля летучих веществ - не более 0,3% (по ГОСТ 10587- 84) - не более 0,5%.

При оптимальном наполнении полимера последний практически переходит в состояние предельно структурированных пленок, распределенных между частицами наполнителя. Помимо адсорбционно-структурирующего и основообразующего действия наполнителя, значительную роль в эффекте высокого наполнения играет и коагуляционная структура наполнителя, зависящая от его природы и дисперсности. При изучении системы полимер-наполнитель (термореактивное соед.) в последние годы появились работы, которые показывают, что введение наполнителей в пластмассы превращают их в гетерогенные системы, состоящие из твердой фазы наполнителя (порошка, волокна) и жидкой фазы – смолы, распределенной по поверхности наполнителя в виде тонких смоляных пленок (межфазный слой).

В отношении механизма наполнения полимера наполнителями Г.В. Сагалаев выдвинул следующую модель наполненной системы (рис. 1). Особую точку зрения на природу наполнителя высказал Р.Е. Смелков, показавший, что вследствие большого модуля сдвига материала наполнителя его частицы практически не деформируются под действием напряжений, а лишь передают усилия на прилипший к ним с противоположной стороны слой полимера. При этом величина нормальных напряжений в объеме неодинаково изменяется от максимума в полимере до очень малой величины в самом наполнителе.

Рисунок 1 - Модель наполненной системы

Влияние природы наполнителей на ФХМ свойства эпоксидных составов отражено в ряде работ. Однако в этом вопросе остается много невыясненного и противоречивого, поскольку антифрикционные и антикоррозионные материалы, полученные на основе эпоксидных смол, начали применяться сравнительно недавно, и опытные данные по физико-химическим основам и их эксплуатация в узлах трения и иных областях машиностроения еще недостаточно изучены.

Анализируя эпоксидные составы, можно отметить тот факт, что каждый исследователь по ФХМАС отдает предпочтение тому составу, который разработал сам. Так, О.А. Петров, А.Д. Курмаев при испытании на износостойкость композиции ЭТС-52 (наполнители: маршалит и графит) установили, что износостойкость разработанного ими состава при трении по стали без смазки оказалась в 11,5 раз выше износостойкости бронзы. Тогда как в других работах отмечается, что при испытании эпоксидных составов без смазки с другими наполнителями достигается также высокая износостойкость. Например, при наполнении эпоксидной смолы графитом и окисью алюминия износостойкость оказалась в 1,35 выше поликапролактама и в 10,9 раз - бронзы, а при наполнении только порошкообразным графитом износостойкость повысилась: по сравнению с капроном в 1,6 раза, по сравнению текстолитом в 4 раза и по сравнению с бронзой в 300-350 раз.

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой опыт по использованию эпоксидных покрытий, все еще не имеется единого мнения в таких принципиальных вопросах, как выбор ингредиентов, их количественное содержание и режимы формирования наполненных полимеров с целью получения покрытий высокой долговечности.

Следовательно, в целях успешного использования эпоксидных покрытий для изготовления и восстановления изношенных деталей хлопковых машин, необходимо наиболее полно разработать и решить вопрос о зависимости свойств покрытий как от условий их наполнения ПМОН, сочетающими в себе реакционных свойств (РС) элементов, так и от режима отверждения. В результате повысится возможность управлять ФХ и другими процессами и получить покрытия желаемых свойств.

Во второй главе диссертации приводятся методологические подходы и способы экспериментальных исследований по разработке качественных и долговечных элементорганических составов и их покрытия.

В качестве связующего материала брали эпоксидную смолу ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), свойства которой приведены в табл. 1. Для отвердения эпоксидной смолы ЭД-6 (ЭД-20) в наших опытах был использован отвердитель полиэтиленполиамин (ПЕПА), положительные качества которого при отверждении эпоксидных составов достаточно отмечены в отечественной и зарубежной литературе. ПЕПА (ГОСТ 10587-84) получают из водного аммиака и дихлорэтана. С целью уменьшения хрупкости ЭЭС был использован пластифицирующий ингредиент ДБФ (ГОСТ 8728-88). ДБФ – сложный эфир нормального бутилового спирта и ортофталевой кислоты.

Особо важную роль в получении составов с заранее заданными свойствами играют наполнители, которые вводятся в эпоксидную смолу либо по отдельности, либо в различных сочетаниях двух или более ингредиентов. Тенденция введения двух наполнителей в эпоксидный состав носит не случайный характер. Известно, что низкий коэффициент теплопроводности эпоксидных составов без наполнителей ограничивает сферу использования их в качестве антифрикционных, антикоррозионных и других материалов, особенно в узлах трения механизмов и машин. Решение этой задачи требует правильного подбора и в сочетании с природой и реакция способностью (РС) наполнителей.

Прежде всего, наполнитель должен обладать достаточной прочностью, РС, хорошей смачиваемостью, теплопроводностью, низким коэффициентом трения и другими необходимыми свойствами. Прочный наполнитель при условии его прочной связи со связующим будет упрочнять наполненную систему и позволит снизить величину деформации под нагрузкой. Введение мягкого и легко скользящего наполнителя позволит снизить коэффициент трения и повысить износостойкость эпоксидного состава.

Реакция способность наполнителей будет способствовать получению ЭЭС, обладающих высокой адгезией и влагостойкостью, электро-светостойкостью, электро-теплопроводностью, износостойкостью, долговечностью против старения, коррозии и другими свойствами.

Обобщая опыт исследования ряда авторов по разработке эпоксидных составов и их покрытия и на основании проведенных нами предварительных экспериментов, мы исследовали многокомпонентные МОН природного происхождения. В качестве неорганических наполнителей исследовались: углистая глина, красная охра и др. (Канимансурского месторождения Республики Таджикистан) и формовочная глина ГОСТ 3226-65 (применяемая в литейном производстве). Минералогический состав неорганических наполнителей приведен табл. 2.

В качестве органических наполнителей природного происхождения были исследованы костная, кровяная и рогокопытная мука. Костная и кровяная мука соответствовали ГОСТ 17536-82 и представляли собой сухие порошки, полученные из отходов мясной промышленности. Состав костной и кровяной муки приведен в табл. 3. Рогокопытная мука соответствовала ТУ 17681-82 МП и являлась кератиносодержащим сырьем, которое используется для выработки различных изделий, кормов, аминокислот и цементации сталей. Рогокопытная мука представляет собой сыпучий продукт от серого до темно-коричневого цвета. Прогретое до 110-120 0С рогокопытное вещество приобретает пластичность. Кератин, относящийся к группе протеинов, не растворяется в воде и отличается высокой устойчивостью к различным реактивам и к внешним воздействиям (табл. 4).

Для проведения исследований органические наполнители использовались в виде тонкодисперсных порошков после тщательного просушивания их в термостате при температуре 50-55 0С в течение 24 ч.

При изучении природы наполнителей важное значение имеет, как они будут влиять на формирование композиционного ЭЭ материала и на ФХМА, защитные, технологические, эксплуатационные и другие свойства, а также на конечный продукт МПДМ. Для этого было необходимо решить ряд важнейших задач по определению характера и поведения самого наполнителя с субстратом, в частности:

- определить область и условия применения наполнителя; характер и морфологический состав наполнителя;

- РС и совместимость со связующим и другими ингредиентами. Здесь основную роль для создания и разработки химически стойкого долговечного композиционного состава и их покрытия играет наполнитель, а вместе с этим и другие факторы, например, какие:

- вопрос, как вводить в эпоксидный состав однотипные или многотипные наполнители;

Таблица 2 - Минералогический состав неорганических наполнителей, %

| Наименование | SiO2 | TiO2 | Aℓ2O 3 | PbO | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | K2O | Na2O | P2O5 | S | H2O | n.n.n | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углистая глина | 55,37 | 1,25 | 21,58 | 1.5 | 1,21 | 1,55 | 1,45 | 1,12 | 3,16 | 0,34 | 0,09 | 0,08 | 1,29 | 10,01 | 100,00 |
| Красная охра | 59.63 | 0,96 | 18,14 | 1.10 | 7,28 | 0,57 | 1,21 | 0,48 | 3,53 | 0,26 | 0,11 | 0,10 | 0,59 | 6,04 | 100,00 |
| Формовочная глина | 54,58 | 1,15 | 27,93 | - | 2,41 | 0,13 | 0,45 | 0,48 | 0,80 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,92 | 11,03 | 100,00 |

- Таблица 3 - Состав костной и кровяной муки, %

| Содержание показателей, % | Костная Мука | Кровяная Мука |
| --- | --- | --- |
| протеина, не менее | 20 | 81 |
| без азотных веществ | -- | 1 |
| жира, не более | 10 | 3 |
| золы, не более | 60 | 6 |
| влаги, не более | 10 | 9 |

Таблица 4 - Химический состав рогокопытной муки, %

| Сырье | влага | зола | Р 2О5 | К2О | СаО | N | жир | белок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рога | 8,55 | 2,023 | 1,424 | -- | 0,599 | 14,00 | 1,88 | 87,54 |
| Копыта | 8,72 | 1,969 | 1,103 | 0,103 | 0,363 | 14,18 | 0,65 | 88,66 |

- вопрос о выборе наполнителей, обладающих комплексными свойствами, которые могли бы модифицировать и оказать усиливающее действие на ЭЭС и покрытия на их основе;

- определить вид наполнителя (порошок, волокно, стружка), вводимого в ЭЭС; определить дисперсность наполнителей, вводимых в эпоксидный состав;

- определить коагуляционное действие наполнителя на связующее; определить эффект высокого наполнения составляющих композицию;

- определить влияние природы наполнителей на ФХМА, антикоррозионные и электростатические свойства ЭЭС и покрытий на их основе;

- решить вопрос о влиянии природы наполнителей на технологические и эксплуатационные свойства ЭЭП и др.

Разрабатывая композиционные ЭЭС и их покрытия, мы дифференцированно подходили к выбору наполнителей, учитывая их РС и усиливающее действие к эпоксидным смолам и составляющим их ингредиентов. Используя   наполнители   минерального   происхождения (порошки углистой, формовочной глины и красной охры), мы достигли модифицирования и усиления ЭЭС на основе смолы ЭД-20 (ЭД-6) главным образом взаимодействием между молекулами смоляной фазы и частицами наполнителя. Это взаимодействие чаще всего характеризуется химическим взаимодействием и адсорбционным характером, то есть твердые и РС частицы наполнителей являются как бы сорбентом и остовообразующими элементами, на поверхности которых скапливаются молекулы синтезированного полимера, образуя ориентированные адсорбционные слои с повышенной ФХМ прочностью.

Ряд наполнителей, таких как диокись кремния, алюмосиликаты и другие, характеризуются высокой твердостью и хрупкостью. Для ослабления внутренних связей в них, с целью синтеза связующего полимера с высокой эластичностью, добавляют остовообразующие минеральные элементы, которые в свою очередь должны быть окружены органическими радикалами (R), что обеспечивает растворимость в органических жидкостях или смолах.

Тем самым происходит переход от регулярной трехмерной структуры к двухмерной, а затем к линейной структуре и, наконец, к разрыву цепи при контролируемой полимеризации:

(3)

В структуре R и R/ являются радикалами СН3, С2Н5, С6Н5 и др. Здесь атомы кислорода и азота являются связующими основообразующих элементов, что характерно для наполнителей органического происхождения в виде аминокислот протеина.

Поскольку используемые наполнители минерального происхождения порошки углистой, формовочной глины и красной охры состоят в основном из многокомпонентных активны частиц, таких как окись кремния, окисей алюминия, свинца, железа, двуокиси титана и других то это благоприятно сказывается на развитие химического процесса, синтеза и адсорбирования микромолекул адгезива к их поверхности, а также усиливает надмолекулярную трехмерную гетерогенную структуру и в результате отверждения ЭЭС они являются узлами возникающей пространственной структуры, что определяет возможность получения наполненного полимера с высокими ФХМАЗС.

С другой стороны, для получения долговечного износостойкого элементоэпоксидного продукта мы исследовали возможность модифицирования эпоксидной смолы органическими наполнителями из кровяной, костной и рогокопытной муки. Выбор таких наполнителей обуславливался, прежде всего тем, что они содержат в своем составе большой процент белков (в костной муке – 20%, рогокопытной – 88% и в кровяной муке около – 81%), которые являются сложными высокомолекулярными азотосодержащими (N) линейными полимерами и состоят из остатков аминокислот, соединенных полипептидной связью. В структуре белковой молекулы, наряду с основными пептидными связями, важную роль играют и другие побочные связи: водородные, ионные, а также связь образовавшимися группами - ОН аминокислот, свободными аминогруппами NH2 и карбоксильными СООН - группами, соответственно диаминокислот и дикарбоновых аминокислот.

Следовательно, наличие в белковой молекуле свободных групп и радикалов (гидроксильных, сульфогидрильных и др.) придает ей широкие возможности вступить в реакцию с эпоксигруппами смолы ЭД-20 (ЭД-6) и с аминным отвердителем ПЭПА.

Действительно, как установили Л.Б. Бонине и другие, аминный отвердитель, попав в организм человека, вступает в реакцию с белками, в которых аминокислотные остатки имеют эфирные группы.

Однако следует отметить, что процесс взаимодействия белковых соединений с аминными группами отвердителя весьма сложен и не всегда подчиняется этому простому уравнению:

- СH2   COO  CH3 + H2NR -  → CH2  CO  NHR + CH3OH         (4)

Имеются разные подходы для формирования ЭЭС, как от чистого эпоксидного адгезива, так и наполненных ЭЭП самого различного назначения, включая и изготовление деталей машин. Например, для приготовления литьевых компаундов авторами В.И. Повстугаром, С.Д.Вагнером использованы эпоксидные смолы ЭД-16 и ЭД-20, а в качестве отвердителя полиамиды.

Указанно, что если упрощенно представить себе формулу молекулы эпоксидной смолы как у полиамида H2N-R-NH2, то процесс взаимодействия при отверждении можно изобразить таким образом:

(5)

Образующийся пространственный полимер обладает высокой химической стойкостью и механической прочностью.

К сожалению, нам не удалось найти каких-либо сведений в доступной литературе, объясняющих природу химических процессов, происходящих при взаимодействии белковых соединений из органических наполнителей с эпоксидными группами или функциональными группами отвердителя ПЭПА.

Поэтому было интересно выяснить: будет ли отверждаться эпоксидная смола ЭД–20 (ЭД-6), если ввести в нее кровяную, костную и рогокопытную муку, а также, как поведут себя указанные наполнители, если ввести в их состав отвердитель ПЕПА:

(6)

Уже первые предварительные опыты показали, что при введении кровяной или рогокопытной муки в эпоксидную смолу (при отсутствии отвердителя) происходит образование высоковязкого пластикового продукта. Это свидетельствует о том, что свободные функциональные группы, входящие в структуру белков, принимают активное участие в реакции «сшивания» эпоксидного полимера. Взаимосвязь химической реакции межмолекулярного взаимодействия аминокислот протеина можно представить следующим образом. Следует сказать, что попытки активизировать химическое взаимодействие (синтез) костной муки с эпоксидной смолой, даже при повышенных температурах (вплоть до 140оС), также не увенчались успехом.

(7)

Аналогичная картина была получена при введении в кровяную, рогокопытную и костную муку отвердителя ПЕПА: отвердитель оказал отвердевающее действие для кровяной и рогокопытной муки, как было изложено выше, а для костной муки он оказался инертным.

Таким образом, пришли к выводу, что в зависимости от степени взаимодействия наполнителя с ингредиентами эпоксидного состава и от принятых условий отверждения эпоксидного полимера может образоваться ЭЭ трехмерная гетерогенная структура в виде привитых элементоэпоксидных сополимеров. Такая структура будет обладать комплексом свойств, не присущих индивидуальным ингредиентам, входящим в ЭЭС, которые обладают высокой прочностью, долговечностью, антифрикционными и защитными свойствами.

В третьей главе диссертации исследовано влияние ингредиентов и режимов термообработки на основные, антифрикционные свойства элементоэпоксидных покрытий и пути повышения эксплуатационных характеристик металлопластиковых деталей машин.

В процессе разрушения и дробления почвенной корки рабочими органами или при перекатывании колес сельскохозяйственных машин запыленность почвы достигает: 0,75 г/м3 – при вспашке, 1,75 г/м3 – при посеве, 7,8 г/м3 – при культивации и 3,45 г/м3 – при уборке хлопка. Образующаяся пыль состоит из окиси кремния (50-60%), окиси алюминия (12-15 %), окиси железа (12-15 %) и других составляющих твердых минералов.

Так, плунжерные пары в гидравлической системе тракторов заменяются через 280-300 часов. Шарнирные соединения культиваторов и сеялок восстанавливают ежегодно. Каждый год ремонтируют или меняют узлы трения сложных сельскохозяйственных и машин хлопкового назначения. Как правило, загрязненность смазки подшипников колеблется от 10 до 15%, а загрязненность шарниров грядиля культиваторов и прокатных колес сеялок – до 70 %. Естественно, что попадание в узлы трения такого большого количества пыли, особенно солончаковых вызывает интенсивное разрушение поверхностей трущихся пар трения.

По условиям работы в климатических условиях Таджикистана детали узлов трения машин хлопкового назначения подвергаются как абразивному износу, вызванному действием высокой запыленности окружающей среды, так и изнашиванию при схватывании, обусловленному молекулярным взаимодействием поверхностей при их трении с недостатком смазочных масел или полным отсутствием. Оба эти вида износа, действуя одновременно, приводят к весьма быстрому выходу из строя сопряжения типа ось-втулка, детали которых, как правило, изготовляются из следующих сочетаний машиностроительных материалов с термически обработанном и необработанном состояниях: сталь-сталь и сталь-чугун. Все это вызывает быстрый износ трущихся деталей машин и оборудования и в результате приводит к их простоям. В связи с этим возникает проблема скорейшего восстановления и упрочнения вышедших из строя деталей машин элементоэпоксидными сополимерами, обладающими высоким качеством износостойкостью и долговечностью на основе наиболее дешевых и доступных материалов. К тому же подобное обстоятельство складывается в хлопкоочистительной и хлопчатобумажной промышленности, где условия работы деталей машин протекают во влажной среде и под действием знакопеременных ударных нагрузок, а также подвергаются воздействию электрохимических явлений.

Поэтому значительный интерес представляет применение узлов трения машин хлопкового назначения из модифицированных элементоэпоксидных материалов, поскольку они обладают такими весьма ценными свойствами, как устойчивость против абразивного износа, хорошая смачиваемость маслами и многими вышеуказанными свойствами, что позволяет не только повысить качество и долговечность трущихся деталей, но и существенным образом изменить характер трения, т.е. исключить процесс скорейшего изнашивания, а также коррозионные, электростатические и другие побочные явления.

Вопросами применения износостойких полимерных покрытий для восстановления машин хлопкового назначения (плугов, сеялок, культиваторов, хлопкоуборочных машин и т.д.) в условиях Таджикистана занимались Г.Д. Мирзоев и У. Мансуров. Их работы имеют большое значение для ремонтно-восстановительного производства, но в них рассматривается использование термопластичных полиамидных полимерных материалов (капроновое покрытие), которые, хотя и повышают  износостойкость целого ряда узлов трения, однако имеют существенные недостатки. Основным недостатком таких покрытий является то, что они в процессе эксплуатации подвергаются быстрому старению и низкой адгезией с металлом от воздействия климатических факторов.

Успешное решение проблемы применения полимерных материалов для восстановления деталей машин хлопкового назначения возможно лишь при использовании таких материалов покрытия, которые в процессе эксплуатации обладают более стабильными ФХА, антикоррозионными свойствами. К таким полимерным материалам можно отнести термореактивные эпоксидно-диановые смолы.

- Основополагающей предпосылкой научного анализа изучения многообразных эпоксидных композиционных материалов послужили изысканию и разработке наиболее качественных долговечных ЭЭС для дальнейшего исследования ФХМАЗС и их влияние на технологические и эксплуатационные факторы ЭЭС и их покрытия. Было составлено и испытанно свыше 50 эпоксидных составов и их покрытий, часть которых приведены в виде графиков и таблиц, основные из которых приведены в табл. 5.

Известно, что процессы изнашивания, коррозия, старение, деструкция, адгезия, электро-теплопроводность и другие особенности полимерных материалов зависят от многих разнообразных факторов и связаны со сложными ФХМ, электрохимическими, электростатическими и другими изменениями поверхностных слоев при воздействии окружающей среды и слабых кислот и солей, а также износа поверхностных слоев сопряженных деталей машин. Однако до настоящего времени еще не создана единая теория, наиболее полно объясняющая механизм зашиты поверхностей от изнашивания и коррозии металлических и неметаллических деталей машин.  Следует отметить, что, наряду с другими видами износа в работе узлов трения машин хлопкового назначения, преобладающее значение приобретает абразивное изнашивание. Поэтому исследование абразивного износа пластических масс представляет собой определенный интерес и является предметом дальнейшего исследования.

Особое место в изучении абразивного износа занимают работы проф. М.М. Хрущова и М.А. Бабичева. Авторы высказывают следующие соображения о механизме износа материалов об абразивную поверхность: «Износ при трении об абразивную поверхность можно рассматривать как результат царапания одновременно большим количеством острых зерен, а меньшая часть зерен с благоприятно расположенными гранями снимает стружку».

Установлено, что если по условиям трения сопряжение не удается защитить от абразивного загрязнения, то повышение срока службы деталей достигается путем подбора материала с высокой износостойкостью или путем снижения активности абразивного воздействия, которые в ряде случаев достигаются заменой металлического подшипника пластмассовым. Следовательно, чтобы успешно использовать ЭЭС для восстановления деталей машин, необходимо наиболее полно разработать вопрос о зависимости ФХМА и других свойств покрытий от условий и рецептурно-технологических приемов нанесения покрытий.

Таблица 5 - Сравнительная, относительная износостсойкость экспериментальных эпоксидных покрытий

| № пп | Состав ингредиентов на 100 весовых частей смолы ЭД–6 | Относительная износостойкость по сравнению с парой чугун- сталь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | втулок | валов |
| 1 | Чугуная втулка | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 9 ПЕПА+10ДБФ+25 FeO3 +20Г | 50,0 | 1110 |
| 3 | 9 ПЕПА+10ДБФ+2МоS2 +20ПБ | 11 | 685,0 |
| 4 | 10 ПЕПА+10ДБФ+50Г+30Аℓ | 45,0 | 1480 |
| 5 | 7 ПЕПА+20ДБФ+120 чугун. порошка | 25,5 | 1480 |
| 6 | 9 ПЕПА+10ДБФ+80 углистой глины | 112,0 | 685,0 |
| 7 | 9 ПЕПА+15ДБФ+74 углистой глины+6 Аℓ | 128,0 | 635,0 |
| 8 | 9 ПЕПА+15ДБФ+68 углистой глины +12TiO2 | 109,0 | 593,0 |
| 9 | 9 ПЕПА+15ДБФ+68 углистой глины +12 Zn | 64,0 | 400,0 |
| 10 | 9 ПЕПА+15ДБФ+150 углистой глины | 80,0 | 685,0 |
| 11 | 9 ПЕПА+15ДБФ+90 углистой глины | 171,0 | 740,0 |
| 12 | 9 ПЕПА+15ДБФ+90 каолинита белого | 116,9 | 127,0 |
| 13 | 9 ПЕПА+15ДБФ+90 охры желтой | 54,0 | 927,0 |
| 14 | 9 ПЕПА+15ДБФ+75 угластой глины +30 PbO | 76,0 | 556,0 |
| 15 | 9 ПЕПА+15ДБФ+75 форм. глины +30 PbO | 180,0 | 870,0 |
| 16 | 11 ПЕПА+15ДБФ+90 охры красной | 175,0 | 740,0 |
| 17 | 9 ПЕПА+15ДБФ+80 форм. глины | 108,0 | 556,0 |

Примечание: износостойкость втулок оценивалась по линейному износу, а валов - по весовому; цифры перед ингредиентами указывают их весовое соотношение (в.ч.), где: ПЭПА - полиэтиленполиамин; ДБФ - дибутилфталат; 
Г – графит; ПБ – поливинил-бутираль; Аℓ – алюминиевая пудра; Zn – цинковый порошок;  PbO – окись свинца.

Это позволит повысить возможность управления указанными процессами и получить покрытия желательного качества, долговечности, износостойкости и защитных свойств.

Результаты исследования показали, что существенное влияние на основные, антифрикционные и защитные свойства ЭЭП оказывают содержание и природа пластификатора, отвердителя и наполнителей, а также режимы отверждения композиционных составов. Так, наивысшие показатели твердости (228,4 Н/мм2) и предела прочности при сжатии (10,9 кН/см2) ЭЭП приобретают в интервале температур 100-120 0С с кинетикой термообработки (отверждение) 4,5-5,5 ч. Этот режим обеспечивает наибольшую износостойкость металл-полимерной пары трения. Вероятно, это обусловлено высокой степенью отверждения и максимальным числом сшивок между макромолекулами гетерогенной системы ЭЭП.

Значительное влияние на износостойкость ЭЭП и коэффициент трения оказывает количество отвердителя и пластификатора. Найдено оптимальное содержание отвердителя ПЕПА для ЭЭС, наполненного углистой глиной, красной охрой или формовочной глиной; костной кровяной или рогокопытной мукой. Оно должно быть равно 9-11 в.ч. Оптимальное содержание пластификатора ДБФ должно быть не менее 10 и не более 15 в.ч. на 100 в.ч. смолы ЭД-20 (ЭД-6). При этих соотношениях компонентов ЭЭ покрытие и контртело приобретают максимальную долговечность и износостойкость.

Предложена нами расчетная зависимость с учетом поправочного коэффициента k=0,82-0,90 для определения стехиометрического содержания отвердителя ПЕПА: g= k (0, 65- 0,78) К, где: К – эпоксидное число смолы на 100 в.ч. смолы ЭД- 20 (ЭД-6).

Основной причиной, вызывающей низкую долговечность деталей машин хлопкового назначения, хлопкоочистительной, хлопчатобумажной промышленности и машин орошаемого земледелия, являются неблагоприятные явления окружающей среды и ПКУ Республики Таджикистан.

Проведенные предварительные исследования отобранных известных и экспериментальных наполненных эпоксидных покрытий (НЭП) на износостойкость в абразивной среде без смазки позволили нам установить, что по способности к теплоустойчивости и степени изнашиваемости их можно разделить на три группы:

К первой группе относятся НЭП, включающие систему дисперсных наполнителей из одного элемента.

Изнашивание этих покрытий вначале сопровождалось локальным схватыванием с появлением первых трещин на рабочей поверхности покрытий втулок, затем эти трещины непрерывно расширялись, образовывались новые трещины с отделением продуктов износа в виде своеобразной стружки и, наконец, наступало полное разрушение покрытий.

Ко второй группе можно отнести НЭП с двумя и более наполнителями, которые обладали не удовлетворительной восприимчивостью к повышению температуры и абразивному воздействию твердых частиц. К ним относятся покрытия, содержащие дисперсный наполнитель, состоящий из смеси двух элементов: окиси железа и графита, двухсернистого молибдена и поливнилбутираля, графита и алюминиевой пудры, а также чугунного порошка и др.

На рис. 2 (а и б) приведены графики износа покрытий за 2 часа испытания, а в табл. 5 приводятся результаты испытания относительной износостойкости покрытий по сравнению с эталонным термически обработанным перлитным чугуном. Процесс изнашивания эпоксидных покрытий, отнесенных нами ко второй группе, сопровождался повышением высоких температур, возникающих в зоне трения, которые в ходе испытания изменяются различным образом в ту и другую сторону, из-за чего трение их сопровождается большей пластической деформацией и абразивным взаимодействием, смятием и срывом участков поверхности покрытий, усложняется локальным схватыванием микроучастков, хотя полного разрушения покрытий не наблюдается. Это подтверждается также и характером износа поверхностей трения.

Рисунок. 2 - График сравнительной износостойкости наполненных эпоксидных покрытий в условиях абразивного износа без смазки (спецификация эпоксидных композиционных составов на рисунке соответствуе порядковым номерам композиций, приведенных в таблице 5)

На рис. 3.а и 3.б показаны поверхности трения эпоксидных покрытий с наполнителями, состоящими из окиси железа – графита и чугунного порошка, а также чугунной втулки (рис. 3.в). Характер же изнашивания поверхности эталона чугунной втулки характеризуется лишь рисками, образовавшимися от абразивного действия твердых частиц почвенной пыли рис. 3.в.

Рисунок 3 - Поверхность трения (х30) элементоэпоксидных покрытий,  наполненных: а - окисью железа; б - чугунным порошком, в-поверхность трения чугунной  втулки

Из сказанного следует, что износостойкость НЭП во многом зависит от комплекса причин, основными из которых являются: монолитная наполненная структура, твердость, упругость, когезионная и адгезионная прочность полимера, остаточные напряжения и т.д. Все это позволило нам сделать вывод, что антифрикционные и другие свойства НЭП будут определяться прежде всего природой наполнителя, его РС со связующим, обладающим собственной структурой и прочностью, а также состоянием полимера на поверхности наполнителя.

К третье группе относятся ЭЭС, наполненные порошками различных полиминеральных глин. Исследования проведенные в абразивной среде без смазки, выявили интересную особенность в поведении этих покрытий. Наибольшую износостойкость проявили НЭП, содержащие 90 в.ч. красной охры (табл. 5 № 16 и покрытия с углистой глиной № 11). Износостойкость покрытий с красной охрой оказалась почти 1,75 раза выше, чем износостойкость перлитного чугуна (эталона), а покрытий с углистой глиной – соответственно – в 1,72 раза.

Результаты наиболее износостойких по своей природе ЭЭП исследовались в зависимости от содержания органических наполнителей. Показано, что с увеличение степени их наполнения до 120 в.ч. износостойкость увеличивается (рис. 4, кривые 3, 4), а кривые снижения и нарастания износостойкости покрытий с углистой глиной и красной охрой имеют одинаковый характер.

1, 2, 3, 4 - линейный износ, мкм; 1I, 2I, 3I; 4I - весовой износ, мг; 1II, 2II, 3II, 4II-коэффициент трения; О - покрытия с углистой глиной; Х- с красной охрой; - с кровяной мукой;   - с костной мукой

Рисунок 4 -  Влияние природы и содержания наполненных покрытий на их износостойкость и коэффициент трения

Так, при увеличении содержания этих наполнителей до 60-80 в.ч. износостойкость покрытий увеличивается, а затем с увеличением содержания наполнителя до 120 в.ч. износостойкость снижается, что объясняется изменением основных свойств ЭЭС (рис. 4, кривые 1, 2).

Изучена также влагопоглощаемость. За 30 суток выдержки в дистиллированной воде влагопоглощаемость этой композиции составила 11 %, тогда как для составов с углистой глиной и костной мукой она не превысила 0,4 %. Влагопоглощаемость состава с рогокопытной мукой составила                1,6 %. В результате исследования влагопоглащаемости разработанных ЭЭС установлено, что наилучшими из них являются покрытия с углистой глиной, красной охрой и костной мукой.

В связи с этим, несмотря на то, что рогокопытная и кровяная мука дают весьма положительный эффект в повышении износостойкости покрытий, использование их в качестве подшипников скольжения, работающих во влажной среде, нецелесообразно. Таким образом, результаты исследования показали, что существенное влияние на износостойкость и физико-механические свойства ЭЭП оказывает размер частиц наполнителей. Увеличение дисперсности наполнителя свище 100 мкм приводит к возрастанию износа наполненных ЭЭП. Оптимальным размером частиц углистой глины и костной муки следует считать до 100 мкм. Отклонение дисперсности наполнителя в ту или иную сторону приводит к ухудшению физико-механических свойств и др.

В четвертой главе исследовано влияние эксплуатационных факторов на износостойкость и долговечность разработанных элементоэпоксидных составов и их покрытия. Степень износостойкости и долговечности эксплуатируемых деталей машин хлопкового назначения очень сложна. Он зависит от многих факторов. Исследование основных антифрикционных и других свойств деталей машин с полимерным покрытием еще более осложняет данную задачу. Из анализа проведенных исследований следует, что в настоящее время многие вопросы долговечности изнашивания пластмасс в абразивной среде и при повышенных температурах изучены еще недостаточно, особенно вопросы изнашивания тонких покрытий из ЭЭС.

Для уточнения основных параметров, определяющих долговечность узлов трения (величины и характера нагрузок, скорость скольжения, температурный режим трения, степень загрязненности смазки и т.п.), были изучены конструкции и условия работы хлопковых машин, применяемых при возделывании сельскохозяйственных культур и других процессов. В таблице 6 приведены основные параметры, определяющие эксплуатационные характеристики быстро изнашивающихся подшипников скольжения машин хлопкового назначения.

Разработанные нами элементоэпоксидные составы и их покрытия предназначенные для машин хлопкового назначения содержат оптимально найденные величины соответствующих ингредиентов и режима термообработки. К ним относятся элементоэпоксидные составы, приведенные в табл. 7. Экспериментальные подшипники с покрытием для испытания отверждались при температуре 1200С с кинетикой термообработки 4,5 ч.

Одним из важнейших характеристик полимерных материалов, в частности ЭЭС которые были использованы в качестве антифрикционных и защитных покрытий для деталей машин хлопкового назначения,    является температурная   и   адгезионная зависимость. Высокая температура окружающей среды, а   также   повышение   температуры    на   поверхности вследствие трения могут привести к значительному изменению ФХМАЗС элементоэпоксидных покрытий, а также к изменению характера при эксплуатации.

Таблица 6 - Основные параметры эксплуатационных характеристик  узлов трения некоторых машин хлопкового назначения

| № п/п | Наименование подшипников скольжения | Величина удельного давления, кН/см2 |  | Скорость скольжения, м/с | Температура окружающего воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установив- шаяся работа | максимальная |  |  |
| 1 | Шарниры грядилей культиватора КРХ- 4 | 12 | 16 | 0,01 | 25-45 |
| 2 | Опорное колесо грядиля культиватора КРХ – 4 | 4 | 6 | 0,14 | 25-45 |
| 3 | Опора прикатного колеса хлопковой сеялки | 5,77 | 5,77 | 0,081 | 20-30 |
| 4 | Опорное колесо хлопковой сеялки | 10 | 12 | 0,095 | 20-30 |
| 5 | Опора полевого колеса плуга П -5-35 мм | 25 | 50 | 0,14 | 25-35 |
| 6 | Опора бороздного колеса плуга П -5-35 мм | 25 | 50 | 0,14 | 25-35 |
| 7 | Нижняя опора шпинделя хлопкоуборочной машины | 4,5 | 6-7 | 0,77-0,79 | 25-35 |

Таблица 7 -  Элементоэпоксидные композиции с оптимальным содержанием ингредиентов, в.ч.

| № п/п | Наименование ингредиентов | Номера и состав композиции |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | эпоксидная смола ЭД-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Температура отверждения всех композиций 120 0С, кинетика термообработки 4,5часа |
| 2 | дибутилфталат ДБФ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3 | лёссовая глина | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | углистая глина |  | 80 |  |  |  |  |
| 5 | кровяная мука |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | костная мука |  |  |  | 80 |  |  |
| 7 | рогокопытная мука |  |  |  |  | 80 |  |
| 8 | Полиэтиленполиа-мин (ПЭПА) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |

Изучение износостойкости деталей проводилось при следующих условиях и режимах: твердость стальных валов изменялась от 10 до 65 HRС; дисперсность абразива – от 50 до 200 мкм; содержание абразива в смазке - от 1,5 до 15%; скорость скольжения - от 0,067 до 0,212 м/сек при удельной нагрузке 118 и 294 Н/см2. В качестве смазки использовалось машинное масло М-63/10В.

Окружающая температура при испытании соответствовала той, при которой обычно работают машины хлопкового назначения в эксплуатационных условиях (до 55-60 0С).

Данные о влиянии окружающей температуры на антифрикционные свойства ЭЭП, полученные при режиме нагрузки P=118 Н/см2 и скорости скольжения V= 0,078 м/сек, представлены на рис. 5. Как видно из рисунка, окружающая температура оказывает неаддитивное влияние на износостойкость и коэффициент трения ЭЭП, наполненных различными наполнителями.

1-5 -линейный износ втулок, мкм; 1/-5/ - весовой износ втулок, мг;  1//-5//- коэффициент трения, ƒ. О - покрытие с углистой глиной; Х- с красной охрой; -с формовочной глиной;  -с костной мукой;  -с кровяной мукой.

Рисунок 5 -  Влияние окружающей температуры на антифрикционные свойства ЭЭП.

Для покрытий с углистой глиной, красной охрой, формовочной глиной и кровяной мукой повышение окружающей температуры положительно сказывается на увеличении их долговечности и износостойкости. Так, если при 200С покрытия с костной и кровяной мукой имели примерно одинаковую износостойкость, а по сравнению с покрытиями, имеющими наполнители минерального происхождения, она была в 4-5 раз выше. При температуре 1000С износостойкость покрытий с костной мукой снизилась по сравнению с износостойкостью покрытий с кровяной мукой, углистой глиной, красной охрой и формовочной глиной более чем в 3 раза. Аналогичная картина наблюдается в изменении износостойкости стальных валов от окружающей температуры.

Такими образом, в условиях повышенных температур наиболее эффективными наполнителями эпоксидных смол являются углистая глина и кровяная мука. При этом износостойкость стальных валов не возрастает. С увеличением окружающей температуры она изменяется в положительную сторону.

Одним из важнейших условий долговечности наполненных ЭЭП является их адгезия к металлической поверхности (подложка) и устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Исследования показали, что адгезионная прочность сцепления ЭЭП, наполненных кровяной мукой (60 в.ч.), рогокопытной и костной мукой (80 в.ч.) при толщине слоя 0,4-0,5 мм, составляет 2,45 кН/см2. Для покрытий, наполненных углистой глиной и охрой (80в.ч.), она превышает 3,65 кН/см2, то есть в 3-4 раза выше, чем не наполненных чистых эпоксидных покрытий. Более низкие показатели получены при испытании этих ЭЭП на ударную вязкость. Так, введение 60 в.ч. кровяной муки или 80 в.ч. углистой глины снижает ударную вязкость ЭЭС по сравнению с ненаполненными соответственно в 3-5 и 2-3 раза. Эти результаты хорошо согласуются с данными других исследователей Flory P. и других о том, что структура высокополимерных материалов под действием активного наполнителя будет обладать более низкой прочностью на удар, чем не наполненные.

По вопросу исследования стойкости полимерных покрытий на основе олегоэфиров, олегоуретанов и эпоксидных смол к воздействию влаги и при катодной поляризации с раствором NаСI, Holupka J.W. и другие, показали, что у покрытий на основе полиуретанов влагостойкость минимальная, а для покрытий на основе эпоксидных смол максимальная, что подтверждается и нашими исследованиями.

Большое влияние в коррозионных процессах на границе раздела фаз металл–полимерных покрытий (МПП) оказывает изменение окружающей температуры. Другая причина влияние окружающей среды на МПД хлопковых машин окружающая пыл солончаковых почв с большим содержанием соли приводящей к снижению омического сопротивления пленки электролита и образованию легко растворимых продуктов электрохимической коррозии и т.д.

Таким образом, в результате исследования вопроса влаго-поглощаемости наполнителями из числа испытанных повышающими влагостойкость и адгезию являются: углистая глина, красная охра, формовочная глина и костная мука.

Наличие в конструкциях современных машин различных неметаллических материалов при многофакторном воздействии на них окружающей среды требует защиты не только от коррозии, но и от старения. В связи с этим в работе особое внимание уделено изучению и защите от комплексного воздействия климатических и других факторов на старения ЭЭС и их покрытий. На основании анализа результатов исследования доказано, что при активном взаимодействии термореактивные полимеры со свободными радикалами (R) способны вступать в реакцию с различными элементами, находящимися в окружающей среде, либо с реагентами, способными модифицировать связующие с монофункциональными группами МОН.

Опыт исследования кинетики старения в атмосферных условиях показал, что разработанные наполненные ЭЭС и их покрытия сохраняют свою работоспособность при длительном хранении и эксплуатации деталей машин.

Влияние природной среды на интенсивность развития процессов (окисления и деструкции) атмосферного старения исследовалось на открытом воздухе, а образцы из наполненных ЭЭС и их покрытия экспонировались в течение одного года в открытой атмосфере Гиссарского района Республики Таджикистан. Образцы подвешивались на специально изготовленный вращающий круговой стенд, установленный на крыше одноэтажного здания рис. 6.

За год экспонирования стало известно, что износостойкость втулок с ЭЭП вначале несколько повышается по сравнению с исходными данными, а с увеличением кинетики старения она понижается. Таким образом, проведенные исследования по климатическому старению разработанных ЭЭС и их покрытий на их основе показали, что под действием атмосферных факторов в условиях Республики Таджикистан основные свойства (физико-механические показатели, износостойкость и т.д.) либо не изменяются, либо изменяются незначительно.

Большинство полимеров являются электрическими изоляторами с удельным объемным сопротивлением от 1011 до 1014 Ом.м. Однако, модифицируя эпоксидные композиции путем введения дисперсных МОН, можно получить электропроводящие композиции. Например, при введении в эпоксидные составы углеродосодержащих наполнителей можно получить покрытия с удельным сопротивлением порядка 10-3 кОм.

Результаты исследования В. Гуль, Л.Э. Шенделя и В. Санина показали, что композиции с наполнителем из металлических порошков или их окислов имеют сопротивление порядка 10-6 кОм.

Рисунок 6 - Стенд  для экспонирования металло-пластиковых образцов для природного  старения

Проводимость полимерных материалов, содержащих электропроводящие наполнители, во многом зависит от расположения друг к другу контактного сопротивления межфазного слоя соединяемых частиц наполнителя.

Для исследования указанных факторов превращений гетерогенных систем, нами была изготовлена установка с автоматическим многоканальным самописцем. По одному из этих каналов исследовалась электропроводимость в диапазоне энергии залегания носителей электрического тока на единицу объема образца.

V= S· d =1 см2 = 0,2cм3,

где: d- толщина образца, S- площадь образца.

Результаты измерения напряженности электрического поля для отвержденных образцов из эпоксидный смолы показали, что у них 
ε = 10,911·10-20 Дж, а глубина залегания в электрон вольтах Е = 0,68 эВ.

Одним из способов снижения удельного сопротивления нами предлагается проводить формирование элементоэпоксидных  составов  и их покрытий, не в низкочастотном пульсирующем магнитном поле, а в статическом поле, предварительно подвергая ультразвуковому воздействию таким образом, чтобы направление колебания совпадало с направлением магнитно-силовых линий. При этом напряженность магнитного поля порядка 2,4.104 а/м, воздействуя ультразвуком с частотой порядка 4.105 Гц, которое способствует получению покрытия с удельным сопротивлением до 3.10-4 кОм, что почти на порядок ниже, чем удельное сопротивление до ультразвуковой обработки.

Результаты опытов показывают, что с увеличением густоты гетерогенной сетки по причине усиливающего действия и природы наполнителей появилась возможность изменить тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) и диэлектрическую проницаемость E1 с пониженным показателем, а удельное объемное сопротивление (R) с повышенным (табл. 8).

Таблица 8 - Электрофизические и механические свойства элементо-   эпоксидных композиций

| Эпоксидные составы | tg δ. 10-2 | E1 (ε1) | R 108, Ом-см | НБ | Uпр.кВ/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с углистой глиной | 0,9 | 7,0 | 7,7 | 44 | 6 |
| с лёссовой глиной | 2,2 | 7,1 | 14,6 | 36 | 6 |
| с рогокопытной мукой | 4,0 | 8,5 | 37,2 | 29 | 6 |
| с кровяной мукой | 5,0 | 9,0 | 47,4 | 16 | 6 |

Таким образом, исследования позволили в значительной степени установить корреляционную зависимость физико-химических процессов, а также свойства ЭЭС и их покрытий зависит от температурных и электрофизических факторов, тем самым повысится возможность управлять указанными процессами и получить покрытия желаемой долговечности и износостойкости без ущерба эксплуатационным показателям.

Технология изготовления металлопластиковых деталей хлопковых машин заключается  в следующем: подготовка изношенных узлов (подшипниковых втулок) для  восстановления либо изготовления; механическая обработка соответствующей  геометрической формы; подготовка литьевых форм и литьевой машины для литья в формы футерованного тонкослойного покрытия; приготовление элементоэпоксидного состава в соответствии с рецептурой; заполнение формы и термическая обработка элементоэпоксидного покрытия с номинальным точным размером; разборка формы для снятия изготовленных металлопластиковых деталей машин и зачистка заусенцев если они имеются.

Характерной особенностью восстановления поверхностей трения  элементоэпоксидными покрытиями в условиях ремонтных предприятий либо отрасли машиностроения является простота технологии изготовления или восстановления и высокое качество изготовления при низкой их стоимости. Незначительная усадка элементоэпоксидных составов позволяет производить размерную и точную заливку, в результате чего обеспечивается требуемая геометрическая форма с заданным номинальным размером и чистотой поверхности покрытия.

Следует отметить, что широкое применение нашло газопламенное напыление полимеров, включая эпоксидные порошки, на металлические поверхности, в т.ч. для получения антифрикционных покрытий (ближайшим прототипом является монография В.Е. Бахарева и др. Полимеры в судовом машиностроении.).

К недостаткам известного способа являются: необходимость предварительного прогрева покрываемой поверхности, как минимум до 135 °С а в ряде случаев до 200 °С, при этом покрытия получаются с низким пределом прочности и модуля упругости при сжатии, а также недостаточная адгезия к стали и низкая деформационная теплостойкость сложность футеровки внутренних поверхностей цилиндрических деталей машин. В то же время известно, что массивные металлические предметы, так же как рельс или колесо, практически чрезмерно сложно прогреть до 135 °С в цеховых условиях, тем более в полевых. А нагрузки на гребне колеса - рельса значительно превышают прочностные показатели описанных составов.

Целью разработанной нами технологии является изготовление либо восстановление внутренних поверхностей различного рода цилиндрических деталей машин заключается в том, что втулки подлежащие восстановлению, после разборки, мойки, дефектовки подвергаются не сложной механической обработки и подготовка  их для футеровки элементоэпоксидным покрытием.  Восстановлению подвергаются изношенные втулки размером по внутреннему диаметру не превышающему 25,4-25,8мм. Внутреннюю поверхность втулок до футеровки элементоэпоксидным покрытием, следует расточить  диаметром до 26,2 мм по 3-му классу чистоты поверхности,  далее  снять  факсу и тщательно обезжирить ацетоном. Футеровка тонкослойных покрытий (0,4-0,8 мм) из  элементоэпоксидных составов производится с помощью литьевой машины ЛМК-2Э  (рис. 7).

С целью изготовления металлопластиковых антифрикционных деталей машин лучше использовать специальные формующие приспособления (рис.8) форма для  заливки элементоэпоксидного  состава во внутреннюю поверхность изготавливаемых либо восстанавливаемых втулок шарниров  грядилей  культиваторов КРХ- 4. До заливки поверхность формующих стержней 5 (рис. 8), заливных каналов и гнезда 3, 4 для установки втулок (подложек) покрываются разделительным слоем с последующей сушкой в 2-3 приема.  В качестве  разделительного  слоя  можно  использовать  5%  раствор полиизобутилена в авиационном бензине. После нанесения разделительного слоя и его сушки, в гнезда оснастки устанавливаются втулки 7, подлежащие покрытию 8, и формующие  стальные    полированные стрежни  с  номинальным наружным

1 - литьевая установка;  
2 - корпус литьевой машины;

3 - электродвигатель; 
4 - компрессор; 5 - ресивер; 
6 - редуктор; 7 - воздушный кран; 8 - рычаг снижения литейной установки; 
9 - кнопки «пуск» и «стоп»;

10 - электромагнитный пускатель.

Рисунок 7 - Литьевая машина для заливки тонкослойных композиционных элементоэпоксидных покрытий на металлическую подложку

1 - корпус заливочной формы;

2 - крышка заливочной формы;

3 - литник;

4 - впускной канал;

5 - формующий стержень;

6 - канал для выхода воздуха;

7 - восстанавливаемая втулка;

8 - элементоэпоксидное покрытие

Рисунок 8 -  Заливочная форма для восстановления втулок  шарниров грядиля культиватора композиционным эпоксидным составом

диаметром 25,0+20+25 мм (для получения номинального отверстия  металлопластиковых  втулок), затем после сборки формы, приспособление в сборе помещается в термошкаф и нагревается до температуры 70-80 0С. Нагрев формующего приспособления способствует лучшему растеканию элементоэпоксидного состава в зазор 0,4 - 0,5 мм между внутренней  поверхностью  и  формующего  стержня  для обеспечения заливки элементоэпоксидным  составом  микрообъемов покрываемой  внутренней  поверхности  втулок.

Результаты стендовых испытаний и опыт производственной практики позволяет нам  для изготовления либо восстановления изношенных втулок шарниров грядилей культиваторов КРХ-4 и другие рекомендовать нижеследующий элементоэпоксидную композицию (табл. 7, № 2).

Для приготовления элементоэпоксидного состава отбирается расчетное содержание эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 (ЭД-6) (для изготовления  10 шт.  металлопластиковых втулок  содержание  чистой  смолы составляет 18 г), предварительно нагретый до температуры 
50-55 0С. Затем в смолу вводят пластификатор ДБФ и тонкоизмельченный, хорошо высушенный полидисперсный наполнитель. Размеры частиц наполнителя не должны превышать 50 мкм. При размешивании следует строго следить за тем, чтобы в смеси не захлопывались воздушные  пузырьки.

Для максимального удаления воздушных пузырьков подготовленный состав можно подвергнут кратковременному воздействию электромагнитной высокочастотной (ТВЧ) обработке. В приготовленную трехкомпонентную смесь перед употреблением добавляют отвердитель ПЭПА.  При этом температура в смеси не должна  превышать  35-40 0С.

После введения отвердителя и его равномерного распределения в смеси полученный состав можно использовать в течение 15-20 мин.  По истечении указанного времени резко повышается вязкость  состава и теряется его релаксационные свойства. Приготовленный состав осторожно заливается в конусный резервуар литьевой установки и плотно  закрывается  крышкой (рис. 8).

Формообразующее приспособление извлекается из термошкафа и приступают к заливке элементоэпоксидного состава с помощью литьевой машины ЛМК-2Э. После окончания заливки форма  помещается в термошкаф и производится термообработка.  Затем форма извлекается из термошкафа, охлаждается на воздухе и разбирается. Номинальный  точный размер втулок шарниров грядилей культиваторов должен составлять  25+0,20+0,25мм.

Процесс восстановления втулок опорных колес сеялок СТХ- 4, наконечников фрезы разборщиков хлопка- сырца РБХ,  металлопластиковых толкателей мотальных  машин и гидротормозных цилиндров автомобилей ГАЗ-53А и другие, принципиально не отличаются от предыдущей технологии изготовления, за исключением разновидности формующих приспособлений. Для изготовления втулок опорных колес сеялок СТХ-4, рекомендуется использовать элементоэпоксидную  композицию (табл. 7,  №  3).

Следует особо отметить, что достоинством данной технологии является возможность без каких-либо трудностей осуществить повторное восстановление изношенных втулок, ранее покрытых элементоэпоксидным составом. Для этого изношенную  металлопластиковую деталь нагревают до температуры 180-2000С, скальпелем удаляют эпоксидное покрытие, зачищают поверхность наждачной бумагой, а затем выполняют вышеуказанные технологические операции без дополнительной механической  обработки.

Таким образом, разработка доступной  и  не  сложной  технологии  по изготовлению  металлопластиковых втулок, наконечников фрез, толкателей и тормозных гидроцилиндров, позволило  значительно  сэкономит цветные металлы, материальные  и  денежные   средства,  а  также сохранит качество и долговечность футерованных  металлопластиковых втулок  для  узлов  трения,  включая операции  приготовления  элементоэпоксидных составов  при сохранении качества антифрикционных, долговечных  и  защитных  свойств    покрытий  деталей  машин  хлопкового  назначения.

В  пятой  главе проведен анализ полученных экономических результатов, разработка и рекомендации для практического применения. Для  решения этой цели произведен технико-экономический расчет показателей себестоимости изготовления или восстановления металлопластиковых деталей машин и целесообразности их изготовления либо восстановления.

Экономический эффект от внедрения разработанных технологии изготовления либо восстановления подшипников скольжения и других металлопластиковых деталей трения ЭЭК только по Республике Таджикистан можно представить следующим образом:

- при годовом плане 10% от восстановления втулок грядилей культиваторов и сеялок составляет около 11000 у.е.;

- при замене наконечников фрезы РБ 06.01 из цветных металлов (медная или латунная) на металл - ЭЭ наконечники, годовая экономия составляет  6250 у.е.;

- при замене стальных наконечников мотальных машин М-150-2 на металл - ЭЭ при выпуске 200 машин годовая экономия денежных средств составит более 1120 у.е.;

- экономическая эффективность от восстановления колесных тормозных гидроцилиндров автомобилей ГАЗ -53А с программой 4340 шт. в год достигает 9540 у.е.

В целом суммарный экономический эффект составляет 27990 у.е. в год.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате выполненных работ решена актуальная проблема в области технологического обеспечения и повышения качества элементоэпоксидных точных покрытий и долговечности деталей машин.

1. На основании анализа существующих способов модифицирования эпоксидных составов и проведенных исследований установлено, что применяемые одно или двухкомпонентные наполнители для эпоксидных составов не обеспечивают высокую долговечность антифрикционных покрытий в условиях повышенных температур и абразивного изнашивания, а при отсутствии смазки эти покрытия аварийно разрушаются.

2. Установлено, что ЭЭК и их покрытия приобретают высокую долговечность, если в качестве наполнителей используются многокомпонентные минералоорганические РС порошкообразные природные наполнители, сочетающие в себе положительный комплекс ФХМАЗ и других свойств. К такими наполнителям относятся: углистая глина, красная охра, формовочная глина, костная, кровяная и рогокопытная мука.

3. Выявлен оптимальный состав ЭЭП, обеспечивающий их хорошие антифрикционные, защитные свойства и высокую долговечность в различных условиях изнашивания. При трении со смазкой, загрязненной абразивом 15%, наиболее стойкими к износу и воздействию окружающей среды являются ЭЭП, содержащие: 1) по 80 в.ч. углистой глины и красной охры; 2) 80 в.ч. костной, рогокопытной муки и 3) 60 в.ч. кровяной муки.

4. Исследовано влияние на рабочие параметры элементоэпоксидных покрытий с содержанием отвердителя и пластификатора. Для покрытий подшипников скольжения, работающих в абразивной среде, рекомендуется применять отвердитель ПЭПА в количестве 9-11 в.ч., пластификатора - ДБФ в количестве 10-13 в.ч.

5. Высокая износостойкость ЭЭП зависит от температуры и кинетики их термообработки (отверждения). Оптимальная температура термообработки ЭЭП составляет 1200С, при продолжительности 4,5 час.

6. Установлено, что полидисперсность наполнителя оказывает существенное влияние на износостойкость ЭЭП. Увеличение дисперсности наполнителя свыше 50мкм приводит к снижению износостойкости наполненных ЭЭП.

7. Установлено, что между износостойкостью, коэффициентом трения, твердостью и пределом прочности при сжатии имеется вполне определенная корреляционная закономерность. По твердости и пределу прочности ЭЭК можно судить об их ФХА и защитных свойствах.

8. Проведено комплексное изучение явлений при трении скольжения ЭЭП о сталь, в результате которого установлено:

а)  долговечность и износостойкость ЭЭП в значительной степени зависит от величины окружающей температуры: с увеличением окружающей температуры от 20 до 1000С износостойкость покрытий с наполнителями: кровяная мука, углистая глина, красная охра, формовочная глина увеличивается, однако для покрытий с костной мукой увеличивается но не значительно;

б)  степень износостойкости ЭЭП при увеличении концентрации абразива в смазке и удельной нагрузки уменьшается, а при увеличении скорости скольжения увеличивается, однако дисперсность абразива в смазке оказывает сложный характер на изменение износостойкости покрытий. Так, при увеличении дисперсности абразива от 50 до 150 мкм вызывает снижение износостойкости ЭЭП, а свыше 150 мкм отмечается её возрастание;

в)  исследования ЭЭП в лабораторных условиях в зависимости от различных режимов трения в абразивной среде показали, что они во всех случаях имеют более высокую износостойкость (в 2-5 раз) по сравнению с чугунным и значительно меньше (в 3-5 раз) изнашивают сопрягаемую стальную деталь, чем чугун.

9. Высокая долговечность ЭЭП, наполненных углистой глиной, костной и кровяной мукой, объясняется: особенностью создания трехмерной гетерогенной структуры; химической связью составляющих, РСН с полимерной матрицей; смазочным действием частиц наполнителя; способностью покрытий поглощать абразивные частицы, высокой сопротивляемостью к образованию трещин и высокими адгезионными, антикоррозионными, антистатическими свойствами, а также стойкостью против старения и влагопоглощения.

10. Проведённые стендовые испытания и опыт производственной проверки позволяют рекомендовать нижеследующие ЭЭС:

- для восстановления изношенных втулок шарниров грядилей культиваторов ЭЭС и покрытий на их основе с наполнителем из углистой глины; для восстановления втулок опорных колёс сеялок рекомендуется композиция с кровяной мукой;

- МПДМ с покрытием из указанных ЭЭК повышают износостойкость втулок шарниров грядилей культиваторов в 2,5-4,5 раза, а опорных колёс сеялок в 1,5-2,2 раза; при 100% отсутствии адгезионного отслаивания и образования электростатических разрядов, износостойкость металло-пластиковых наконечников фрез РБХ с композиционным ЭЭП была в 3-10 раз выше, чем у заводских медных или латунных наконечников фрезы РБ. 06.01;

- если принять повышение износостойкости изготовленных металл-полимерных толкателей ЭЭК в 8-10 раз выше, чем у заводских (стальные), то коэффициент абсолютной целесообразности применения составит Кц=11,1-13,9 раз;

- оценка экономической эффективности восстановления изношенных рабочих тормозных гидроцилиндров автомобиля ГАЗ-53А, ПАЗ с применением ЭЭП показала, что износостойкость более чем в 2-3 раза выше, чем у чугунных тормозных гидроцилиндров, которые не подлежат восстановлению.

11. Разработана и внедрена в производство технология ремонтно - восстановительных работ для деталей машин, литейная машина ЛМК-Э для восстановления изношенных деталей тонкослойными ЭЭК покрытиями, обеспечивающими высокую производительность и хорошие физико-химические, механические и защитные свойства покрытий.

12. Экономический эффект от внедрения разработанных технологий изготовления либо восстановления подшипников скольжения и других металлопластиковых деталей трения ЭЭК только по Республике Таджикистан составляет  27990 у.е. в год.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

- А.с. РФ. № 322 350 СССР. Каримов, Н.К. и Мирзоев, Г.Д. Эпоксидная композиция // Бюллетень изобретений- 1972-№ 36.

- А.с. РФ. № 362856. СССР. Каримов, Н.К. и Мирзоев, Г.Д. Эпоксидная композиция // Бюлетень изобретений-1973-№ 3.

- А.с. РФ. № 364646 СССР. Каримов, Н.К. и Мирзоев, Г.Д. Эпоксидная композиция // Бюллетень изобретений -1973- № 5.

- Каримов, Н.К. и Мирзоев, Г.Д. Для ремонта деталей сельскохозяйственых машин. //Сельское хозяйство Таджикистана -Душанбе, 1973-№ 7 .с.25-28.

- Каримов, Н.К. Восстановление изношеных втулок культиваторов эпоксидными материалами (на таджик. яз.). //Сельское хозяйство Таджикистана - Душанбе, 1974, № 3. с. 38-39.

- Каримов, Н.К. и Мирзоев, Г.Д. Антифрикционый материал для подшипников скольжения. //Сб. научных трудов Саратовского института механизации- Саратов, 1975. с. 76.

- Каримов, Н.К. Исследование усиливающиго действия много-компонентных наполнителей на полимер //Докл. АН Таджикской ССР-1976.т. - №1 с. 40-43.

- Каримов, Н.К. Стендовые испытания подшипников скольжения с покрытием из эпоксидных составов. //Депонир. в ВИНИТИ. М.:11/73-1977. №14. с. 299.

- Каримов, Н.К. Климатическое старение наполненных эпоксидных составов. Пластические массы. М.: Химия – 1979. с.56.

- Каримов, Н.К. Эпоксидная композиция для покрытия трущихся пар трения. Инф. лист № 82-35 Таджик. НИИНТИ- 1982.

- Каримов, Н.К. Способ модифицирования композиционных эпоксидных покрытий // Материалы Всесоюзной научно–практической конф. Новоокузнецк - 1986.

- Каримов, Н.К., Мухиддинов Х. и др. Комплексное исследование наполненых эпоксидных составов и покрытий на их основе. Вестник ТГПУ №5 –Душанбе, 2000.

- Каримов, Н.К., Мухиддинов, Х. и др. Эпоксидные композиционые составы для применения в качестве тонкослойных покрытий // Материалы межвузовской научно-практической конф. «Совершенствование профессионально- технологической подготовки молодежи» -Душанбе,  ТГПУ, 200.

- Каримов, Н.К., Мухидинов, Х.,  Олимов Н. Упрочнение композиционных материалов, повышение электрохимической стойкости и антифрикционых свойств полимерных покрытий // Материалы республиканской научно-практической конф. «Технология новейших конструкционных материалов и их применение в производства» –Душанбе, ТГПУ. 2002. с. 3-4.

- Каримов, Н.К. Лабораторный практикум по технологии конструкционых материалов. Специальность 03.06.02. Технология оброботки конструкционных материалов – Душанбе, ТГПУ. 2003. с. 37-40.

- Каримов, Н.К., Мирзоев, А. Исследование основных свойств эпоксидных полимеров //Материалы республиканской научно-практической конф. «Актуальные проблемы технологического обучения»–Душанбе, ТГПУ. 2005.

- Каримов, Н.К. Исследование влияния основных факторов на физико-химические свойства композиционных эпоксидных материалов, применяемых в качестве антифрикционных и антикоррозионных покрытий// Докл. АН Республики Таджикистан-2008. т.51-№9.с.685-689.

- Каримов, Н.К., Мирзоев, А., Джафаров, А. Влияние основных факторов на физико-химические свойства наполненных элементоэпоксидных составов и покрытий на их основе. Вестник ТГПУ-Душанбе, 2008. №1 (29) с. 116-122.

- Каримов, Н.К. Исследование природы наполнителя на физико-химические и адгезионные свойства эпоксидных покрытий // Изв. АН. Республики Таджикистан Отд физ.-мат., хим., геол. и техн. наук -2009. №1 (134). с. 78-82.

- Каримов, Н.К. Упрочнённые полимерные покрытия для машин хлопкоочистительной промышленности // Изв. АН. Республики Таджикистан. Отд физ.-мат., хим., геол. и техн. наук -2009. №3 (136). с 60-67.

- Каримов, Н.К. Влияние содержания пластификаторов на качество и релаксационые свойства элементоэпоксидных составов //Изв. АН. Республики Таджикистан. Отд физ.-мат., хим., геол. и техн. наук -2009. №4 (137). с. 83-87.

- Каримов, Н.К., Ганиев, И. Н. Влияние основных факторов на физико-химические и механические свойства наполненных эпоксидных составов и покрытия на их основе // Материалы республиканской научно-практической конф. «Актуальные проблемы технологического образования в высших, средне-специальных и средних учебных заведениях» – Душанбе, ТГПУ, 2009. с. 9-11.

- Каримов, Н.К., Джафаров, А. Влияние межфазного слоя на адгезию композиционных покрытий // Материалы республиканской научно-практической конф. «Актуальные проблемы технологического образования в высших, средне-специальных и средних учебных заведениях» - Душанбе, ТГПУ, 2009. с.19-20.

- Каримов Н.К.,  Ганиев, И.Н. Стендовые и эксплуатационные испытания экспериментальных рабочих тормозных гидроцилиндров автомобилей // Материалы международной научно-практической конф. «Переспективы развития науки и образования в XXI веке» –Душанбе, ТТУ, 2010. с.

- Каримов, Н.К., Ганиев, И.Н. Исследование влияния минералорганических наполнителей на физико-химические и антифрикционные свойства элементоэпоксидных составов и покрытий на их основе //Изв. АН Республики Таджикистан. Отд. физ.-мат., хим., геол. и тех. наук - 2010. №2.  (139). с. 56-62.

- Каримов, Н.К. Корреляционная зависимость износостойкости от физико-механических-химических свойств элементоэпоксидных составов и их покрытий //Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, «Сино». 2010. - С. 67-70.

- Каримов, Н.К. особенности влияния минералоорганических наполнителей на изменение основных свойств элементоэпоксидных композиций. Республиканская научно – практическая конф. «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии». Душанбе, ТТУ, 2011.

- Нусратуллои Карим. Физикохимия технологии элементоэпоксидных покрытий. Монография. М.: Изд. LAP Lambert Academic Publishing. 2011. 280 с.

- Каримов Н.К.  Физико – химические  основы  технологии элементоэпоксидых  антифрикционных  и  защитных  покрытий  «Монография».  Душанбе.  Изд.  «Ирфон».  2011.250 с.

- Каримов, Н.К.  Повышение  надежности  металопластиковых  деталей машин хлопкового назначения  на  основе  элементоэпоксидных  сополимеров //  Докл.  ТАСХН.  2012.  №1 (31).с. 63-66.

- Каримов, Н.К.  Эксперментальные  испытания  рабочих  тормозных гидроцилиндров  автомобилей.  //Материалы  10-го  Всероссийского совешания-семенара «Инженерно-физические  проблемы  новой  техники».  Изд. МГТУ им.  Н. Э.  Баумана. М.,  2012. с. 150-155.

- Каримов, Н.К. Методика  исследования  механических  свойств  наполненых  элементоэпоксидных  составов. // Вест.  ТГПУ, Душанбе.  2012.  №6 (49). - С. 77-80.

- Каримов, Н.К. Влияние  природы  наполнителей  на  некоторые  свойства  эпоксидно-диановых  составов. // Вест.ТГПУ, Душанбе. 2012. №6 (49). – С.  80-82.

- Каримов, Н.К. Испытание  на  износостойкость  деталей  шарниров  грядилей  культиваторов.  // Изв.  Вузов  «Машиностроение».  М.; 2013. № 1.- С. 23-28.

- Каримов, Н.К. Испытание  на  износостойкость  деталей  опорных     колес  сеялок.  // Изд.  Вузов  «Машиностроение».  М.; 2013. №3. – С. 3-6.

- Каримов, Н.К. Технология  формирования  режима  термообработки металлопластиковых  антифрикционных  деталей  машин  хлопкового  назначения.  // Докл.  ТАСХН.  2013.  №1 (35) с. 50-54.

- Каримов, Н. К. Влияние  кинетики  термообработки  на  формирование  элементоэпоксидных  составов  и  покрытий  на их  основе. // Вест. ТНУ «Сино», Душанбе. 2013 №1/1 (102)

- Каримов Нуратулло Каримовичтин техника илимдер докторунун даражасына ээ болу щчщн, 05.02.08 “Машинекуруу технологиясы” кесипчилигине тиешелщщ “Элементэпоксидтик узактык каршысщрщлщщ жана коргоочу каптоолордун технологиясынын илимдик негиздерин алуу” темасында жазылган диссертациясынын

- КЫСКАЧА МАЗМУНУ

- Ачыч сөздөр: түрөнтүлгөн, минералоорганикалык, каршы аракет, түзмөлөө, полимердеш, элементэпоксидтүү, узактуу, каршы сүрүлүктүү, коргоочу, диэлектрикалык, жогоруу сапаттуу, жука катмарлуу каптоо, жогорлатуулган температура жана чаңдуулук.

- Изилдөө обңектиси -  каршы сүрүлүктүү, узактуу, коргоочу элементэпоксидтүү курамдарын жана алардын  каптоолорун түрөнтүү технологиясы.

- Иш максаты - жогорулатуулган температурра жанаабанын чаңдууланган шарттарында иштеген кошумчалуу сапаттык элементэпоксидтүү узактык каршысүрүлүктүү жана коргоочу каптоолорунун назариятын түрөнтүүсүн өркүндөтүү.

- Изилдөө ыкмалары жана аппаратурасы. Иш аткарууда изилдөөнүн аналитикалык ыкмалары жана түрөнтүлгөн элементэпоксидтүү полимердештердин жана алардын каптоолорун түзмөлөөсү колдонулган. Эксперименталдуу изилдөө үчүн колдонулду: МИ-8 металлографикалык микроскоп, адгезиялык бекемдүүлүгүн, осж, соккуу илешкектигин, катуулугун аныктоо үчүн үлгүлөрдү даярдоо жардам каражааты, үлүлөрдү эскиртүүгө сыноочу сынама, сыйгалак муунак жаздыктарды сыноо үчүн сынама барокамагы менен, ЛМК-2Э куйуучу машине, жубас-калыптар.

- Алынган жыйынтыктар жана алардын жанылыгы: элементэпоксидтүү курамалардын жана алардын каптоолорунун сапатын жогорлатуу жана узактыгын узартуу технологиясы иштеп чыгарылды; элементэпоксидтүү сапаттуу каршысүрүлүктүү каптоолорду жаратуу максатындатермореактивдүү байламаларды түзммөлөө жолу менен гетерогенндик түззмүн өзгөртүүчү минералоорганикалык каршы аракетине мүмкүндүү толуктоочуларды жаратуу  инновациялык ыкмасы иштеп чыгарылган.

- Колдонуу даражасы. Иштин жыйынтыктары Тажикистан Республикасынын пахтатазалоочу заводторундагы өндүрүшүнө сиңирилген.

- Колдонуу тармагы: айылчарба машинелерин, жеңил жана тамак аш өнөр жай жабдууларын, унааларын жаратууда жана машине курууда.

- РЕЗЮМЕ

докторской диссертации Каримова Нусратулло Каримовича на 
тему: «Научные основы технологии получения элементоэпоксидных долговечных антифрикционных и защитных покрытий» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.08 «Технология машиностроения»

Ключевые слова: модифицированный, минералорганический, реакция способный, синтез, сополимер, элементоэпоксидный, долговечный, антифрикционный, защитный, диэлектрический, высококачественный, тонкослойное покрытие, повышенная температура и запыленность.

Объект исследования: технология модифицирования антифрикционных, долговечных, защитных элементоэпоксидных составов и их покрытий.

Цель работы: развитие теории модифицирования композиционных качественных элементоэпоксидных долговечных антифрикционных и  защитных  покрытий, эксплуатируемых в условиях повышенных температур и запыленности воздуха.

Методы исследования и аппаратура: При выполнении работы  использованы аналитические методы исследования и синтез модифицированных элементоэпоксидных сополимеров и их покрытий. Для экспериментальных исследований использовались: металлографический микроскоп МИМ-8, приспособление  для подготовки образцов для определения адгезионной прочности, σсж, ударной вязкости, твердости, стенд для испытания образцов на старение, барокамера со стендом для испытания подшипников скольжения, литьевая машина ЛМК-2Э, пресс-формы.

Полученные результаты и их новизна: разработана технология повышения качества и долговечности элентоэпоксидных составов и их покрытий, разработан инновационный способ получения минералорганических реакция способных наполнителей, изменяющих гетерогенную структуру, путем синтеза термореактивных связующих с целью получения элементоэпоксидных качественных антифрикционных покрытий.

Степень использования: результаты работы внедрены в производство хлопкоочистительных заводов Республики Таджикистан.

Область применения: производство сельскохозяйственных машин, оборудования легкой и пищевой промышленности, транспорта и в машиностроения.

Summary

to the doctoral dissertation of Karimov Nusratullo Rarimovich, on the topic of “Sсientific bases of technology of reception of durable element epoxy of antifriction and protective coating» for doctorial degree of technical sciences on the a specialty of 05.02.08 «Technology of mechanical engineering»

Key words: modified, mineral organic, reaction capable, synthesis, a copolymer, element epoxy, durable, antifriction, protective, dielectric, high-quality, thin coating, the raised temperature and dustiness.

Object of research: technology of modifying antifriction, durable, protective element epoxy structures and their coverings.

The aim of the research: development of the theory of modifying composite qualitative durable element epoxy antifriction and protective coating maintained in the conditions of raised temperatures and a dustiness air.

Methods of research and mechanism: analytical methods of research and synthesis modified of element epoxy copolymers and their coverings were used while doing research. Metallurgical microscope MIM-8, the adaptation for preparation of samples for definition of adhesive durability, σсж, impact strength, hardness, the stand for test of samples for ageing, a pressure chamber with the stand for test of bearings of sliding, injection-molding machine LMK-2E, and molding tool were used for experimental researches as well.

The received results and their novelty: the technology of improvement of quality and durability of element epoxy structures and their coverings, the innovative way of reception of mineral organic reaction of capable fillers changing heterogeneous structure by synthesis thermosetting binding with the aim of reception element epoxy qualitative antifriction coverings were developed.

The degree of use: results of work are introduced in manufacture ginneries of the Republic of Tajikistan.

The field of use: manufacture of agricultural cars, light equipment and the food-processing industry, transport and in mechanical engineering