Национальная академия наук Кыргызской Республики

Институт машиноведения

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Кыргызский государственный технический

университет им. И. Раззакова

Жалал–Абадский государственный  университет

Диссертационный совет Д.05.13.010

На правах рукописи

УДК.:001.8:620.179.54:6621.951.45(043.5)

РАГРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ БЫСТРОРЕЖУЩИХ

СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ

05.02.08 – Технология машиностроения

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Бишкек – 2015 г.

Работа выполнена в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова и Кыргызско–Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина

| Научный консультант: | доктор технических наук, профессор Муслимов Аннас Поясович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор Тусупбеков Махабат Рымкулович |
|  | доктор технических наук, профессор Абсадыков Бахыт Нарикбаевич |
|  | доктор технических наук, профессор Ходжибергенов Давлатбек Турганбекович |
| Ведущая организация: | Карагандинский государственный технический университет (Республика Казахстан, г. Караганда, Бульвар Мира, 56) |

Защита состоится «30» января 2015 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.05.13.010 при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики,  Кыргызском государственном техническом университете им. 
И. Раззакова и Жалал–Абадском государственном университете по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения НАН КР, по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, диссертационный совет Д.05.13.010, e–mail: imash_kg@mail.ru.

# Телефон для справок (0312) 54 11 49, факс (0312) 56 27 85.

# Автореферат разослан «03» декабря 2014 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета Д. 05.13.010 , к.т.н., с.н.с. |  | Квитко С.И. |
| --- | --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Известно, что более 60 % деталей машин и механизмов имеют отверстия. Статистика показывает, что около 20% станочного парка машиностроительной отрасли промышленности составляют сверлильные станки, без учета выполнения операции сверления на станках типа токарных, револьверных, агрегатных и др. Сверление – единственный способ получения отверстий резанием, поэтому сверла являются одним из наиболее часто применяемых режущих инструментов. На промышленных предприятиях спиральные сверла составляют от 11,3 до 22,8 % от общего количества используемого инструмента. В общем объеме производства режущего инструмента наибольший удельный вес (около 30 %) занимают спиральные сверла.

В создавшихся условиях одним из определяющих факторов, влияющих на экономические показатели производства деталей машин и механизмов, является стоимость режущего инструмента. Поэтому необходимо существенно изменить подход к выбору условий обработки спиральными сверлами не с целью обеспечения максимальной производительности, а с целью обеспечения максимальной стойкости и минимальных затрат на эксплуатацию и восстановление их режущих свойств. В условиях повсеместного применения спиральных сверл, как единственного инструмента для получения отверстий резанием, разработка научных основ, конструкторских и технологических способов обеспечения их максимальной стойкости и срока службы является актуальной проблемой.

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка  научных основ и способов обеспечения максимальных стойкости и срока службы быстрорежущих спиральных сверл и снижения затрат на обработку деталей.

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:

1. Установление закономерностей влияния параметров режима резания и условий обработки на характер и интенсивность изнашивания конструктивных элементов спиральных сверл и на физические характеристики процесса сверления и изнашивания.

2. Установление тесноты связи стойкости спиральных сверл с их износом и с условиями обработки на основе теории корреляции и математической статистики.

3. Разработка и обоснование физической модели зависимости стойкости от скорости резания, при рассмотрении спирального сверла как системы, состоящей из нескольких элементов, обеспечивающих формообразование отверстия, посредством проведения лабораторных и производственных испытаний при  варьировании параметрами режима резания и другими условиями обработки.

4. Разработка математических моделей зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки с учетом случайного характера процессов изнашивания методами аппроксимации, математической статистики и корреляционного анализа.

5. Разработка способов повышения стойкости и срока службы быстрорежущих спиральных сверл и их классификации, с учетом особенностей конструкции спиральных сверл, характера изнашивания их конструктивных элементов и условий обработки сверлением.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Физическая модель зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от скорости резания, включающая научное обоснование их горбообразного характера, на основе закономерностей процессов наростообразования, интенсивности изнашивания конструктивных элементов сверл, изменения физических характеристик процесса сверления.

2. Классификация значимых связей стойкости, наработки и износа быстрорежущих спиральных сверл с условиями обработки автоматизированного массового производства.

3. Математические модели зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки, учитывающие случайный характер процессов изнашивания, тип производства и производительность оборудования для обработки сверлением и позволяющие рассчитать стойкость, наработку и износ ленточек спиральных сверл, обеспечивающих их максимальный срок службы и полное удаление дефектов износа при заточке.

4. Классификация способов повышения стойкости и срока службы спиральных сверл, учитывающая рациональные параметры режима резания, особенности конструкции спиральных сверл, физические характеристики процессов изнашивания их конструктивных элементов, экономическое обоснование способов эксплуатации и восстановления их режущих свойств.

Научная новизна полученных результатов.

- Впервые разработана физическая модель зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от скорости резания, включающая научное обоснование закономерностей их горбообразного характера к которым относятся: перераспределение степени влияния износа на работоспособность сверл между отдельными конструктивными элементами при изменении скорости резания и подачи, минимальная интенсивность износа ленточек и уголков сверл, максимальная величина нароста на лезвиях сверл, минимальные силы и моменты резания при наличии износа сверл.

- Впервые определены  на основе теории корреляции и математической статистики и классифицированы научно обоснованные значимые связи стойкости, наработки и износа сверл с условиями обработки.

- Впервые разработаны математические модели зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки с учетом случайного характера процессов изнашивания, типа производства и производительности оборудования, позволяющие рассчитать стойкость, наработку и износ ленточек сверл, обеспечивающих их максимальный срок службы и полное удаление дефектов износа при заточке.

- Впервые разработана классификация способов повышения стойкости и срока службы спиральных сверл, учитывающая особенности их конструкции, рациональные параметры режима резания, характер изнашивания конструктивных элементов сверл, экономическое обоснование способов эксплуатации и восстановления их режущих свойств, позволяющая инженерно–техническим работникам осуществлять выбор рационального процесса сверления.

Практическая значимость полученных результатов.

Разработаны нормативные таблицы выбора периода эксплуатации быстрорежущих спиральных сверл и величин износа ленточек, обеспечивающих максимальный срок их службы и полное удаление дефектов износа при заточке, и нормативные таблицы с рациональными подачами в зависимости от диаметра  сверл.

Разработаны способы повышения стойкости и срока службы спиральных сверл, учитывающие особенности их конструкции, физические характеристики процессов изнашивания, рациональные условия обработки сверлением и бездефектное восстановление режущих свойств.

Личный вклад соискателя. Соискателем лично разработаны: физическая модель зависимостей стойкости и наработки до функционального отказа быстрорежущих спиральных сверл от скорости резания, которой научно обоснован и экспериментально подтвержден, их горбообразный характер; математические модели зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки, позволяющие рассчитать максимальную стойкость и наработку быстрорежущих спиральных сверл, и износ их ленточек для различных типов производств; значимые связи стойкости, наработки и износа сверл от подачи, твердости обрабатываемых заготовок и диаметра при автоматизированном массовом производстве и их классификация; способы повышения стойкости и срока службы спиральных сверл и их классификация, с учетом рациональных условий обработки сверлением, особенностей конструкции сверл, характера изнашивания их конструктивных элементов и бездефектного восстановления режущих свойств; нормативные таблицы для выбора периода эксплуатации быстрорежущих спиральных сверл и величин износа ленточек с вероятностью безотказной работы 95%, обеспечивающих полное удаление дефектов износа при заточке и рациональных подач в зависимости от диаметра  сверл.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы доложены на: III Международной научно–практической конференции «Техника и технология: новые перспективы развития» 
(г. Москва, 2011 г.), VI Международной научно–практической конференции «Техника и технология: новые перспективы развития» 
(г. Москва, 2012 г.), Международной научно–практической конференции «Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии» (г. Тамбов, 2013 г.), VIII Международной заочной научно–практической конференции «Научная дискуссия: вопросы технических наук» (г. Москва, 2013 г.), Международной научно–практической конференции «Наука, образование и общество: проблемы и перспективы развития»  (г. Тамбов, 2013 г.), 55–й научно–технической конференции молодых ученых и студентов «Научные исследования – основа научно–технического прогресса» (г. Бишкек, 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Наука и образование: проблемы и перспективы развития» (г. Тамбов, 30 августа 2014 г.).

# Публикации. Результаты диссертации отражены в 44 научных работах, в том числе 1 монографии и учебном пособии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав, выводов, списка литературы из 134 наименований, 3 приложений. Объем диссертации – 288 страниц, содержит 114 рисунков, 73 таблицы.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

# Во введении показана актуальность проблемы и сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость диссертации.

В первой главе дан анализ состояния вопроса и определены проблемы исследований. Показано, что при анализе работ, освещающих горбообразный характер зависимостей стойкости быстрорежущих спиральных сверл от скорости резания, отсутствуют полноценные гипотезы, объясняющие такой характер зависимостей. Работоспособность сверл в настоящее время оценивается по стойкостным моделям, которым присущ ряд существенных недостатков. Дана критическая оценка существующих стойкостных моделей, показано, что общим их недостатком является то, что стойкость представляется в детерминированной форме и не учитывает случайный характер процессов изнашивания, что противоречит реальной действительности. Существующие стойкостные модели позволяют установить уровень стойкости на  высоких скоростях резания, не учитывают горбообразный характер зависимости стойкости от скорости резания, и не могут быть использованы для организации системы планово–предупредительной замены сверл, обеспечивающей их максимальный срок службы. Отсутствуют методики разработки стойкостных моделей на основе статистических зависимостей с применением методов математической статистики и теории корреляции.

Не систематизированы признаки потери работоспособности спиральных сверл, отсутствует обоснованное мнение относительно причин и физических явлений процесса потери их работоспособности на различных скоростях резания. Можно сделать вывод, что в полной мере не систематизированы научно и практически обоснованные способы повышения стойкости и срока служба быстрорежущих спиральных сверл.

Во второй главе приведены методики лабораторных и производственных испытаний сверл.

С целью идентичности физико–механических свойств при проведении лабораторных исследований сверла специально изготавливались из одной плавки быстрорежущей стали и по одной технологии.

Для устранения погрешностей заводской заточки при проведении лабораторных исследований сверла перетачивалиcь по двухплоскостной заточке с доводкой задних поверхностей алмазным инструментом. Для лабораторных исследований отбирались сверла с одинаковыми геометрическими параметрами и размерами конструктивных элементов.

Стойкостные испытания  в лабораторных условиях проводились на экспериментальном стенде (рис. 1), измерение и фотографирование износа сверл производилось без удаления их из шпинделя станка. Испытывались спиральные сверла по ГОСТ 10903–77 повышенной точности из стали Р6М5. Испытания сверл проводились до функционального отказа – полной потери режущих свойств в результате износа всех участвующих в формировании обработанной поверхности конструктивных элементов. По мере износа систематически фиксировалось состояние каждого конструктивного элемента. Метод испытаний до функционального отказа позволил определить не только реальную стойкость инструмента, но и конструктивный элемент, износ которого превалирует в потере работоспособности сверл.

Рисунок 1– Стенд для проведения стойкостных испытаний сверл: 
вертикально–сверлильный станок с ЧПУ модели 2Р135Ф2 (а), 
оптико–механическое устройство на базе микроскопа «Биолам–2» (б)

Заготовки для лабораторных исследований изготавливались из одной плавки углеродистой конструкционной стали 45 (190 НB) по  ГОСТ 2591–88. 	Из представленного выше следует, что при проведении лабораторных исследований влияние рассеивания постоянных параметров и факторов на их результаты практически было полностью исключено.

При исследовании влияния твердости обрабатываемого материала на износ и стойкость спиральных сверл использовались заготовки со следующими значениями твердости: 170, 205, 230, 255 HB.

Для измерения осевой силы и момента резания применялись электродинамометры УДМ–600 и УДМ–100 со стандартной усилительной и измерительной аппаратурой. Испытывались острые сверла и сверла с различной величиной износа конструктивных элементов. Для определения сил и моментов резания на отдельных конструктивных элементах сверл изготавливались специальные заготовки.

Исследования влияния параметров режима резания на разбивку обрабатываемых отверстий проводились на экспериментальном стенде, оборудованном на базе вертикально–фрезерного станка модели 675П.

Рисунок 2 – Оптическое устройство для измерения высоты нароста

Исследование влияния скорости резания на наличие и высоту нароста и сравнительные испытания влияния скорости резания на характер процесса наростообразования проводились на экспериментальном стенде, оборудованном на базе токарного станка мод. 16К20, оснащенного оптико–механическим устройством, представленном на рис. 2. Для соблюдения идентичности условий обработки токарными резцами и спиральными сверлами сверла устанавливались в резцедержателе токарного станка.

Производственные испытания сверл проводились при обработке заготовок на автоматических линиях и агрегатных станках на заводах: Московский автомобильный завод им. Лихачева (ЗИЛ); Камский автомобильный завод (КАМАЗ); Волжский автомобильный завод (ВАЗ); Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).

Производственные испытания проводились при обработке сквозных отверстий в изделиях из конструкционных углеродистых сталей быстрорежущими спиральными сверлами по ГОСТ 10903–77 из стали Р6М5. Испытывались партии сверл в количестве 25 шт. одного диаметра в каждой партии. Сверла перед испытаниями контролировались на соответствие требованиям ГОСТ 10903–77 и ГОСТ 4010–77. Контроль осуществлялся на микроскопе УИМ–23, соответствующими методами контроля. Периодически контролировался износ рабочих элементов сверл. Износ сверл контролировался лупой Бринелля с ценой деления 0,05 мм.

Определение значимых связей стойкости, наработки и износа сверл с условиями обработки и решение задач получения частных и общих зависимостей стойкости и наработки от условий обработки сверлением осуществлялось применением методов аппроксимации, математической статистики и теории корреляции к результатам лабораторных и производственных испытаний.

В третьей главе представлены результаты лабораторных исследований. Исследования внешнего проявления изнашивания сверл показали, что в процессе работы сверло формирует на своей оси наиболее благоприятную геометрию перемычки в виде конуса. Конус способствует лучшему внедрению сверла в материал заготовки, т.к. на его вершине скорость резания равна нулю, и ее форма не меняется вплоть до отказа сверла.

Внешний вид износа лезвий при отказе сверл изменяется с увеличением скорости резания. При работе со скоростями 6 – 9 м/мин. изношенные участки задних поверхностей лезвий имеют пилообразный вид, борозды и относительно небольшие пики износа, которые являются результатом абразивного воздействия отделившихся частиц нароста относительно небольшой величины. При работе со скоростями 12 – 16 м/мин величины борозд и пиков износа значительно возрастают, что является результатом увеличения нароста и отделившихся его частиц. На главных режущих кромках сверл наблюдался хорошо развитый нарост, который в таком виде отсутствовал при работе сверл как с более низкими, так и с более высокими скоростями резания. Экспериментально доказано, что максимальную высоту нарост имеет на скорости резания, соответствующей максимальной стойкости сверл. Сравнение характера износа на скоростях резания от 6 до 16 м/мин с адгезионно–абразивным износом показывает их хорошее совпадение.

При работе с более высокими скоростями от 21 до 30 м/мин ширина площадки износа задних поверхностей лезвий равномерно увеличивается от перемычки к уголкам сверла, пики износа отсутствуют. На скоростях резания 26, 30 м/мин вид изношенных участков меняется, они постепенно становятся гладкими. Внешний вид износа указывает на его адгезионный характер.

Износ уголка приводит к образованию уступа по линии соединения задней поверхности с поверхностью ленточки, что приводит к уменьшению рабочего диаметра сверла.  На ленточках в результате износа образуется два участка с прямой конусностью. Первый – с большим углом прямой конусности на участке, выполняющем функцию вспомогательной задней поверхности,  второй – с меньшим углом прямой конусности, но значительно большей протяженности на участке ленточки, выполняющем направляющую функцию. Величина первого участка прямой конусности прямо пропорционально зависит от подачи сверла. Работоспособность сверл зависит от величины второго участка прямой конусности, т.к. этот износ ленточек приводит к защемлению рабочей части сверла в обрабатываемом отверстии. Вид износа ленточек и уголков сверл существенно не меняется с изменением скорости резания. Уголки и участки ленточек, выполняющие функцию вспомогательных лезвий, из–за отсутствия задних углов, находятся в сплошном контакте с поверхностью резания в процессе обработки. Поэтому они не подвержены воздействию частиц нароста, имеют ровную поверхность износа, борозды отсутствуют, что указывает на адгезионный характер изнашивания. Аналогичный вид имеют изношенные участки ленточек, выполняющие направляющую функцию.

Кривые износа ленточек и уголков сверл близки к линейным, участки приработки и катастрофического износа на них отсутствуют. Коэффициент корреляции для всех кривых износа ленточек и уголков равен 0,99, что подтверждает их линейность. Износ ленточек характеризуется звуковыми явлениями (“скрипом” и “щелчками”). “Скрип” имеет место при работе со скоростями 6 – 16 м/мин, и появляется при достижении износа ленточек 10 – 15 мм. При этом сверло начинает скрипеть не с начала резания, а после врезания на величину износа ленточек, что исключает износ лезвий, как причину этого звукового явления. С этого момента разбивка отверстий становится отрицательной, ленточки находятся в сплошном контакте со стенками отверстия. При работе со скоростями 6 – 9 м/мин “скрип” сопровождает работу сверл с момента появления до отказа. Признаками потери работоспособности сверл при этих скоростях резания являются “щелчки” и следы налипов обрабатываемого металла на изношенных участках ленточек. На осциллограммах осевой силы и момента резания видны изменения, имеющие пилообразный вид, в этот момент фиксировался “скрип”. Во время “щелчка” виден пикообразный «всплеск» момента резания, сопровождающийся незначительным увеличением осевой силы. «Всплески» момента резания являются результатом адгезионного схватывания изношенных поверхностей ленточек и обрабатываемой поверхности. При работе со скоростями 12 – 16 м/мин  “скрип”, появившийся после определенной величины износа ленточек, некоторое время сопровождает работу сверла, а затем прекращается из–за его приработки. Отказ сверла не сопровождается какими либо звуковыми явлениями. Налипы на изношенных участках ленточек не наблюдаются. Признаками потери работоспособности сверл в этом диапазоне скоростей резания являются появление кольцевого валика на входе в отверстие и значительных рваных заусенцев на его выходной стороне. В диапазоне скоростей резания 21 – 30 м/мин износ ленточек также имеет место, однако работа сверл  не  сопровождается  никакими  звуковыми  явлениями вплоть до отказа инструмента. К признакам потери работоспособности сверл на этих скоростях резания можно отнести появление цветов побежалости на стружке, что указывает на увеличение температуры резания. Потеря работоспособности сверл происходила по причине полной потери режущих свойств их главных режущих кромок в результате износа лезвий и повышения температуры резания. В результате чего происходило размягчение и налипание частиц материала заготовки на изношенные участки лезвий у уголков сверл.

Зависимости наработки от подачи имеют горбообразный вид  с максимумом, изменение подачи относительно максимума, как в большую, так и в меньшую сторону приводит к уменьшению наработки. Значение подачи максимума может быть определено по формуле:

S = Сd0,75,                                                 (1)

где постоянный коэффициент С = 0,04 для сверл диаметром 8–10 мм и 
С = 0,035 для сверл диаметром больше 10 мм. Для сталей 240–300 HB рассчитанные по формуле (1) подачи следует умножать на коэффициент 0,8, для сталей более 300 HB подачи следует умножать на коэффициент 0,6.

Одним из факторов процесса обработки, существенно влияющим на стойкость сверл, является твердость обрабатываемых заготовок. С увеличением твердости материала заготовки его абразивная способность растет, вместе с тем, разбивка обрабатываемых отверстий уменьшается, при твердости 230 HB и 255 HB интенсивность уменьшения разбивки значительно возрастает. Все это отражается на зависимости интенсивности изнашивания ленточек от твердости материала заготовки. С увеличением твердости больше значения 207 HB интенсивность изнашивания ленточек возрастает. Таким образом, с увеличением твердости материала заготовки стойкость сверл, работающих со скоростями резания соответствующими максимальной стойкости, уменьшается в основном за счет увеличения интенсивности изнашивания ленточек.

Скорость резания не оказывает существенного влияния на силы и моменты резания при работе острыми сверлами. По мере увеличения износа сверл характер зависимостей меняется. На графиках зависимостей осевой силы и момента резания сверл в целом появляется область минимума в диапазоне скоростей 12 – 16 м/мин. С увеличением износа сверл область минимума выражается более явно, то есть степень влияния скорости резания на осевую силу и момент резания с увеличением износа сверл возрастает. При этом  крутизна кривых графиков зависимости осевой силы от скорости резания значительно больше в диапазоне скоростей 16 – 30 м/мин, чем в диапазоне 6 – 12 м/мин. Тогда как крутизна кривых графиков зависимости  момента резания от скорости резания также значительно больше в диапазоне скоростей 6 – 12 м/мин, чем в диапазоне 16 – 30 м/мин. В диапазоне скоростей резания 16 – 30 м/мин увеличение силы резания происходит в основном за счет износа лезвий сверл, тогда как увеличение момента резания в диапазоне скоростей резания 6 – 12 м/мин происходит в основном за счет износа ленточек.

В четвертой главе представлены методы определения стойкости, наработки и износа сверл от условий обработки сверлением.

В виду того, что в лабораторных условиях практически невозможно учесть случайный характер процессов изнашивания, разработана методика решения задач получения частных и общих зависимостей наработки от условий обработки сверлением посредством применения методов математической статистики и теории корреляции к результатам производственных испытаний при последовательном решении следующих задач:

– изучение коэффициента корреляции между случайными переменными величинами;

– определение уравнения регрессии и расчет его параметров.

Наиболее часто используют коэффициент линейной корреляции Пирсона, для правомочности применения которого предварительно необходимо убедиться, что распределение сравниваемых случайных переменных нормальное. Проверка принадлежности распределений стойкости и износа всех испытанных сверл нормальному распределению в соответствии с ГОСТ 8.207–76 для выборок малого объема (15 < n < 50) показала, что распределения стойкости и износа сверл всех испытанных диаметров не противоречат нормальному распределению и позволяют принять для их описания закон Гаусса.

Корреляционный анализ позволил определить значимые связи между средней наработкой до отказа и условиями обработки и разработать их классификацию (рис. 3).  На рис. 3 видно, что знак коэффициента корреляции подачи с интенсивностью износа ленточек отрицательный, т.е. с увеличением подачи интенсивность износа ленточек падает. Диаметр сверл имеет значимый уровень корреляции со средней стойкостью. В результате корреляционного анализа установлена значимая связь средней наработки с отношением подачи к диаметру сверл (S/d), что позволило учесть влияние диаметра при построении общей математической зависимости. Диаметр сверла имеет значимую прямопропор-циональную связь со средним износом задних поверхностей и ленточек сверл.

При построении общей математической зависимости анализу подлежали три вида уравнений регрессии: линейная зависимость 
y = a + bx; степенная  y = axb  и экспоненциальная  y = aebx, как наиболее часто применяемые в стойкостных исследованиях. Расчет параметров уравнений регрессии проводился по методу наименьших квадратов для малого числа испытаний. Определены следующие уравнения регрессии (табл. 1).

# Рисунок 3 – Классификация значимых связей между средней наработкой 
до отказа, подачей, твердостью обрабатываемых заготовок и диаметром сверл

Таблица 1 – Уравнения регрессии зависимостей средней наработки до отказа (LО от подачи (S), твердости заготовок (HB) и диаметра сверл (d)

| Линейные | Степенные | Экспоненциальные |
| --- | --- | --- |
| LО = 253,75S – 13 LО = 87,56 – 0,27HB LО = 9,35 +1721,42(S/d) | LО = 344S1,38 LО=730,86593HB–3,12 LО = 1668(S/d) 0,92 | LО = 7,76e7,8S LО= 998,25 e–0,0172HB LО= 17,2e45,9(S/d) |

Применен метод оценки силы связи уравнений регрессии с экспериментальными данным посредством выборочного коэффициента корреляции   с   использованием   найденных    значений   коэффициентов регрессии результаты которого показывают, что все коэффициенты корреляции значимы, но более предпочтительным представляется использование для построения общей математической зависимости экспоненциальные уравнения регрессии. Посредством аппроксимации зависимости наработки от скорости резания в диапазоне скоростей 9 – 16 м/мин  получено уравнение в виде:

LО = 2,556×10–4V7,66e–0,52V,                               (2)

где V скорость резания.

Используя зависимость (2) и полученные экспоненциальные уравнения регрессии (табл. 1), была  установлена общая математическая зависимость (3) средней наработки до функционального отказа от условий обработки автоматизированного массового производства:

LО=2,5910−4V7,66e−0,52Ve45,9Sde7,8Se−0,0172HB.                        (3)

Сравнение рассчитанных по данной зависимости значений средней наработки с фактическими экспериментальными значениями показало среднюю погрешность, равную 8 %.

Рассчитанная по общей математической зависимости средняя наработка до отказа при рациональных подачах и скорости резания максимума показала увеличение средней наработки сверл в среднем на 75 %.

В пятой главе раскрыты закономерностей горбообразного характера зависимостей стойкости и наработки от скорости резания и положения ее максимума.

На рис. 4 приведены кривые, характеризующие влияние скорости резания на физические характеристики процесса сверления быстрорежущими спиральными сверлами полученные в результате лабораторных исследований.

При сверлении острыми сверлами графики зависимостей осевой силы и момента резания от скорости резания имеют линейный характер и параллельны оси абсцисс, т.е. влияние скорости резания отсутствует (рис. 4, кривые г, д). При сверлении сверлами с наличием износа вид этих графиков меняется, они принимают экстремальный вид с минимумом (рис. 4 кривые, е, ж). Скорости резания минимума на графиках зависимостей осевой силы и момента резания сверл с наличием износа совпадают со скоростями резания максимума зависимостей стойкости и наработки. Минимальные осевые силы и моменты резания при работе сверл с наличием износа являются результатом воздействия нароста, который, как известно, увеличивает передний угол  и тем самым уменьшает все составляющие силы резания.  При  работе  со скоростями

12 –16 м/мин имел место хорошо развитый нарост, который в таком виде не наблюдался при работе сверл, как с меньшими, так и с большими скоростями резания. В диапазоне скоростей резания максимумов стойкости и наработки нарост достигает максимальной величины.

зависимости от скорости резания: а) – наработки до функционального отказа в метрах; б) – стойкости до функционального отказа; в) – стойкости до установленного отказа; г) – осевой силы острых сверл;  д) – момента резания острых сверл; е) – осевой силы сверл с наличием износа; ж) – момента резания сверл с наличием износа.

Рисунок 4 – Влияние скорости резания на физические характеристики

процесса сверления

На рис. 5 приведена зависимость высоты нароста от скорости резания при точении уголком спирального сверла (кривая 1), для сравнения приведена зависимость наработки до отказа от скорости резания (кривая 2). Как видно на рис. 5. скорость максимальной высоты нароста совпадает со скоростью резания максимума наработки.

На рис. 6. представлены графики зависимостей интенсивностей изнашивания задних поверхностей лезвий, ленточек и уголков сверл диаметром 10,2 мм. На представленном рисунке видно, что интенсивность  изнашивания  задних поверхностей лезвий  имеет  значительную  величину  при  скорости 6 м/мин, что можно объяснить абразивным воздействием твердых микрокомпонентов материала обрабатываемых заготовок, таких как цементит и сложные карбиды, твердость которых соизмерима  с  твердостью  быстрорежущей  стали.

Рисунок 5 – Влияние скорости резания на наработку до отказа сверл и высоту нароста

Зависимости от скорости резания: а) интенсивности изнашивания задних поверхностей лезвий Ihз; б) интенсивности изнашивания ленточек IКл; в) интенсивности изнашивания уголков Id.

Рисунок 6 – Зависимости интенсивностей изнашивания конструкционных элементов сверл от скорости резания

В  основном  цементит содержат углеродистые инструментальные стали, которые теряют свои режущие свойства при температуре резания  ≥ 200 С, поэтому с  достижением этой температуры резания обрабатываемый материал теряет свои абразивные свойства.

В диапазоне скоростей 9 – 12 м/мин интенсивность изнашивания задних поверхностей лезвий имеет минимальное значение. При дальнейшем увеличении скорости резания температура резания растет, что приводит к максимальной величине нароста при температуре резания   300 С. Отделившиеся частицы нароста царапают лезвия инструмента. По этой причине интенсивность изнашивания задних поверхностей лезвий сверл резко возрастает с увеличением скорости резания выше 9 м/мин  (рис. 6, кривая а), что противоречит столь же резкому увеличению стойкости и наработки (рис. 3, кривые а, б левые ветви). На изношенных участках задних поверхностей лезвий сверл, работавших с этими скоростями резания, имели место глубокие борозды и пики износа, которые отсутствовали при работе, как с меньшими, так и с большими скоростями резания.

При работе со скоростями 21 – 30 м/мин в результате дальнейшего увеличения температуры резания высота нароста уменьшается, а затем он полностью исчезает, в связи с этим и глубина борозд на изношенных участках задних поверхностей лезвий уменьшается, а затем они полностью исчезают, изношенные участки становятся гладкими. Увеличение температуры резания приводит к потере твердости и прочности инструментального материала и к увеличению интенсивности изнашивания лезвий (рис. 6, кривая а). В этом диапазоне скоростей резания сверла выходили из строя из–за износа лезвий, что приводило к резкому повышению температуры резания к моменту отказа сверл. Непосредственно перед отказом появлялись цвета побежалости на стружке, а отказ происходил в результате разупрочнения и полной потери режущих свойств главных режущих кромок у уголков сверл.

Ленточки острых сверл на участках вспомогательных задних поверхностей работают в сплошном контакте с поверхностью резания из–за отсутствия задних углов. Это способствует их интенсивному изнашиванию и образованию прямой конусности на значительных участках рабочей части сверла. При работе с низкими скоростями (6 – 9 м/мин) разбивка обрабатываемых отверстий относительно невелика, а интенсивность уменьшения разбивки в процессе изнашивания сверл значительная. Уменьшение разбивки при работе с низкими скоростями резания связано с высокой интенсивностью изнашивания уголков сверл (рис. 6, кривая в, левая ветвь графика). В результате этого наступает момент, когда диаметр обрабатываемого отверстия становится меньше первоначального диаметра сверла, т. е. изношенные участки ленточек находятся в сплошном контакте с поверхностью обрабатываемого отверстия. С этого момента работу сверл, вплоть до их отказа, сопровождают звуковые явления “скрип”. Отказ сверл происходил в результате защемления изношенного участка рабочей части сверла в обрабатываемом отверстии. Непосредственно перед отказом возникали характерные звуковые явления “щелчки” – результат адгезионного схватывания изношенных участков ленточек с обработанной поверхностью. В местах контакта на ленточках появлялись налипы материала обрабатываемых заготовок. При увеличении скорости резания температура резания повышается. В свою очередь износ сверл приводит к повышению температуры резания, к  размягчению материала обрабатываемых заготовок и облегчению относительного скольжения изношенных участков ленточек по обработанной поверхности. При работе со скоростями 12 – 16 м/мин, соответствующими области максимума стойкости и наработки от скорости резания, сверла начинали “скрипеть” при определенной величине износа ленточек, но при дальнейшем нарастании износа “скрип” пре- кращался, и сверла продолжали работать. В этом диапазоне скоростей резания интенсивность износа ленточек минимальная (рис. 6, кривая б), налипы материала обрабатываемых заготовок на изношенных участках ленточек не наблюдались, как и характерные для меньших скоростей резания звуковые явления “щелчки”.

Рисунок 7 – Влияние скорости резания на разбивку обрабатываемых отверстий  острыми сверлами и на интенсивность уменьшения разбивки I 
в процессе изнашивания сверл

При дальнейшем увеличении скорости резания интенсивность износа ленточек растет (рис. 6, кривая б) вследствие дальнейшего увеличения температуры резания и уменьшения твердости и прочности быстрорежущей стали. Увеличение разбивки отверстия  исключает защемление изношенного участка ленточек в обрабатываемом отверстии (рис. 7).

На основании вышеизложенного можно предположить, примерно равный вклад износов лезвий и ленточек в потерю работоспособности сверл в диапазоне скоростей резания, соответствующих области максимума стойкости и наработки от скорости резания. Можно утверждать, что отказ сверл в этом диапазоне скоростей резания происходит по причине потери работоспособности уголков. Основным признаком потери работоспособности сверл при работе со скоростями 12 – 16 м/мин является появление рваных заусенцев на выходной стороне отверстия. Причиной появления заусенцев может быть только потеря режущих свойств уголков. Они не срезают определенный слой металла, а выдавливают его наружу, при этом немаловажную роль играет возрастание температуры резания, размягчающей обрабатываемый материал.

Главные режущие кромки защищает от разрушения нарост. Так как максимальная температура резания имеет место на уголках сверл, именно здесь появляется хорошо развитый нарост. Распространение нароста вдоль главных режущих кромок подтверждается появлением минимума на графиках зависимостей осевой силы и момента от скорости резания (рис. 4, кривые е, ж), который совпадает с максимумом стойкости и наработки от скорости резания (рис. 4). Вследствие нарастания износа наступает момент, когда температура резания на уголках превышает температуру, соответствующую максимальной величине нароста (  300 С). В результате повышения температуры резания нарост на уголках уменьшается и перестает служить режущим клином, уголок теряет режущие свойства и в этот момент появляется заусенец на выходной стороне отверстия. Нарост на уголке сверла представлен на рис. 8.

Рисунок 8 – Нарост на уголке сверла

При возрастании износа и температуры резания нарост распространяется вдоль главной режущей кромки в направлении перемычки, о чем свидетельствует вид изношенных участков лезвий сверл. Пики износа меньшей величины,  чем у уголков, наблюдаются вдоль главной режущей кромки инструмента (рис. 9).

Рисунок 9 – Вид износа лезвия при скорости 12 м/мин

Характер зависимостей стойкости и наработки от скорости резания выражается крутизной  их  левых  и  правых

ветвей и положением максимума (рис. 4, кривые а, б). Максимум является наиболее значимым признаком характера зависимостей стойкости и наработки от  скорости резания. Стойкость  и  наработка являются количественными характеристиками экстремума, а скорость резания – его качественной характеристикой.

Однако на стойкость и наработку сверл помимо скорости резания существенно влияют подача, глубина резания и твердость материала заготовок. Исследования показали, что в диапазоне скоростей 
12 – 16 м/мин имеют место рациональные подачи, зависящие от диаметра сверла, при которых работоспособность ленточек и лезвий, а значит и наработка сверл максимальная. Для сверл диаметром 10,2 мм рациональная подача равна 0,23 мм/об. Изменение подачи от ее рациональной величины уменьшает наработку сверл, но не изменяет скорости резания, соответствующей максимуму зависимости, т.е. изменяется количественная характеристика максимума без изменения его качественной характеристики.

При   уменьшении    подачи    увеличится    крутизна  левой ветви графика зависимости, а при увеличении подачи увеличится крутизна его правой ветви. В диапазоне низких скоростей резания при уменьшении подачи работоспособность  ленточек снижается, а степень влияния их износа на наработку сверла возрастет, а в диапазоне высоких скоростей резания работоспособность лезвий снижается при увеличении подачи, и возрастет степень влияния их износа на стойкость сверла (рис. 10).

С увеличением диаметра сверла, изменяется количественная характеристика максимума зависимости без изменения ее качественной характеристики, т.е. изменение диаметра сверл влияет на характер зависимости так, как это показано на рис. 11.  С увеличением диаметра сверл крутизна левых ветвей графиков зависимостей наработки от скорости резания возрастает за счет увеличения интенсивности износа ленточек, вызванной уменьшением разбивки обрабатываемых отверстий. Наработка  сверл  в  диапазоне  низких  скоростей  резания, соответственно, уменьшается. Тогда как в диапазоне скоростей резания максимума зависимости и высоких скоростей резания, наработка сверл равномерно возрастает с увеличением диаметра сверл.

Увеличение твердости материала обрабатываемых заготовок уменьшит наработку сверл, но не изменит скорости резания, соответствующей максимуму наработки от скорости резания. Изменится количественная характеристика максимума без изменения ее качественной характеристики (рис. 12).

1 – S = 0,18 мм/об, 2 – S = 0,23 мм/об, 3 – S = 0,4 мм/об.

Рисунок 10 – Изменение наработки от скорости резания для различных подач

1 – d = 0,10 мм, 2 – d = 0,15 мм, 3 – d = 20 мм, 
4 – d = 25 мм,  5 – d = 30 мм.

Рисунок 11 – Влияние диаметра сверл на характер зависимости наработки от скорости резания

При увеличении твердости материала обрабатываемых заготовок крутизна левой ветви кривой графика возрастает за счет увеличения интенсивности износа ленточек по причине уменьшения разбивки обрабатываемых отверстий и увеличения абразивной способности материала обрабатываемых заготовок. В диапазоне высоких скоростей резания, при увеличении твердости материала обрабатываемых заготовок крутизна кривой графика будет возрастать за счет увеличения интенсивности износа лезвий по причине повышения температуры резания. Твердость обрабатываемых заготовок влияет на характер зависимости так, как это показано на  рис. 12.

1 – 190 HB, 2 – 250 HB, 3 – 300 HB.

Рисунок 12 – Влияние твердости материала обрабатываемых заготовок на характер зависимости наработки от скорости резания

В шестой главе представлена методика построения стойкостных моделей, учитывающих случайный характер процессов изнашивания. Рассмотрены пути снижения затрат на обработку сверлением, наиболее существенными из которых являются:

– выбор рациональных параметров режима резания, обеспечивающих максимальную стойкость спиральных сверл;

– выбор рационального периода эксплуатации между заточками с необходимой вероятностью безотказной работы;

– полное удаление дефектов износа при заточке сверл.

Указанные пути снижения затрат приемлемы для тех типов производств, когда разрабатывается технологический процесс, нормируются операции обработки заготовок и существует планово–предупредительная замена инструмента.

Ранее (глава 3) рассмотрен способ выбора рациональной подачи, обеспечивающей максимальную стойкость инструмента, и предложена зависимость для ее расчета (1).

Скорость резания необходимо выбирать, исходя из программы выпуска конкретных изделий, которая известна при проектировании автоматической линии, агрегатного станка, станка–автомата, а также при  разработке программы для станка с ЧПУ. Получена зависимость (4) для расчета скорости резания, при известной программе выпуска изделий:

V=πdLсм1000∙S∙Тсв, м/мин.,                                            (4)

где Lсм  – суммарная глубина отверстий просверленных одним сверлом за одну смену, мм;Тсв – суммарное время на сверление отверстий в заготовках, обрабатываемых за одну смену, мин. Зависимости стойкости и наработки спиральных сверл от скорости резания имеют горбообразный вид. Практический интерес представляют их области максимумов и правые нисходящие ветви.

Для аппроксимации областей максимумов (вершин горбов) предложены две зависимости вида:

T=aVbe−CV,

или

Т=ТмVaе−Vbn,

где a – постоянный коэффициент, Тм – стойкость максимума от скорости резания,  C, a, b, n  – показатели степени.

В результате аппроксимации зависимости стойкости от скорости резания получены следующие математические выражения

T=1,4210−4V7,6e−0,595V,                                         (5)

или

Т=18,4V1,06e−V0,3916,522 .                                  (6)

В результате аппроксимации зависимости наработки от скорости резания получены следующие математические выражения

L = 2,55610–4V7,66e–0,52V,                                         (7)

или

L=107V1,03e−V0,3810,1.                                          (8)

Анализ расчетных и фактических значений стойкости и наработки показал, что следует выбрать зависимости (5) и (7) вида
T = aVbe–CV, как более точно описывающие область максимума. При этом средняя погрешность расчетов по зависимости стойкости от скорости резания (5) составила 1,05%, а погрешность расчетов по зависимости наработки от скорости резания (7) составила 1,57%, т.е. на 0,52% больше, что само по себе несущественно.

Известна формула для расчета скорости резания максимума стойкости и наработки Vм = – b/С, м/мин. По зависимости стойкости от скорости резания (5) скорость резания максимума составила 
Vм = 12,77 м/мин. По зависимости наработки от скорости резания (7) скорость резания максимума составила  Vм = 14,7 м/мин, т.е. скорость резания максимума по зависимости наработки от скорости резания на 15,1% выше скорости резания максимума по зависимости стойкости от скорости резания. Отсюда следует, что более предпочтительной для аппроксимации области максимума является формула (7), описывающая зависимость наработки от скорости резания. Наработка фактически отражает количество изготовленных заготовок, и максимальное их количество будет получено при большей скорости резания, а значит и при большей производительности.

Известна формула: Vп = – (b + b)/c, для расчета скоростей резания точек перегиба зависимостей стойкости и наработки от скорости резания.

По зависимости наработки от скорости резания (7) скорость резания точки перегиба составила Vп = 20,05 м/мин, что достаточно близко к скорости резания 21 м/мин (рис. 4, кривая а). Скорость резания, соответствующая точке перегиба (рис. 4, кривая а),  является либо максимальной скоростью верхней части правых ветвей графиков, либо минимальной скоростью их нижних частей. Для аппроксимации верхних и нижних частей правых ветвей графиков зависимостей наработки от скорости резания предложены по две зависимости вида:

L = aVb,

или

L = ae–CV,

где a – постоянный коэффициент, С, b – показатели степени, анализ которых показал, что более предпочтительными являются экспоненциальные зависимости соответственно

L = 622,04е–0,113V,                                              (9)

для верхней части правой ветви графика  (рис. 4, кривая а), и

L = 104,38е–0,028V,                                            (10)

для ее нижней части.

На основании анализа лабораторных и производственных испытаний сверл получены зависимости для расчета наработки до отказа и износа ленточек (КЛ) для рациональных подач с вероятностью безотказной работы 0,95 (95 %).

Lg0,95=3,02×10–5 V7,66e–0,52V d0,15,                           (11)

L0,95= 73,9е–0,113Vd0,15,                                          (12)

L0,95=12,4е–0,028Vd0,15,                                           (13)

КЛ0,95= 4,33dV–1,                                                  (14)

КЛ0,95= 0,4de–0,029V.                                               (15)

Зависимости (11) и (14) предназначены для диапазона скоростей резания 12 – 16 м/мин, зависимость  (12) –  от 16 до 21 м/мин, зависимость  (13) –  от 21до 30 м/мин, зависимость  (15) –от 16 до 30 м/мин.

Используя вышеприведенную зависимость (4), получена нормативная таблица для выбора рациональных подач для различных диаметров сверл (табл. 2).

Таблица 2 – Рациональные подачи

| Диаметр сверла, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12 | 14 | 16 |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Подача, мм/об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |  | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,45 |

Используя зависимости (11) – (13), получены нормативные таблицы выбора наработки, с вероятностью безотказной работы 95 % 
(табл. 3). Используя зависимости (14) – (15), получены нормативные таблицы выбора величины износа ленточек, с вероятностью безотказной работы  95 % (табл. 4).

В седьмой главе  представлены способы повышения стойкости и срока службы спиральных сверл и разработана их классификация (рис. 13).

Классификация состоит из шести блоков, каждый из которых содержит определенную группу способов повышения стойкости быстрорежущих спиральных сверл.

Первый блок классификации содержит способы заточки режущей части  сверл,  каждый  из  которых решает вопросы не только повышения стойкости сверл, но и повышения качества отверстий за счет улучшения условий работы перемычки.

Таблица 3 – Наработка с вероятностью безотказной работы 95%

| d, мм | V, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 | 23 | 26 | 30 |
|  | Наработка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15,4 |  | 17,69 |  | 17,38 |  | 13,66 |  | 10,9 | 9,7 | 9,2 | 8,46 | 7,56 |
| 12 | 15,8 |  | 18,18 |  | 17,87 |  | 14,03 |  | 11,2 | 10,0 | 9,45 | 8,69 | 7,77 |
| 14 | 16,2 |  | 18,6 |  | 18,29 |  | 14,36 |  | 11,5 | 10,2 | 9,68 | 8,9 | 7,95 |
| 16 | 16,3 |  | 18,98 |  | 18,66 |  | 14,65 |  | 11,7 | 10,4 | 9,87 | 9,08 | 8,11 |
| 18 | 16,8 |  | 19,32 |  | 18,99 |  | 14,91 |  | 11,9 | 10,6 | 10,1 | 9,24 | 8,26 |
| 20 | 17,1 |  | 19,62 |  | 19,29 |  | 15,15 |  | 12,1 | 10,8 | 10,2 | 9,38 | 8,39 |
| 22 | 17,3 |  | 19,9 |  | 19,57 |  | 15,37 |  | 12,3 | 10,9 | 10,3 | 9,52 | 8,51 |
| 24 | 17,5 |  | 20,17 |  | 19,83 |  | 15,57 |  | 12,4 | 11,1 | 10,5 | 9,64 | 8,62 |
| 26 | 17,7 |  | 20,41 |  | 20,07 |  | 15,76 |  | 12,6 | 11,2 | 10,6 | 9,76 | 8,73 |
| 28 | 17,9 |  | 20,64 |  | 20,29 |  | 15,94 |  | 12,7 | 11,3 | 10,7 | 9,87 | 8,82 |
| 30 | 18,1 |  | 20,86 |  | 20,5 |  | 16,1 |  | 12,8 | 11,5 | 10,8 | 9,97 | 8,92 |
| 32 | 18,3 |  | 21,06 |  | 20,7 |  | 16,26 |  | 13,0 | 11,6 | 10,9 | 10,1 | 9,0 |
| 34 | 18,5 |  | 21,25 |  | 20,89 |  | 16,41 |  | 13,1 | 11,7 | 11,1 | 10,2 | 9,09 |
| 36 | 18,6 |  | 21,44 |  | 21,07 |  | 16,55 |  | 13,2 | 11,8 | 11,1 | 10,3 | 9,16 |

Таблица 4 – Износ ленточек с вероятностью безотказной работы 95%

| d, мм | V, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 30 |
|  | Износ ленточек, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,6 | 3,1 |  | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,17 | 2,05 | 1,88 | 1,68 |
| 12 | 4,33 | 2,7 |  | 3,25 | 2,83 | 2,67 | 2,61 | 2,46 | 2,26 | 2,01 |
| 14 | 5,05 | 4,32 |  | 3,8 | 3,3 | 3,12 | 3,05 | 2,87 | 2,63 |  |
| 16 | 5,77 | 4,95 |  | 4,33 | 3,77 | 3,56 | 3,48 | 3,28 | 3,01 |  |
| 18 | 6,5 | 5,56 |  | 4,87 | 4,24 | 4,0 | 3,92 | 3,7 | 3,39 | 2,35 |
| 20 | 7,2 | 6,18 |  | 5,4 | 4,72 | 4,45 | 4,35 | 4,1 | 3,76 | 2,68 |
| 22 | 7,9 | 6,8 |  | 5,95 | 5,18 | 4,9 | 4,79 | 4,51 | 4,14 | 3,69 |
| 24 | 8,65 | 7,42 |  | 6,5 | 5,66 | 5,34 | 5,22 | 4,93 | 4,52 | 4,02 |
| 26 | 9,38 | 8,04 |  | 7,03 | 6,13 | 7,78 | 5,66 | 5,34 | 4,89 | 4,36 |
| 28 | 10,1 | 8,65 |  | 7,57 | 6,6 | 6,23 | 6,09 | 5,75 | 5,27 | 4,69 |
| 30 | 10,82 | 9,27 |  | 8,1 | 7,1 | 6,7 | 6,53 | 6,16 | 5,65 | 5,03 |
| 32 | 11,54 | 9,9 |  | 8,65 | 7,54 | 7,12 | 6,96 | 6,57 | 6,02 | 5,36 |
| 34 | 12,26 | 10,5 |  | 9,2 | 8,02 | 7,56 | 7,4 | 6,98 | 6,4 | 5,7 |
| 36 | 12,99 | 11,13 |  | 9,74 | 8,48 | 8,0 | 7,83 | 7,39 | 6,78 | 6,03 |

Рисунок 13 – Классификация способов повышения стойкости и срока службы спиральных сверл

В основе первого способа первого блока классификации лежит известное положение о том, что двойная заточка задних поверхностей повышает стойкость сверл. Предложен способ двойной заточки сверл с углами 2φ и 2φ1, позволяющий сместить поперечную кромку с оси сверла. Для этого режущую часть сверла затачивают таким образом, что осе вое смещение главных режущих кромок, заточенных под углом 2φ, равно осевому смещению главных режущих кромок, заточенных под углом 2φ1. Способ защищен авторским свидетельством. Второй способ первого блока базируется на характере износа перемычки. В работе при анализе износа конструктивных элементов сверл показано, что перемычка независимо от скорости резания постепенно превращается в конус, в основании которого образуется канавка. Это послужило основанием для изобретения, защищенного авторским свидетельством, в котором предложена форма перемычки, повышающая стойкость сверл.

Третий способ первого блока предусматривает устранение недостатка конструкции перемычки за счет трехплоскостной заточки лезвий сверл. Согласно предложенному способу заточки задняя поверхность каждого лезвия затачивается по трем плоскостям. Ширина первой плоскости b, образующей главный задний угол 1, выполняется равной величине нормативного критерия износа hЗН для конкретного диаметра сверла, то есть b = hЗН, этим ограничивается распространение износа по главным задним поверхностям и тем самым дольше сохраняется их работоспособность, период нормального износа увеличивается, отсрочив наступление катастрофического износа. При этом через ось сверла проходит линия пересечения второй и третьей плоскостей, образующих второй 2 и третий 3 задние углы. Второй задний угол равен 2 =20, третий – 3 = 30. Вершина сверла является выступающей центральной точкой на оси инструмента. Это улучшает центрирование сверла в момент врезания и повышает точность обрабатываемых отверстий, уменьшая величину смещения оси обрабатываемого отверстия относительно технологических баз.

Второй блок классификации опирается на результаты испытаний спиральных сверл с высокой симметричностью режущих лезвий. Испытания этих сверл показали повышение отношения между минимальной и максимальной их стойкостями в 1,2 – 2 раза.

В третьем блоке классификации рассматриваются параметры режима резания, обеспечивающие максимальную стойкость сверл.

Предложены три экспериментальных способа получения функциональных зависимостей, посредством которых можно определить скорость резания максимальной стойкости спиральных сверл.

Первый – износометрический, основан на получении функциональных зависимостей интенсивности износа ленточек и уголков сверл от скорости резания. Способ основывается на результатах исследований, определивших, что минимальные значения данных зависимостей соответствуют скорости резания максима стойкости и наработки сверл.

Второй – динамометрический, основан на получении функциональных зависимостей осевой силы и момента резания при сверлении сверлами с наличием износа. Посредством исследований определено, что минимальные значения осевой силы и момента резания соответствуют максимальной стойкости спиральных сверл.

Третий – наростометрический, основан на получении функциональной зависимости высоты нароста от скорости резания. Исследования показали, что на скоростях резания, соответствующих максимуму стойкости и наработки сверл, высота нароста максимальная.

Известен аналитический метод определения скорости резания максимума или минимума подобных зависимостей, согласно которому строится система логарифмических уравнений для трех точек кривой зависимости в области ее максимума. Последовательное решение этих уравнения определяет константы b и с,  позволяющие вычислить скорость резания максимума или минимума данных зависимостей по формуле: Vм = b/c, где Vм – скорость максимума или минимума. Посредством аналитического метода получены скорости резания минимумов интенсивностей износа ленточек и уголков сверл, осевой силы и момента резания, и максимума высоты нароста, которые близко соответствуют скоростям резания максимума зависимостей стойкости и наработки до функционального отказа спиральных сверл. Рассчитанные стойкости и наработки на скоростях резания максимума (Vм) практически совпадают с фактическими максимальными стойкостью и наработкой до функционального отказа спиральных сверл. На основании анализа представленных способов разработана классификация (рис. 14).

В представленной на рис. 14 классификации VPом и VMм  – скорости резания минимумов осевой силы и момента резания при работе сверлами с наличием износа, Vhм – скорость резания максимума высоты нароста, VIКл чм и VId чм – скорости резания минимумов интенсивностей изнашивания ленточек и уголков соответственно, TVMм – стойкость на скорости резания минимума момента резания, TVId чм – стойкость на скорости резания минимума интенсивности износа уголков, LVIКл чм – наработка на скорости резания минимума интенсивности износа ленточек, LVPом – наработка на скорости резания минимума осевой силы, 
LVhм – наработка на скорости резания максимума высоты нароста, в процентах показана сравнительная с фактическими значениями погрешность расчетов.

Рисунок 14 – Классификация скоростей резания максимумов стойкости и наработки и соответствующих им максимумов стойкости и наработки

Подачи зависят от диаметра сверла. Экспериментально установлено, что в диапазоне скоростей резания максимума стойкости существуют рациональные подачи для каждого диаметра сверл, при которых наработка сверл максимальная. Рациональные подачи можно определить по формуле (1).

Четвертый блок содержит критерии допустимого и технологического износа сверл. На основании лабораторных и производственных испытаний получена зависимость, для расчета допустимого износа уголков в виде:

DdО0,95  = 0,0062d.

Технологическим износом при  обработке сверлением является такая величина износа, при которой разбивка обрабатываемых отверстий становится отрицательной. Величину технологического износа для сверл диаметром более 10 мм, можно определить по формуле:

Dd = 0,008d мм.

Величина износа уголков d может быть измерена без снятия сверла со станка, что дает возможность автоматизации контроля износа инструмента в процессе эксплуатации.

Пятый блок предусматривает повышение стойкости сверл за счет применения износостойких покрытий ленточек. Показано, что оксидирование сверл дает увеличение стойкости в 1,2 раза. Покрытие рабочей части быстрорежущих спиральных сверл из стали Р6М5 нитридом титана (TiN) повышает среднюю наработку до отказа в 1,6 – 1,8 раза.

Шестой блок содержит способы эксплуатации и восстановления сверл и методику оценки их экономической целесообразности. В работе рассмотрены два способа эксплуатации спиральных сверл и выполнен экономический анализ их целесообразности с учетом различных способов восстановления. При этом за основу принята величина износа ленточек с определенной вероятностью безотказной работы. Рассмотрены два варианта износа ленточек: 1–й – не превышающий нормативную величину стачивания , 2–й – превышающий нормативную величину стачивания. В табл. 5 приведены результаты сравнительного экономического анализа способов восстановления работоспособности сверл, при каждом варианте эксплуатации и двух вариантах износа ленточек.

Таблица 5 – Экономические показатели способов эксплуатации и восстановления работоспособности сверл диаметром 11,5 мм

| ## Вариант износа ленточек | ## Способ восстановления | ## LЗ, м | ## З, шт. | ## tПН , мин | ## tПН , мин | ## Р, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Заточка на  | ## 2 | ## З=49 | ## 0,99 | ## 48,51 | ## 100 |
| ## 2 | ## 1 | ## 16 | ## ЗО=9 | ## 1,22 | ## 10,98 | ## 160 |
| ## 2 | ## 2 | ## 4 | ## З=18 ## ЗО=6 | ## 0,99 1,22 | ## 25,14 | ## 100 |

В табл. 5: LЗ – наработка между заточками, м; З – количество заточек, шт.; З – количество заточек по задним поверхностям на нормативную величину стачивания ; ЗО – количество заточек с предварительной отрезкой изношенной части сверла;  tПН  –     нормативное время на заточку, мин; Р –  срок службы –  суммарная наработка сверл, м, рассчитанный по формуле: Р = З(LЗ + 1). Из табл. 5 видно, что первый способ восстановления значительно экономичнее второго. Время, затраченное на переточку по сравнению с первым способом эксплуатации, в 4,4 раза меньше, а по сравнению со вторым –  в 2,3 раза, а срок службы в 1,6 раза больше в обоих случаях.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате выполненных исследований решена актуальная проблема в области совершенствования существующих методов обработки с целью повышения качества изделий машиностроения и снижения себестоимости их выпуска. По результатам работы можно сделать следующие выводы.

1. Разработана физическая модель зависимостей стойкости и наработки до функционального отказа быстрорежущих спиральных сверл от скорости резания, посредством которой научно обосновано и экспериментально подтверждено, что их горбообразный характер обусловлен конструктивными особенностями сверл, состоящих из нескольких элементов, обеспечивающих формообразование отверстия. Установлено, что при работе со скоростями  резания ниже максимума стойкости и наработки снижение работоспособности сверл обусловлено опережающим влиянием износа ленточек, выше максимума – износа лезвий.

2. Экспериментально установлено и теоретически обосновано, что максимум стойкости и наработки определяют минимальная интенсивность износа ленточек, максимальная величина нароста на лезвиях сверл, минимальные силы и моменты резания. Это послужило основанием для разработки способов определения скоростей резания максимумов стойкости и наработки посредством построения функциональных зависимостей от скорости резания, интенсивности износа ленточек и уголков, величины нароста на уголках сверл, осевой силы и момента резания.

3. Разработаны математические модели зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки, позволяющие рассчитать максимальную стойкость и наработку быстрорежущих спиральных сверл и износ их ленточек для различных типов производств.

4. Определены значимые связи стойкости, наработки и износа сверл от подачи, твердости обрабатываемых заготовок и диаметра при автоматизированном массовом производстве и разработана их классификация.

5. Разработаны нормативные таблицы для выбора периода эксплуатации быстрорежущих спиральных сверл с вероятностью безотказной работы 95 % и величин износа ленточек, обеспечивающих полное удаление дефектов износа при заточке назначения рациональных подач в зависимости от диаметра  сверл.

6. Разработаны способы повышения стойкости и срока службы спиральных сверл и их классификация, с учетом рациональных условий обработки сверлением, особенностей конструкции сверл, характера изнашивания их конструктивных элементов и бездефектного восстановления режущих свойств.

7. Рекомендации по выбору рациональных подач,  периода эксплуатации сверл и величин износа ленточек, способов повышения стойкости и сроков службы спиральных сверл внедрены в производство на предприятиях: «САИС ЛТД» и «Завод Айнур» г. Бишкек.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

1. Рагрин, Н.А. Влияние скорости резания и износа рабочих элементов быстрорежущих спиральных сверл на динамические характеристики процесса сверления [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2008. – № 14. – С. 51–53.

2. Рагрин, Н.А. Особенности процесса наростообразования при сверлении быстрорежущими спиральными сверлами [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2009. – № 15. – С. 126–129.

3. Рагрин, Н.А. Влияние износа отдельных рабочих элементов на характер формирования отказа быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2009. – № 19. – С. 19–24.

4. Рагрин, Н.А. Критерий оптимального износа быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2010. – № 21. – С. 43–45.

5. Рагрин, Н.А. Критерий технологического износа быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2010. – № 2. – С. 55–59.

6. Рагрин, Н.А. Пути повышения работоспособности быстрорежущих спиральных сверл в условиях автоматизированного производства [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2011. – № 22. – С. 26–29.

7. Рагрин, Н.А. Восстановление работоспособности  быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2011. – № 22. – С. 29–31.

8. Рагрин, Н.А. Повышение стойкости спиральных сверл и точности обработки сверлением [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель.– М., 2011. – № 3. – С. 48–49.

9. Рагрин, Н.А. Повышение работоспособности быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель. – М., 2011. – № 7. – С. 37–39.

10. Рагрин, Н.А. Способы эксплуатации и восстановления работоспособности быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель. – М., 2011. – № 10. – С. 35–37.

# 11. Рагрин, Н.А. Формирование отказов спиральных сверл в условиях автоматизированного производства [Электронный ресурс] / А.Е. Древаль, Н.А. Рагрин, В.А. Самсонов // Электронное научно–техническое издание МГТУ им. Баумана. – М., 2011. – № 10.–14 с. –Режим доступа: http: // www.technomag.edu.ru/index.html.

# 12. Рагрин, Н.А. Признаки потери работоспособности быстрорежущих спиральных сверл в условиях автоматизированного производства [Текст] / Н.А. Рагрин // Техника и технология: новые перспективы развития: Материалы III Международной научно–практической конференции (30.09.2011).– М. : Спутник +, 2011. – С. 55–58.

13. Рагрин, Н.А. Определение работоспособности быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель.– М., 2012. – № 3. – С. 31–33.

14. Рагрин, Н.А. Обеспечение безотказности быстрорежущих спиральных сверл в условиях автоматизированного производства [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель. – М., 2012. – № 7. – С. 37–39.

15. Рагрин, Н.А. Пути повышения наработки до функционального отказа быстрорежущих спиральных сверл на основе анализа кривых износа их режущих элементов[Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2012. – № 26. – С. 14–17.

16. Рагрин, Н.А. Критерий функционального отказа быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2012. – № 26. – С. 18–20.

17. Рагрин, Н.А. Оптимальные подачи спиральных сверл в условиях автоматизированного производства [Текст] / Н.А. Рагрин // Техника и технология: новые перспективы развития: Материалы VI Международной научно–практической конференции.– М. : Спутник +, 2012. – С. 81–84.

# 18. Рагрин, Н.А. Особенности процесса резания и износа при сверлении быстрорежущими спиральными сверлами [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроитель. – М., 2012. – № 10. – С. 48–51

19. Рагрин, Н.А. Физическая модель стойкостной зависимости [Текст] / Н.А. Рагрин // Технология машиностроения. – М., 2012. – № 11. –  С. 11 – 17.

20. Рагрин, Н.А. Пути повышения качества обработки сверлением [Текст] / Н.А. Рагрин, А.А. Айнабекова // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2012.–№ 27. – С.42–43.

21. Рагрин, Н.А. Исследование экстремума стойкостной зависимости при сверлении отверстий быстрорежущими спиральными сверлами [Текст]: Монография / Н.А. Рагрин. КГТУ им. И. Раззакова; – Бишкек : Текник, 2013. – 90 с.

22. Рагрин, Н.А. Влияние глубины резания на стойкость сверл в условиях автоматизированного производства [Текст] / А.П. Муслимов,  Н.А. Рагрин,  В.А. Самсонов // Вестник КРСУ. Том. 13. – Бишкек, 2013. – № 4. – С. 78–80.

23. Рагрин, Н.А. Нарост на быстрорежущих спиральных сверлах [Текст] / Н.А. Рагрин // Наука, образование и общество: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции 29 марта 2013 г.: в 10 частях. Часть 2; М–во обр. и науки РФ. Тамбов : Бизнес–Наука–Общество, 2013. – С. 98–99.

24. Рагрин, Н.А. Способы определения скорости резания экстремума стойкостной зависимости [Текст] / Н.А. Рагрин // «Научная дискуссия: вопросы технических наук»: материалы VIII Международной заочной научно–практическая конференции.(04 апреля 2013 г.) –  М. : Международный центр науки и образования, 2013. – С. 74–78.

25. Рагрин, Н.А. Методы аппроксимации зависимости стойкости от  скорости резания при сверлении [Электронный ресурс] / А.П. Муслимов, Н.А. Рагрин // Интернет–журнал ВАК Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – № 2. – 7 с. – Режим доступа: http: // www.nakkr.kg/jurnalVAK/

26. Рагрин, Н.А. Определение скорости резания максимума стойкостной зависимости при сверлении быстрорежущими спиральными сверлами [Текст] / Н.А. Рагрин // Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии: сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции 28 июня 2013 г.: в 7 частях. Часть 5; М–во обр. и науки РФ. Тамбов : Бизнес–Наука–Общество, 2013. – С. 125–126.

27. Рагрин, Н.А. Классификация способов повышения стойкости спиральных свёрл [Текст] / Н.А. Рагрин // Техника машиностроения. – М., 2013.  – № 2(86). – C. 20–25.

28. Рагрин, Н.А.  А.П. Влияние твердости обрабатываемого материала на стойкость быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / А.П. Муслимов, Н.А. Рагрин, В.А. Самсонов // Вестник КРСУ. Том. 13. – Бишкек, 2013.  – № 7. – С. 45–47.

29. Рагрин, Н.А. Применение теории корреляции для получения зависимостей наработки от условий обработки сверлением [Текст] / Н.А. Рагрин // Машиностроение и инженерное образование. – М., 2013. – № 3(36). – С. 21–29.

30. Рагрин, Н.А. Исследование экспериментальных данных методами теории корреляции [Текст] / Н.А. Рагрин // Техника машиностроения. – М.,  2013. – № 3(86). – C. 25–29.

31. Рагрин, Н.А. Влияние скорости резания на наличие и высоту нароста при сверлении быстрорежущими спиральными сверлами [Текст] /  Н.А. Рагрин, А.А. Айнабекова, С.В. Нарыжный // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2013. – № 29.– С.168–160.

32. Рагрин, Н.А. Особенности износа ленточек и уголков быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / В.А. Самсонов, Н.А. Рагрин, И.И. Стародубов // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2012. – № 27. – С.160–163.

33. Рагрин, Н.А. Способы определения точек максимума и перегиба стойкостной зависимости [Текст] / Н.А. Рагрин // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2013. – № 29. – С. 206–209.

# 34. Рагрин, Н.А. Исследование процесса наростообразования [Текст] / С. Чалгынбаев, Н.А. Рагрин // Материалы 55–й научно–технической конференции молодых ученых и студентов «научные исследования – основа научно–технического прогресса». – Бишкек : Текник, 2013 – С. 62–65.

35. Рагрин, Н.А. Особенности влияния подачи на стойкость и наработку спиральных свёрл [Текст] / Н.А. Рагрин, В.А.  Самсонов // Техника машиностроения. – М.,  2013.  – № 4(88). – C. 18–19.

36. Рагрин, Н.А. Влияние условий обработки на физическую модель износостойкости инструмента при сверлении [Текст] / Н.А. Рагрин // Технология машиностроения. – М., 2013. – № 12. –  С. 15–24.

37. Рагрин, Н.А.  Расчет стойкости быстрорежущих спиральных сверл [Текст] / А.П. Муслимов, Н.А. Рагрин, И.И. Стародубов // Известия КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек, 2013. – № 30. – С. 13 – 16.

38. Рагрин, Н.А. Математическая обработка экспериментальных данных [Текст]: Учебное пособие / Н.А. Рагрин. КГТУ им. И. Раззакова; – Бишкек : Текник, 2013. – 84 с.

39. Рагрин, Н.А. Математическая модель стойкостной зависимости при сверлении [Текст] / Н.А. Рагрин // Технология машиностроения. – М., 2014. – № 1. –  С. 49–54.

40. Рагрин, Н.А. Обоснование наличия связи максимумов зависимостей от скорости резания высоты нароста и стойкости инструментов [Текст] / Н.А. Рагрин // Техника машиностроения. – М., 2014.  – № 1(86). – C. 18–20.

41. Рагрин, Н.А. Зависимость стойкости спиральных сверл от твердости обрабатываемого материала при рациональных параметрах режима резания [Текст] / А.П. Муслимов, Н.А. Рагрин, В.А. Самсонов // Вестник КРСУ. Том. 14. – Бишкек, 2014. – № 2 – С. 134–136.

42. Рагрин, Н.А. Зависимость наработки спиральных сверл от диаметра при рациональных параметрах режима резания [Текст] / А.П. Муслимов, Н.А. Рагрин, В.А. Самсонов // Вестник КРСУ. Том. 14. – Бишкек, 2014. – № 2. – С. 137–139.

43. Рагрин, Н.А. Определение путей разработки статистических зависимостей стойкости спиральных сверл от условий обработки сверлением	 [Электронный ресурс] / Н.А. Рагрин // Интернет–журнал ВАК Кыргызской Республики. – Бишкек, 2014. – № 1. – 10 с. – Режим доступа: http: // www.nakkr.kg/jurnalVAK

44. Рагрин, Н.А. Анализ способов определения скорости резания при максимальной стойкости спиральных сверл [Текст] / Н.А. Рагрин // Технология машиностроения. - М., 2014. – № 7. –  С. 20–24.

Рагрин Николай Алексеевичтин техникалык илимдер доктор даражасына ээ болу щчщн, 05.02.08 – «Машине куруу технологиясы» кесипчилигине тиешелщщ «Тез кесщщчщ уюлгулуу кёзёгщчтёрдщн максималдуу турактуулугун камсыздоо илимий негиздерин жана ыкмаларын иштеп чыгаруу» темасынд жазылган диссертациясынын

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Ачкыч сөздөр: көзөгщч, миз, тасмача, бурчтук, жешилүү, туруктуулук, иштелме, ургалдуулук, кесүү ылдамдыгы, өсмөкатмар.

Изилдөө объектиси: тез кесүүчү уюлгулуу көзөгщчтөр.

Иштин максаты: тез кесүүчү уюлгулуу көзөгщчтөрдүн максималдык туруктуулугун жана иштөө мөөнөтүн узартуусун камсыздоо жана тетиктерди иштетүүгө кеткен коромжуну азайтуунун ыкмаларын жана илимий негиздерин иштеп чыгуу.

Изилдөө ыкмалары жана аппаратурасы: Изилдёёлёрдщн жыйынтыктары жакындатуу, математикалык статистика жана корреляция назарияты ыкмалары колдонуусу менен жщргщзщлдщ. Изилдёёлёр тажрыйбаканалык шартта, атайын жабдууланган стендтерде жана өндүрүштүк – кёптщк өндүрүштёгщ автоматташтырылган катарларда жана агрегаттык тестерде жүргүзүлдү. Кёзёгщчтёрдщн конструктивдик элементтерин жана геометриялык ёлчём мщнёгщздёгщчтёрщнщн текшерщщсщ универсалдык ченёёчщ жабдууда жщргщзщлдщ.

Алынган натыйжалар жана алардын жаъылыгы:  мыйзамчендерине негизделген дёъ ёъдщщ мщнёзщнщн  илимий негиздёёсщн камтыган турактуулуктун жана ургалдуу кёзёгщчтёрдщн иштелмесинин, кёзёё жараянынын физикалык мщнёздёмёлёрунун ёзгёрщщсщнщн көзкарандылыктарынын физикалык модели иштеп чыгарылды; илимий негизделген турактуулуктун иштёё шарттары менен кёзёгщчтёрдщн иштелмесинин жана жешилщщсщнщн маанилщщ байланычтары аныкталды; жешилүү жараянынын капыстык мүнөзүн, өндүрүштүн тибин жана жабдуунун өндүрүмдүүлүгүн эске алатурган, туруктуулук менен ургалдуу көзөөчтөрдүн иштелмесинин иштөө шарттарына байланычтуу көзкарандылыктарынын математикалык моделдери иштеп чыгарылды; ургалдуу конструкциясынын өзгөчөлүгүн, кесүү режиминин рационалдык параметрлерин, көзөөчтөрдүн конструктивдик элементтеринин жешилүүсщн эсепке алуучу ургалдуу көзөөчтөрдүн иштөө мөөнөтүнүн жана туруктуулугун жогорулатуу ыкмаларынын классификациясы иштеп чыгарылды.

Колдонуу деъгели: жумуштун жыйынтыктары Бишкек шаарындагы «САИС ЛТД» жана «Завод Айнур» ишканалар ёндщрщштщгщнё сиъирилген.

Колдонуу тармагы: тетиктерди кёзёп иштетщщдё машинакуруу жана шайманкурууларда.

РЕЗЮМЕ

диссертации Рагрина Николая Алексеевича на тему: «Разработка научных основ и методов обеспечения максимальной стойкости быстрорежущих спиральных сверл» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.08 – технология машиностроения

Ключевые слова: сверло, лезвие, ленточка,  уголок, износ, стойкость, наработка, интенсивность, скорость резания, нарост.

Объект исследования: быстрорежущие спиральные сверла.

Цель работы: разработка  научных основ и способов обеспечения максимальных стойкости и срока службы быстрорежущих спиральных сверл и снижение затрат на обработку деталей.

Методы исследования и аппаратура: Результаты исследований обрабатывались методами аппроксимации, математической статистики и теории корреляции. Исследования проводились в лабораторных условиях, на специально оборудованных стендах, и производственных – на автоматических линиях и агрегатных станках автоматизированного массового производства. Контроль конструктивных элементов и геометрических параметров сверл проводился на универсальном измерительном оборудовании.

Полученные результаты и их новизна: разработана физическая модель зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от скорости резания, включающая научное обоснование закономерностей их горбообразного характера, определены  и классифицированы научно обоснованные значимые связи стойкости, наработки и износа сверл с условиями обработки, разработаны математические модели зависимостей стойкости и наработки спиральных сверл от условий обработки с учетом случайного характера процессов изнашивания, типа производства и производительности оборудования, разработана классификация способов повышения стойкости и срока службы спиральных сверл, учитывающая особенности их конструкции, рациональные параметры режима резания, характер изнашивания конструктивных элементов сверл.

Степень использования: результаты работы внедрены в производство предприятий «САИС ЛТД» и «Завод Айнур» г. Бишкек.

Область применения: машиностроение и приборостроение при обработке деталей сверлением.

RESUME

on of thesis of  Ragrin Nikolay Alekseevich on theme "Development of Scientific Bases and Methods of Ensuring the Maximum Firmness of Fast–cutting Spiral Drills" for competition for the degree of Doctor of Technical Scienctsby specialty 05.02.08 – technology of mechanical engineering

Keywords: drill, edge, ribbon, angle, wear, firmness, operating time, intensity, cutting speed, outgrowth.

Object of research – fast–cutting spiral drills.

The work purpose – development of scientific basis and ways of ensuring the maximum firmness and service life of fast–cutting spiral drills and decrease an expenses for processing of details.

Methods of research and equipment. The results of researches were processed by application of methods of approximation, mathematical statistics and correlation the theory. Researches were conducted in vitro, at specially equipped stands, and in production – on automated production lines and multihead machines of the automated mass production. Control of structural elements and geometric parameters of drills conducted on a universal measuring equipment.

The received results and their novelty: Developed a physical model of dependences of firmness and operating time of spiral drills from the cutting speed, including scientific justification of their cone–shaped character; identified and classified scientifically substantiated significant relations of firmness, operating time and wear of drills with conditions of processing;  developed the mathematical models of dependences of firmness and operating time of spiral drills from processing conditions which consider casual nature of processes of wear, type of production and productivity of the equipment; developed  classification of ways of increase of firmness and service life of spiral drills considering feature of a their design, rational parameters of a cutting mode, nature of wear processes of constructive elements of the drills.

Degree of use: The results of researches are puted into the production of companies "CAIR LTD" and "Plant Ainur" Bishkek.

Scope. mechanical engineering and instrument making at processing of details by drilling.