КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 05.07.361

На правах рукописи

УДК 691.537

Суворова Елена Сергеевна

ПОЛЗУЧЕСТЬ ОРГАНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АССИМЕТРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ФАКТОРОВ

Специальность 05.23.05 – строительные материалы и изделия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек – 2009

Работа выполнена в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры на кафедре «Металлические и полимерные конструкции».

Научный руководитель:	Заслуженный работник образования КР,

доктор технических наук,

профессор Курдюмова В.М.

Официальные оппоненты:	академик НИА РК, доктор технических наук,

профессор, президент Казахстанской академии

менеджмента качества Соловьев В.И.

кандидат технических наук, с.н.с.

Маразыкова Б.Б.

Ведущая организация:		КыргызНИИПСстроительства

Защита состоится «___» __________2009 г. в _____ часов на заседании диссертационного совета Д 05.07.361 Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры по адресу: 720020, Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б, ауд. 1/101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры.

Автореферат разослан «___»__________2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета						Ильченко Л.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В последние годы в строительном комплексе Кыргызской Республики существует проблема острой нехватки древесных композиционных строительных материалов для малоэтажного домостроения.

Зарубежный опыт показывает широкие возможности и перспективы применения в строительстве органо-полимерных композитов на основе отходов растениеводства и полимерных вяжущих нового поколения, обеспечивающих долговечность, прочность, структурную стабильность и атмосферостойкость.

Одним из важнейших факторов работы полученных органо-полимерных композитов в изделиях и конструкциях является обеспечение их долговечности и учет влияния ползучести. На решение этой задачи направлены исследования этой работы, заключающиеся в оценке ресурсоспособности элементов изделий и конструкций из органо-полимерных композитов, работающих под влиянием воздействий температурно-влажностных временных факторов при эксплуатационных нагрузках.

Необходимость проведения исследований по поведению органо-полимерных композитов при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностно-временных факторов определяет основные задачи данной работы и подчеркивает ее актуальность.

Диссертационная работа выполнена в рамках Государственной комплексной программы развития науки и техники и новых технологий в Кыргызской Республике до 2012 года (раздел «Строительство и стройиндустрия») и по плановой научно-исследовательской тематике КГУСТА.

Цель работы – разработка научных основ по исследованию надежности и долговечности работы строительных органо-полимерных композитов с учетом ползучести при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов.

Задачи исследований:

- изучить физико-механические свойства органо-полимерных композитов  с учетом особенностей работы их в условиях ползучести;

- выявить особенности поведения стойкости органо-полимерных композитов из растительного сырья при ускоренных циклических режимах температурно-влажностных факторов;

- дать оценку длительной прочности органо-полимерных композитов на основе дисперсной фазы растительного сырья с учетом ползучести при кратковременном и длительном действии нагрузок;

- исследовать влияние старения органо-полимерных композитов при переменных температурно-влажностных воздействиях на их долговечность;

- изучить особенности деформирования органо-полимерных композитов при переменной влажности и температуре, выявляющие основные физико-механические свойства их с учетом эксплуатации в условиях ползучести;

- определить критерии технического обоснования применения изделий из органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести, и дать технико-экономическую оценку результатов исследований.

Научная новизна работы. На основе экспериментально-теоретических исследований дана оценка ресурсоспособности органо-полимерных композитов в строительных изделиях и конструкциях с учетом нелинейной теории ползучести.

- впервые разработана научная концепция учета ползучести  поведения органо-полимерных композитов при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов;

- экспериментально установлено, что органические составляющие в дисперсно-наполненном композите способствуют снижению ползучести по причине дисперсного эффекта, но не устраняет ее влияние полностью при эксплуатации изделий и конструкций;

- установлено, что температурно-влажностные изменения среды опережают влияние нагрузки. При этом, длительное нагружение органо-полимерного композита при нагревании ускоряет тепловлажностное старение и может снижать долговечность композита;

- построены математические модели управления технологическим процессом и процессом ползучести органо-полимерных композитов, позволяющие решать интерполяционные задачи по определению и прогнозированию основных технических свойств органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести;

- исследована стойкость органо-полимерных композитов при ускоренных циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов, приближенных к эксплуатационным условиям зданий в КР.

Достоверность результатов работы.

Достоверность результатов работы базировалась на экспериментально-теоретических исследованиях и обоснована использованием современных средств и статических методов математического моделирования с привлечением вычислительной техники; планированием многократного эксперимента; использованием методов физико-механических и физико-химических исследований; сопоставлением полученных результатов исследований с опытными данными экспериментальных исследований других авторов.

Научная и практическая значимость результатов исследований:

- выполнены исследования напряженно-деформированного состояния элементов конструкций из композитов на основе органо-полимерной композиции (ОПК), работающих в условиях ползучести;

- проведены исследования по устойчивости элементов (ОПК) с учетом действительного характера распределения напряжений по их поперечным сечениям, учитывая эффект изменчивости внешней нагрузки на элемент;

- разработаны и получены легкие изделия и комбинированные конструкции из композитов на основе местной ОПК (соломы, стеблей однолетних растений и др.) и экологически чистых полимерных связующих,  PMDI (полимерный метилдифенолдиизоционат) с повышенными эксплуатационными характеристиками;

- предложена, при проектировании облегченных изделий и конструкций  из органо-полимерного композита, особенность их расчета с учетом коэффициентов ползучести при длительном действии нагрузок, характерных для сейсмоопасных зон Кыргызстана;

- рассмотрены деформационные критерии разрушения органо-полимерных композитов, зависящие от предыстории нагружения и влияющие на длительную прочность композита, работающего в условиях ползучести.

Потенциальным потребителем результатов разработки могут быть научные и научно-технические работники, проектировщики, НИИ, инженеры предприятий стройиндустрии, домостроительные комбинаты, малые предприятия, а также аспиранты, магистры и студенты строительных специальностей.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

- анализ существующих технологий получения и свойств строительных органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести при циклических изменениях температурно-влажностных факторов;

- результаты исследования поведения композитов на основе ОПК в условиях ползучести при кратковременных и длительных нагрузках;

- критерии старения органо-полимерных строительных композитов при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностно-временных факторов;

- результаты исследований физико-механических свойств органо-полимерных композитов с учетом влияния ползучести и особенности их структурных превращений при циклических воздействиях температурно-влажностных факторов;

- анализ температурно-временной зависимости прочности органо-полимерных композитов при ползучести и их влияние на деформационные критерии материала;

- математические модели, по управлению технологическим регламентом, обеспечивающие минимальные потери прочности органо-полимерных композитов в условиях ползучести;

- результаты испытаний опытно-промышленной партии органо-полимерных композитов;

- технико-экономическая оценка применения строительных изделий из органо-полимерных композитов с учетом ползучести в малоэтажном домостроении.

Личный вклад соискателя.

Автором сформулированы цели, задачи исследований, научная гипотеза. Непосредственное участие автора в научно-исследовательских и экспериментальных работах по данной проблеме позволило выработать рекомендации по совершенствованию технологии получения и применения строительных органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести с учетом эксплуатации их под влиянием температурно-влажностных перепадов.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы в докладах и сообщениях обсуждались на следующих международных и региональных научно-технических конференциях и семинарах: "Транспортное строительство" (Бишкек, КГУСТА, 2006); "Повышение эксплуатационной эффективности  транспортных, строительно-дорожных машин и коммуникаций в горных условиях Кыргызстана" (Бишкек, КГУСТА, 2006); на XIII Международном семинаре АТАМ "Строительные и отделочные материалы" (Новосибирск, СИБСТРИН, 2006), на международных научно-технических конференциях: "Интеграция науки, инноваций и образования – основа процветания Кыргызстана" (Секция "Современные композиционные строительные материалы и изделия на их основе". – Бишкек, 2007); "Новые энерго- и ресурсосберегающие наукоемкие технологии в производстве строительных материалов" (Пенза, ПГУАС, 2007); "Материалы и изделия для ремонта и строительства" (Новосибирск, НГАУ, 2007); "Современные строительные материалы, конструкции и технологии, система менеджмента качества (СМК) серии ISO 9000 на предприятиях" (Новосибирск, Стройсиб, 2008); "Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, возводимых из местных материалов в Центральной Азии в рамках проекта ДИПЕКО IV "Многосторонний подход к реализации Хиогской программы действий"" (Бишкек, ISDR, 2008); научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных связей стран СНГ" (Бишкек, 2008).

Экспонаты разработок демонстрировались на республиканской выставке (2007-2008 гг.), международной строительной выставке "СТРОЙСИБ-2008". Результаты исследований подтверждены лабораторными и производственными испытаниями.

Внедрение результатов работы. Внедрение основных научных положений и результатов исследований по разработке концепции поведения полученных и применяемых органо-полимерных композитов с учетом ползучести при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов проведены в промышленных условиях в 2006-2008 гг. на предприятиях стройиндустрии КР в АО «КОК-АРТ» г. Жалалабад, г.Бишкек на предприятии АО "Бишкеккурулуш", а также использованы в учебном процессе КГУСТА при выполнении магистерских диссертаций, в дипломном и курсовом проектировании.

Результаты работы позволяют рекомендовать применение органо-полимерного композита  в сейсмостойком строительстве для облегченных и экологически чистых ограждающих конструкций и изделий с использованием отходов местного сырья. Очевидно, решается одна из актуальных проблем ресурсосберегающей технологии композиционных материалов нового поколения, что предопределяет экономическую политику стран СНГ и КР в рамках растущих требований в строительной отрасли.

Научно обоснована возможность применения предлагаемого органо-полимерного композиционного материала в производстве многослойных конструкций стеновых панелей малоэтажных зданий. Дана надежная оценка ресурсоспособности конструкций из органо-полимерного композита с учетом их поведения при эксплуатации, когда может развиваться ползучесть. Применение новых дешевых легких изделий и конструкций стеновых панелей обеспечит для строительства основные критерии: минимальную массу, достаточно высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, простые конструктивные решения, надежность, экономичность и энергосбережение, а также снизит трудозатраты при строительно-монтажных работах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Текстовая часть изложена на 136 стр. В работе содержится 17 таблиц, 29 рисунков, список литературы насчитывает 138 наименований, в том числе 20 на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение раскрывает актуальность и перспективы использования органо-полимерных композитов на основе целлюлозосодержащего местного сырья, отмечаются их преимущества и недостатки в процессе эксплуатации, вызванные «старением» органо-полимерного композита. Решающую роль в процессе «старения» играет ползучесть – потеря формы и прочности под влиянием температурно-влажностных факторов. Сформулированы гипотезы и цель исследования, обоснованы научная новизна и направления практической реализации результатов исследования.

Первая глава посвящена состоянию проблемы получения, применения и поведения органо-полимерных композиционных материалов в экстремальных условиях с учетом влияния ползучести. Дан литературный обзор теории ползучести как за рубежом, так и исходя из отечественного опыта проектирования.

Раскрыты перспективы создания новых органо-полимерных композиционных материалов с учетом влияния ползучести. Приведены конструктивные специфические особенности органо-полимерных композитов, применяемых в строительстве разных стран.

Большой вклад в области создания, получения и применения конструкционных органо-полимерных композитов из органического сырья для строительства внесли отечественные и зарубежные ученые: Б.М.Соломатов, И.И.Бугаков, Ю.Н.Работнов, М.А.Колтунов, М.И.Розовский, В.М.Хрулев, Ю.М.Баженов, И.К.Касимов, А.А.Абдыкалыков, В.И.Соловьев, В.М.Курдюмова, Б.Наназашвили, А.Г.Стоянов, А.Н.Петров, А.П.Пичугин, С.М.Байболов, А.А.Апчабаев, Murcia Philipper, Hess Robert J, Brian  Robert Doyle и многие др.

Литературный обзор позволил сделать анализ местного и зарубежного опыта по исследованию, изготовлению и применению конструкционных органо-полимерных композитов в ограждающих конструкциях зданий и подтвердил актуальность и перспективность этого направления для Центральноазиатского региона, где древесина и другие строительные материалы ввозятся из-за рубежа. Дополнительным источником сырья для производства этих органо-полимерных композитов служат остатки однолетних сельскохозяйственных растений – соломы, хлопчатника, табака, костры кенафа и др., имеющие структуру стеблей, близкую к древесине.

Применение в строительстве материалов, не обладающих большой стабильностью деформаций под нагрузкой во времени (полимеры, композиты, древесина, бетон и др.), вызвало большой интерес к такому важному механическому явлению, как ползучесть, которая может повлечь за собой выход из строя ответственных элементов изделий и конструкций.

Большинство материалов имеет линейную зависимость между напряжениями и деформациями только до известного предела нагружения. Если материал нагружен выше этого предела, зависимость между напряжением и деформацией становится нелинейной.

Применение линейной теории ползучести для описания деформируемости органо-полимерных материалов дает удовлетворительные результаты при не слишком больших напряжениях. Однако для большинства органо-полимерных материалов область линейности является довольно узкой, и для более широкого и эффективного их использования необходимо применение нелинейных теорий ползучести.

Создание и разработка эффективных изделий и комбинированных ограждающих конструкций из органо-полимерных композитов с заданными структурными и конструкционными свойствами открывает новый этап в строительстве, определяющий целесообразность использования в малоэтажном домостроении легких материалов из местного сырья.

Совершенствование существующих методов проектирования и расчета несущей способности строительных изделий и конструкций с учетом прогнозирования долговечности, прочности и устойчивости их с учетом явления ползучести определяет актуальность этой проблемы, формой реализации которой можно считать диссертацию.

Во второй главе изложены основные методические положения проведения экспериментальных исследований, даны исходные характеристики применяемых сырья и материалов, оборудования и приборов, изложены методы определения стойкости органо-полимерных композитов при ускоренных циклических ассиметричных режимах температурно-влажностной обработки, приведен метод математического моделирования процесса ползучести органо-полимерных композитов и дана оценка достоверности результатов эксперимента.

В качестве исходного сырья для наполненно-дисперсных наполнителей многокомпонентных композитов использовались частицы растительного сырья (стебли хлопчатника, табака, соломы). В качестве полимерного связующего – карбамидные и полимеризоционатные смолы PMDI.

Физико-механические свойства органо-полимерных композитов определяли согласно действующим стандартам (ГОСТ 10632-10636). При испытании использовали разрывную машину МР-0,5-1, ГОСТ 28840-90* и пресс гидравлический П-125 с применением специальных приспособлений. Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти определяли по  ГОСТ 10636-90*. Прочность при срезе (скалывании) в плоскости плиты и каркаса определяли по ГОСТ 10632 в специальном приспособлении.

Исследования на ползучесть проводились по ГОСТ 18197 на образцах при сжатии и растяжении. Деформация ползучести определялась как разность деформаций загруженного и контрольного нагруженного образцов.

Физико-химические анализы выполнены с использованием ренгенофазового, ИК-спектроскопического, растрово-электронномикро-скопического (РЭМ) методов.

В третьей главе приведены результаты экспериментально-теоретических исследований ползучести наполненных строительных органо-полимерных композитов в диапазоне времени.

В области оценки длительной прочности строительных органо-полимерных композиционных материалов в настоящее время существует только эмпирический подход.

В ходе эксперимента исследована длительная прочность полученных комбинированных плит полиармина с целью получения значения коэффициентов длительного сопротивления и величины пределов длительной прочности для исследуемых видов напряженно-деформированного состояния (табл. 1).

Таблица 1

Результаты длительных испытаний конструкционных композитов

из растительного сырья

| Продолжительность испытаний, год | Предел длительного сопротивления, МПа | Коэффициент длительной прочности | Расхождение экспериментальных и теоретических кривых | Коэффициент длительного модуля деформатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 19,85 | 0,92 | 2,4 | 0,682 |
| 1,5 | 19,77 | 0,90 | 4,2 | 0,670 |
| 2,0 | 19,69 | 0,89 | 3,7 | 0,647 |

Одним из недостатков органо-полимерных материалов является их ползучесть в диапазоне времени. Преимуществом комбинированных конструкций является совместная длительная работа органо-полимерного композита и каркаса из древесины под нагрузкой во всем объеме материала, что обеспечивает достаточную упругопластическую стадию его работы.

Установлено, что физико-химическая природа прочности органо-полимерного композита представляет в структуре динамическое равновесие или неравновесие процессов нарушения и восстановления связей в композите, носящих флуктуационный характер.

Определено, что у органо-полимерных композитов при малых напряжениях можно прогнозировать завышенную долговечность, т.е. некоторый запас в величине прочности.

Отклонения температурной зависимости свидетельствуют о стремлении времени до разрушения к конечному значению с понижением температуры. Эти отклонения являются следствием того, что скорость блокирования связей в органо-полимерных цепях структуры уменьшается при понижении температуры быстрее падения интенсивности теплового движения.

Полученные экспериментальные кривые длительного сопротивления показывают, что независимо от вида напряженного состояния они имеют асимптотический характер. Их асимптота и определяет величину предела длительного сопротивления (рис. 1).

Наибольшее интенсивное падение прочности во времени для плит из ОПК наблюдается в течение первых 12-30 суток, а в дальнейшем уменьшение прочности во времени становится незначительным.

На основе экспериментально-теоретических исследований установлено, что затухающая компонента деформации ползучести нелинейно зависит от напряжения и может быть представлена как сумма линейной и нелинейной составляющей:

σB=KBεBα−1εB;.εB=ε1=εП;σ1=Е1ε1α;ε=ε1+εУ;σУ=НεУ;σ=σ1+σВ.							(1)

Одной из причин нелинейного деформирования строительных композитов является образование микротрещин, в результате чего нарушается сплошность как упругой, так и вязкой фазы материала. Имея в виду, что количество и размеры микротрещин зависят от деформированного состояния материала, можно считать, что реологические коэффициенты также являются некоторыми функциями от деформаций.

Полные деформации моделей в любой момент времени при α=const:

εt=σH+σE11−e−E1αKBt1α.						(2)

Закон изменения скорости деформирования в любой момент времени:

ε.t=νH+ναE1ν⋅tE1−νKBE12α1−e−E1αKBt1−αα1−e−E1αKBt.			(3)

Четвертая глава посвящена исследованию стойкости строительных органо-полимерных композитов в условиях ползучести при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов.

Основными преимуществами органо-полимерных композитов как строительного материала по сравнению с натуральной древесиной являются их большеформатные размеры по длине и ширине, высокие и стабильные показатели прочности во всех направлениях плоскости плит, достаточно хорошие показатели акустических и теплотехнических свойств (kтепл=0,08-0,09 Вт/мК). Свойствами органо-полимерных композитов можно управлять в технологическом процессе получения органо-полимерных композитов в зависимости от технических возможностей производства.

При эксплуатации органо-полимерные композиты в изделиях могут испытывать перепады температур, переменное увлажнение, замораживание, оттаивание, высушивание. Циклические внешние воздействия вызывают, в свою очередь, появление циклических деформаций в элементах из органо-полимерного композита, а также знакопеременных внутренних напряжений в материале, которые в конечном итоге приводят к нарушению его структуры и изменению технических свойств. Поэтому большой интерес представляют исследования старения органо-полимерных композитов при циклических внешних воздействиях. Эксперимент проводился в лаборатории КГУСТА с использованием образцов органо-полимерных композитов и образцов натуральной древесины и ДСтП. В серию испытаний были включены наиболее жесткие режимы: циклическое кипячение - высушивание и замораживание -  оттаивание образцов.

Кипячение образцов (4 ч) вызывает быстрое насыщение волокон и разбухание органо-полимерного композита, сопровождаемое значительным увеличением толщины внутренней зоны. Высушивание ведет к деформациям усушки (до 18 %) с образованием и концентрацией внутренних напряжений в органо-полимерном композите. Замораживание предварительно увлажненных образцов приводит к увеличению объема льда в капиллярах и разрушению материала адгезионных и когезионных связей изнутри.

Циклические асимметричные испытания показывают, что стойкость органо-полимерных композитов по сравнению с натуральной древесиной  и ДСтП достаточно высока. Однако скорость снижения относительной прочности органо-полимерных композитов в начальный период испытаний больше, чем у натуральной древесины, что говорит о развитии деструктивных процессов в композите. Но при этом абсолютные значения прочности при плотности        550 кг/м3 органо-полимерных композитов из растительного сырья      (Rизг=19-22 МПа) всегда выше по сравнению с ДСтП (Rизг=19-20 МПа), даже при самых жестких воздействиях.

Рентгеноструктурный анализ образцов плит (рис. 2), подвергнутых ускоренной циклической термовлажностной обработке по общепринятой методике, позволяет сделать заключение: наблюдается сглаживание и уменьшение дифракционных эффектов (кривые 2 и 3) по отношению к контрольному образцу (кривая 1); отсутствие новых эффектов после термовлажностной обработки (кривая 2) и нагревания в термошкафу (кривая 3) говорит о том, что новые структуры после термических воздействий не образуются.

Рис. 2. Рентгенограмма композита на основе растительного сырья и PMDI после 2-х лет испытаний в помещении: 1 - контрольный образец; 2 - после 10 циклов увлажнения-высушивания; 3 - после 28-суточной термообработки; 4 – после кипячения в течение 2-х часов

Для исследования структуры поверхности органо-полимерных композитов в РЭМ использован растровый электронный микроскоп марки «Joel JSM 840» с увеличением до 20000, с разрешением 150 Å.

Структурные изменения в композитах после ускоренных и длительных испытаний представлены на рис. 3.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 3. Микрофотографии структуры органо-полимерных композитов:

а - поверхность «шлифов» с продольной ориентацией частиц, б – поверхность «излома» композита в РЭМ (увеличение в 1140 раз)

В прогнозных исследованиях моделирование процессов ползучести учитывается при температуре, при которой изделие будет эксплуатироваться в течение длительных сроков, поэтому температуру в помещениях можно считать постоянной. Меняется только содержание связанной влаги.

При эксплуатации плит в естественных климатических условиях и при контрольных циклических испытаниях в них наблюдается рост остаточных деформаций разбухания, свидетельствующий об ослаблении связей в структуре материала. Кинетика этого процесса при эксплуатации органо-полимерных композитов исследована приближающейся к некоему максимуму, за пределами которого деформации набухания полностью обратимы. Длительные испытания органо-полимерных композитов с учетом влияния температурно-влажностных временных факторов проведены в производственных условиях АО «КОК-АРТ» и в построенных малоэтажных зданиях Базаркурганского района.

По результатам экспериментов методом математико-статистического моделирования получены уравнения (4, 5, 6), характеризующие процессы ползучести органо-полимерных композитов.

За варьируемые факторы приняты: Х1 – влажность в помещении, %; Х2 – температура, оС; Х3 – продолжительность времени эксплуатации, год.

Критерии оптимизации были приняты:

У1=f(Х1, Х2, Х3) – прочность композита при изгибе после длительных испытаний, МПа; У2=f(Х1, Х2, Х3) – прочность контрольного образца при изгибе, МПа; У3 – потеря прочности композита при изгибе от контрольного образца, %.

| У1 | = | 17,15 | + | 1,44Х1 | - |  | 0,85Х12 | - | 0,46Х2 | - | 1,12Х22 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,03Х2Х3 |  | - 0,13Х3 |  | - | 0,51Х32 |  |  | (4) |

| У2 | = | 18,11 | - | 1,46Х1 | - | 0,9Х12 | - | 0,04Х1Х2 | + | 0,13 Х1Х3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,52Х2 | - | 1,12Х22 | - | 0,04Х2Х3 | - | 0,52Х32 | (5) |

| У3 | = | 0,22 | - | 0,11Х1 | + | 0,36Х12 | - | 0,03Х1Х2 | + | 0,06 Х1Х3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,33Х2 | - | 0,20Х22 | - | 0,03Х2Х3 | - | 0,15 Х2 | (6) |
|  |  |  | - | 0,13Х3 | - | 0,51Х32 |  |  |  |  |  |

При анализе полученных уравнений (4, 5, 6) установлено, что прочность при статическом изгибе органо-полимерного композита снижается по мере увеличения относительной влажности и времени длительных испытаний. Потеря прочности органо-полимерных композитов незначительна, т.е. 0,1≤У3≤0,3 %.

В пятой главе приведена технико-экономическая эффективность производства и применения органо-полимерных композитов в малоэтажном домостроении с учетом работы их в условиях ползучести.

При проектировании и расчете конструкций из органо-полимерных композитов получены коэффициенты ползучести kп к расчетным сопротивлениям материала, учитывающие потерю прочности композита при циклических изменениях температурно-влажностных факторов. Это является важным фактором прогнозирования долговечности органо-полимерных композитов и обеспечения надежности их при эксплуатации.

По результатам ускоренных циклических и длительных испытаний органо-полимерных композитов коэффициенты kп, учитывающие ползучесть их при эксплуатации и прогнозировании долговечности, составили: при эксплуатации в помещении при сроке службы до 27 лет kп=0,996-0,981 при изгибе (Rи); kп=0,995-0,990 при растяжении (Rр). При эксплуатации органо-полимерных композитов под навесом при резких циклических изменениях t-W сроком службы до 11 лет коэффициент kп=0,72-0,39 при изгибе (Rи) и kп=0,65-0,394 при растяжении (Rр).

Конструкционно-теплоизоляционные композиты из растительного сырья, полученные по технологической схеме (рис. 4). Среднее соотношение фракций частиц в органо-полимерном композите: древесная стружка – 8 %; стебли табака – 30 %; стебли хлопчатника или соломы – 55 %; связующее – 7%. Органо-полимерные композиты рекомендуются в качестве ограждающих конструкций зданий, при устройстве покрытий, стеновых панелей в мобильных домах и в малоэтажном домостроении при эксплуатации в зонах сейсмических воздействий и стихийных бедствий.

Рис. 4. Технологическая схема производства композитов из многокомпонентного растительного сырья: 1 – ленточный транспортер; 2 – рубительная машина; 3 – кормодробилка; 4 – бункер древесной стружки крупной фракции; 5 – стружечный станок ДС-5; 6 – бункер стружки из стеблей табака; 7 – бункер мелкой древесной стружки; 8 – сепарирующее устройство; 9 – бункер кондиционных частиц; 10 – вентилятор; 11 – циклон-сепаратор; 12 – барабанная сушилка; 13 – циклон отработанных газов; 14 – бункеры сухой стружки; 15 – смеситель; 16 – объемный дозатор; 17 – пресс холодной подпрессовки; 18 – пресс П-797 с околопрессовым  оборудованием; 19 – сборник пыли; 20 – форматно-обрезной станок; 21 – площадка кондиционирования плит

Полученные органо-полимерные композиты размером 3000×900×20-60 мм имели следующие свойства: плотность - 550 кг/м3, прочность Rи=19-22 МПа; Rр=0,3 МПа; разбухание по толщине  - 5-6 %, модуль упругости Е=2785 МПа; коэффициент теплопроводности – 0,08-0,09 Вт/мК.

Результаты работы апробированы и внедрены в АО «КОК-АРТ» (ДОЗ) г. Жалалабад в 2005-2008 годах. Годовой экономический эффект от выпуска 1000 м3 органо-полимерного композита составляет 736 тыс. сом, а экономия натуральной древесины – 2500 м3.

Основные выводы

- Определены рациональные пути получения и применения эффективных полимерных композитов из местного растительного сырья с учетом ползучести материала при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных временных факторов.

- Выявлено, что органо-полимерные композиты с дисперсной фазой из растительного сырья можно отнести к волокнистым структурам материала, тогда повышение влажности может ускорить процесс ползучести примерно так же, как и повышение температуры. Если учесть, что разбухание материала при увлажнении можно уподобить температурному расширению, то получим полную аналогию между температурной и влажностной задачей ползучести.

- Предельная мера ползучести органо-полимерного композита зависит от вида заполнителя, способа уплотнения, вида тепловой обработки, размеров поперечного сечения элемента и уровня действующих напряжений, от промежутка времени, прошедшего с момента изготовления до момента возникновения напряжений. В результате найдены соотношения между деформациями и напряжениями (σ−ε), учитывающие параметры состояния органо-полимерных композитов при ползучести.

- Впервые разработана научная концепция учета ползучести поведения органо-полимерных композитов в зависимости от температурно-влажностных временных факторов, дана оценка ресурсоспособности их с учетом нелинейной теории ползучести (RE=εBRαE1). Предел длительной прочности RE зависит от коэффициента нелинейности α. С увеличением α предел прочности стремится к уменьшению.

- На основании экспериментально-теоретических данных предложен общий метод исследования напряженно-деформированного состояния и устойчивости элементов конструкций из органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести при кратковременном и длительном действии нагрузок. Испытания на длительные нагрузки показали, что деформирование образцов практически прекратилось через 185 суток, что объясняется затухающей ползучестью.

- На основе экспериментальных данных построены кривые длительного сопротивления конструкционных органо-полимерных композитов в координатах τ1τпч−t1To. Длительная прочность органо-полимерных композитов при изгибе составляет 57-60 % от предела прочности. Несущая способность изделий из органо-полимерных композитов соответствует расчетной и отвечает требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий при параметрах эксплуатации внутри помещений Т=20-22 оС, Wвозд=40-50 % и продолжительности эксплуатации в течении 27 лет.

- На основании экспериментальных исследований органо-полимерных композитов на изгиб при длительной нагрузке до одного года среднее значение σt=16,75 МПа; lg t=1,72 для Т=27 лет, lg Т=8,6 и k1(t)=1,86, т.е. средняя длительная прочность органо-полимерных композитов для срока действия неизменной нагрузки в течение 27 лет составляет ≈58 % при потере прочности (ползучести) от σпр.пч=0,1÷0,28 %.

- Разработаны математические модели по прогнозированию долговечности и надежности органо-полимерных композитов в зависимости от изменения температурно-влажностных временных факторов при оптимальных технологических регламентах их получения. Это дает возможность определить требуемые критерии потери прочности композита с заранее прогнозируемыми свойствами в различных условиях эксплуатации. Выпуск органо-полимерных композитов на предприятиях АО «КОК-АРТ» и длительные испытания их подтвердили границы оптимальных технологических регламентов и допустимую величину ползучести прогнозирования долговечности органо-полимерных композитов.

- Выявлены структурные особенности органо-полимерных композитов из растительных остатков и их влияние на кинетику старения материала под влиянием ассиметричных циклических температурно-влажностных воздействий. Кинетика роста деформаций имеет температурно-временной характер, отражает структурные изменения в материале и может быть базой для экстраполяционного прогноза долговечности органо-полимерного композита при ползучести. Рентгеноструктурный анализ образцов органо-полимерных композитов показал сглаживание и уменьшение дифракционных эффектов по отношению к контрольному образцу. Это говорит о том, что новые структуры после термических воздействий не образуются.

- Впервые, исходя из длительных и ускоренных циклических испытаний органо-полимерных композитов под влиянием изменений температурно-влажностных временных факторов, определены коэффициенты ползучести kп, учитывающие потерю прочности их при длительной эксплуатации в ограждающих конструкциях малоэтажных зданий внутри помещений до 27 лет kп=0,996-0,981, при эксплуатации наружного применения до 11 лет (kп=0,65-0,394). Даны рекомендации по проектированию, расчету и применению облегченных конструкций из органо-полимерных композитов с учетом коэффициента kп и исходных параметров по прогнозированию долговечности материала путем конструктивных решений и сроков эксплуатации их в зависимости от назначения изделий.

- Экономический эффект при оценке ресурсоспособности работы органо-полимерных композитов с учетом ползучести при выпуске 1000 м3 и применения их в малоэтажном домостроении по расчетным данным составляет 736 тыс. сом, а экономия древесины - 2500 м3.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Курдюмова В.М., Ильченко Л.В., Чымыров А.У., Суворова Е.С. Термодинамический анализ структуры строительных композитов из растительного сырья // Экология и ресурсосберегающие технологии в строительном материаловедении: Межд. сб. науч. тр. - Новосибирск: РАЕН, 2005. – С. 7-11.

2. Тентиев Ж.Т., Матыева А.К., Суворова Е.С. Особенности формирования структуры композиционных материалов для строительства из местного сырья // Вестник ВКГУ РК.- Устькаменогорск, 2005. – С. 4-10.

3. Суворова Е.С. Структурные диаграммы ползучести органокомпозитов для строительства // Вестник ВКГУ РК.- Устькаменогорск, 2005. – С. 15-20.

4. Курдюмова В.М., Мастиленко П.П., Суворова Е.С. Органополимерные и органоминеральные композиты для малоэтажного домостроения // Вестник КГУСТА, Вып. 3 (13). - Бишкек, 2006. - С. 5-8.

5. Курдюмова В.М., Суворова Е.С. Оценка ресурсоспособности конструкций из органокомпозитов, работающих в условиях ползучести // Материалы и изделия для ремонта и строительства: Межд. сб. науч. тр. – Новосибирск: РАЕН, 2006. – С. 102-106

6. Мастиленко П.П., Суворова Е.С. Золощелочной арболит и органополимерные композиты на основе соломы злаковых // XIII Международный симпозиум АТАМ. Строительные и отделочные материалы. Стандарты XXI века. Том 2. – Новосибирск: РАЕН, 2006. – С. 84-86.

7. Курдюмова В.М., Матыева А.К., Суворова Е.С. Стеновые изделия из органокомпозитов для сейсмостойкого строительства // Вестник КГУСТА. – Вып. 2(16). – Бишкек, 2007. – С. 142-147.

8. Суворова Е.С. Оценка длительной прочности органокомпозитов из местного сырья с учетом ползучести в сейсмостойком строительстве // Вестник КГУСТА.- Вып 3(21).- Бишкек, 2008.- С.83-88.

9. Курдюмова В.М., Матыева А.К., Суворова Е.С. Характер изменения прочностных свойств поризованных органокомпозитов во времени с дисперсной фазой из растительного сырья // Прогрессивные материалы и технологии в современном строительстве. – Новосибирск: РАЕН, 2007-2008. - С. 61-65.

10. Суворова Е.С. Оценка длительной прочности органокомпозитов из растительного сырья с учетом ползучести  при длительном действии // Использование отходов местного сырья для производства строительных материалов и конструкций. – Новосибирск: РАЕН, 2008. – С.21-25.

11. Курдюмова В.М., Ильченко Л.В., Чымыров А.У., Суворова Е.С. Конструктивные и технологические  решения по применению органокомпозитов в строительных изделиях и конструкциях // Использование отходов местного сырья для производства строительных материалов и конструкций – Новосибирск: РАЕН, 2008. – С.119-124.

корутунду

Суворова Елена Сергеевна

Органо-полимердик композиттердин температуралык-нымдуулук факторлорунун циклдуу ассиметриялык =зг=ръъл=рънън таасири алдында жылмышуусу

Техника илимдеринин кандидаты илимий наамын алууга арналган диссертация

Адистик 05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары

Негизги с=зд=р: жылмышуу, органо-полимердик композит, бекемдик,  температуралык-нымдуулук-убактуулук, ассиметриялык циклдуу таасирлер, узак каршылык, деформациялар, структура тъзъъ, рентгенограммалар, ишенимдъълък, узактуулук, ресурс ченемдъълък, моделд==, алдын ала аныктоо.

Температуралык-нымдуулук убактылуу факторлорунун циклдуу ассиметриялык =зг=ръъл=рънън таасири алдында жылмышуу шартында даярдалган курулуш органо-полимердик композиттердин ресурс ченемдъълъгън баалоо боюнча эксперименталдык-теориялык изилд==л=рдън комплекси аткарылган. +съмдък чийки заттарынын жана жащы PMDI жабыштыргычынын дисперстъъ фазасынын негизинде даярдалган органо-полимердик композиттердин кыска жана узак убакыт таасир кылган жъкт=р алдында жылмышуусун эске алып узак бекемдъълъгън баалоонун илимий концепциясы иштелип чыккан.

Аз кабаттуу ъйл=рдъ долбоорлоодо жана  курууда колдонулуучу курулуш буюмдардын жана конструкциялардын ишенимдъълъгън жана узактуулугун алдын ала аныктоонун суроолорун чечъъг= мъмкънчълък беръъчъ, органо-полимердик композиттердин технологиялык процессин башкаруунун жана жылмышуу процесстеринин математикалык моделдери алынган.

РЕЗЮМЕ

Суворова Елена Сергеевна

Ползучесть органо-полимерных композитов при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных факторов

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность 05.23.05 – строительные материалы и изделия

Ключевые слова: ползучесть, органо-полимерный композит, прочность, температурно-влажностно-временные факторы, асимметричные  циклические воздействия, длительное сопротивление, деформации, структурообразование, рентгенограммы, надежность, долговечность, ресурсоспособность, моделирование, прогнозирование.

Выполнен комплекс экспериментально-теоретических исследований по оценке ресурсоспособности полученных строительных органо-полимерных композитов, работающих в условиях ползучести при циклических ассиметричных изменениях температурно-влажностных временных факторов. Разработана научная концепция по оценке длительной прочности органо-полимерных композитов на основе дисперсной фазы растительного сырья и нового связующего PMDI с учетом ползучести при кратковременных и длительных действиях нагрузок.

Получены математические модели управления технологическим процессом и процессов ползучести органо-полимерных композитов, позволяющие решать задачи по прогнозированию надежности и долговечности их в строительных изделиях и конструкциях проектируемых и применяемых в малоэтажном домостроении.

THE RESUME

Suvorovа Elena Sergeevna

Creeping of organo-polymeric composites under the cyclic-asymmetric changes of temperature-humidity factors

The Dissertation to deserving the Candidate of Technical Sciences Degree.

Specialty 05.23.05 – Building Materials and Articles

Keywords: creeping, organo-polymeric composite, strength, temperature-humidity-time factors, asymmetric cyclic influences, long resistance, deformations, structure forming, roentgenograms, reliability, durability, resources ability, modeling, forecasting.

The complex of experimental-theoretical researches for resources ability estimation of the produced construction organo-polymeric composites working under conditions of creeping at cyclic asymmetric changes of temperature-humidity time factors is carried out. The scientific concept on durability estimation for organo-polymeric composites on the basis of the disperse phase of plant raw materials and new binder PMDI, taking into account creeping under the short-term and long term loadings, is developed.

Mathematical models for technological process management and creeping processes of the organo-polymeric composites, which allow solving of problems on forecasting of their reliability and durability in building articles and structures, designed and applied in low-storey building construction, are received.

Редактор С.Е.Аксененко

Подписано в печать «29»_апреля_2009 г.

Формат 60х84 1/16. Объем 0,9 уч.-изд. л., 1 усл.-печ.л.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ___973____

_______________________________________________

Кыргызский государственный университет

строительства, транспорта и архитектуры